|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр стержня | ≥ 0.8 ≤ 8.0 | 1,8 | мм |
| Отклонение от соосности головки относительно стержня | [≤ 0.7] |  | мм |
| Форма | [Круглые] | Круглые |  |
| Форма головки | Плоская, коническая | Плоская, коническая |  |
| Соответствие нормам нормативно-технической документации. | Гвозди строительные должны соответствовать требованиям документации и не противоречить нормам [ГОСТ 4028-63],  [ГОСТ 283-75] | Гвозди строительные соответствуют требованиям документации и не противоречат нормам ГОСТ 4028-63,  ГОСТ 283-75 |  |

Отклонение от соосности головки - пункт 1.5 ГОСТ 283-75