|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя (параметра) | Минимальные значения показателей | Максимальные значения показателей | Значения показателей, которые не могут изменяться. | Конкретные показатели используемого товара | Единица измерения |
| 19 | Песок природный для строительных работ для устройства подстилающего слоя ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия Дата введения 2015-04-01 | Истинная плотность зерен | 2,0 | 2,8 |  | 2,0 | г/см3 |
| Группа песка | средний |  |  | средний | - |
| Класс в зависимости от зернового состава и содержания пылевидных и глинистых частиц |  | II |  | II | - |
| Модуль крупности Мк | 2,0 | 2,5 |  | 2,5 | - |
| Фракция песка, диапазон | 2,0 | 2,5 |  | 2,1 … 2,5 | мм |
| Насыпная плотность песка | 1440 |  |  | 1440 | кг/м3 |