	


Работы будут выполнены с учетом требований настоящего Технического задания и условий выполнения работ в соответствии с разделом IV «Проект муниципального контракта» настоящей документации, в соответствии с утвержденной Заказчиком организационно-технологической документацией (в т. ч. утвержденной Заказчиком сметой выполнения работ), с утвержденным Заказчиком графиком производства работ, требованиями ГОСТ, СНиП,  действующих технических регламентов,  другой нормативной документации.

Качество работ будет соответствовать требованиям действующих ГОСТов, СНиПов, ВСН (в том числе перечисленных ниже), технических регламентов, условий, правил, норм взрыво- и пожарной безопасности, иных нормативных документов, а также всем требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
Качество работ также будет соответствовать нижеперечисленным требованиям в отношении нормативных документов:
СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий».

СНиП 12.03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

ГОСТ 9128-2009 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон».

ГОСТ Р 52128-2003 «Эмульсии битумные дорожные».

ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ».

ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ».

ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые».

ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные».
ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие».
Требования к товарам (материалов), применяемых при выполнении работ

	№ п/п
	Наименование товара (материала)
	Технические и функциональные параметры товара(материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям заказчика предлагаемого к поставке товара (материала)
	

	
	
	Наименование показателя, технического, функционального параметра
	Значение показателя, параметра
	Конкретные значения

	1
	2
	4
	5
	

	
	        Работы по устройству асфальтобетонного покрытия будут выполнены в соответствии с требованиями СНиП III-10-75. Работы по устройству асфальтобетонного покрытия будут выполняться с применением асфальтоукладчиков, оснащенных виброплитой и лазерным нивелиром.
	

	
	Асфальтобетонное покрытие тротуаров будет выполнено: 

	
	Асфальтобетонная смесь не хуже типа Г марки II
	марка вяжущего: БНД 90/130 

	
	
	остаточная пористость 
	не менее 2,5 % не более 5,0 %
	3%

	
	
	водонасыщение по объему
	не менее 1,5 % не более 4,0 %
	2%

	
	
	водостойкость
	не менее 0,85
	0,9

	
	
	пористость минеральной части асфальтобетонов из горячих смесей 
	не менее 14,0  % не более 22,0 %
	15%

	
	
	содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 
	не более 15 %
	12%

	
	
	предел прочности при сжатии, при температуре 20 °С 
	не менее 2,2 МПа
	3 МПа

	
	
	сцепление битума с минеральной частью
	¾ поверхности покрыто пленкой вяжущего
	¾ поверхности покрыто пленкой вяжущего

	
	Верхний и выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия должен быть выполнен 
	

	2
	Асфальтобетонная смесь типа В марки II
	марка вяжущего: БНД 90/130 

	
	
	остаточная пористость 
	не менее 2,5 % не более 5,0 %
	3%

	
	
	водонасыщение по объему
	не менее 1,5 % не более 4,0 %
	2%

	
	
	водостойкость
	не менее 0,85
	0,9

	
	
	пористость минеральной части асфальтобетонов из горячих смесей 
	не менее 14,0  % не более 22,0 %
	15%

	
	
	содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 
	не более 15 %
	12%

	
	
	предел прочности при сжатии, при температуре 20 °С 
	не менее 2,2 МПа
	3 МПа

	
	
	сцепление битума с минеральной частью
	¾ поверхности покрыто пленкой вяжущего
	¾ поверхности покрыто пленкой вяжущего

	3
	Битум 
	Битум для приготовления асфальтобетонных смесей БНД 90/130

	
	
	Глубина проникания иглы, 0,1мм, при 25оС
	90-130
	100

	
	
	Глубина проникания иглы, 0,1мм,  при 0оС
	не менее 28
	30

	
	
	Температура размягчения по кольцу и шару
	не ниже 43 оС
	45

	
	
	Растяжимость при 25оС, в пределах диапазона
	не менее 65 см
	70

	
	
	Растяжимость при 0оС, в пределах диапазона
	не менее 4 см
	5

	
	
	Температура хрупкости 
	не выше -17 оС
	-15 оС

	
	
	Температура вспышки
	не ниже 230 оС
	231 оС

	
	
	Индекс пенетрации в пределах диапазона
	от -1,0 до 1,0
	+0,5

	4
	Битумная эмульсия не хуже класса ЭБК-1
	содержание вяжущего с эмульгатором по массе
	от 50 до 70 %
	52%

	
	
	условная вязкость при температуре 20 °С
	от 10 до 65 с
	16 с

	
	
	сцепление с минеральными материалами, 
	не менее 5 баллов
	5 баллов

	
	
	остаток на сите с сеткой № 014, % по массе 
	не более 0,25 %
	0,18%

	
	Восстановление профиля с добавлением щебеночного материала должно быть выполнено 
	

	5
	Щебень фракций 40-70 мм; 20-40мм; 10-20 мм; 5-10 мм 
	марка щебня по дробимости 
	не ниже 600
	800

	
	
	группа щебня по содержанию зерен пластинчатой и игловатой 


	форма 1 


	форма 1



	
	
	содержание зерен слабых пород  
	не более 5%


	3%

	
	
	содержание глины в комках 
	не более 0,25 %
	0,1%

	
	
	величина суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов
	не более 740 Бк/кг
	228 Бк/кг

	
	
	марка по истираемости щебня  
	И1
	И1

	
	
	морозостойкость
	 не ниже F50
	F100

	6
	Песок
	коэффициент фильтрации
	не менее 1 м/сут.
	6 м/сут.

	
	
	содержание пылевидных и глинистых частиц
	не более 2 %
	0,9%

	
	
	удельная эффективная активность естественных радионуклидов
	не более 740 Бк/кг
	63 Бк/кг

	7
	Бортовые камни при ремонте старого покрытия и устройстве парковок должны быть изготовлены методом полусухого прессования 

	
	Бортовой камень марки не хуже БР100.30.15
	класс бетона по прочности
	не ниже М-400
	М-400

	
	
	марка бетона по морозостойкости
	F200
	F200

	
	
	водопоглощение бетонных камней по массе
	не более 6%
	2,8%

	
	
	класс бетона по прочности на растяжение
	не менее 3,2
	3,3

	Бортовые камни при ремонте тротуаров должны быть изготовлены методом полусухого прессования 
	

	8
	Бортовой камень марки не хуже БР100.20.8
	класс бетона по прочности
	не ниже М-400
	М-400

	
	
	марка бетона по морозостойкости
	F200
	F200

	
	
	водопоглощение бетонных камней по массе
	не более 6%
	2,8%

	
	
	класс бетона по прочности на растяжение
	не менее 3,2
	3,3


Все материалы будут иметь паспорт качества.

Подъем колодцев будет выполнен на уровень асфальтобетонного покрытия.

При проведении экспертизы контроля качества асфальтобетонного покрытия, физико-механические свойства асфальтобетонного покрытия будут соответствовать требованиям ГОСТ 9128-2009 и СНиП III-10-75. 

В местах пересечения проездов с пешеходными переходами будет выполнено устройство пандусов для маломобильного населения шириной 1,1 м с продольным уклоном 9%. 
Наша организация гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, соответствие их государственным стандартам и техническим характеристикам, указанным в Информационной карте и разделе III (Проект муниципального контракта) документации об открытом аукционе в электронной форме;

- качество выполнения всех работ в соответствии с разделом III (Проект муниципального контракта) документации об открытом аукционе в электронной форме, а так же действующими нормативными документами и техническими условиями.


Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные нашей организацией по муниципальному контракту. Гарантийный срок, в период которого наша организация обязуется устранить за свой счёт все выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки, устанавливается на период в течение 3 лет со дня подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по настоящему контракту. 
