Наименования и характеристики товаров, используемых при выполнении работ

| Пункт сметы | Наименование товара | Показатель | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| п. 3 Раздела 1 Локального сметного расчета | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для древесины или эквивалент | Расход для 1 группы огнезащитной эффективности | Не менее 280 г/м2 |
|  |  | Расход для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины (ГОСТ 12.1.044) | Не менее 400 г/м2 |
|  |  | Расход для антисептирования | Не менее 100 г/м2 |
|  |  | Способ обработки | Распыление |
|  |  | Срок сохранения огнезащитного эффекта внутри/снаружи | Не менее 16лет / 5 лет |
|  |  | Срок сохранения антисептических свойств внутри/снаружи | Не менее 25 лет / 10 лет |
| п. 6 Раздела 1 Локального сметного расчета | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер Н60-845-0,7 | Толщина листа, мм | 0,7 |
|  |  | Ширина листа, мм | 845 |
|  |  | Высота листа, мм | 60 |
|  |  | Масса 1 п/м длины, кг | 7,4 |
|  |  | Масса одного полезного кв.м., кг | 8,75 |
| п. 11 Раздела 1 Локального сметного расчета | Лист стальной гладкий с покрытием полиэстер, толщиной 0,5 мм | Толщина металла, мм | 0,5 |
|  |  | Толщина покрытия лицевой стороны, мкм | Не менее 25 |
|  |  | Коррозионная стойкость | удовлетворительная |
|  |  | Минимальный радиус изгиба | 3 xt |
|  |  | Цветостойкость | хорошая |
|  |  | Устойчивость к механическим повреждениям | удовлетворительная |