	17.  Для поз. 11, 12 ведомости объемов работ № 66

	Материал кровельный наплавляемый Унифлекс ТПП и Унифлекс ТКП, производства ООО «ТехноНИКОЛЬ Воскресенск», РФ, Московская обл., г. Воскресенск
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	Технические, качественные, функциональные и иные характеристики

	
	Наименование показателя
	значение

	
	Применение
	для устройства кровельного ковра зданий и сооружений и гидроизоляции строительных конструкций

	
	Описание
	материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный на стекловолокнистой основе

	
	 
	для нижних слоев (ТПП)
	для верхнего слоя (ТКП)

	
	Толщина, мм, не менее
	2,8
	3,8

	
	Масса, кг/кв.м. не менее
	3,85
	4,95

	
	Основа
	стеклоткань
	стеклоткань

	
	Разрывная сила при растяжении в продольном /поперечном направлении, 
Н, не менее
	800/900
	800/900

	
	Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/кв.м., не менее
	2
	2

	
	Потеря посыпки, г/образец, не более
	 
	1

	
	Тип покрытия
	верхняя сторона
	пленка
	гранулят, сланец

	
	
	нижняя сторона
	пленка
	пленка

	
	Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более
	1
	1

	
	Температура хрупкости вяжущего, 
оС, не выше
	-30
	-30

	
	Температура гибкости на брусе R=25мм, 
оС, не выше
	-20
	-20

	
	Водонепроницаемость в течение 72ч 
при давлении не менее 0,001МПа
	 
	абсолютная

	
	Теплостойкость, °С, не менее
	95
	95

	
	Длина\ширина, м
	10х1
	10х1

	
	Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 Мпа, в течении 2 часов
	абсолютная
	 


