	№
	Наименование
	Характеристики товаров

	1 
	Асбест
	Хризотиловый тонкоизмельченный. Должен соответствовать ГОСТ 12871-93

	2 
	Битум
	Нефтяной строительный для кровельных мастик марки БНМ 75/35.

	3 
	Песчано-гравийная смесь
	Песчано-гравийная, природная. В соответствии с требованиям ГОСТ 23735-79. Содержание зерен гравия размером более 5 мм должно быть не менее 10% и не более 95% по массе. Наибольшая крупность зерен гравия (D(наиб)) в природной песчано-гравийной смеси должна быть не менее 10 мм и не более 70 мм. Содержание пылевидных и глинистых частиц в природной песчано-гравийной смеси не должно превышать 5%, в том числе глины в комках 1% по массе. Не должна содержать засоряющих включений.

	4 
	Песок
	Природный для строительных работ. Должен соответствовать ГОСТ 8736-93 и быть первого или второго класса. Диапазон модуля крупности должен быть, мм, св.2,0 до 2,5. Диапазон полного остатка на сите №063 для средней группы песка, в % по массе, должен быть св.30 до 45. В зависимости от выбранного класса, модуля крупности и группы песка, содержание зерен крупностью св. 10 мм. не должно превышать, в % по массе, 0,5 или 5, а содержание зерен крупностью св. 5 мм. не должно превышать, в % по массе, 5 или 15. В соответствии с предлагаемым модулем крупности и классом содержание в природном песке пылевидных и глинистых частиц, а так же глины в комках не должно превышать, в процентах по массе: пылевидных и глинистых частиц, 2 или 3; глины в комках, 0,25 или 0,5. Песок не должен содержать засоряющих посторонних примесей. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф должна быть св. 370 до 740 Бк/кг.

	5 
	Грунтовка
	ГФ-021. В соответствии с требованиями ГОСТ 25129-82. Цвет грунтовки должен быть красно-коричневым. После высыхания пленка должна быть ровной, однородной, матовой или полуглянцевой. Условная вязкость при 20,0 +/- 0,5 °C по вискозиметру ВЗ-4, с, не менее 45. Степень разбавления грунтовки растворителем, %, не более 20. Массовая доля нелетучих веществ: 54-60 %. Степень перетира, мкм, не более 40. Твёрдость пленки, по маятниковому прибору М-3, условные единицы, не менее 0,35. Прочность пленки при ударе на приборе У-1, см, не менее 50. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 1.

	6 
	Краска масляная земляная
	Сурик железный: Массовая доля пленкообразующего вещества, не менее 27%. Массовая доля летучего вещества, не более 14,5%. Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5) ºС, с: 80-160. Степень перетира, не более 80 мкм. Укрывистость невысушенной пленки краски, г/м², не более 35. Твердость пленки, условные единицы, не менее, по маятниковому прибору: типа М-3 − 0,12; типа ТМЛ (маятник Б)-0,05. Стойкость пленки к статическому воздействию воды   при температуре (20±2) ºС, ч, не менее 0,5. 

	7 
	Краска перхлорвиниловая
	Марка А,Б: Внешний вид пленки должен быть ровный, однородный, пленка без механических включений. Условная вязкость по прибору ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)ºС: 35-70с; 45-70 с. Массовая доля нелетучих веществ 43-47%. Степень перетира не более 80мкм. Высыхание до степени 3 при    температуре (20±2)ºС не более 4 ч. Эластичность пленки при изгибе не более 0,35мм; 5 мм. Укрывистость пленки не более 130г/м2. 

	8 
	Масло
	Масло индустриальное И-20А. Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с: 29-35. Кислотное число мг КОН на 1 г масла, не более 0,03. Плотность при 20° С, кг/м3, не более 890. Температура застывания °С, не выше -15. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже 200.  Масло представляет собой горючий продукт с температурой вспышки не ниже 140 °С.

	9 
	Мастика
	битумно-бутилкаучуковая: холодная

	10 
	Мастика
	битумно-масляная морозостойкая. Внешний вид мастики требуется однородный без сгустков и комков массы, должна иметь в застывшем виде гладкую, блестящую поверхность без трещин и пузырей. Наличие минеральных кислот и щелочей должно быть отсутствие. Температура каплепадения до заливки(С: 48-52. Усадка при охлаждении должна быть не более 8%. Морозостойкость должна быть не менее минус 45(С. Влагонепроницаемость: необходима полная непроницаемость. Количество нерастворимых веществ в бензоле должно быть не более 2%. Пробивное напряжение должно быть не менее 35 кВ.

	11 
	Мастика 
	тиоколовая строительного назначения КБ-0,5, применяется в качестве герметизирующих прокладок от воды, масла, бензина.

	12 
	Мыло
	Хозяйственное твердое мыло под наименованием "72%-ное" относится к I группе. Массовая доля свободной едкой щелочи, % к номинальной массе куска, не более 0,15. Мыло твердое на ощупь, цвет от светло-желтого до желтого. Не допускаются: деформация, трещины, твердые инородные включения. Должно соответствовать ГОСТ 30266-95.

	13 
	Олифа
	комбинированная К-2. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 миллиметра при температуре (20+0,5) °С, с: 20-60. Кислотное число, мг КОН/г, не более 10. Отстой по объему, %, не более 1. Прозрачность олифы: полная. Время высыхания олифы до степени 3, часов, не более 24. Гарантийный срок хранения 24 месяца. Должна соответствовать ГОСТ Р 51692-2000.

	14 
	Поковки
	из квадратных заготовок, масса не менее 1,8 килограмма, представляют собой заготовку или готовое изделие, получаемое ковкой с формообразующей полостью штампа в виде квадрата. Квадратные поковки относятся к первой группе. Должны соответствовать ГОСТ 7829-70.

	15 
	Полотно
	Полотно иглопробивное для дорожного строительства тип Ф-2. Нетканое полотно, которое изготовлено из полимерного (полиэфирного или полипропиленового) волокна иглопробивным методом. Не подвержено гниению, воздействию грибков и плесени, грызунов и насекомых, прорастанию корней. Удлинение при разрыве, %: 60-100. Прочность на продавливание, кН, 300-350. Ширина полотнищ не менее 2,2 м.  Коэффициент фильтрации уплотненного полотна, не менее, м/сут., 30-40. Не должно иметь разрывов и других нарушений сплошности. Срок службы не менее 25 лет.

	16 
	Проволока
	горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм. Должна соответствовать ГОСТ 3282-74

	17 
	Проволока 
	Проволока диаметром 1,1 мм без покрытия обработанная светлая, проволока должна изготовляться в мотках  или на катушках, намотка проволоки должна производиться правильными рядами без перепутывания витков и обеспечивать свободное сматывание проволоки с катушек и мотков, моток проволоки должен состоять из одного отрезка проволоки, на катушках допускается не более трех отрезков проволоки. Масса проволоки в мотке или на катушке, кг, не менее восьми; каждый моток должен быть прочно перевязан термически обработанной проволокой не менее чем в трех местах, равномерно расположенных по окружности мотка, концы проволоки в мотке должны быть аккуратно уложены и легко находимы, верхний конец отрезка проволоки на катушке должен быть закреплен петлей или на щеке катушки. Должна соответствовать ГОСТ 3282-74.

	18 
	Растворитель
	Применятся для разбавления лакокрасочных материалов. Бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц. Кислотное число, мг КОН/г, не более 0,07. Число коагуляции, %, не менее 24. 

	19 
	Пергамин 
	кровельный, беспокровный рулонный материал, получаемый пропиткой кровельного картона нефтяными битумами. Общая площадь рулона должна быть (20±0,5) или (40±0,5) м2, а справочная масса рулона соответственно 15 или 30 кг. Пергамин должен быть водонепроницаем. Под давлением 0,001 МПа (0,01 кгс/см2) в течение 10 мин на обратной стороне пергамина не должно появляться признаков проникания воды. Картонная основа пергамина должна быть равномерно пропитана по всей толщине полотна. В разрезе пергамин должен быть черным с коричневым оттенком, без светлых прослоек непропитанного картона и без посторонних включений.
 Поверхность пергамина должна быть матовой. Допускается в отдельных случаях наличие небольшого количества жирных пятен, не вызывающих слипания полотна в рулоне. Должен соответствовать ГОСТ 2697-83.

	20 
	Топливо
	дизельное из малосернистых нефтей. Дизельное топливо представляет собой горючую жидкость. Дизельное топливо относится к малотоксичным веществам 4-го класса опасности. Должно соответствовать ГОСТ 305-82.

	21 
	Портландцемент
	Портландцемент без минеральных добавок ПЦ-Д0 должен быть в 28-суточном возрасте по прочности при сжатии марки – 400. Цемент должен быть нормальнотвердеющий или быстротвердеющий. Предел прочности используемого цемента в 28 суточном возрасте должен быть: при изгибе не менее 5,4 МПа, при сжатии не менее 39,2 МПа. Массовая доля ангидрида серной кислоты (SO3) в цементе должна быть % по массе не менее 1,0. При производстве цемента массовая доля оксида магния (MgO) в клинкере не должна быть более 5%. Цемент должен показывать равномерность изменения объема при испытании образцов кипячением в воде. Тонкость помола цемента должна быть такой, чтобы при просеивании пробы цемента сквозь сито с сеткой N008 по ГОСТ 6613-86 проходило не менее 85% массы просеиваемой пробы. Класс прочности цемента 32,5Б или 42,5Н. Содержание оксида серы в цементе, должно быть не более 3,5% массы цемента. Равномерность изменения объема (расширение), мм, не более 10. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф в цементе не должна быть более 370 Бк/кг. Цемент и его составляющие должны соответствовать ГОСТ 10178-85, ГОСТ 31108-2003, ГОСТ 30515-97.

	22 
	Электроды
	Э42 диаметром 4 мм. В соответствии с требованиями ГОСТ 9467-75*. Для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей.

	23 
	Ацетилен
	Газообразный технический ацетилен - бесцветный газ плотностью при 0 °С и давлением 101,3 кПа (760 мм рт. ст.) - 1,173 кг/м3. Температура самовоспламенения ацетилена 335 °С. Должен соответствовать ГОСТ 5457-75

	24 
	Рогожа
	грубая хозяйственная ткань (мешковина). 

	25 
	Шнур
	полиамидный крученый, диаметром 2 мм. Высокопрочная оплетка из крученых нитей придает шнуру отличную сопротивляемость к истиранию, гибкость, эластичность и высокое удлинение. Шнур из полиамида должен быть устойчив к ультрафиолетовым излучениям и химическим агентам. Шнур не должен иметь масляных пятен и загрязнений. Должен соответствовать ГОСТ 29231-91

	26 
	Гермит
	Шнур диаметром 40 мм. Высокопрочная оплетка из крученых нитей придает шнуру отличную сопротивляемость к истиранию, гибкость, эластичность и высокое удлинение. Шнур должен быть устойчив к ультрафиолетовым излучениям и химическим агентам. Шнур не должен иметь масляных пятен и загрязнений. Должен соответствовать ГОСТ 19177-81.

	27 
	Растворитель
	Бензин для промышленно-технических целей. В соответствии с требованиями ГОСТ 8505-80.

	28 
	Ветошь
	Обтирочная без наличия ослабленных (гнилых, прелых, горелых) мест.

	29 
	Толь
	с крупнозернистой посыпкой ТВК-350. Крупнозернистая посыпка должна быть нанесена сплошным слоем на лицевую поверхность полотна. 

	30 
	Гвозди
	Гвозди строительные должны соответствовать ГОСТ 4028-63.

	31 
	Сверла
	кольцевые алмазные диаметром: 20 мм. Должна соответствовать ГОСТ 26339-84.

	32 
	Проволока
	стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 2,2 мм Должна соответствовать ГОСТ 3282-74.

	33 
	Сталь 
	полосовая 40х4 мм. 

	34 
	Лесоматериалы
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м. Должны соответствовать ГОСТ 9463-88

	35 
	Бруски
	обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта Должны соответствовать ГОСТ 8486-86

	36 
	Бруски
	обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта Должны соответствовать ГОСТ 8486-86

	37 
	Брусья
	необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, III сорта Должны соответствовать ГОСТ 8486-86

	38 
	Брусья
	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта. Должны соответствовать ГОСТ 8486-86

	39 
	Доски
	обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта. Должны соответствовать ГОСТ 8486-86

	40 
	Доски
	обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм,  III сорта. Должны соответствовать ГОСТ 8486-86

	41 
	Доски
	обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта. Должны соответствовать ГОСТ 8486-86

	42 
	Доски
	обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта. Должны соответствовать ГОСТ 8486-86

	43 
	Доски
	Обрезные (береза или липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта. Должны соответствовать ГОСТ 8486-86

	44 
	Доски
	необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта. Должны соответствовать ГОСТ 8486-86

	45 
	Ткань
	стеклянная А-1 для гидроизоляции проезжей части мостов.

	46 
	Стойки
	металлические под дорожные знаки из круглых труб и гнутосварных профилей массой 0,144 т.

	47 
	Ацетон
	технический, сорт I- бесцветная прозрачная жидкость. Массовая доля ацетона, %, не менее 99,5. Массовая доля воды, %, не более 0,5. Устойчивость к окислению марганцовокислым калием, ч, не менее 2. Должен соответствовать ГОСТ 2768-84

	48 
	Эмаль
	ПФ-133 представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в алкидном лаке с введением органических растворителей, сиккативов и других добавок. Должен соответствовать ГОСТ 926-82

	49 
	Лак
	Битумный БТ-123 надежно защищает, повышает срок службы конструкций. Обрабатываемую поверхность очищают от следов пыли, грязи, ржавчины. Лак БТ-123 разводят до рабочей вязкости уайт-спиритом, сольвентом, скипидаром или смесью этих растворителей. Наносят кистью или распылителем. Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при Т (20±0,5)(С составляет 17-35. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 37. Время высыхания плёнки лака до степени 3 при Т (20±0,5)(С не более 24 ч.

	50 
	Пленка
	полиэтиленовая должна быть марки Т, толщиной 0,1 - 0,5 мм, плотностью 0,920 г/см3, первого или высшего сорта, без  добавок или с добавками. Расчетная масса 1 м2 полиэтиленовой пленки должна быть не более 460 г. Характеристики с учетом сорта должны быть: прочность при растяжении в продольном направлении не менее 14,7 МПа, а в поперечном не менее 12,7 МПа; относительное удлинение при разрыве в продольном направлении не менее 300%, а в поперечном не менее 350%. Пленка должна быть в рулонах шириной не более 6000 мм. Длина отрезка в рулоне не менее 50 м. Количество м2 в 1 кг пленки должно быть: не более 10,9. В качестве добавок в полиэтиленовой пленке должна применяться одна из следующих: стабилизатор, пигмент или краситель, скользящая, антисептическая, модифицирующая. Гарантийный срок хранения пленки с учетом химического состава должен быть              1 год или 10 лет. Должна соответствовать ГОСТ 10354-82

	51 
	Конструкции
	прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т.

	52 
	Перила
	Конструкции стальные 

	53 
	Щиты
	из досок толщиной 25 мм.

	54 
	Анкер
	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно Должны соответствовать ГОСТ Р 52042-2003

	55 
	Арматура
	Арматурная сталь А-III диаметром 12 мм периодического профиля должна представлять собой круглые профили с двумя продольными ребрами и поперечными выступами, идущими по трехзаходной винтовой линии. На поверхности профиля не должно быть раскатанных трещин, трещин напряжения, рванин, прокатных плен и закатов. Допускается незначительная ржавчина, отдельные раскатанные загрязнения, отпечатки, наплывы, следы раскатанных пузырей, рябизна и чешуйчатость в пределах отклонений по размерам. 

	56 
	Сетка
	Легкая сетка из арматурной проволоки класса Вр-I диаметром 3-5 мм, стержневой горячекатаной арматурной стали класса А-III, А-I диаметром 6-10 мм. В качестве распределительной арматуры допускается применять арматурную проволоку класса B-I диаметром 3-5 мм.  

	57 
	Известь
	Строительная, должна быть негашеной комовой, сорт первый. В соответствии с требованиями ГОСТ 9179-77.

	58 
	Вода
	Техническая вода для бетонов и строительных растворов должна соответствовать ГОСТ 23732-2011. Вода не должна содержать химических соединений и примесей в количествах, которые могут повлиять на сроки схватывания цемента, скорость твердения, прочность, морозостойкость и водонепроницаемость бетона, коррозию арматуры.

	59 
	Камни
	Бортовые БР 100.30.18. 

	60 
	Камни
	Бортовые тротуарные  100.20.8.

	61 
	Фундаменты железобетонные для дорожных знаков
	Фундаментные блоки должны быть из тяжелого бетона, который укрепляется арматурой. Водопоглощение бетона фундаментов должно быть не более 5%. Бетон в проектном возрасте должен соответствовать по прочности на сжатие классу В20, по морозостойкости марке F200, по водонепроницаемости марке W4. При расслаиваемости бетонной смеси водоотделение должно быть не более 0,4 %, и раствороотделение не более 3 %. В качестве вяжущего материала следует применять портландцементы или шлакопортландцементы марки не ниже 400. В качестве крупного заполнителя для бетона используют щебень из плотных горных пород. Содержание пылевидных и глинистых частиц в крупном заполнителе для бетона не должно превышать 1% массы, зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 35% массы. Марка щебня для бетона должна быть не ниже 800. В качестве мелких заполнителей для бетонов используют природный песок или песок из отсевов дробления горных пород с истинной плотностью зерен от 2000 до 2800 кг/м3 или их смеси (с модулем крупности от 1,5 до 3,0).

	62 
	Камни
	бортовые: БР 300.30.18.

	63 
	Блоки 
	Ж/б блоки тротуаров.

	64 
	Плиты 
	Ж/б плиты перекрытия  П-6 Должны соответствовать ГОСТ 21924.0-84.

	65 
	Плиты 
	ж/б плиты дорожные  ПДП-3. Должны соответствовать ГОСТ 21924.0-84.

	66 
	Щитки
	индивидуального изготовления 

	67 
	Ограждения
	Требуется барьерное ограждение из оцинкованной стали на металлических стойках дорожной группы марки 11ДО. Уровни удерживающей способности У3 и У4. Удерживающие способности требуются 250 кДж и 300 кДж. Минимальная высота ограждения должна быть 0,75м. Длина начальных участков должна быть 18 м, длина концевых участков 12 м. Секции балки СБ, концевые элементы ЭК-1 должны быть изготовлены из стального гнутого профиля с размерами 312х83х4 мм. Марка стали Ст3пс или Ст3кп. Стойки  СД  должны быть изготовлены из двутавра №14, №16 или швеллера №16 Ст3. Консоли-амортизаторы должны быть изготовлены из стального горячекатаного листа толщиной 4мм. Все элементы ограждений должны быть защищены антикоррозионным покрытием. В качестве антикоррозионной защиты для основных элементов ограждений должно применяется цинковое покрытие толщиной не менее 80мк, выполненное методом горячего цинкования, а для крепежных деталей толщина цинкового покрытия не менее 18мк, выполненное гальваническим способом. Барьерное ограждение должно комплектоваться световозврощающими элементами. Элементы светоотражающие на барьерное ограждение - светосигнальное устройство со световозвращающими элементами, снабженные деталями крепления, служащие для обозначения направления движения или местонахождения препятствия на дороге в темное время суток. Конструкции открытых металлических деталей ограждений должны иметь надежное защитное оцинкованное покрытие. Конструктивно световозвращающие элементы должны быть выполнены с применением пленок белого и красного цвета со световозвращающей поверхностью (с равномерной укладкой стеклосфер или с ячеистой структурой).  Лицевая поверхность световозвращателя должна быть гладкой обеспечивающей легкое удаление с нее пыли и грязи во время мойки. Элементы светоотражающие  должны быть устойчивы к воздействию факторов внешней среды, обладать теплостойкостью при воздействии температуры плюс (60±2) °С, холодостойкостью при воздействии температуры минус (60±2) °С, бензостойкостью и водостойкостью, а также стойкостью к воздействию химических веществ, применяемых для борьбы с зимней скользкостью на автомобильных дорогах

	68 
	Ограждения
	Требуется барьерное ограждение из оцинкованной стали на металлических стойках мостовой группы марки 11МОУТ. Удерживающая способность требуется 350 кДж.  Высота ограждения должна быть 1,1 м и 0,75 м. Секции балки СБ должны быть изготовлены из стального гнутого профиля  толщиной 4 мм. Марка стали Ст3пс или Ст3кп. Стойки  СМУ должны быть изготовлены из двутавра №12. Диаметр поручня: 120-130  мм. Консоли-амортизаторы должны быть изготовлены из стального горячекатаного листа толщиной 4мм. Шаг стоек 2,0 м и 2,5 м. Все элементы ограждений должны быть защищены антикоррозионным покрытием. В качестве антикоррозионной защиты для основных элементов ограждений должно применяться цинковое покрытие толщиной не менее 80мк, выполненное методом горячего цинкования, а для крепежных деталей толщина цинкового покрытия не менее 18мк, выполненное гальваническим способом. Барьерное ограждение должно комплектоваться световозврощающими элементами. Элементы светоотражающие на барьерное ограждение - светосигнальное устройство со световозвращающими элементами, снабженные деталями крепления, служащие для обозначения направления движения или местонахождения препятствия на дороге в темное время суток. Конструкции открытых металлических деталей ограждений должны иметь надежное защитное оцинкованное покрытие. Конструктивно световозвращающие элементы должны быть выполнены с применением пленок белого и красного цвета со световозвращающей поверхностью (с равномерной укладкой стеклосфер или с ячеистой структурой).  Лицевая поверхность световозвращателя должна быть гладкой обеспечивающей легкое удаление с нее пыли и грязи во время мойки. Элементы светоотражающие  Должны быть устойчивы к воздействию факторов внешней среды, обладать теплостойкостью при воздействии температуры плюс (60±2) °С, холодостойкостью при воздействии температуры минус (60±2) °С, бензостойкостью и водостойкостью, а также стойкостью к воздействию химических веществ, применяемых для борьбы с зимней скользкостью на автомобильных дорогах.

	69 
	Габионы
	Коробчатые габионы различной формы со щебнем плотных горных пород, изготовленные из стальной оцинкованной сетки двойного кручения с шестигранными ячейками 10х12, 8х10, 6х8 или 5х7 см. Диаметр проволоки составляет от 2 до 4 мм, предел ее прочности — 38-50 кг/мм2. В зависимости от диаметра проволоки и размера ячеек сетка может выдерживать разрывную нагрузку от 3000 до 5300 кг/м. Плотность цинкового покрытия — 240-290 г/м2. Применяемая в габионах сетка прочна, долговечна, устойчива к истиранию, не расплетается при механическом повреждении отдельных проволочек, имеет плоскую фиксированную поверхность, позволяющую создавать конструкции необходимых очертаний. Проволока и габионные контейнеры должны быть только заводского исполнения. Их заполняют природным камнем, обычно щебнем (но допустимы и галька, и небольшие валуны). При этом камни должны быть крупнее ячеек сетки. Каменный материал должен обладать высокой плотностью, надежностью, морозостойкостью. 3*1*1м.  Должны соответствовать ГОСТ 52132-2003

	70 
	Габионы матрацно-тюфячной формы
	представляют собой плоскостные конструкции, заводского изготовления малой высоты и большой площади поверхности по ГОСТ Р 52132-2003 и ASTM A 975-97, выполненные из металлической сетки двойного кручения с шестиугольными ячейками, разделенные на секции при помощи диафрагм , устанавливаемых внутри габионов через каждый метр по длине. Двойное кручение проволочной сетки обеспечивает целостность, прочность и равномерность распределения нагрузок, предотвращает раскручивание в случае разрыва сетки. 4*2*0,5. Должны соответствовать ГОСТ 52132-2003

	71 
	Габионы матрацно-тюфячной формы
	представляют собой плоскостные конструкции, заводского изготовления малой высоты и большой площади поверхности по ГОСТ Р 52132-2003 и ASTM A 975-97, выполненные из металлической сетки двойного кручения с шестиугольными ячейками, разделенные на секции при помощи диафрагм , устанавливаемых внутри габионов через каждый метр по длине. Двойное кручение проволочной сетки обеспечивает целостность, прочность и равномерность распределения нагрузок, предотвращает раскручивание в случае разрыва сетки. 3*2*0,5. Должны соответствовать ГОСТ 52132-2003

	72 
	Габионы матрацно-тюфячной формы
	представляют собой плоскостные конструкции, заводского изготовления малой высоты и большой площади поверхности по ГОСТ Р 52132-2003 и ASTM A 975-97, выполненные из металлической сетки двойного кручения с шестиугольными ячейками, разделенные на секции при помощи диафрагм , устанавливаемых внутри габионов через каждый метр по длине. Двойное кручение проволочной сетки обеспечивает целостность, прочность и равномерность распределения нагрузок, предотвращает раскручивание в случае разрыва сетки. 6*2*0,5. Должны соответствовать ГОСТ 52132-2003

	73 
	Габионы матрацно-тюфячной формы
	представляют собой плоскостные конструкции, заводского изготовления малой высоты и большой площади поверхности по ГОСТ Р 52132-2003 и ASTM A 975-97, выполненные из металлической сетки двойного кручения с шестиугольными ячейками, разделенные на секции при помощи диафрагм , устанавливаемых внутри габионов через каждый метр по длине. Двойное кручение проволочной сетки обеспечивает целостность, прочность и равномерность распределения нагрузок, предотвращает раскручивание в случае разрыва сетки. 5*2*0,5. Должны соответствовать ГОСТ 52132-2003

	74 
	Изопласт 
	ЭКП-4,5 битумно-полимерный наплавляемый рулонный кровельный и гидроизоляционный материал. Должен соответствовать ГОСТ 30547-97

	75 
	Бетон
	Бетон в проектном возрасте должен соответствовать по прочности на сжатие классу В15, по морозостойкости марки F200. Марка по удобоукладываемости по показателю подвижности бетонной смеси должна быть П2 при осадке конуса, см. 5-9.  При расслаиваемости бетонной смеси водоотделение должно быть не более 0,4 % и раствороотделение не более 3%.  В качестве вяжущего материала следует применять портландцемент или шлакопортландцемент марки не ниже 400. В качестве крупного заполнителя для бетона используют щебень из плотной горной породы (изверженной, осадочной, метаморфической или гравия). Крупный заполнитель должен иметь среднюю плотность зерен от 2000 до 3000 кг/м3. Содержание пылевидных и глинистых частиц в крупном заполнителе для бетона не должно превышать 1% массы. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в крупном заполнителе для бетона не должно превышать 35% массы. Марка щебня для бетона из изверженных пород по дробимости должна быть не ниже 1000, из метаморфических и осадочных пород и гравия - по дробимости не ниже 800. В качестве мелких заполнителей для бетонов используют природный песок или песок из отсевов дробления горных пород с истинной плотностью зерен от 2000 до 2800 кг/м3 или их смеси (с модулем крупности от 1,5 до 3,0). Содержание в песке пылевидных и глинистых частиц не должно превышать 2% массы. Бетон и его составляющие должны соответствовать ГОСТ 26633-2012, 8736-93, 8735-88, 8267-93.

	76 
	Бетон
	Бетон в проектном возрасте должен соответствовать по прочности на сжатие классу В20, по морозостойкости марки F200. Марка по удобоукладываемости по показателю подвижности бетонной смеси должна быть П1, П2 при осадке конуса, см. 1-4, 5-9.  При расслаиваемости бетонной смеси водоотделение должно быть не более 0,4 % и раствороотделение не более 3%.  В качестве вяжущего материала следует применять портландцемент или шлакопортландцемент марки не ниже 400. В качестве крупного заполнителя для бетона используют щебень из плотной горной породы (изверженной, осадочной, метаморфической или гравия). Крупный заполнитель должен иметь среднюю плотность зерен от 2000 до 3000 кг/м3. Содержание пылевидных и глинистых частиц в крупном заполнителе для бетона не должно превышать 1% массы. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в крупном заполнителе для бетона не должно превышать 35% массы. Марка щебня для бетона из изверженных пород по дробимости должна быть не ниже 1000, из метаморфических и осадочных пород и гравия - по дробимости не ниже 800. В качестве мелких заполнителей для бетонов используют природный песок или песок из отсевов дробления горных пород с истинной плотностью зерен от 2000 до 2800 кг/м3 или их смеси (с модулем крупности от 1,5 до 3,0). Содержание в песке пылевидных и глинистых частиц не должно превышать 2% массы. Бетон и его составляющие должны соответствовать ГОСТ 26633-2012, 8736-93, 8735-88, 8267-93.

	77 
	Бетон
	Бетон в проектном возрасте должен соответствовать по прочности на сжатие классу В25, по морозостойкости марки F200. Марка по удобоукладываемости по показателю подвижности бетонной смеси должна быть П1 при осадке конуса, см. 1-4. При расслаиваемости бетонной смеси водоотделение должно быть не более 0,4 % и раствороотделение не более 3%.  В качестве вяжущего материала следует применять портландцемент или шлакопортландцемент марки не ниже 400. В качестве крупного заполнителя для бетона используют щебень из плотной горной породы (изверженной, осадочной, метаморфической или гравия). Крупный заполнитель должен иметь среднюю плотность зерен от 2000 до 3000 кг/м3. Содержание пылевидных и глинистых частиц в крупном заполнителе для бетона не должно превышать 1% массы. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в крупном заполнителе для бетона не должно превышать 35% массы. Марка щебня для бетона из изверженных пород по дробимости должна быть не ниже 1000, из метаморфических и осадочных пород и гравия - по дробимости не ниже 800. В качестве мелких заполнителей для бетонов используют природный песок или песок из отсевов дробления горных пород с истинной плотностью зерен от 2000 до 2800 кг/м3 или их смеси (с модулем крупности от 1,5 до 3,0). Содержание в песке пылевидных и глинистых частиц не должно превышать 2% массы. Бетон и его составляющие должны соответствовать ГОСТ 26633-2012, 8736-93, 8735-88, 8267-93.

	78 
	Бетон
	Бетон в проектном возрасте должен соответствовать по прочности на сжатие классу В30, по морозостойкости марки F200. Марка по удобоукладываемости по показателю подвижности бетонной смеси должна быть П1 при осадке конуса, см. 1-4. При расслаиваемости бетонной смеси водоотделение должно быть не более 0,4 % и раствороотделение не более 3%.  В качестве вяжущего материала следует применять портландцемент или шлакопортландцемент марки не ниже 400. В качестве крупного заполнителя для бетона используют щебень из плотной горной породы (изверженной, осадочной, метаморфической или гравия). Крупный заполнитель должен иметь среднюю плотность зерен от 2000 до 3000 кг/м3. Содержание пылевидных и глинистых частиц в крупном заполнителе для бетона не должно превышать 1% массы. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в крупном заполнителе для бетона не должно превышать 35% массы. Марка щебня для бетона из изверженных пород по дробимости должна быть не ниже 1000, из метаморфических и осадочных пород и гравия - по дробимости не ниже 800. В качестве мелких заполнителей для бетонов используют природный песок или песок из отсевов дробления горных пород с истинной плотностью зерен от 2000 до 2800 кг/м3 или их смеси (с модулем крупности от 1,5 до 3,0). Содержание в песке пылевидных и глинистых частиц не должно превышать 2% массы. Бетон и его составляющие должны соответствовать ГОСТ 26633-2012, 8736-93, 8735-88, 8267-93.

	79 
	Щебень
	Щебень из природного камня для строительных работ фракции св. 5(3) до 10 мм. Зерновой состав щебня при рассеве (значения диаметров отверстий контрольных сит, мм. и полные остатки на контрольных ситах, % по массе) должны соответствовать d - от 90 до 100; D - до 10; 0,5(d + D) - от 30 до 60; 1,25D – до 0,5. Марка по истираемости щебня требуется И1 – И3. Содержание зерен слабых пород в щебне не должно быть более 10% по массе. Содержание пылевидных и глинистых частиц должно быть не более 1% по массе. Содержание глины в комках не должно быть более 0,25 % по массе. Марка по дробимости требуется 1000. Марка щебня по морозостойкости должна быть F50 – F400. Щебень должен соответствовать ГОСТ 8267-93.

	80 
	Щебень
	Щебень фракции св. 20 до 40 мм. Зерновой состав щебня при рассеве (значения диаметров отверстий контрольных сит, мм. и полные остатки на контрольных ситах, % по массе) должны соответствовать d – от 90 до 100; D – до 10; 0,5(d + D) – от 30 до 60; 1,25D – до 0,5. Щебень должен быть изготовлен дроблением плотной горной породы (осадочной, метаморфической, интрузивной, эффузивной или гравия). Марка по дробимости щебня должна быть не ниже 800. Марка по истираемости щебня требуется И1 – И3. Содержание зерен слабых пород в щебне не должно быть более 10% по массе. Потеря массы при испытании не более 25 %. Марка щебня по морозостойкости должна быть F100 – F200. Для щебня из гравия количество дробленых зерен – не менее 80% по массе. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в щебне – не более 25% по массе. Содержание пылевидных и глинистых частиц не более 2% по массе. Содержание глины в комках не должно быть более 0,25 % по массе. Структура  щебня должна быть устойчива против всех видов распадов, при этом потеря массы при испытании не должна превышать 5%. Щебень должен соответствовать ГОСТ 8267-93.

	81 
	Щебень
	Требуется щебень со средней плотностью зерен от 2,0 до 3,0 г/см3. Щебень фракции св. 10 до 20 мм. Зерновой состав щебня при рассеве (значения диаметров отверстий контрольных сит, мм и полные остатки на контрольных ситах, % по массе) должны соответствовать d - от 90 до 100; D - до 10; 0,5(d + D) - от 30 до 60; 1,25D – до 0,5. Щебень должен быть изготовлен дроблением плотной горной породы (осадочной, метаморфической, интрузивной, эффузивной или гравия). Марка по дробимости щебня должна быть не ниже 800. Марка по истираемости щебня требуется И1-И3. Потеря массы при испытании не более 45%. Содержание зерен слабых пород в щебне не должно быть более 10% по массе. Для щебня из гравия количество дробленых зерен - не менее 80% по массе. Марка щебня по морозостойкости не ниже F50. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в щебне - не более 25% по массе. Содержание пылевидных и глинистых частиц не более 2%. Содержание глины в комках не должно быть более 0,25 % по массе. Структура щебня должна быть устойчива против всех видов распадов, при этом потеря массы при испытании не должна превышать 5%. Должен соответствовать ГОСТ 8267-93.

	82 
	Раствор 
	готовый кладочный цементный марка по прочности на сжатие М150. Марка по подвижности Пк2. Диапазон глубины погружения конуса в пределах, см от 5 до 7. Водоудерживающая способность смеси должна быть не менее 90%. Расслаиваемость свежеприготовленной смеси не должна превышать 10%. Наибольшая крупность зерен заполнителя должна быть не более 2,5 мм. Растворная смесь   не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента. Влажность сухих растворных смесей не должна превышать 0,1% по массе. Средняя плотность затвердевших растворов в проектном возрасте должна быть, кг/м3 не менее 1500. Должен соответствовать ГОСТ 28013-98

	83 
	Раствор 
	готовый кладочный цементный марка по прочности на сжатие М100. Марка по подвижности Пк2. Диапазон глубины погружения конуса в пределах, см от 5 до 7. Водоудерживающая способность смеси должна быть не менее 90%. Расслаиваемость свежеприготовленной смеси не должна превышать 10%. Наибольшая крупность зерен заполнителя должна быть не более 2,5 мм. Растворная смесь   не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента. Влажность сухих растворных смесей не должна превышать 0,1% по массе. Средняя плотность затвердевших растворов в проектном возрасте должна быть, кг/м3 не менее 1500. Должен соответствовать ГОСТ 28013-98

	84 
	Асфальтобетонная смесь тип Б  марки II
	Горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь должна быть типа Б марки II. Содержание щебня должно быть св. 40% до 50%, группа щебня должна быть 1,2 или 3. Асфальтобетонная смесь должна иметь величину остаточной пористости св. 2,5% до 5,0%, пористость минеральной части от 14% до 19%, водонасыщение от 1,5% до 4,0% по объему. В асфальтобетонной смеси содержание нефтяного дорожного вязкого битума марки БНД 40/60, БНД 60/90, БНД 90/130 должно составлять, % по массе 5,0- 6,5. Температура хрупкости битума с учетом марки должна быть не выше минус 12 град.С, а температура размягчения по кольцу и шару должна быть не ниже 43 град.С. Минеральный порошок, входящий в состав асфальтобетонной смеси, должен быть марки МП-1 активированный, МП-1 неактивированный, МП-2. Пористость порошка с учетом его марки должна быть не более 40%. Активированный минеральный порошок должен быть гидрофобным. Щебень, входящий в состав а/б смеси, должен быть изготовлен дроблением плотной горной породы (осадочной, метаморфической, интрузивной, эффузивной или гравия). Марка по дробимости щебня из метаморфической, интрузивной, эффузивной породы должна быть не ниже 1000, из осадочной породы и гравия не ниже 800. Марка по истираемости должна быть не ниже И2. Марка по морозостойкости должна быть не менее F25 и менее F100. Для щебня из гравия количество дробленых зерен - не менее 80% по массе. Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы в зависимости от группы щебня не должно превышать в % по массе, соответственно до 10 вкл, св 10 до 15 вкл, св. 15 до 25 вкл. Песок из отсевов дробления горных пород должен соответствовать по прочности марке не ниже 600. Содержание в песке глинистых частиц, определяемых методом набухания не должно превышать 0,5% по массе. Асфальтобетонная смесь и ее составляющие должны соответствовать ГОСТ 9128-2009, ГОСТ Р 52129-2003, ГОСТ 22245-90, ГОСТ 8267-93.

	85 
	Асфальтобетонная смесь пористая к/з М-II
	Горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь должна быть марки II. Группа щебня используемая в асфальтобетонной смеси должна быть 1,2 или 3. Асфальтобетонная смесь должна иметь величину остаточной пористости св. 5,0% до 10,0%, пористость минеральной части не более 23%, водонасыщение св. 4,0% до 10,0 % по объему. В асфальтобетонной смеси содержание нефтяного дорожного вязкого битума марки БНД 40/60, БНД 60/90, БНД 90/130 должно составлять, % по массе 3,5-5,5. Температура хрупкости битума с учетом марки должна быть не выше минус 12 °С, а температура размягчения по кольцу и шару должна быть не ниже 43 °С. Минеральный порошок, входящий в состав асфальтобетонной смеси, должен быть марки МП-1 активированный, МП-1 неактивированный, МП-2. Пористость порошка с учетом его марки должна быть не более 40%. Активированный минеральный порошок должен быть гидрофобным. Щебень,  входящий  в  состав  а/б  смеси  должен  соответствовать  марке  по дробимости не ниже 400, по морозостойкости не ниже F15. Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы в зависимости от группы щебня не должно превышать в % по массе, соответственно до 10 вкл, св. 10 до 15 вкл, св. 15 до 25% вкл. Асфальтобетонная смесь и ее составляющие должны соответствовать ГОСТ 9128-2009, ГОСТ Р 52129-2003, ГОСТ 22245-90, ГОСТ 8267-93.

	86 
	Битум
	Битум нефтяной дорожный: БНД-60/90: Глубина проникания иглы, 0,1мм: при 25ºС: 61-90; при 0ºС требуется: не менее 20. Температура размягчения по кольцу и шару требуется, ºС, не ниже 47. Растяжимость, см, требуется не менее: при 25ºС: 55; при 0ºС: 3,5. Температура хрупкости требуется, ºС, не выше: -15. Температура вспышки требуется, ºС, не ниже: +230.Изменение температуры размягчения после прогрева требуется, ºС, не более: 5. Индекс пенетрации: от -1,0 до +1,0. или БНД-90/130: Глубина проникания иглы, 0,1мм: при 25ºС: 91-130; при 0ºС требуется: не менее 28. Температура размягчения по кольцу и шару требуется, ºС, не ниже 43. Растяжимость, см, требуется не менее: при 25ºС: 65; при 0ºС: 4,0. Температура хрупкости требуется, ºС, не выше: -17. Температура вспышки требуется, ºС, не ниже: +230.Изменение температуры размягчения после прогрева требуется, ºС, не более: 5. Индекс пенетрации: от -1,0 до +1,0. Должен соответствовать ГОСТ 22245-90.

	87 
	Трубки
	водоотводные чугунные для стока воды на мостах.

	88 
	Герметик
	51-Г-10 на основе дивинилстирольного термоэластопласта, предназначен для герметизации химической аппаратуры и оборудования с целью защиты их от коррозии, в интервалах температур от минус 15 до плюс 20 °С при воздействии 30% соляной кислоты, 40% едкого натра, фосфорной кислоты, 10% уксусной кислоты, стоек к водопроводной воде.

	89 
	Керосин
	для технических целей марки КТ-1, КТ-2. 10% перегоняется при температуре: 130 -180 градусов Цельсия; 110 – 180 градусов Цельсия; 50% - не ниже 190 градусов Цельсия; 90% перегоняется при температуре не выше 240 - 275 градусов Цельсия; 98% - не выше 280, 300 градусов. Пробу на медную пластинку выдерживает, водорастворимые кислоты и щелочи, механические примеси, вода отсутствуют, температура вспышки, определяемая в закрытом тигле: не ниже 38 градусов Цельсия, 28 градусов Цельсия. Плотность при 20 градусах Цельсия, кг/метр кубический: не более 820, 825.

	90 
	Кислород
	технический газообразный. Объемная доля кислорода, %, не менее 99,5. Объемная доля водяных паров, %, не более 0,009. Объемная доля водорода, %, не более 0,5. Должен соответствовать ГОСТ 5583-78

	91 
	Лак 
	Каменноугольный – жидкость черного цвета со специфическим запахом каменноугольной смолы. Температура вспышки, 0С, 88-92.Должен соответствовать ГОСТ 1709-75.

	Все используемые при выполнении работ товары должны соответствовать ГОСТам.


