Требования к техническим характеристикам товаров (материалам, конструкциям, оборудованию), которые должны применяться при производстве работ, а также максимальные и/или минимальные значения показателей и показатели, значения которых могут изменяться, определяющие качество товара, используемого при выполнении работ по предмету аукциона в электронной форме, его технические, функциональные и иные характеристики установлены настоящим приложением.

2.) Блоки из ячеистого бетона

предназначенные для кладки наружных, внутренних стен и перегородок зданий с относительной влажностью воздуха помещений не более 75 % и при неагрессивной среде. 
В помещениях с влажностью воздуха более 60 % внутренняя поверхность блоков наружных стен должна иметь пароизоляционное покрытие. 

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Основные параметры и размеры 
Блоки следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. 
Типы и размеры блоков должны соответствовать указанным в табл. 1. 

Таблица 1 

	Типы
	Размеры для кладки

	
	на растворе
	на клею

	
	высота
	толщина
	длина
	высота
	толщина
	длина

	I 
II
	
	300 
250
	
	
	295
	

	
	188
	
	588
	198
	245
	598

	
	
	
	
	
	
	

	III 
IV
	288 
188
	200
	
	298
	195
	

	
	
	
	388
	198
	
	398

	
	
	
	
	
	
	

	V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X
	288
	250 
300 
250 
300 
250 
200
	288
	298
	245
	298

	
	144
	
	
	-
	-
	-

	
	119
	
	588
	
	
	

	
	
	
	
	
	295
	

	
	88
	
	
	98
	245
	598

	
	
	
	398
	
	195
	398


Примечания: 
1. Допускается по заказу потребителя, согласованному с проектной организацией, изготовлять блоки других размеров. 
2. Соотношение типов блоков со средней плотностью бетона приведено в приложении. 
3. Толщина блоков для кладки на клею может быть, при необходимости, равной толщине блоков, применяемых для кладки на растворе. 


Условное обозначение блоков при заказе должно состоять из обозначения типа блока, класса (марки) бетона по прочности на сжатие, марки по средней плотности, марки по морозостойкости и категории. 
Пример условного обозначения блока типа I, класса по прочности на сжатие В2,5, марки по средней плотности D500, марки по морозостойкости F35 и категории 2: 

I-В2,5D500F35-2

То же типа V, класса по прочности на сжатие В5, марки по средней плотности D900, марки по морозостойкости F75 и категории 1. 

V-B5D900F75-1 

Требования к материалам и бетону

Материалы и бетон для изготовления блоков должны соответствовать требованиям ГОСТ 25485. 
Классы (марки) бетона по прочности на сжатие и марки бетона по средней плотности должны быть не ниже класса (марки) по прочности В1,5 (М25) и марки по средней плотности не выше D1200. 

Фактическая прочность бетона должна соответствовать требуемой, назначаемой по ГОСТ 18105 в зависимости от нормируемой прочности бетона, указанной в заказе, и от показателей фактической однородности прочности бетона. 

Фактическая средняя плотность бетона должна соответствовать требуемой, назначаемой по ГОСТ 27005 в зависимости от нормируемой средней плотности, указанной в заказе, и от показателей фактической однородности плотности бетона. 

Значения усадки при высыхании, а также теплопроводности бетона блоков, должны не превышать значений, указанных в ГОСТ 25485. 

Отпускная влажность бетона блоков не должна превышать (по массе) более, %: 25 - на основе песка; 
35 - на основе золы и других отходов производства. 

Марки бетона по морозостойкости должны быть в зависимости от режима их эксплуатации и расчетных зимних температур наружного воздуха в районах строительства, не менее: 

F25 - для блоков наружных стен; 
F15 - для блоков внутренних стен. 

Соотношение марок бетона по средней плотности с классами бетона по прочности на сжатие приведено в табл. 2. 

Таблица 2 

	Марка бетона по средней плотности
	D500
	D600
	D700
	D800
	D900
	D1000
	D1100
	D1200

	Класс бетона по прочности на сжатие, не менее
	В3,5 
В2,5 
В2 
В1,5
	В5 
В3,5 
В2,5 
В2
	В5 
В3,5 
В2,5 
В2*
	В7,5 
В5 
В3,5 
В2,5
	В7,5* 
В5* 
В3,5* 
В2,5*
	В7,5* 
В5* 
- 
-
	В10* 
В7,5* 
- 
-
	В12,5* 
В10* 
- 
-


* Показатели класса по прочности ан сжатие относятся только к блокам из бетона неавтоклавного твердения. 
Значения отклонений геометрических параметров и показателей внешнего вида не должны превышать предельных, указанных в табл. 3. 

Таблица 3 мм

	Наименование отклонения геометрического параметра
	Пред. откл.

	
	Блоков для кладки на клею
	Блоков для кладки на растворе

	
	категория 1
	категория 2
	категория 3

	Отклонения от линейных размеров

	Отклонения по:
	
	
	

	высоте
	±1
	±3
	±5

	длине, толщине
	±2
	±4
	±6

	Отклонение о прямоугольной фор​мы (разность длин диаго​на​лей)
	2
	4
	6

	Искривление граней и ребер
	1
	3
	5

	Повреждения углов и ребер

	Повреждения:
	
	
	

	углов не более двух на одном блоке глубиной
	5
	10
	15

	ребер на одном блоке общей длиной не более двукратной длины продольного ребра и глубиной
	5
	10
	15


Примечания: 
1. Повреждениями углов и ребер не считать дефекты, имеющие глубину: для 1-й категории - до 3 мм, 2-й - до 5 мм, 3-й - до 10 мм. 
2. Выпуск блоков 3-й категории допускается до 01.01.96.

Маркировка

Партии блоков, отличающиеся марками бетона по средней плотности и классами по прочности, следует маркировать несмываемой краской.

Маркировку следует наносить не менее чем на два блока (с противоположных сторон контейнера или пакета) цифрами, обозначающими среднюю плотность бетона блоков и класс по прочности на сжатие. Для блоков с маркой бетона по средней плотности от D500 до D900 следует наносить одну первую цифру числа, от D1000 до D1200 - две первые цифры числа, например: если блоки в партии имеют марку бетона по средней плотности D600 и класс по прочности на сжатие В2,5, то на блоки наносят цифры 

6-2,5. 

При марке бетона по средней плотности D1000 и классе по прочности на сжатие В7,5 наносят цифры 

10-7,5. 

На каждое упакованное место должен быть нанесен знак "Боится влаги" по ГОСТ 14192. 

ПРИЕМКА 

Приемка блоков - по ГОСТ 13015.1 и настоящему стандарту партиями. 

Число блоков с отклонениями от линейных размеров, превышающими указанные в табл. 3, не должно превышать в сумме 5 % партии. 

Число блоков с повреждениями углов и ребер, превышающими указанные в табл. 3, не должно превышать в сумме 5 % партии. 

Число блоков с трещинами, пересекающими более двух граней, а также блоков с трещинами по четырем граням, не должно быть в сумме более 5 % партии. 

Блоки принимают по данным приемочного и периодического контроля. 

Блоки принимают по результатам приемо-сдаточных испытаний по показателям прочности на сжатие, средней плотности, отпускной влажности и геометрическим параметрам. 

Контроль блоков по морозостойкости, теплопроводности и усадке при высыхании проводят перед началом массового изготовления, при изменении технологии или качества материалов, но не реже: одного раза в год - по показателю теплопроводности и усадке при высыхании и одного раза в 6 мес - по показателю морозостойкости. 

Потребитель имеет право проводить контрольную проверку соответствия блоков, указанных в заказе, требованиям настоящего стандарта, используя порядок контроля продукции, указанной в пп. 2.7 и 2.8. 

Для контрольной проверки блоков на соответствие требованиям п. 1.2. настоящего стандарта из партии отбирают не менее 30 блоков из наружных и внутренних рядов контейнеров или штабелей. 

При вертикальной схеме резки контрольную проверку блоков осуществляют: 
по показателям средней плотности, прочности на сжатие и отпускной влажности - не менее чем по двум блокам из разных массивов; 

по морозостойкости - не менее чем по шести блокам из средней части одного массива; 

по усадке при высыхании - по одному блоку. 

При горизонтальной схеме резки контрольную проверку блоков осуществляют: 
по показателям средней плотности, прочности на сжатие и отпускной влажности - не менее чем по двум блокам из каждого слоя из разных массивов; 

по морозостойкости - не менее чем по трем блокам из среднего ряда, а при двухрядной разрезке - верхнего ряда одного массива; 

по усадке при высыхании - по одному блоку. 

При неудовлетворительных результатах контроля хотя бы по одному из показателей проводят повторную проверку по этому показателю удвоенного числа образцов контролируемой партии. 

При неудовлетворительных результатах повторной проверки по геометрическим параметрам приемку блоков проводят поштучно. 

При получении пониженных результатов повторной проверки по показателям прочности и морозостойкости партия блоков принимается по полученным результатам при контроле. 

При заниженных или завышенных на одну марку значениях по средней плотности бетона партию блоков принимают по полученным показателям при контроле. 

Возможность использования принятых блоков, не соответствующих заданным по показателям прочности, средней плотности, отпускной влажности и морозостойкости, устанавливает проектная организация. 

Блоки в упаковке должны быть неслипшимися и свободно разбираться вручную. 

Контроль прочности бетона производят по ГОСТ 18105, а средней плотности - по ГОСТ 27005.

Каждую партию блоков сопровождают документом о качестве, в котором указывают: 
наименование и адрес предприятия-изготовителя; условное обозначение блоков; обозначение настоящего стандарта; номер и дату выдачи документа о качестве; номер партии, объем или (и) число отгружаемых блоков; цену (для продукции, поставляемой в розничную торговлю). 


МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

Размеры, разность длин диагоналей, искривления граней и ребер проверяют методами по ГОСТ 13015, ГОСТ 26433.0 и ГОСТ 26433.1. 

Все применяемые средства измерения должны быть не ниже 2-го класса точности. 
Допускается применять специальные нестандартизированные средства измерения, прошедшие метрологическую аттестацию в соответствии с требованиями ГОСТ 8.326. 

Контроль глубины повреждения ребер и углов проводят измерением перпендикуляра, опущенного из вершины угла или из ребра до условной плоскости дефекта, в соответствии со схемой измерения глубины повреждения углов и ребер блоков штангенглубиномером по ГОСТ 162. 
Технические характеристики блоков контролируют в соответствии с требованиями следующих стандартов: 

прочность на сжатие - по ГОСТ 10180; 

среднюю плотность - по ГОСТ 12730.1;

морозостойкость - по ГОСТ 25485; 

усадку при высыхании - по ГОСТ 25485; 

теплопроводность бетона блоков - по ГОСТ 7076; 

отпускную влажность - по ГОСТ 12730.2, ГОСТ 21718. 

[image: image1.jpg]Hh

S0




ПРИЛОЖЕНИЕ 
Рекомендуемое 
СООТНОШЕНИЕ ТИПОВ БЛОКОВ СО СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТЬЮ БЕТОНА 

	Тип
	Марка бетона по средней плотности

	
	D500
	D600
	D700
	D800
	D900
	D1000
	D1100
	D1200

	I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X
	х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х
	х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х
	х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х
	- 
х 
х 
- 
х 
х 
х 
х 
х 
х
	- 
- 
х 
- 
х 
х 
х 
х 
х 
х
	- 
- 
- 
- 
х 
х 
х 
х 
х 
х
	- 
- 
- 
- 
х 
х 
- 
х 
х 
х
	- 
- 
- 
- 
х 
- 
- 
- 
- 
х


Примечание. Знак "-" означает, что применять не рекомендуется.

3.) Кирпич керамический обыкновенный


Керамическое штучное изделие, предназначенное для устройства кладок. Кирпич нормального формата (одинарный): Изделие номинальными размерами 250х120х65 мм. 

Рабочая грань изделия, расположенная параллельно основанию кладки (см. рисунок 1). 

[image: image2.jpg]



1 - ширина; 2 - длина; 3 - толщина; 4 - ложок; 5 - постель; 6 - тычок 

Рисунок 1 - Фрагмент кладки 

ложок: Наибольшая грань изделия, расположенная перпендикулярно к постели (см. рисунок 1). 

тычок: Наименьшая грань изделия, расположенная перпендикулярно к постели (см. рисунок 1).

трещина: Разрыв изделия без разрушения его на части. 

сквозная трещина: Трещина, проходящая через всю толщину изделия и протяженностью до половины и более ширины изделия. 

посечка: Трещина шириной раскрытия не более 0,5 мм (см. приложение Б). 

отбитость: Механическое повреждение грани, ребра, угла изделия. 

откол: Дефект изделия, вызванный наличием карбонатных или других включений (см. приложение Б).

шелушение: Разрушение изделия в виде отслоения от его поверхности тонких пластинок (см. приложение Б). 

выкрашивание: Осыпание фрагментов поверхности изделия (см. приложение Б). 
растрескивание: Появление или увеличение размера трещины после воздействия знакопеременных температур (см. приложение Б). 

половняк: Две части изделия, образовавшиеся при его раскалывании. Изделия, имеющие сквозные трещины, относят к половняку.

контактное пятно: Участок поверхности изделия, отличный по цвету, возникающий в процессе сушки или обжига и не влияющий на характеристики изделия.

высолы: Водорастворимые соли, выходящие на поверхности обожженного изделия при контакте с влагой. 

черная сердцевина: Участок внутри изделия, обусловленный образованием в процессе обжига изделия закиси железа. 

Изделия подразделяют на рядовые и лицевые. 
Лицевые кирпич и камень по виду лицевой поверхности изготавливают: 
- с гладкой и рельефной поверхностью; 
- с поверхностью, офактуренной торкретированием, ангобированием, глазурованием, двухслойным формованием, нанесением полимерного покрытия или иным способом.

Лицевые изделия могут быть естественного цвета или объемно окрашенными

Кирпич изготавливают полнотелым и пустотелым, камень - только пустотелым. 
Пустоты в изделиях могут располагаться перпендикулярно (вертикальные) или параллельно постели (горизонтальные). 

По прочности изделия (кроме крупноформатного камня и кирпича и камня с горизонтальными пустотами) подразделяют на марки М100, М125, М150, М175, М200, М250, М300; крупноформатные камни - М35, М50, М75, М100, М125, М150, М175, М200, М250, М300; кирпич и камень с горизонтальными пустотами - М25, М35, М50, М75, М100. 

По морозостойкости изделия подразделяют на марки F25, F35, F50, F75, F100. 

По показателю средней плотности изделия подразделяют на классы: 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 2,0. 

По теплотехническим характеристикам изделия в зависимости от класса средней плотности подразделяют на группы в соответствии таблицей 1. 
Таблица 1 - Группы изделий по теплотехническим характеристикам 

	Класс средней плотности изделия
	Группы изделий по теплотехническим характеристикам

	0,8
	Высокой эффективности

	1,0
	Повышенной эффективности

	1,2
	Эффективные

	1,4
	Условно-эффективные

	2,0
	Малоэффективные (обыкновенные)


Основные размеры 

Изделия изготавливают номинальными размерами, приведенными в таблице 2. 

Таблица 2 - Номинальные размеры изделий 

В миллиметрах

	Вид изделия
	Обозначение вида
	Номинальные размеры 
	Обозначение размера

	
	
	Длина
	Ширина
	Толщина
	

	Кирпич нормального формата (одинарный)
	КО
	250
	120
	65
	1 НФ

	Кирпич "Евро"
	КЕ
	250
	85
	65
	0,7 НФ

	Кирпич утолщенный
	КУ
	250
	120
	88
	1,4 НФ

	Кирпич модульный одинарный
	КМ
	288
	138
	65
	1,3 НФ

	Кирпич утолщенный с горизонтальными пустотами
	КУГ
	250
	120
	88
	1,4 НФ

	Камень
	К
	250 
288 
288 
288 
250 
250
	120 
288 
138 
138 
250 
180
	140 
88 
140 
88 
140 
140
	2,1 НФ 
3,7 НФ 
2,9 НФ 
1,8 НФ 
4,5 НФ 
3,2 НФ

	Камень крупноформатный
	КК
	510 
398 
380 
380 
380 
380 
250
	250 
250 
250 
255 
250 
180 
250
	219 
219 
219 
188 
140 
140 
188
	14,3 НФ 
11,2 НФ 
10,7 НФ 
9,3 НФ 
6,8 НФ 
4,9 НФ 
6,0 НФ

	Камень с горизонтальными пустотами
	КГ
	250
	200
	70
	1,8 НФ

	Примечание - Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготовление изделий других номинальных размеров, при этом предельные отклонения размеров не должны превышать значений, приведенных в 4.2.4.


Рекомендуемые формы и размеры изделий, а также расположение пустот в изделиях приведены в приложении А. 

Толщина наружных стенок пустотелого кирпича и камня должна быть не менее 12 мм, крупноформатного камня - не менее 10 мм.

Диаметр вертикальных цилиндрических пустот и размер стороны квадратных пустот должен быть не более 20 мм, а ширина щелевидных пустот - не более 16 мм.

Размеры горизонтальных пустот не регламентируют. 

Для камня допускаются пустоты (для захвата при кладке) площадью сечения, не превышающей 13% площади постели камня. 
Предельные отклонения номинальных размеров не должны превышать на одном изделии, мм: 

	- по длине:
	

	кирпича и камня (кроме крупноформатного камня)
	±4,

	камня крупноформатного
	±10;

	- по ширине:
	

	кирпича и камня (кроме крупноформатного камня)
	±3,

	камня крупноформатного
	±5;

	- по толщине:
	

	кирпича лицевого
	±2,

	кирпича рядового
	±3,

	камня, в т.ч. крупноформатного
	±4.


Отклонение от перпендикулярности смежных граней не допускается более: 
3 мм - для кирпича и камня; 
1,4% длины любой грани - для крупноформатного камня. 

Отклонение от плоскостности граней изделий более 3 мм не допускается. 

Условное обозначение керамических изделий должно состоять из: названия вида изделия, обозначения вида изделия в соответствии с таблицей 2; букв Р - для рядовых, Л - для лицевых; обозначения размера в соответствии с таблицей 2; обозначений: По - для полнотелого кирпича, Пу - для пустотелого кирпича; марок по прочности и морозостойкости; класса средней плотности и обозначения настоящего стандарта.

Примеры условных обозначений 
Кирпича рядового (лицевого), полнотелого, одинарного, размера 1НФ, марки по прочности М100, класса средней плотности 2,0, марки по морозостойкости F50: 

Кирпич КОРПо (КОЛПо) 1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2007 

Кирпича рядового (лицевого), пустотелого, одинарного, размера 1НФ, марки по прочности М100, класса средней плотности 1,4, марки по морозостойкости F50: 

Кирпич КОРПу (КОЛПу) 1НФ/100/1,4/50/ГОСТ 530-2007 

Кирпича рядового (лицевого), пустотелого, утолщенного, размера 1,4НФ, марки по прочности М150, класса средней плотности 1,4, марки по морозостойкости F50: 

Кирпич КУРПу (КУЛПу) 1,4НФ/150/1,4/50/ГОСТ 530-2007 

Кирпича модульных размеров 1,3НФ, марки по прочности М150, класса средней плотности 1,2, марки по морозостойкости F50: 

Кирпич КМ 1,3НФ/150/1,2/50/ГОСТ 530-2007

Камня рядового (лицевого), размера 2,1НФ, марки по прочности М150, класса средней плотности 1,2, марки по морозостойкости F50: 

Камень КР (КЛ) 2,1НФ/150/1,2/50/ГОСТ 530-2007 

Камня крупноформатного рядового (лицевого), размера 9,3НФ, марки по прочности М150, класса средней плотности 1,0, марки по морозостойкости F50:

Камень ККР (ККЛ) 9,3НФ/150/1,0/50/ГОСТ 530-2007 

Кирпича рядового (лицевого), утолщенного с горизонтальным расположением пустот, размера 1,4НФ, марки по прочности М100, класса средней плотности 1,4, марки по морозостойкости F50: 

Кирпич КГУР (КГУЛ) 1,4НФ/100/1,4/50/ГОСТ 530-2007 

Камня рядового (лицевого) с горизонтальным расположением пустот, размера 1,8НФ, марки по прочности М100, класса средней плотности 1,2, марки по морозостойкости F50: 

Камень КГР (КГЛ) 1,8НФ/100/1,2/50/ГОСТ 530-2007 

Допускается для полной идентификации изделий вводить в условное обозначение дополнительную информацию. 
При проведении экспортно-импортных операций условное обозначение изделия допускается уточнять в договоре на поставку продукции (в том числе вводить дополнительную буквенно-цифровую или другую информацию). 

Технические требования 

Изделия должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному предприятием-изготовителем. 
Внешний вид 
Лицевые изделия должны иметь не менее двух лицевых граней - ложковую и тычковую. Цвет и вид лицевой грани устанавливают по согласованию между изготовителем и потребителем и оговаривают в договоре на поставку. 

На лицевых изделиях не допускаются отколы, вызванные включениями, например известковыми. На рядовых изделиях допускаются отколы общей площадью не более 1,0 см2.

На лицевых изделиях не допускаются высолы.

Дефекты внешнего вида изделий, размеры и число которых превышают значения, указанные в таблице 3, не допускаются. 
Таблица 3 - Дефекты внешнего вида изделий 

	Вид дефекта 
	Значение

	
	Лицевые изделия 
	Рядовые изделия

	Отбитости углов глубиной более 15 мм, шт.
	Не допускаются
	2

	Отбитости углов глубиной от 3 до 15 мм, шт.
	1
	4

	Отбитости ребер глубиной более 3 мм и длиной более 15 мм, шт.
	Не допускаются
	2

	Отбитости ребер глубиной не более 3 мм и длиной от 3 до 15 мм, шт.
	1
	4 

	Отдельные посечки суммарной длиной, мм:
	
	Не регламентируются

	- для кирпича 
- для камня
	40 
80
	

	Трещины, шт.
	Не допускаются
	2

	Примечания 
1 Трещины в межпустотных перегородках не являются дефектом. 
2 Отбитости углов глубиной менее 3 мм и отбитости ребер длиной и глубиной менее 3 мм не являются браковочными признаками. 
3 Для лицевых изделий указаны дефекты лицевых граней.


У рядовых и лицевых изделий допускаются черная сердцевина и контактные пятна на поверхности. 
В партии не допускается половняк более 5% объема партии. 

Характеристики 
Средняя плотность кирпича и камня в зависимости от класса средней плотности должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 4. 
Таблица 4 - Классы средней плотности изделий 

	Классы средней плотности изделий
	Средняя плотность, кг/м3

	0,8
	До 800

	1,0
	801-1000

	1,2
	1001-1200

	1,4
	1201-1400

	2,0
	Св. 1400


Теплотехнические характеристики изделий оценивают по коэффициенту теплопроводности кладки в сухом состоянии. Коэффициент теплопроводности кладки в сухом состоянии в зависимости от группы изделий по теплотехническим характеристикам приведен в таблице 5. 

Таблица 5 - Группы изделий по теплотехническим характеристикам 

	Группы изделий по теплотехническим характеристикам
	Коэффициент теплопроводности кладки в сухом состоянии [image: image3.jpg]


, Вт/(м·°С)

	Высокой эффективности 
Повышенной эффективности 
Эффективные 
Условно-эффективные 
Малоэффективные (обыкновенные)
	До 0,20 
Св. 0,20 до 0,24 
Св. 0,24 до 0,36 
Св. 0,36 до 0,46 
Св. 0,46

	Примечания 
1 Значения коэффициента теплопроводности приведены для кладок с минимально достаточным количеством кладочного раствора. Значение коэффициента теплопроводности с учетом фактического расхода раствора устанавливают в проектной или ведомственной технической документации (строительные нормы и правила, территориальные строительные нормы и др.) на основании испытаний или расчетов. 
2 Теплотехнические характеристики условных сплошных кладок приведены в приложении Г.


Пределы прочности изделий при сжатии и изгибе должны быть не менее значений, указанных в таблице 6. Марку кирпича по прочности устанавливают по значениям пределов прочности при сжатии и изгибе, камня - по значению предела прочности при сжатии. 
Таблица 6 - Пределы прочности изделий при сжатии и изгибе 

	Марка изделий 
	Предел прочности, МПа

	
	при сжатии
	при изгибе

	
	одинарных, "евро" и утолщенных кирпичей; камней
	крупноформатных камней
	одинарных и "евро" полнотелых кирпичей
	одинарных 
и "евро" пустотелых кирпичей
	утолщенных пустотелых кирпичей

	
	Сред- 
ний для пяти образ- 
цов
	Наимень- ший для отдель- ного образца
	Средний для пяти образцов
	Наи
меньший для отдель- ного образца 
	Средний для пяти образцов
	Наи- мень- ший для отдель- ного образца
	Средний для пяти образцов 
	Наи- мень- ший для отдель- ного образца 
	Средний для пяти образцов
	Наи- меньший для отдель- ного образца 

	М300 
М250 
М200 
М175 
М150 
М125 
М100 
М75 
М50 
М35
	30,0 
25,0 
20,0 
17,5 
15,0 
12,5 
10,0 
- 
- 
-
	25,0 
20,0 
17,5 
15,0 
12,5 
10,0 
7,5 
- 
- 
-
	30,0 
25,0 
20,0 
17,5 
15,0 
12,5 
10,0 
7,5 
5,0 
3,5
	25,0 
20,0 
17,5 
15,0 
12,5 
10,0 
7,5 
5,0 
3,5 
2,5
	4,4 
3,9 
3,4 
3,1 
2,8 
2,5 
2,2 
- 
- 
-
	2,2 
2,0 
1,7 
1,5 
1,4 
1,2 
1,1 
- 
- 
-
	3,4 
2,9 
2,5 
2,3 
2,1 
1,9 
1,6 
- 
- 
-
	1,7 
1,5 
1,3 
1,1 
1,0 
0,9 
0,8 
- 
- 
-
	2,9 
2,5 
2,3 
2,1 
1,8 
1,6 
1,4 
- 
- 
-
	1,5 
1,3 
1,1 
1,0 
0,9 
0,8 
0,7 
- 
- 
-

	Для кирпича и камней с горизонтальным расположением пустот

	М100 
М75 
М50 
М35 
М25
	10,0 
7,5 
5,0 
3,5 
2,5
	7,5 
5,0 
3,5 
2,5 
1,5
	- 
- 
- 
- 
-
	- 
- 
- 
- 
-
	- 
- 
- 
- 
-
	- 
- 
- 
- 
-
	- 
- 
- 
- 
-
	- 
- 
- 
- 
-
	-

-

-

-

-
	-

-

-

-

-

	Примечание - При определении предела прочности при сжатии и изгибе кирпича и предела прочности при сжатии камня площадь нагружаемой грани изделия вычисляют без вычета площади пустот.


Марка по прочности изделий должна быть не ниже: пустотелого кирпича и камня (кроме крупноформатного камня) - М100, крупноформатного камня - М35, полнотелого кирпича для несущих стен - М125, для самонесущих стен - М100.

Марка по прочности кирпича, предназначенного для возведения дымовых труб, должна быть не ниже М200. 

Водопоглощение рядовых изделий должно быть не менее 6,0%, лицевых изделий - не менее 6,0% и не более 14,0%. 

Для изделий, изготовленных из трепелов и диатомитов, допускается водопоглощение не более 28%.

Кирпич и камень должны быть морозостойкими и в зависимости от марки по морозостойкости в насыщенном водой состоянии должны выдерживать без каких-либо видимых признаков повреждений или разрушений (растрескивание, шелушение, выкрашивание, отколы) не менее 25; 35; 50; 75 и 100 циклов переменного замораживания и оттаивания. 

Виды повреждений изделий после испытания на морозостойкость приведены в приложении Б. 
Марка по морозостойкости лицевых изделий должна быть не ниже F50. Допускается по согласованию с потребителем поставлять лицевые изделия марки по морозостойкости F35. 

Марка по морозостойкости изделий, используемых для возведения дымовых труб, цоколей и стен подвалов, должна быть не ниже F50.

Керамические кирпич и камень относятся к негорючим строительным материалам в соответствии с ГОСТ 30244. 

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф в изделиях должна быть не более 370 Бк/кг. 




