Эмали, применяемая для защиты стальных конструкций от коррозии

Должна быть применена эмаль белая 1 сорта, соответствующая нижеприведенным требованиям:

Пленка эмали устойчива к изменению температуры от -50 до +60оС.

Суспензия пигмента или смеси пигментов с наполнителями в лаке, которая после нанесения на поверхность образует непрозрачное покрытие, обладающее защитными, декоративными или специальными техническими свойствами. 
покрытие: Непрерывный слой, сформированный после одно- или многократного нанесения лакокрасочного материала на окрашиваемую поверхность. 
срок службы лакокрасочного покрытия: Срок, в течение которого лакокрасочное покрытие сохраняет заданные свойства по ГОСТ 9.072.

Классификация и обозначение эмалей по роду пленкообразующего вещества и по назначению - по ГОСТ 9825 (приложение А). 
Классификация эмалей по цвету: ахроматические (черного, серого, белого цветов) и цветные.

Общие технические требования

Эмали изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта и нормативных или технических документов на конкретную марку эмали, по рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке. 
В нормативном документе (НД) или техническом документе (ТД) на конкретную марку эмали указывают область ее применения и условия формирования покрытий. 
Характеристики 
Эмали должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

| Наименование показателя | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмали нитроцеллюлозные НЦ | Эмали на основе полимеризационных смол |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ХП,ФП | КЧ | НП | AC | АК | ХС | ХВ | Прочие |  |
| 1 Цвет покрытия эмали | Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами (эталонами) цвета «Картотеки» или утвержденными контрольными образцами цвета |  |  |  |  |  |  |  |  | По ГОСТ 29319, НД или ТД на конкретную эмаль |
| 2 Внешний вид покрытия эмали | После высыхания эмаль должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность; допускается незначительная шагрень |  |  |  |  |  |  |  |  | По п. 9.3 настоящего стандарта |
| 3 Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 14,5 | 26,0 | 50,0 | 67,0 | 30,0 | 30,0 | 27,0 | 25,0 | 14,5 | По ГОСТ 17537 |
| 4 Условная вязкость при температуре (20 ± 0,5) °С по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с | 17 - 150 | 15 - 150 | 60 - 150 | 45 - 140 | 20 - 160 | 20 - 160 | 15 - 70 | 25 - 100 | 15 - 200 | По ГОСТ 8420 и п. 9.4 настоящего стандарта |
| 5 Время высыхания: при горячей сушке эмалей, ч, не более | Не определяют | 5 | Не опред | Не опред. | 5 | 5 | Не опред | 3 | 5 | По ГОСТ 19007 и п. 9.5 настоящего стандарта |
| при естественной сушке эмалей до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, не более | 2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 3 | 3 | 24 |  |
| 6 Срок годности (жизнеспособность) эмали после смешения компонентов при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее | Не определяют | 6 | Не опредт | Не опред | Не опред | 24 | 8 | Не опред | 6 | По ГОСТ 27271 |
| 7 Степень перетира, мкм, для эмалей с классом покрытия: | . |  |  |  |  |  |  |  |  | По ГОСТ 6589 и п. 9.6 настоящего стандарта |
| I, не более | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II, не более | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III, не более | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV, не более | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V-VII, более | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 Укрывистость, г/м2, не более | 150 | 150 | 130 | 150 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | По ГОСТ 8784 и п. 9.7 настоящего стандарта |
| 9 Класс и подкласс опасности (температура вспышки в закрытом тигле, °С): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По ГОСТ 19433 и п. 9.8 настоящего стандарта |
| 3.1 | Менее минус 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Минус 18 и более, но менее 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 23 и более, но менее 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Более 61, но менее 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание - Показатель 6 определяют для эмалей, состоящих из нескольких компонентов, которые хранят отдельно и смешивают перед применением. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

| Наименование показателя | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метод испыт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмали на основе природных смол |  |  | Эмали на основе поликонденсационных смол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БТ | КФ, МА | Проч | ПФ | ГФ | ПЭ | ЭФ | ЭП | МС | ЭТ | МЧ | МЛ | ФЛ | КО | УР | Проч |  |
| 1 Цвет покрытия эмали | Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами (эталонами) цвета «Картотеки» или утвержденными контрольными образцами цвета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По ГОСТ 29319, НД или ТД на конкрет. эмаль |
| 2 Внешний вид покрытия эмали | После высыхания эмаль должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность; допускается незначительная шагрень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По п. 9.3 настоящ стандарта |
| 3 Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 45 | 65 | 45 | 44 | 45 | 46 | 46 | 23 | 37 | 55 | 43 | 44 | 38 | 30 | 45 | 23 | По ГОСТ 17537 |
| 4 Условная вязкость при температуре (20 ± 0,5) °С по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с | 40 - 80 | 20 - 140 | 20 - 140 | 20 - 150 | 25 - 150 | 40 -100 | 40 - 120 | 13 - 150 | 35 - 100 | 80 -120 | 30 - 120 | 35 - 120 | 30 - 100 | 14 - 100 | 13 - 90 | 13 - 150 | По ГОСТ 8420 и п. 9.4 настоящ стандарта |
| 5 Время высыхания эмалей, ч, не более: при горячей сушке | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | По ГОСТ 19007 и п. 9.5 настоящ стандарта |
| при естественной сушке до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С | 24 | 24 | 24 | 48 | 24 | 3 | 20 | 24 | 8 | 24 | 24 | Не опред | 24 | 3 | 36 | 24 |  |
| 6 Срок годности (жизнеспособность) эмали после смешения компонентов при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее | Не определяют |  |  |  |  | 0,5 | 3 | 0,5 | Не определяют |  |  |  | 24 | 4 | 4 | 4 | По ГОСТ 27271 |
| 7 Степень перетира, мкм, для эмалей с классом покрытия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По ГОСТ 6589 и п. 9.6 настоящ стандарта |
| I, не более | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II, не более | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III, не более | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV, не более | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V-VII, более | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 Укрывистость, г/м2, не более | 30 | 240 | 240 | 240 | 140 | 80 | 80 | 120 | 120 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 240 | По ГОСТ 8784 и п. 9.7 настоящ стандарта |
| 9 Класс и подкласс опасности (температура вспышки в закрытом тигле, °С): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По ГОСТ 19433 и п. 9.8 настоящ стандарта |
| 3.1 | Менее минус 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Минус 18 и более, но менее 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 23 и более, но менее 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Более 61, но менее 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание - Показатель 6 определяют для эмалей, состоящих из нескольких компонентов, которые хранят отдельно и смешивают перед применением. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Эмали в зависимости от их назначения по ГОСТ 9825 должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 3.

Таблица 3

| Группа эмалей | Обозначение групп | Наименование показателя | Значение | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Атмосферостойкие | 1 | Срок службы в условиях эксплуатации: |  | По ГОСТ 9.401 и п. 9.9 настоящего стандарта |
|  |  | У1, ХЛ1, УХЛ1, год, не менее | 2 |  |
|  |  | В1, О1, T1, OM1, год, не менее | 1 |  |
| Ограниченно атмосферостойкие | 2 | Срок службы в условиях эксплуатации: |  | По ГОСТ 9.401 и п. 9.9 настоящего стандарта |
|  |  | У2, У3, ХЛ2, УХЛ2, ХЛ3, УХЛ3, год, не менее | 2 |  |
|  |  | В2, В3, О2, Т2, Т3, ОМ2, ОМ3, год, не менее | 1 |  |
| Водостойкие | 4 | Стойкость к статическому воздействию воды или 3 %-ного раствора хлористого натрия при температуре (20 + 2) °С, ч, не менее | 48 | По ГОСТ 9.403, метод А и п. 9.10 настоящего стандарта |
| Маслобензостойкие | 6 | Стойкость к статическому воздействию бензина, минеральных масел или других нефтяных продуктов при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее | 48 | По ГОСТ 9.403, метод А и п. 9.11 настоящего стандарта |
| Химически стойкие | 7 | Стойкость к статическому воздействию растворов кислот, щелочей и других химически агрессивных сред при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее | 24 | По ГОСТ 9.403, метод А и п. 9.12 настоящего стандарта |
| Термостойкие | 8 | Стойкость к воздействию температуры не менее 150 °С в течение, ч, не менее | 3 | По п. 9.13 настоящего стандарта |
| Электроизоляционные и электропроводные | 9 | Удельное объемное электрическое сопротивление: |  |  |
|  |  | для электроизоляционных эмалей, Ом-м, не менее | 1.1012 | По ГОСТ 13526 |
|  |  | для электропроводных эмалей, Ом-м, не более | 0,04 | По ГОСТ 20214 |

Дополнительные показатели, отражающие потребительские свойства эмалей, и методы испытаний приведены в приложении Б.

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(справочное)

Обозначение эмалей по роду пленкообразующего вещества

Таблица А.1

| Наименование эмалей по роду пленкообразующего вещества | Обозначение эмалей | Наименование основных пленкообразующих веществ |
| --- | --- | --- |
| Алкидно-акриловые | АС | Сополимеры акрилатов с алкидами |
| Битумные | БТ | Природные асфальты и асфальтиты. Искусственные битумы. Пеки |
| Глифталевые | ГФ | Смолы алкидные глицерофталатные (глифтали) |
| Канифольные | КФ | Канифоль и ее производные: резинаты кальциевый, цинковый и т.д., эфиры канифоли, канифольно-малеиновая смола |
| Каучуковые | КЧ | Дивинилстерольный, дивинилнитрильный и другие латексы, хлоркаучук, циклокаучук |
| Кремнийорганический | КО | Смолы кремнийорганические - полиорганосилоксановые, полиорганосилазаносилоксановые, кремнийорганоуретановые и другие смолы |
| Масляно- и алкидно-стирольные | МС | Смолы масляно-стирольные, смолы алкидно-стирольные (сополимеры) |
| Масляные | МА | Масла растительные |
| Меламинные | МЛ | Смолы меламино-формальдегидные, алкидно-меламино-формальдегидные |
| Карбамидные | МЧ | Смолы карбамидо-формальдегидные, алкидно-карбамидо-формальдегидные, алкидно-карбамидо-меламино-формальдегидные |
| Нитроцеллюлозные | НЦ | Лаковые коллоксилины, нитроалкидные композиции (нитроглифтали, нитропентафтали и т.д.), нитроцеллюлозоуретановые, нитроаминоформальдегидные |
| Пентафталевые | ПФ | Смолы алкидные пентаэритритофталатные (пентафтали) |
| Перхлорвиниловые и поливинилхлоридные | ХВ | Перхлорвиниловые смолы, поливинилхлоридные смолы |
| Полиакриловые | АК | Сополимеры (и полимеры) акриловых и метакриловых кислот, их эфиров и других производных со стиролом, винилацетатом и другими виниловыми мономерами, а также отверждаемые изоцианатами |
| Полиуретановые | УР | Полиуретаны на основе полиатомных спиртов и полиизоциантов |
| Полиэфирные ненасыщенные | ПЭ | Смолы полиэфирные ненасыщенные |
| Сополимеро-винилхлоридные | ХС | Сополимеры винилхлорида с винилацетатом, винилиденхлоридом, винилбутиловым эфиром и другими винильными мономерами |
| Фенольные | ФЛ | Смолы феноло-формальдегидные (модифицированные, 100 %-ные) на основе фенолов, крезолов и ксиленолов; масляно-фенольные смолы |
| Фторопластовые | ФП | Фторопроизводные этилена; политетрафторэтилен, политрихлорэтилен |
| Хлорированные полиэтиленовые | ХП | Хлорсульфированный полиэтилен, хлорполиэтилен, хлорполипропилен |
| Эпоксидные | ЭП | Смолы эпоксидные, алкидно-эпоксидные, нитроцеллюлозноэпоксидные, алкидно-меламино-эпоксидные, эпоксиуретановые и другие эпоксидно-модифицированные смолы |
| Эпоксиэфирные | ЭФ | Эпоксиды, модифицированные жирными кислотами растительных масел |
| Этрифталевые | ЭТ | Смолы алкидные этриолфталатные (триметилолпропанфталевые) |
| Нефтеполимерные | НП | Смолы на основе продуктов пиролиза нефти, кубовых остатков ректификации нефти (индена, цикло-, дициклодиенов, пиропластов стирола и его производных) |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обязательное)

Показатели, отражающие потребительские свойства эмалей, и методы испытаний

Таблица Б.1

| Наименование показателя | Метод испытания |
| --- | --- |
| 1 Адгезия | ГОСТ 15140 |
| 2 Эластичность при изгибе | ГОСТ 6806 |
| 3 Прочность при ударе | ГОСТ 4765 |
| 4 Твердость по маятниковому прибору | ГОСТ 5233 |
| 5 Блеск | ГОСТ 896 |
| 6 Прочность при растяжении | ГОСТ 29309 |
| 7 Устойчивость к воздействию переменных температур | ГОСТ 27037 |
| 8 Условная светостойкость | ГОСТ 21903 |
| 9 Плотность | ГОСТ 28513 |
| 10 Кислотное число | ГОСТ 23955 |
| 11 Сопротивление паропроницанию | ГОСТ 25898 |