	Наименование товаров и требования, установленные документацией об аукционе, к

характеристикам товаров

	Требования к товарам, которые должны быть использованы при устройстве кровли

	Бетон. Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200). Товар по своим характеристикам будет соответствовать требованиям ГОСТ 26633-​91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия». Предназначен для устройства промазки и расшивки швов панелей перекрытий бетоном снизу (заделка швов между плитами).

ООО «Бетонный завод»


	Пленка полиэтиленовая. Толщиной 0,2 мм, изоловая

Требования к техническим характеристикам полиэтиленовой пленки

Показатель
Требование к значению
Относительное удлинение при разрыве, %:
- в продольном направлении, 
460
- в поперечном направлении, 
450
Прочность при растяжении, Мпа:
- в продольном направлении
16,1
- в поперечном направлении
14,7
Температура воспламенения, °С
300
Температура самовоспламенения, °С
400
Предназначена для устройства пароизоляции оклеечной в один слой
ООО "ОптПленка"


	Плиты минераловатные "Руф Баттс" 

Соответствуют следующим параметрам: предназначены для изоляции изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий, будут гидрофобизированными теплоизоляционными плитами повышенной жесткости, изготовленными из минеральной ваты, которая основывается на базальтовых породах.

Соответствуют следующим техническим характеристикам:

Толщиной 200 мм.

Плотность плит 160 кг/мЗ.

Плиты будут обладать хорошими водоотталкивающими свойствами. Поглощение воды плитой по объему в соответствии с BS 2972-75 составляет 1,5%.

Плита в соответствии с ГОСТ 30244-94 будет  негорючим материалом. Плавление волокон  происходить при температуре 1100° С.

Прочность плиты на отрыв слоев 10 кПа.

ЗАО «Минеральная вата»


	Плиты минераловатные "Руф Баттс В". 
Товар будетсоответствовать следующим параметрам:

предназначены для изоляции изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий, очень жёсткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовленные из минеральной ваты на основе базальтовых пород.

Область применения утеплителя предназначена для использования в качестве верхнего теплозвукоизоляционного слоя в многослойных конструкциях покрытия,

Плотность  180 кг/мЗ.

Водоотталкивающие свойства: в соответствии с BS 2972-75, водопоглощение по объёму  1,5 %.

Плита минераловатная является негорючим материалом в соответствии с ГОСТ 30244_94. Температура плавления волокон 1100° С.

Механические свойства плит:

Прочность на отрыв слоев  12 кПа.

Прочность на сжатие при 10% деформации кПа, - 65.

Собственные деформации плит:

Коэффициент линейного расширения равен нулю. Усадки не будет.
ЗАО «Минеральная вата»



	Керамзит лёгкий пористый строительный материал, получаемый путём обжига глины, фракция 10- 20 мм. По своим характеристикам соответствует ГОСТ 9757-90 «Гравий, щебень и песок искусственные пористые (керамзитовые). Технические условия»

ЗАО «Эксперимент»


	Стеклогидроизол. Предназначен для устройства пароизоляции оклеечной в один слой. Товар  предназначен для устройства нижних слоев кровельного ковра, а также гидроизоляции строительных конструкций.

Товар состоит из высокопрочной негниющей основы (стеклохолст), пропитанной и покрытой с двух сторон слоем битумно​-полимерного вяжущего, с полимерной легкоплавкой пленкой с обеих сторон полотна.

Требования к техническим характеристикам
Наименование показателя
Ед. измерения
Требования к величине показателя
Основа
Стеклохолст 
Вес 1м2 материала, 
кг
4,8
Гибкость на брусе R=25mm; 
(t°C)
-21
Температура хрупкости битумно-полимерного вяжущего, 
(t°C)
-30
Температура размягчения по КиШ, 
(t°C)
+110
Теплостойкость в течение 2-х часов
(t°C)
+90
Разрывная сила при растяжении:
· на основе стеклохолста
Н(кг/с)
380 (38)
Водопоглощение в течение 24 часов, по массе 
%
1,0
Водонепроницаемость при гидростатическом давлении 0,001Мпа в течение 72 часов
Отсутствие
признаков
проникновения
воды
Масса вяжущего с наплавляемой стороны, 
кг/м2
2,0
Срок службы, 
лет
20
ООО «Костромской завод кровельных материалов»


	Арматурные сетки сварные. Предназначены для армирования подстилающих слоев и набетонок. По своим характеристикам соответствует ГОСТ 23279-85 «Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия»
ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ КАЛИБРОВОЧНЫЙ ЗАВОД»



	Стеклогидроизол. Предназначен для устройства кровельного ковра зданий и сооружений различного назначения, состоит из высокопрочной негниющей основы (стеклохолст) пропитанной и покрытой с двух сторон слоем битумно-полимерного вяжущего, с мелкой зернистой посыпкой с лицевой стороны и полимерной легкоплавкой пленкой с наплавляемой стороны полотна, предназначен для применения для устройства верхнего слоя кровельного ковра.

Требования к техническим характеристикам
Наименование показателя
Ед. измерения
Требования к величине показателя
Основа
Стеклохолст 
Вес 1м2 материала, 
кг
4,8
Гибкость на брусе R=25mm; 
(t°C)
-21
Температура хрупкости битумно-полимерного вяжущего, 
(t°C)
-30
Температура размягчения по КиШ, 
(t°C)
+110
Теплостойкость в течение 2-х часов, 
(t°C)
+90
Разрывная сила при растяжении:
· на основе стеклохолста
Н(кг/с)
380 (38)

Водопоглощение в течение 24 часов, по массе

%
1,0
Водонепроницаемость при гидростатическом давлении 0,001Мпа в течение 72 часов
Отсутствие
признаков
проникновения
воды
Масса вяжущего с наплавляемой стороны, 
кг/м2
2,0
Срок службы, 
лет
20
ООО «Костромской завод кровельных материалов»


	Стеклогидроизол.

Товар предназначен для устройства нижних слоев кровельного ковра, а также гидроизоляции строительных конструкций. Товар состоит из высокопрочной негниющей основы (стеклохолст) пропитанной и покрытой с двух сторон слоем битумно-полимерного вяжущего, с полимерной легкоплавкой пленкой с обеих сторон полотна.
Требования к техническим характеристикам

Наименование показателя
Ед. измерения
Требования к величине показателя
Основа
Стеклохолст 
Вес 1м2 материала, 
кг
4,8
Гибкость на брусе R=25mm; 
(t°C)
-21
Температура хрупкости битумно-полимерного вяжущего, 
(t°C)
-30
Температура размягчения по КиШ, 
(t°C)
+110
Теплостойкость в течение 2-х часов
(t°C)
+90
Разрывная сила при растяжении:
· на основе стеклохолста
Н(кг/с)
380 (38)

Водопоглощение в течение 24 часов, по массе 
%
1,0
Водонепроницаемость при гидростатическом давлении 0,001Мпа в течение 72 часов
Отсутствие
признаков
проникновения
воды
Масса вяжущего с наплавляемой стороны, 
кг/м2
2,0
Срок службы, 
лет
20
ООО «Костромской завод кровельных материалов»


	Водосточные воронки для плоской кровли наружные. Предназначены для сбора и вывода дождевой и талой воды, стекающей со скатов кровли. Устройство водостоков наружного типа имеет следующие основные элементы:

желоб водостока;

воронка водостока;

трубы для водостока.

Материал воронок оцинкованный металл, толщиной 0,6 мм
ООО «СТИЛ-ПЛАСС»



	Требования к товарам, которые должны быть использованы при устройстве вентшахт

	Болты с гайками и шайбами строительные, с шестигранной головкой, шестигранные гайки

диаметрами резьбы 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 36, 42 мм и шайбы к ним, предназначенные для стальных строительных конструкций, для металлических конструкций.

По своим характеристикам соответствуют ГОСТ Р 52643-2006 «Болты и гайки высокопрочные и шайбы для металлических конструкций. Общие технические условия».
ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ КАЛИБРОВОЧНЫЙ ЗАВОД»



	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-75. Предназначены для изоляции покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо. Соответствуют ГОСТ 9573-96 «Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия».
ООО «УРСА Евразия»


