Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным в аукционной документации электронного аукциона по теме:

«3049-аэф/т Материалы для нанесения дорожной разметки для нужд СОГБУ «Смоленскавтодор»»  (Закупка №0163200000314004107)

Общество с ограниченной ответственностью «Климат-Трейд» в лице  Генерального директора Глебова Константина Александровича, действующего на основании Устава, гарантирует поставку материалов для нанесения дорожной разметки для нужд СОГБУ «Смоленскавтодор».

| № п/п | Наименование | Количество, кг | Наименование места происхождения товара или производителя (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Эмаль для дорожной разметки | 15000 | Российская Федерация |
| 2. | Световозращающие шарики | 7000 | Российская Федерация |
| 3. | Растворитель | 700 | Российская Федерация |

| № п/п | Наименование показателя | Показатели для определения соответствия | Предложение ООО «Климат-трейд» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Эмаль для дорожной разметки | суспензию пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с различными добавками | Суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с добавками |
| 2. | Цвет- белый, кг | 15000 | 15000 |
| 3 | Тара (фасовка), кг | не более 20 | 20 |
| Технические характеристики |  |  |  |
| 4 | Коэффициент яркости высушенной пленки эмали, % | не менее 86 | 87 |
| 5 | Плотность эмали, г/см3 | не менее 1,6 | 1,6 |
| 6 | Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20*С | не менее 110 | 130 |
| 7 | Массовая доля нелетучих веществ, % | не менее 75 | 75 |
| 8 | Степень перетира, мкм | не более 30 | 25 |
| 9 | Время высыхания до степени 3при температуре 20*С, мин | не более 15 | 15 |
| 10 | Адгезия пленки, баллы | не более 1 | 1 |
| 11 | Внешний вид стеклошариков в массе | однородная светлая сыпучая масса | однородная светлая сыпучая масса |
|  | - световозвращающие фракции, мкм | В диапазоне от 100 до 600 включительно | От 100 до 600 |
|  | - удельный вес стекла, г/см3 | не менее 2,5 | 2,6 |
|  | - коэффициент преломления стекла, | не менее 1,5 | 1,53 |
| 12. | Растворитель | Бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без мути и видимых взвешенных частиц | Бесцветная однородная прозрачная жидкость без мути и видимых взвешенных частиц |
|  | - плотность при t 20*С, | не менее 0,9 | 0,9 |
|  | - показатель преломления при t 20*С, | не менее 1,3 | 1,4 |
|  | - массовая доля воды ,% | не более 0,2 | 0,2 |

Год выпуска : 2014 г.