В поз. 5 в отношении показателей шпатлевки по ГОСТ 10277-90 «Условная вязкость шпатлевки при температуре (20,0 +/- 0,5)°С по ВЗ-246 (или ВЗ-4)», «Степень перетира», «Пенетрация», «Эластичность при изгибе», «Прочность при ударе» участник указал «отсутствует», что не соответствует требованиям заказчика.

Согласно требованиям указанного ГОСТ данные показатели в отношении предложенной марки товара не нормируются, однако это не означает, что данные показатели неприменимы к данной марке и не могут измеряться. При этом заказчиком в документации об аукционе установлены диапазоны значений в отношении указанных показателей (что не противоречит требованиям ГОСТ, а лишь дополняет эти требования) и участник в соответствии с требованиями п.17.1 документации должен был указать конкретные показатели в пределах требуемого диапазона значений.

Было

|  | Шпатлевка ГОСТ 10277-90 |  | Марка МС-006, ХВ-004, НЦ-008 или ПФ-002. Требования предъявляемы к шпатлевке: Время высыхания до степени 3, ч: при температуре (20 +/- 2)°С – 0,24-24; при температуре 80 - 85°С – 0,1-1. Степень перетира, мкм – 30-90. Условная вязкость шпатлевки при температуре (20,0 +/- 0,5)°С, с: по ВЗ-246 (или ВЗ-4), сопло 4 мм, с – не менее 19; по ВЗ-246, сопло 6 мм, с – 20-80; по ВЗ-1, сопло 5,4 мм, с – 35-120. Пенетрация при температуре (25,0 +/- 0,5)°С, 10 -1мм – 250-350. Массовая доля нелетучих веществ, % - 30-80. Способность шлифоваться - шлифуется с водой или без воды. Теплостойкость при температуре 65 - 70 °С, ч – 1-8. Эластичность при изгибе, мм – 10-100. Прочность при ударе на приборе У-1, см – 10-50. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Стало

| Шпатлевка ГОСТ 10277-90 | ЗАО Подольский ЛКЗ Россия | Марка ХВ-004, зеленая Требования предъявляемы к шпатлевке: Время высыхания до степени 3, ч: при температуре (20 +/- 2)°С – 2 при температуре 80 - 85°С – не нормируется Степень перетира, мкм – не нормируется Условная вязкость шпатлевки при температуре (20,0 +/- 0,5)°С, с: по ВЗ-246 (или ВЗ-4), сопло 4 мм, с – не нормируется; по ВЗ-246, сопло 6 мм, с – 55; по ВЗ-1, сопло 5,4 мм, с – 75 Пенетрация при температуре (25,0 +/- 0,5)°С, 10 -1мм – не нормируется Массовая доля нелетучих веществ, % - 65 Способность шлифоваться - шлифуется с водой. Теплостойкость при температуре 65 - 70 °С, ч – не нормируется Эластичность при изгибе, мм – 50 Прочность при ударе на приборе У-1, см – 30 |  |
| --- | --- | --- | --- |