         Приложение № 1



                     к гражданско-правовому договору
      

 № ____ от "__ "___________2014 г.
Спецификация материалов

используемых при выполнении Работ 
	№ позиции
	Наименование материала с указанием товарного знака (при его наличии)
	Технические и функциональные характеристики
	Единица измерения

	
	
	Показатель
	единица
	

	1
	QUELYD Клей для стеклообоев
	Время приготовления
	не более 15
	мин

	
	
	Концентрация использования
	не менее 7,5
	%

	
	
	Окончательное схватывание  
	не более 48
	час

	2
	WELLTON Стеклообои «рогожка крупная»
	Плотность 
	не менее 110 не более 210
	г/м2

	
	
	Ширина
	не менее 100
	см

	
	
	Пожаробезопасные, влагостойкие
	наличие
	-

	3
	PARADE Краска акриловая
	Время высыхания при температуре 20 град С  и относительной влажности воздуха 80% первого слоя 
	не более 1
	час

	
	
	Время высыхания при температуре 20 град С  и относительной влажности воздуха 80% второго слоя 
	не более 2
	час

	
	
	Смываемость пленки
	не более 3,5
	г/м2

	
	
	Стойкость  к статическому воздействию воды при температуре (20±2) град С
	не менее 12
	час

	4
	UNIS Клей для керамической плитки Юнис 2000
	Насыпная плотность сухой смеси
	не менее 1,5
	 кг/дм³

	
	
	Время потребления
	не менее 2
	час

	
	
	Адгезия к бетону
	не менее 1,0 
	Мпа

	
	
	Прочность на сжатие
	более 0,9 
	Мпа

	5
	BERGAUF Шпатлевка гипсовая Финиш Гипс
	Цвет белый
	наличие
	-

	
	
	Жизнеспособность раствора после смешивания с водой
	не мене 24
	час

	
	
	Время высыхания 
	не более 48
	час

	
	
	Заполнитель  известняк
	наличие
	-

	
	
	Фракция 
	не более 0,3
	мм

	
	
	Связующее  полимерный клей  
	наличие  
	-

	6
	ЛАКРА Грунтовка Универсальная глубокого проникновения
	Время высыхания при t=20 град С и относительной влажности 65 %
	не более 8
	час

	
	
	Основа акриловая смола
	наличие
	-

	
	
	Растворитель  уайт-спирит
	наличие
	-

	
	
	Цвет
	бесцветный, прозрачный 
	-

	
	
	Стойкость  к статическому воздействию воды
	не менее 24
	час

	7
	Дверь противопожарная Промет ДП2-60
	Предел огнестойкости 
	не менее EI60
	-

	
	
	толщина полотна двери
	 не менее 57
	мм

	
	
	толщина наружного облицовочного листа металла
	 не менее 2
	мм

	
	
	толщина внутреннего облицовочного листа металла, фальцованное
	не менее 2
	мм

	
	
	Звукоизоляция
	не менее 35
	Дб


