| Трубы электротехническ ие | ООО ДКС Россия Уважаемый Заказчик!!! Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие с Зондом, не имеют ничего общего с ГОСТ Р 51613-2000 ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА На трубы гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие с зондом не распространяется -Рабочее давление в течение всего срока эксплуатации -температура транспортируе мой неагрессивной среды -температура транспортируе мой агрессивной среды и т.д |  | должны быть гофрированные , поливинилхлори дные, негорючие с зондом | должны быть гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие с зондом | гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие с зондом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мм | наружный диаметр | до 20 | 16 |
|  |  |  | Срок эксплуатации | более 50, из опыта эксплуатации | 55, из опыта эксплуатации |
|  |  |  | Предел текучести материала при растяжении | не более 55 | 55 |
|  |  | Мпа | Расчетная прочность материала | 10 (НПВХ100)/12,5( НПВХ125) | 10 (НПВХ100) |
|  |  | мм / м ºС | Коэф-ент теплового расширения | не менее 0,08 | 0,08 |
|  |  | г /куб. см | Плотность | более 1 | 1,4 |
|  |  | % | Удлинение при разрыве | должно быть свыше 50 | 55 |
|  |  |  | Рабочее давление в течение всего срока эксплуатации, при T=20ºC, атмосфер 5- 12,5 | Рабочее давление в течение всего срока эксплуатации, при T=20ºC, атмосфер 5-12,5 | Рабочее давление в течение всего срока эксплуатации, при T=20ºC, атмосфер 7 |
|  |  |  | Коэффициент снижения рабочего давления от температуры 20ºС, 30ºС , 40ºС, 50ºС | более 0,3 | При 20ºС :1,0 При 30ºС :0,88 При 40ºС :0,74 При 50ºС :0,64 |
|  |  | С | Температура транспортируе мой неагрессивной среды | от 0º до +60º | 0º …+60º |
|  |  | С | Температура транспортируе мой агрессивной среды | от 0º до +60º | 0º….. +60º |
|  |  | МПа | Кратковременн ый модуль упругости | должен быть более 2500 | 3000 |
|  |  |  | Длительный модуль упругости, при 20ºС | более 800 | 850 |
|  |  | Мом | сопротивление изоляции | более 5 | 100 МОм (500 В, в течение 1 мин) |
|  |  |  | Коэффициент снижения длительного модуля упругости от температуры 20ºС , 30ºС, 40ºС, 50ºС, 60ºС | более 0,5 | 20ºС – 1,0 30ºС – 0,83 40ºС – 0,64 50ºС – 0,55 60ºС – 0,52 |