Технические характеристики Линокрома  ХКП  размер  рулона  ширина  1м   длина 10м
ТУ  5774-002-13157915-98
Линокром   рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый материал на стекловолокнистой основе, покрытый крупнозернистой   с лицевой стороны и полимерной пленкой с  наплавляемой  стороны полотна. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: устройство верхнего слоя кровельного ковра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

· Масса 1 м2 материала, кг  ( отклонение  0,25  кг)  - 5,1 
· Толщина,  мм     ( отклонение  0,1  мм)   -3,7

· Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/ м2, не менее – 1,5
· Разрывная сила при растяжении, Н, не менее:
                                                               Полиэфир       -       343/-

                                                            Стеклоткань       -       800/800

                                                             Стеклохолст     -        294/-

· Гибкость. При испытании на брусе с закруглением радиусом, 25 мм, на поверхности образца не должно быть трещин при t, °С не  выше     - 0°С

· Температура хрупкости покровного состава.    -     -15°C 
· Теплостойкость,  °С,  не  менее    -    80
· Тип  защитного  покрова   

·                                                  Верхняя  сторона            гранулят

·                                                  Наплавляемая  сторона  пленка  с  логотипом

· Водонепроницаемость при давлении 0,01 кгс/кв.см в течение 72 часов – абсолютная

· Водонепроницаемость при давлении 0,2  МПа  в течение 2 часов – 

· Единица измерения: рулон 

