Линокром  ХКП  размер  рулона  ширина  1м   длина 10м
Производство: Технониколь Россия
ТУ  5774-002-13157915-98
Линокром   рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый материал на стекловолокнистой основе, покрытый крупнозернистой   с лицевой стороны и полимерной пленкой с  наплавляемой  стороны полотна. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: устройство верхнего слоя кровельного ковра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

· Масса 1 м2 материала: 5,1 
· Толщина,  мм     :3,7

· Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/ м2,:1,5
· Разрывная сила при растяжении, Н, Стеклохолст: 294
· Гибкость: при испытании на брусе с закруглением радиусом, 25 мм, на поверхности образца  отсутствие трещин при t, °С :0°С

· Температура хрупкости покровного состава.   :  -15°C 
· Теплостойкость,  °С,  :   80
· Тип  защитного  покрова   

·                                                  Верхняя  сторона     -       гранулят

·                                                  Наплавляемая  сторона-  пленка  с  логотипом

· Водонепроницаемость при давлении 0,01 кгс/кв.см в течение 72 часов – абсолютная

· Водонепроницаемость при давлении 0,2  МПа  в течение 2 часов – водонепроницаем
· Единица измерения: рулон 
http://www.docload.ru/Basesdoc/11/11494/index.htm#i164708
Также обрати внимание!!!

Масса вяжущего с наплавляемой стороны*, кг/м2

* - Для Линокрома на стеклохолсте не нормируется
