	4
	Растворы строительные цементно-известковые,
 марка 75
	В соответствии ГОСТ 28013-98
Производство: Завод Бетонных изделий , ООО, Россия
	По назначению растворы
	облицовочные;

штукатурные накрывочного слоя
	штукатурные накрывочного слоя
	
	

	
	
	
	По применяемым вяжущим растворы
	простые;

сложные
	сложные
	
	

	
	
	
	По средней плотности растворы
	тяжелые; лёгкие


	тяжелые
	
	

	
	
	
	Марка по подвижности
	Пк2;Пк3;Пк4
	Пк2
	
	

	
	
	
	Норма подвижности по погружению конуса
	4-14
	7
	см
	

	
	
	
	Водоудерживающая способность растворных смесей
	не менее 90
	92
	%
	

	
	
	
	Расслаиваемость свежеприготовленных
	не более 10 %.
	7
	%.
	

	
	
	
	Влажность смеси
	не более 0,1
	 Уважаемый Заказчик!

Влажность смеси « не более 0,1 % по массе» Как Вы себе представляете возможным определить

марку подвижности , расслаиваемость,  водоудерживающую способность  при влажности :0,1% по массе.
При приготовление  раствора , необходима вода , которая по сути и по факту превысит требуемое Вами значение


	% по массе.
	

	
	
	
	Растворная смесь по содержанию золы-уноса
	не более 20
	5
	% массы цемента
	

	
	
	
	Морозостойкость
	не менее 35
	50
	F
	

	
	
	
	Средняя плотность, D, затвердевших растворов в проектном возрасте
	1500 и более
	1600
	кг/м3
	

	
	
	
	В качестве вяжущих материалов
	гипсовые вяжущие; известь строительная,; портландцемент ;шлакопортландцемент
	известь строительная и портландцемент
	
	

	
	
	
	Воздушную негашеную известь в зависимости от содержания подразделяют на
	кальциевую;магнезиальную; доломитовую
	кальцевая
	
	

	
	
	
	Сорт
	1;2;3
	1
	
	

	
	
	
	Воздушная негашеная известь без добавок подразделяется
	без добавок ;с добавками
	без добавок
	
	

	
	
	
	Активные

СаО + МgO


	50-100
	92
	%
	

	
	
	
	Активный МgO

в скобках указано содержание МgO для доломитовой извести.


	не более 20(40)
	5
	%
	

	
	
	
	СО2
	не более 11
	3
	%
	

	
	
	
	Строительную негашеную известь по времени гашения подразделяют на
	быстрогасящуюся - не более 8 мин,
	По выбору УРЗ-среднегасящаяся
	
	

	
	
	
	
	среднегасящуюся - не более 25 мин,
	среднегасящаяся - 20 мин,
	
	

	
	
	
	
	медленногасящуюся - более 25 мин.
	По выбору УРЗ-среднегасящаяся
	
	

	
	
	
	Степень дисперсности извести при просеивании пробы извести сквозь сито с сетками № 02
	не менее 92
	98,5
	% массы просеиваемой пробы
	

	
	
	
	Степень дисперсности извести должна при просеивании пробы извести сквозь сито с сетками №008
	не менее 83
	87
	% массы просеиваемой пробы
	

	
	
	
	В качестве вяжущих материалов следует применять:
	ЦЕМ I - портландцемент;

- ЦЕМ II - портландцемент с минеральными добавками;

- ЦЕМ III - шлакопортландцемент
	ЦЕМ I – портландцемент (без добавок)
	
	

	
	
	
	Вещественный состав цемента основные компоненты цемента: портландцементный клинкер
	35-100
	100
	%
	

	
	
	
	Вещественный состав цемента основные компоненты цемента: доменный или электротермофосфорный гранулированный шлак


	6 - 65
	0-по выбору УРЗ

ЦЕМ I - портландцемент
	%
	

	
	
	
	Вещественный состав цемента основные компоненты цемента: пуццолан
	6 - 20
	0-по выбору УРЗ

ЦЕМ I - портландцемент
	%
	

	
	
	
	Вещественный состав цемента основные компоненты цемента: зола-уноса
	6-20
	0-по выбору УРЗ

ЦЕМ I - портландцемент
	%
	

	
	
	
	Вещественный состав цемента основные компоненты цемента: Глиеж или обожженный сланец
	6-20
	0-по выбору УРЗ

ЦЕМ I - портландцемент
	%
	

	
	
	
	Вещественный состав цемента основные компоненты цемента: Микрокремнезем
	6 - 10
	0-по выбору УРЗ

ЦЕМ I - портландцемент
	%
	

	
	
	
	Вещественный состав цемента основные компоненты цемента: Известняк
	6-20
	0-по выбору УРЗ

ЦЕМ I - портландцемент
	%
	

	
	
	
	Вспомогательные компоненты
	0-5
	0-по выбору УРЗ

ЦЕМ I - портландцемент
	%
	

	
	
	
	Класс прочности цемента
	32,5Н;32,5Б;42,5Н;42,5Б;52,5Н;52,5Б


	42,5Н
	
	

	
	
	
	Прочность на сжатие в возрасте 2 сут, не менее


	не менее 10; не нормируется
	10
	МПа
	

	
	
	
	Прочность на сжатие в возрасте 28 сут


	42,5-62,5


	49,0
	МПа
	

	
	
	
	Прочность при изгибе в возрасте, 28 сут


	4,4-6,4
	5,9
	МПа
	

	
	
	
	Группа по эффективности пропаривания


	1
	1
	
	

	
	
	
	Предел прочности при сжатии после пропаривания

(по выбору класса)


	24 (240)- 39 (390)
	33 (330)
	МПа (кгс/см2),
	

	
	
	
	Равномерность изменения объема (расширение)


	не более 10
	10
	мм
	

	
	
	
	Начало схватывания
	не ранее 45
	 60
	мин
	

	
	
	
	Потеря массы при прокаливании
	не более 5
	4
	%массы цемента
	

	
	
	
	Содержание оксида серы (VI) SO3
	не более 4,0
	3,0
	%
	

	
	
	
	Портландцементный клинкер:сумма трехкальциевого и двухкальциевого силикатов (3СаО × SiO2 + 2CaO × SiO2)


	не менее 65
	70 %
	% массы клинкера
	

	
	
	
	Портландцементный клинкер:отношение оксида кальция к оксиду кремния (CaO/SiO2)


	не менее 2,0.
	1,0
	% массы клинкера
	

	
	
	
	Портландцементный клинкер:содержание оксида магния MgO в клинкере


	не более 5,0
	3,0
	% массы клинкера
	

	
	
	
	В качестве заполнителя следует применять:
	Дроблённый песок;искуственные пористые пески,золы-уноса
	Дроблённый песок , золы -уноса
	
	

	
	
	
	Искуственные пористые пески  , в зависимости от зернового состава, подразделяют на группы


	1;2
	По выбору УРЗ

Дроблённый песок , золы -уноса
	
	

	
	
	
	Марка по насыпной плотности
	250-1100
	Дроблённый песок , золы -уноса
	
	

	
	
	
	Наименование материала
	песок керамзитовый и шунгизитовый;

песок аглопоритовый;

песок шлакопемзовый


	По выбору УРЗ

Дроблённый песок , золы -уноса
	
	

	
	
	
	Полный остаток на контрольном сите, для групп песка размер отверстия контрольного сита, 5 мм
	0-10
	По выбору УРЗ

Дроблённый песок , золы -уноса
	%по объему
	

	
	
	
	Полный остаток на контрольном сите, для групп песка размер отверстия контрольного сита, 1,25 мм


	20-60
	По выбору УРЗ

Дроблённый песок , золы -уноса
	%по объему
	

	
	
	
	Полный остаток на контрольном сите, для групп песка размер отверстия контрольного сита, 0,315 мм


	45-90
	По выбору УРЗ

Дроблённый песок , золы -уноса
	%по объему
	

	
	
	
	Полный остаток на контрольном сите, для групп песка размер отверстия контрольного сита, 0,16 мм


	70-100
	По выбору УРЗ

Дроблённый песок , золы -уноса
	%по объему
	

	
	
	
	Проход через сито 0,16мм, для групп песка
	0-30
	По выбору УРЗ

Дроблённый песок , золы -уноса
	%по объему
	

	
	
	
	Песок для строительных работ
	природный песок;  дроблённый песок
	дроблённый песок
	%по объему
	

	
	
	
	Класс песка
	I ; II
	I
	
	

	
	
	
	В зависимости от зернового состава песок подразделяют на группы по крупности
	повышенной крупности;крупный;средний ; мелкий
	средний
	
	

	
	
	
	Модуль крупности Мк
	0,7-3,5
	2,25
	
	

	
	
	
	Полный остаток на сите с сеткой N 063, % по массе
	св. 10 до 75
	40
	% по массе
	

	
	
	
	Допустимое содержание, песка класса I ,зерен крупностью св. 10 мм
	не более 2
	0
	% по массе
	

	
	
	
	Допустимое содержание, песка класса I ,зерен крупностью св. 5 мм


	не более 10
	0
	% по массе
	

	
	
	
	Допустимое содержание песка класса I, зерен крупностью менее 0,16 мм


	не более 10
	3
	% по массе
	

	
	
	
	Допустимое содержание, песка класса II ,зерен крупностью св. 10 мм
	не более 5
	Выбор УРЗ песок 1 класса
	% по массе
	

	
	
	
	Допустимое содержание, песка класса II ,зерен крупностью св. 5 мм
	не более 15
	Выбор УРЗ песок 1 класса
	% по массе
	

	
	
	
	Допустимое содержание песка класса II, зерен крупностью менее 0,16 мм
	не более 20
	Выбор УРЗ песок 1 класса
	% по массе
	

	
	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке класса I
	не более  5
	0,2
	% по массе
	

	
	
	
	Содержание глины в комках в песке класса I
	не более 0,5
	0,1
	% по массе
	

	
	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке класса II
	не более 10
	Выбор УРЗ песок 1 класса
	% по массе
	

	
	
	
	Содержание глины в комках в песке класса II
	не более 2
	Выбор УРЗ песок 1 класса
	% по массе
	

	
	
	
	
	
	
	
	


