| Использование знака: ";" разделяющего свойства товара (материала) свидетельствует о том, что необходимо выбрать одно из указанных свойств товара (материала). "," разделяющий свойства товара (материала), свидетельствует о перечислении свойств товара (материала), каждое из которых необходимо Заказчику для удовлетворения нужды в тех или иных свойствах материала (товара). Знак “-” при описании характеристик в настоящем перечне материалов означает, что участник размещения заказа должен выбрать одну характеристику (конкретный показатель) в соответствии с ГОСТ; ТУ указанного материала разделенную знаком В случае, если согласно ГОСТ, ; ТУ указанного материала значение показателя «не нормируется , необходимо указать : «не нормируется» или «н.н» Предлог «до» включая крайние значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Технические характеристики |  |  |  |
| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником | Ед. измерения |
| 1 | Раствор цементно-известковый при ручном нанесении | Наименование вяжущих | ЦЕМ I 42,5Н ,известь строительная; гипсовые вяжущие |  |  |
|  |  | Марка прочности на сжатие | М-75, М-100 |  |  |
|  |  | Вид штукатурных работ | внутреняя для накрывки без гипса , наружная для обрызга без гипса |  |  |
|  |  | Вид растворной смеси | смесь сухая растворная штукатурная , раствор тяжелый готовый к употреблению штукатурный |  |  |
|  |  | Крупность заполнителя | не более 1,25 |  | мм |
|  |  | По применяемым вяжущим растворы подразделяют на: | простые ; сложные |  |  |
|  |  | По средней плотности растворы подразделяют на: | Тяжелые ; легкие. |  |  |
|  |  | Марка по подвижности Пк | Пк2 , Пк3 |  |  |
|  |  | Норма подвижности по погружению конуса, см | 4-14 |  | см |
|  |  | Расслаиваемость свежеприготовленных смесей | не более 10 % |  | %. |
|  |  | Влажность сухих растворных смесей | не более 0,1 % по массе |  | % по массе |
|  |  | Растворная смесь по содержанию золы-уноса | не более 20 |  | % массы цемента |
|  |  | Водоудерживающая способность растворных смесей | не менее 90 %, |  | %, |
|  |  | Марка по морозостойкости: | F50; F75; F100 |  |  |
|  |  | Наименование вяжущих :известь строительная среднегасящаяся без добавок | негашеная ; гидратная |  |  |
|  |  | Сорт | 1;2 |  |  |
|  |  | Активные СаО + МgO | не менее 60 |  | %, по массе |
|  |  | Активный МgO | не более 20 |  | %, по массе |
|  |  | СО2 | не более 11 |  | %, по массе |
|  |  | Непогасившиеся зерна | не более 20 |  | %, по массе |
|  |  | Влажность извести | не более 10 |  | %. |
|  |  | Известь строительная без добавок по времени гашения | не более 25 |  | Мин. |
|  |  | Наименование вяжущих: с минеральными добавками | ЦЕМ I; ЦЕМ II; |  |  |
|  |  | Прочность на сжатие в возрасте 28 сут | 42,5-62,5 |  | МПа |
|  |  | Начало схватывания | не ранее 45 |  | мин |
|  |  | Вещественный состав цемента:основные компоненты |  |  |  |
|  |  | Портландцементный клинкер | 95 - 100 |  | % массы |
|  |  | Доменный или электротермофосфорный гранулированный шлак | 6-20 |  | % массы |
|  |  | Пуццолан | 6-35 |  | % массы |
|  |  | Зола-уноса | 0-20 |  | % массы |
|  |  | Глиеж или обожженный сланец | 0-20 |  | % массы |
|  |  | Микрокремнезем | 0-10 |  | % массы |
|  |  | Известняк | 0-20 |  | % массы |
|  |  | Вещественный состав цемента:вспомогательные компоненты | 0-5 |  | % массы |
|  |  | В качестве заполнителя | природный песок для строительных работ по ГОСТ 8736;золы-уноса по ГОСТ 25818; |  |  |
|  |  | Класс | II |  |  |
|  |  | В зависимости от зернового состава песок подразделяют на группы по крупности | очень мелкий; тонкий , очень тонкий |  |  |
|  |  | Модуль крупности Мк | до 1,5 |  |  |
|  |  | Полный остаток на сите № 063 | до 30 |  | % массы |
|  |  | Содержание зерен крупностью : Св. 10 мм | не более 5 |  | % массы |
|  |  | Содержание зерен крупностью : Св. 5 мм | не более 15 |  | % массы |
|  |  | Содержание зерен крупностью : Менее 0,15 мм | не более 15 |  | % массы |
|  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | не более 10 |  | % массы |
|  |  | Содержание глины в комках | не более 1 |  | % массы |
|  |  | Температура растворных смесей в момент использования | не менее +5 |  | °С |
|  |  | Расход воды для затворения на 1 кг смеси | 0,18–0,23 |  | л |
|  |  | Срок хранения | не менее 6 |  | мес со дня приготовления. |
|  |  | Бумажные мешки по ГОСТ | 25;50 |  | кг |
|  |  | Заработная плата | до 60000 |  | руб. |

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником |  |
| 2 | Грунтовка ГФ-021 | Грунтовка (для розничной торговли) | Грунтовка предназначается для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями | для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями |  |
|  | ЗАО Московский Завод «Оливеста» Россия | Условная вязкость при 20,0°C по вискозиметру ВЗ-4 | не менее 45 | 47 | с. |
|  |  | Степень разбавления грунтовки растворителем | не более 20 | 10 | % |
|  |  | Вид растворителя | или ксилол, или сольвент, или уайт-спирит | ксилол |  |
|  |  | Массовая доля нелетучих веществ | от 54 до 60 | 57 | % |
|  |  | Степень перетира | не более 40 | 35 | мкм |
|  |  | Эластичность пленки при изгибе | не более 1 | 1 | мм |
|  |  | Прочность пленки при ударе на приборе типа У-1 | Не менее 50 | 55 | см |
|  |  | Расслаивание | не более 5 | 3 | мл |
|  |  | Адгезия пленки | не более 1 | 1 | балл |

Раствор цементно-известковый: допустить ( допускается не более 3 ошибок)

Грунтовка ГФ-021: отклонить