Приложение № 7 к части III «Техническое задание»

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, удовлетворяющие потребности заказчика или показатели

эквивалентности предлагаемого товара, используемого при выполнении работ

|  |  |  |  |  | Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности заказчика или показатели эквивалентности предлагаемого товара к поставке или товара, используемого при выполнении работ, оказании |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | услуг |  |  |
| № п/п | Наименование товара | Товарный знак(при наличии) | № показа- теля | Показатель (характеристика) товара | Максимальное и/или минимальное значение |  | Показатели (характеристики), для |  | Ед.изм. |
|  |  |  |  |  | показателя определенного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Конкретным значением | Диапазоном значений | Указаны варианты значений | Значения не могут изменяться |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | 1 | Класс | Требование не установлено | Требование не установлено | Густеющие или медленногустеющие | Требование не установлено |  |
|  |  |  | 2 | Условная вязкость по вискозиметру с отверстием | Не более 200 | Требование не | Требование не установлено | Требование не | с |
|  |  |  |  | 5 мм при 60 °С |  | установлено |  | установлено |  |
| 1 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ, ГОСТ 11955-82 |  | 3 | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле | Не менее 45 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | °С |
|  |  |  | 4 | Температура самовоспламенения | Не менее 300 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | °С |
|  |  |  | 5 | Температура размягчения остатка после определения количества испарившегося разжижителя | Не менее 28 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | °С |

|  |  | 6 | Степень транспортной | Требование не | Требование не | Требование не | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | опасности | установлено |  | установлено |  |  |
|  |  |  |  |  | установлено |  |  |  |
|  |  | 7 | Гарантийный срок хранения | Не менее 6 | Требование | Требование не | Требование |  |
|  |  |  | жидких битумов со дня |  | не |  | не | мес |
|  |  |  |  |  |  | установлено |  |  |
|  |  |  | изготовления |  | установлено |  | установлено |  |
|  |  | 8 | Количество испарившегося разжижителя | Не менее 5 | Требование не | Требование не установлено | Требование не | % |
|  |  |  |  |  | установлено |  | установлено |  |
|  |  | 1 | Диаметр | Не более 840 | Требование не | Требование не установлено | Требование не | мм |
|  |  |  |  |  | установлено |  | установлено |  |
|  |  | 2 | Диаметр отверстия | Не менее 580 | Требование | Требование не | Требование |  |
|  |  |  |  |  | не |  | не | мм |
|  |  |  |  |  |  | установлено |  |  |
|  |  |  |  |  | установлено |  | установлено |  |
|  |  | 3 | Высота | Не менее 70 | Требование | Требование не | Требование |  |
|  |  |  |  |  | не |  | не | мм |
|  |  |  |  |  |  | установлено |  |  |
|  |  |  |  |  | установлено |  | установлено |  |
| 2 | Кольцо опорное КО 6, ГОСТ 8020-90 | 4 | Геометрический объем | Более 0,03 | Требование не | Требование не установлено | Требование не | м.куб. |
|  |  |  |  |  | установлено |  | установлено |  |
|  |  | 5 | Толщина стенки | Не более 130 | Требование не | Требование не установлено | Требование не | мм |
|  |  |  |  |  | установлено |  | установлено |  |
|  |  | 6 | Класс бетона | Требование не | Требование не | Требование не | Тяжелый |  |
|  |  |  |  | установлено | установлено | установлено | бетон Б15 |  |
|  |  | 7 | Объем | Не менее 0,02 | Требование не | Требование не установлено | Требование не | м3 |
|  |  |  |  |  | установлено |  | установлено |  |
|  |  | 1 | Нагрузка номинальная | Не более 15 | Требование не | Требование не установлено | Требование не | кН |
|  |  |  |  |  | установлено |  | установлено |  |
|  |  | 2 | Полное открытие | Не менее 550 | Требование | Требование не | Требование | Мм |
|  |  |  |  |  | не |  | не |  |
|  |  |  |  |  |  | установлено |  |  |
| 3 | Люки чугунные легкие, ГОСТ 3634-99 |  |  |  | установлено |  | установлено |  |
|  |  |  | Глубина установки крышки |  | Требование | Требование не | Требование |  |
|  |  | 3 |  | Более 20 | не |  | не | мм |
|  |  |  | в корпусе |  |  | установлено |  |  |
|  |  |  |  |  | установлено |  | установлено |  |
|  |  | 4 | Масса общая, справочная | Не более 60 | Требование не | Требование не установлено | Требование не | кг |
|  |  |  |  |  | установлено |  | установлено |  |

4

Люки чугунные плавающие Т(С250)-К-
1-60, ГОСТ 3634-99

Камни бортовые БР 100.30.18 серые,
ГОСТ 6665-91

| 5 | Высота рельефа поверхности крышек люков | Не более 6 | Требование не | Требование не установлено | Требование не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | установлено |  | установлено |
| 6 | Материал изделия | Не ниже СЧ20 | Требование | Требование не | Требование |
|  |  |  | не |  | не |
|  |  |  |  | установлено |  |
|  |  |  | установлено |  | установлено |
| 1 | Нагрузка номинальная | Не более 250 | Требование не | Требование не установлено | Требование не |
|  |  |  | установлено |  | установлено |
| 2 | Полное открытие | Более 550 | Требование | Требование не | Требование |
|  |  |  | не |  | не |
|  |  |  |  | установлено |  |
|  |  |  | установлено |  | установлено |
| 3 | Глубина установки крышки в корпусе | Не менее 35 | Требование не | Требование не установлено | Требование не |
|  |  |  | установлено |  | установлено |
| 4 | Масса общая, справочная | Не более 120 | Требование не | Требование не установлено | Требование не |
|  |  |  | установлено |  | установлено |
| 5 | Высота рельефа | Не менее 2 | Требование | Требование не | Требование |
|  |  |  | не |  | не |
|  | поверхности крышек люков |  |  | установлено |  |
|  |  |  | установлено |  | установлено |
| 6 | Материал изделия | Не ниже СЧ20 | Требование | Требование не | Требование |
|  |  |  | не |  | не |
|  |  |  |  | установлено |  |
|  |  |  | установлено |  | установлено |
| 1 | Тип | Требование не | Требование не | Требование не | Прямой |
|  |  | установлено | установлено | установлено | рядовой |
| 2 | Тип бетона | Требование не | Требование не | Мелкозернистый или | Требование не |
|  |  | установлено |  | тяжелый |  |
|  |  |  | установлено |  | установлено |
| 3 | Класс бетона | Не менее В30 | Требование не | Требование не установлено | Требование не |
|  |  |  | установлено |  | установлено |
| 4 | Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе | Не менее 4,0 | Требование не | Требование не установлено | Требование не |
|  |  |  | установлено |  | установлено |
| 5 | Значение нормируемой | Не менее 70 | Требование | Требование не | Требование |
|  | отпускной прочности на |  | не |  | не |
|  | растяжение при изгибе |  | установлено | установлено | установлено |

мм

кН

Мм

мм

кг

мм

Btb

%

|  | 6 | Марка бетона по морозостойкости | Не менее 200 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | Водопоглощение бетона камней | Не более 6 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | % по массе |
|  | 8 | Марка щебня по прочности на сжатие | Не менее 1000 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено |  |
|  | 9 | Марка щебня по морозостойкости | Не менее F200 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено |  |
|  | 10 | Предельное отклонение по ширине | Не более 6 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | мм |
|  | 1 | Тип | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | Прямой рядовой |  |
|  | 2 | Тип бетона | Требование не установлено | Требование не установлено | Мелкозернистый или тяжелый | Требование не установлено |  |
|  | 3 | Класс бетона | Не менее В22,5 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено |  |
| Камни бортовые БР 100.20.8, ГОСТ | 4 | Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе | Не менее 3,2 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | Btb |
| 6665-91 | 5 | Значение нормируемой отпускной прочности на растяжение при изгибе | Не менее 70 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | % |
|  | 6 | Марка бетона по морозостойкости | Не менее 200 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено |  |
|  | 7 | Водопоглощение бетона камней | Не более 6 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | % по массе |
|  | 8 | Марка щебня по прочности на сжатие | Не менее 1000 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено |  |

Щебеночно-мастичная
асфальтобетонная смесь (ЩМА-20) на
ПБВ-60, щебень габбро, ГОСТ 31015-
2002

| 9 | Марка щебня по морозостойкости | Не менее F200 |
| --- | --- | --- |
| 10 | Предельное отклонение по ширине | Не более 6 |
| 1 | Наибольший размер зерен | Не более 20 |
| 2 | Температура вспышки ПБВ 60 | Не менее 230 |
| 3 | Пористость минеральной части | Не менее 15 |
| 4 | Остаточная пористость | Не менее 1,5 |
| 5 | Водонасыщение образцов, отформованных из смесей | Не менее 1,0 |
| 6 | Группа щебня | Требование не установлено |
|  | Предел прочности при |  |
| 7 | сжатии при температуре 20 °С | Не менее 2,2 |
|  | Предел прочности при |  |
| 8 | сжатии при температуре 50 °С | Не менее 0,65 |
| 9 | Коэффициент внутреннего трения | Не менее 0,93 |
| 10 | Зерновой состав порошка мельче 0,315 мм | Не менее 80 |
| 11 | Сцепление при сдвиге при температуре 50 °С | Не менее 0,18 |

| Требование | Требование не | Требование |
| --- | --- | --- |
| не |  | не |
|  | установлено |  |
| установлено |  | установлено |
| Требование | Требование не | Требование |
| не |  | не |
|  | установлено |  |
| установлено |  | установлено |
| Требование | Требование не | Требование |
| не |  | не |
|  | установлено |  |
| установлено |  | установлено |
| Требование | Требование не | Требование |
| не |  | не |
|  | установлено |  |
| установлено |  | установлено |
| Требование | Требование не | Требование |
| не |  | не |
|  | установлено |  |
| установлено |  | установлено |
| Требование | Требование не | Требование |
| не |  | не |
|  | установлено |  |
| установлено |  | установлено |
| Требование | Требование не | Требование |
| не |  | не |
|  | установлено |  |
| установлено |  | установлено |
| Требование |  | Требование |
| не | 1 или 2 | не |
| установлено |  | установлено |
| Требование | Требование не | Требование |
| не |  | не |
|  | установлено |  |
| установлено |  | установлено |
| Требование | Требование не | Требование |
| не |  | не |
|  | установлено |  |
| установлено |  | установлено |
| Требование | Требование не | Требование |
| не |  | не |
|  | установлено |  |
| установлено |  | установлено |
| Требование | Требование не | Требование |
| не |  | не |
|  | установлено |  |
| установлено |  | установлено |
| Требование | Требование не | Требование |
| не |  | не |
|  | установлено |  |
| установлено |  | установлено |

мм

мм

°С

%

%

%

МПа

МПа

% по
массе

МПа

| 12 | Предел прочности на растяжение при расколе при температуре 0 °С | Требование не установлено | Не менее 2,5 не более 6,0 | Требование не установлено | Требование не установлено | МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Водостойкость при длительном водонасыщении | Не менее 0,85 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено |  |
| 14 | Коэффициент вариации показателей предела прочности при сжатии при температуре 50 °С | Не более 0,18 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено |  |
| 15 | Значение удельной эффектной активности естественных радионуклидов Аэфф | Не более 740 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | Бк/кг |
| 16 | Средняя плотность зерен горной породы | Менее 3,0 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | г/см3 |
| 17 | Порода щебня | Требование не установлено | Требование не установлено | Изверженная или осадочная или метаморфическая | Требование не установлено |  |
| 18 | Температура хрупкости ПБВ 60 по Фраасу | Не более -20 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | °С |
|  | Полные остатки щебня на |  |  |  |  |  |
| 19 | сите с диаметром отверстий равный наименьшему размеры | Требование не установлено | Не менее 90 не более 100 | Требование не установлено | Требование не установлено | % по массе |
|  | зерен |  |  |  |  |  |
| 20 | Эластичность ПБВ 60 при температуре 0 °С | Не менее 70 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | % |
|  | Полные остатки щебня на |  |  |  |  |  |
| 21 | сите с диаметром отверстий равный наибольшему размеры | Требование не установлено | Не менее 0 не более 10 | Требование не установлено | Требование не установлено | % по массе |

зерен

|  | Полные остатки щебня на |  |
| --- | --- | --- |
| 22 | сите с диаметром | Требование не |
|  | отверстий равным 1,25 |  |
|  | наибольшего размеры зерен Содержание пластинчатой | установлено |
| 23 | (лещадной) и игловатой формы в щебне | Не более 10 |
| 24 | Марка по дробимости щебня Потеря массы при | Не менее 1000 |
| 25 | испытании щебня на дробимость Марка по истираемости | Не более 20 |
| 26 | щебня | Не менее И1 |
| 27 | Марка морозостойкости щебня | Не менее F50 |
| 28 | Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне | Не более 1 |
| 29 | Содержание глины в комках в щебне Потеря массы щебня после | Менее 0,25 |
| 30 | испытания замораживания- оттаивания Потеря массы при | Не более 5 |
| 31 | испытании щебня на истираемость | Более 10 |
| 32 | Температура размягчения ПБВ 60 по кольцу и шару Значение удельной эффектной активности | Не менее 54 |
| 33 | естественных радионуклидов щебня Аэфф | Не более 740 |

| Более 0 не более 0,5 | Требование не установлено | Требование не установлено |
| --- | --- | --- |
| Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено |
| Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено |
| Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено |
| Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено |
| Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено |
| Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено |
| Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено |
| Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено |
| Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено |
| Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено |
| Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено |

% по
массе

% по
массе

%

% по
массе

% по
массе

%

%

°С

Бк/кг

| 34 | Содержание посторонних засоряющих примесей в щебне | Требование не установлено |
| --- | --- | --- |
|  | Число циклов |  |
| 35 | замораживания-оттаивания | Не более 400 |
|  | при испытании щебня |  |
| 36 | Истинная плотность зерен песка | Не менее 2,0 |
| 37 | Модуль крупности песка | Не более 3,5 |
|  | Класс качества песка по |  |
| 38 | зерновому составу, | Требование не |
|  | содержанию пылевидных и | установлено |
|  | глинистых частиц |  |
| 39 | Полный остаток песка на | Требование не |
|  | сите с сеткой № 063 | установлено |
| 40 | Содержание глинистых частиц в песке | Не более 5 |
| 41 | Влажность целлюлозного волокна | Не более 8,0 |
|  | Термостойкость при |  |
| 42 | температуре 220 °С по изменению массы при | Не более 7,0 |
|  | прогреве |  |
| 43 | Содержание волокон длиной от 0,1 мм до 2,0 мм | Не менее 80 |
| 44 | Марка минерального | Требование не |
|  | порошка | установлено |
| 45 | Зерновой состав порошка мельче 1,25 мм | Не менее 95 |
| 46 | Растяжимость ПБВ 60 при температуре 0 °С | Не менее 11 |

| Требование не | Требование не | Не |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | установлено | содержатся |  |
| установлено |  |  |  |
| Требование | Требование не | Требование |  |
| не |  | не |  |
|  | установлено |  |  |
| установлено |  | установлено |  |
| Требование не | Требование не установлено | Требование не | Г/см3 |
| установлено |  | установлено |  |
| Требование | Требование не | Требование | Мк |
| не |  | не |  |
|  | установлено |  |  |
| установлено |  | установлено |  |
| Требование |  | Требование |  |
| не | I или II | не |  |
| установлено |  | установлено |  |
| Не менее 10 | Требование не | Требование | % по |
| не более 75 | установлено | не | массе |
|  |  | установлено |  |
| Требование | Требование не | Требование | % по |
| не |  | не | массе |
|  | установлено |  |  |
| установлено |  | установлено |  |
| Требование | Требование не | Требование | % по |
| не |  | не | массе |
|  | установлено |  |  |
| установлено |  | установлено |  |
| Требование | Требование не | Требование |  |
| не |  | не | % |
|  | установлено |  |  |
| установлено |  | установлено |  |
| Требование | Требование не | Требование |  |
| не |  | не | % |
|  | установлено |  |  |
| установлено |  | установлено |  |
| Требование |  | Требование |  |
| не | МП-1 или МП-2 | не |  |
| установлено |  | установлено |  |
| Требование | Требование не | Требование | % по |
| не |  | не | массе |
|  | установлено |  |  |
| установлено |  | установлено |  |
| Требование | Требование не | Требование |  |
| не |  | не | см |
|  | установлено |  |  |
| установлено |  | установлено |  |

| 47 | Зерновой состав порошка | Не менее 60 | Требование не установлено | Требование не | Требование не установлено | % по |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мельче 0,071 мм |  |  | установлено |  | массе |
| 48 | Пористость минерального порошка | Не более 40 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | % |
| 49 | Набухание образцов из смеси минерального порошка с битумом | Не более 3,0 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | % |
| 50 | Содержание полуторных окислов в минеральном порошке | Не более 7,0 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | % по массе |
| 51 | Содержание зерен слабых пород в щебне | Не более 5 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | % по массе |
| 52 | Глубина проникания иглы в ПБВ 60 при температуре 25 °С | Не менее 60 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | 0,1 мм |
| 53 | Глубина проникания иглы в ПБВ 60 при температуре 0 °С | Не менее 32 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | 0,1 мм |
| 54 | Растяжимость ПБВ 60 при температуре 25 °С | Не менее 25 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | см |
| 55 | Эластичность ПБВ 60 при температуре 25 °С | Не менее 80 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | % |
|  |  |  |  | Повышенной |  |  |
| 56 | Группа по крупности песка | Требование не установлено | Требование не установлено | крупности или крупный или средний или мелкий или | Требование не установлено |  |

очень мелкий

|  | 57 | Изменение температуры размягчения ПБВ 60 после прогрева | Не более 5 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Вид минеральной составляющей | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | Песчаные |  |
|  | 2 | Водостойкость при длительном водонасыщении | Не менее 0,75 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено |  |
|  | 3 4 | Наибольший размер зерен Модуль крупности песка | Не более 10 Не более 3,5 | Требование не установлено Требование не установлено | Требование не установлено Требование не установлено | Требование не установлено Требование не установлено | мм Мк |
|  | 5 | Значение удельной эффектной активности естественных радионуклидов Аэфф | Не более 740 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | Бк/кг |
| Асфальтобетон марка II тип Г, ГОСТ | 6 | Водостойкость | Не менее 0,85 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено |  |
| 9128-2013 | 7 | Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50 °С | Не менее 0,36 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | МПа |
|  | 8 | Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего | Не менее 0,80 | Требование не | Требование не установлено | Требование не |  |
|  |  | трения |  | установлено |  | установлено |  |
|  |  | Трещиностойкость по |  |  |  |  |  |
|  | 9 | пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0 °С и скорости деформирования 50 мм/мин | Требование не установлено | Не менее 3,0 не более 6,5 | Требование не установлено | Требование не установлено | МПа |
|  | 10 | Предел прочности при сжатии, при температуре 0 °С | Не более 12,0 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | МПа |
|  | 11 | Зерновой состав порошка | Не менее 95 | Требование не установлено | Требование не | Требование не установлено | % по |
|  |  | мельче 1,25 мм |  |  | установлено |  | массе |

13

14

15

16

17

18

19

- 21

22

23

Значение водонасыщения
для образцов,
отформованных из смеси

Не менее 1,5 не
более 4,0

Температура хрупкости
битума

Не более -15

Максимальный
коэффициент вариации для
смеси

Содержание глинистых

частиц, определяемое
методом набухания

Пористость минеральной
части асфальтобетонов из
горячих смесей

Набухание образцов из
смеси минерального
порошка с битумом

Предел прочности при
сжатии, при температуре 20
°С

Не более 0,18

Не более 0,5

Не более 22

Не более 3,0

Не менее 2,2

Температура размягчения
битума по кольцу и шару

Марка по прочности песка
из отсевов дробления
горных пород

Истинная плотность зерен
песка

Не менее 40

Не менее 800

Не менее 2,0

Класс качества песка по
зерновому составу,	Требование не

содержанию пылевидных и установлено
глинистых частиц

Вид песка

Требование не
установлено

Требование

не

установлено

Требование

не

установлено

Требование

не

установлено

Требование

не

установлено

Требование

не

установлено

Требование

не

установлено

Требование

не

установлено

Требование

не

установлено

Требование

не

установлено

Требование

не

установлено

Требование

не

установлено

Требование

не

установлено

Требование не
установлено

Требование не
установлено

Требование не
установлено

Требование не
установлено

Требование не
установлено

Требование не
установлено

Требование не
установлено

Требование не
установлено

Требование не
установлено

Требование не
установлено

I или II

Требование не
установлено

Требование

не

установлено

Требование

не

установлено

Требование

не

установлено

Требование

не

установлено

Требование

не

установлено

Требование

не

установлено

Требование

не

установлено

Требование

не

установлено

Требование

не

установлено

Требование

не

установлено

Требование

не

установлено

Песок из
отсевов
дробления

°С

% по
массе

%

%

МПа

°С

Г/см3

| 24 | Растяжимость битума при 0 °С | Не менее 3,5 |
| --- | --- | --- |
|  | Предел прочности при |  |
| 25 | сжатии, при температуре 50 | Не менее 1,2 |
|  | °С |  |
| 26 | Марка минерального | Требование не |
|  | порошка | установлено |
| 27 | Полный остаток песка на | Требование не |
|  | сите с сеткой № 063 | установлено |
| 28 | Содержание глинистых частиц в песке | Не более 5 |
| 29 | Зерновой состав порошка мельче 0,071 мм | Не менее 60 |
|  | Содержание полуторных |  |
| 30 | окислов в минеральном | Не более 7,0 |
|  | порошке |  |
| 31 | Глубина проникания иглы в битум при 0 °С | Не менее 20 |
| 32 | Зерновой состав порошка мельче 0,315 мм | Не менее 80 |
|  | Изменение температуры |  |
| 33 | размягчения битума после | Не более 6 |
|  | прогрева |  |
| 34 | Растяжимость битума при 25 °С | Не менее 55 |
| 35 | Температура вспышки битума | Не менее 220 |
| 36 | Глубина проникания иглы в | Не менее 61 не |
|  | битум при 25 °С | более 200 |

| Требование | Требование не | Требование |
| --- | --- | --- |
| не |  | не |
|  | установлено |  |
| установлено |  | установлено |
| Требование | Требование не | Требование |
| не |  | не |
|  | установлено |  |
| установлено |  | установлено |
| Требование |  | Требование |
| не | МП-1 или МП-2 | не |
| установлено |  | установлено |
| Не менее 10 | Требование не | Требование не |
| не более 75 | установлено |  |
|  |  | установлено |
| Требование | Требование не | Требование |
| не |  | не |
|  | установлено |  |
| установлено |  | установлено |
| Требование | Требование не | Требование |
| не |  | не |
|  | установлено |  |
| установлено |  | установлено |
| Требование | Требование не | Требование |
| не |  | не |
|  | установлено |  |
| установлено |  | установлено |
| Требование | Требование не | Требование |
| не |  | не |
|  | установлено |  |
| установлено |  | установлено |
| Требование | Требование не | Требование |
| не |  | не |
|  | установлено |  |
| установлено |  | установлено |
| Требование | Требование не | Требование |
| не |  | не |
|  | установлено |  |
| установлено |  | установлено |
| Требование | Требование не | Требование |
| не |  | не |
|  | установлено |  |
| установлено |  | установлено |
| Требование | Требование не | Требование |
| не |  | не |
|  | установлено |  |
| установлено |  | установлено |
| Требование | Требование не | Требование |
| не |  | не |
|  | установлено |  |
| установлено |  | установлено |

см

МПа

% по
массе

% по
массе

% по
массе

% по
массе

0,1 мм

% по
массе

°С

см

°С

0,1 мм

|  |  |  |  |  | Повышенной |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 37 | Группа по крупности песка | Требование не установлено | Требование не установлено | крупности или крупный или средний или мелкий или | Требование не установлено |  |
|  |  |  |  |  | очень мелкий |  |  |
|  | 38 | Пористость минерального порошка | Не более 40 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | % |
|  | 39 | Индекс пенетрации битума | Требование не установлено | Не менее - 1,0 не более +1,0 | Требование не установлено | Требование не установлено |  |
|  | 1 | Вид минеральной составляющей | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | Щебеночные |  |
|  | 2 | Вид остаточной пористости | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | Плотный |  |
|  | 3 | Предел прочности при сжатии, при температуре 50 °С | Не менее 1 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | МПа |
| Асфальтобетон марка 1,плотный, тип А, м/з, ГОСТ 9128-2013 | 4 | Зерновой состав порошка мельче 0,071 мм | Не менее 60 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | % по массе |
|  | 5 | Предел прочности при сжатии, при температуре 20 °С | Не менее 2,5 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | МПа |
|  | 6 | Максимальный коэффициент вариации для смеси | Не более 0,16 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено |  |
|  | 7 | Содержание глинистых частиц, определяемое методом набухания | Не более 0,5 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | % по массе |

| 8 | Показатель величины остаточной пористости | Требование не установлено |
| --- | --- | --- |
| 9 | Зерновой состав порошка мельче 0,315 мм | Не менее 80 |
|  | Значение удельной |  |
| 10 | эффектной активности естественных радионуклидов Аэфф | Не более 740 |
| 11 | Наибольший размер зерен | Не более 20 |
| 12 | Истинная плотность зерен песка | Не менее 2,0 |
| 13 | Полный остаток песка на | Требование не |
|  | сите с сеткой № 063 | установлено |
| 14 | Растяжимость битума при 25 °С | Не менее 55 |
| 15 | Содержание глинистых частиц в песке | Не более 5 |
|  | Пористость минеральной |  |
| 16 | части асфальтобетонов из | Не менее 14 |
|  | горячих смесей |  |
| 17 | Зерновой состав порошка мельче 1,25 мм | Не менее 95 |
| 18 | Пористость минерального порошка | Не более 40 |
|  | Трещиностойкость по |  |
|  | пределу прочности на |  |
| 19 | растяжение при расколе при температуре 0 °С и | Требование не установлено |
|  | скорости деформирования |  |
|  | 50 мм/мин |  |

| Не менее 3,5 не более 5,0 | Требование не установлено | Требование не установлено | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Требование | Требование не | Требование | % по |
| не |  | не | массе |
|  | установлено |  |  |
| установлено |  | установлено |  |
| Требование не | Требование не установлено | Требование не | Бк/кг |
| установлено |  | установлено |  |
| Требование | Требование не | Требование |  |
| не |  | не | мм |
|  | установлено |  |  |
| установлено |  | установлено |  |
| Требование не | Требование не установлено | Требование не | Г/см3 |
| установлено |  | установлено |  |
| Не менее 10 | Требование не | Требование | % по |
| не более 75 | установлено | не | массе |
|  |  | установлено |  |
| Требование | Требование не | Требование |  |
| не |  | не | см |
|  | установлено |  |  |
| установлено |  | установлено |  |
| Требование | Требование не | Требование | % по |
| не |  | не | массе |
|  | установлено |  |  |
| установлено |  | установлено |  |
| Требование | Требование не | Требование |  |
| не |  | не | % |
|  | установлено |  |  |
| установлено |  | установлено |  |
| Требование | Требование не | Требование | % по |
| не |  | не | массе |
|  | установлено |  |  |
| установлено |  | установлено |  |
| Требование | Требование не | Требование |  |
| не |  | не | % |
|  | установлено |  |  |
| установлено |  | установлено |  |
| Не менее 3,5 не более 6,0 | Требование не установлено | Требование не установлено | МПа |

| 20 | Содержание полуторных окислов в минеральном порошке Полные остатки щебня на | Не более 7,0 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | % по массе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | сите с диаметром отверстий равный наименьшему размеры | Требование не установлено | Не менее 90 не более 100 | Требование не установлено | Требование не установлено | % по массе |
|  | зерен |  |  |  |  |  |
| 22 | Предел прочности при сжатии, при температуре 0 °С | Не более 11,0 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | МПа |
|  |  |  |  | Повышенной |  |  |
| 23 | Группа по крупности песка | Требование не установлено | Требование не установлено | крупности или крупный или средний или мелкий или | Требование не установлено |  |
|  |  |  |  | очень мелкий |  |  |
| 24 | Модуль крупности песка | Не более 3,5 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | Мк |
|  | Полные остатки щебня на |  |  |  |  |  |
| 25 | сите с диаметром отверстий равным 1,25 наибольшего размеры | Требование не установлено | Более 0 не более 0,5 | Требование не установлено | Требование не установлено | % по массе |
|  | зерен |  |  |  |  |  |
| 26 | Глубина проникания иглы в битум при 25 °С | Не менее 61 не более 200 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | 0,1 мм |
| 27 | Потеря массы при испытании щебня на дробимость | Не более 11,0 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | % |
| 28 | Глубина проникания иглы в битум при 0 °С | Не менее 20 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | 0,1 мм |

| 29 | Температура размягчения битума по кольцу и шару | Не менее 40 |
| --- | --- | --- |
| 30 | Содержание пылевидных и глинистых частиц щебня | Не более 2 |
| 31 | Растяжимость битума при 0 °С | Не менее 3,5 |
|  | Потеря массы после |  |
| 32 | испытания замораживания- | Не более 5 |
|  | оттаивания щебня |  |
| 33 | Марка минерального | Требование не |
|  | порошка | установлено |
| 34 | Температура хрупкости битума | Не более -15 |
| 35 | Температура вспышки битума | Не менее 220 |
|  | Изменение температуры |  |
| 36 | размягчения битума после | Не более 6 |
|  | прогрева |  |
| 37 | Содержание посторонних засоряющих примесей в щебне | Требование не установлено |
| 38 | Индекс пенетрации битума | Требование не установлено |
| 39 | Средняя плотность зерен горной породы щебня | Менее 3,0 |

| Требование | Требование не | Требование |
| --- | --- | --- |
| не |  | не |
|  | установлено |  |
| установлено |  | установлено |
| Требование | Требование не | Требование |
| не |  | не |
|  | установлено |  |
| установлено |  | установлено |
| Требование | Требование не | Требование |
| не |  | не |
|  | установлено |  |
| установлено |  | установлено |
| Требование | Требование не | Требование |
| не |  | не |
|  | установлено |  |
| установлено |  | установлено |
| Требование |  | Требование |
| не | МП-1 или МП-2 | не |
| установлено |  | установлено |
| Требование | Требование не | Требование |
| не |  | не |
|  | установлено |  |
| установлено |  | установлено |
| Требование | Требование не | Требование |
| не |  | не |
|  | установлено |  |
| установлено |  | установлено |
| Требование | Требование не | Требование |
| не |  | не |
|  | установлено |  |
| установлено |  | установлено |
| Требование не | Требование не | Не |
|  | установлено | содержатся |
| установлено Не менее - 1,0 не более | Требование не установлено | Требование не |
| +1,0 |  | установлено |
| Требование | Требование не | Требование |
| не |  | не |
|  | установлено |  |
| установлено |  | установлено |

40

Порода щебня

Требование не
установлено

Требование

не

установлено

Изверженная или
осадочная или
метаморфическая

Требование

не

установлено

°С

% по
массе

см

%

°С

°С

°С

г/см3

|  |  | Полные остатки щебня на |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 41 | сите с диаметром отверстий равный наибольшему размеры | Требование не установлено | Не менее 0 не более 10 | Требование не установлено | Требование не установлено | % по массе |
|  |  | зерен |  |  |  |  |  |
|  | 42 | Марка щебня по дробимости | Не менее 1200 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено |  |
|  | 43 | Марка по истираемости щебня | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | И1 |  |
|  | 44 | Содержание зерен слабых пород | Не более 5 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | % по массе |
|  | 45 | Марка морозостойкости щебня | Менее F400 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено |  |
|  | 46 | Группа щебня | Не менее 1 не более 5 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено |  |
|  | 47 | Содержание глины в комках в щебне | Менее 0,25 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | % по массе |
|  | 48 | Потеря массы при испытании щебня на истираемость | Более 1 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | % |
|  | 49 | Набухание образцов из смеси минерального порошка с битумом | Не более 3,0 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | % |
|  | 50 | Класс качества песка по зерновому составу, | Требование не | Требование не | I или II | Требование не |  |
|  |  | содержанию пылевидных и глинистых частиц | установлено | установлено |  | установлено |  |
|  | 51 | Число циклов замораживания-оттаивания при испытании щебня | Не менее 50 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено |  |
| Асфальт литой тип I (жесткий), ГОСТ Р 54401-2011 | 1 | Максимальный размер зерен минеральной части | Не более 20 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | мм |

| 2 | Содержание фракций | Не менее 30 не | Требование не установлено | Требование не | Требование не установлено | % по |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | более 5 мм | более 51 |  | установлено |  | массе |
| 3 | Марка по дробимости | Не менее 1000 | Требование не установлено | Требование не | Требование не установлено |  |
|  | щебня |  |  | установлено |  |  |
| 4 | Значение удельной эффектной активности естественных радионуклидов Аэфф | Не более 740 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | Бк/кг |
|  | Полные остатки щебня на |  |  |  |  |  |
| 5 | сите с диаметром отверстий равным 1,25 наибольшего размеры | Требование не установлено | Более 0 не более 0,5 | Требование не установлено | Требование не установлено | % по массе |
|  | зерен |  |  |  |  |  |
| 6 | Марка по истираемости | Не менее И1 | Требование не | Требование не | Требование не |  |
|  | щебня |  | установлено | установлено | установлено |  |
|  | Полные остатки щебня на |  |  |  |  |  |
| 7 | сите с диаметром отверстий равный наибольшему размеры | Требование не установлено | Не менее 0 не более 10 | Требование не установлено | Требование не установлено | % по массе |
|  | зерен |  |  |  |  |  |
| 8 | Содержание зерен слабых пород щебня | Не более 5 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | % по массе |
| 9 | Рекомендуемая толщина слоя покрытия | Не более 50 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | мм |
| 10 | Содержание пылевидных и глинистых частиц щебня | Не более 1 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | % по массе |
| 11 | Содержание глинистых частиц в песке, определяемое методом набухания | Не более 0,5 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | % по массе |
| 12 | Содержание в песке глины в комках | Не более 0,5 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | % по массе |

|  |  | 13 | Коэффициент вариации | Не более 0,20 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 14 | Средняя плотность зерен горной породы щебня | Менее 3,0 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | г/см3 |
|  |  |  | Полные остатки щебня на |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | сите с диаметром отверстий равный наименьшему размеры | Требование не установлено | Не менее 90 не более 100 | Требование не установлено | Требование не установлено | % по массе |
|  |  |  | зерен |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средневзвешенное |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 | содержание зерен щебня пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в смеси | Не более 20 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | % по массе |
|  |  |  | фракций щебня |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 | Порода щебня | Требование не установлено | Требование не установлено | Изверженная или осадочная или метаморфическая | Требование не установлено |  |
|  |  | 18 | Число циклов замораживания-оттаивания при испытании щебня | Не более 400 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено |  |
|  |  | 19 | Марка по морозостойкости | Не менее F50 | Требование не установлено | Требование не | Требование не установлено |  |
|  |  |  | щебня |  |  | установлено |  |  |
|  |  | 20 | Марка прочности песка из отсевов дробления | Не менее 1000 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено |  |
|  |  | 21 | Рекомендуемое содержание вяжущего в | Не менее 7,5 | Требование не | Требование не установлено | Требование не | % по массе |
|  |  |  | смеси |  | установлено |  | установлено |  |
|  | Щебень из природного камня для | 1 | Средняя плотность зерен горной породы | Требование не установлено | Не более 3,0 | Требование не установлено | Требование не | г/см3 |
| 11 | строительных работ, марка 800, фракция 5(3)-10 мм, ГОСТ 8267-93 | 2 | Содержание зерен слабых пород | Менее 10 | Требование не установлено | Требование не установлено | установлено Требование не установлено | % по массе |

| 3 | Фракция | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | Не менее 5(3) не более 10 | мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Значение удельной эффектной активности естественных радионуклидов Аэфф | Менее 740 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | Бк/кг |
| 5 | Полные остатки на сите с диаметром отверстий | Требование не | Не менее 95 | Требование не | Требование не | % по |
|  | равный наименьшему размеры зерен | установлено | не более 100 | установлено | установлено | массе |
| 6 | Полные остатки на сите с диаметром отверстий равным 1,25 наибольшего размеры зерен | Требование не установлено | Не более 0,5 | Требование не установлено | Требование не установлено | % по массе |
| 7 | Содержание пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | Требование не установлено | Не более 50 | Требование не установлено | Требование не установлено | % по массе |
| 8 | Марка по дробимости | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | 800 |  |
| 9 | Потеря массы при испытании щебня дробимость | Не более 25 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | % |
| 10 | Марка по истираемости | Не менее И1 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | % |
| 11 | Марка морозостойкости | Не менее F15 не более F400 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено |  |
| 12 | Полные остатки на сите с диаметром отверстий равный наибольшему размеры зерен | Требование не установлено | Не более 10 | Требование не установлено | Требование не установлено | % по массе |
| 13 | Группа щебня | Требование не установлено | Требование не установлено | 1 или 2 или 3 или 4 или 5 | Требование не установлено |  |

|  |  | 14 | Содержание глины в комках | Менее 0,25 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | % по массе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15 | Потеря массы при испытании щебня на истираемость | Не более 25 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | % |
|  |  | 16 | Порода щебня | Требование не установлено | Требование не установлено | Изверженная или осадочная или метаморфическая | Требование не установлено |  |
|  |  | 17 | Содержание посторонних засоряющих примесей | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | Не содержатся |  |
|  |  | 18 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | Не более 3 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | % по массе |
|  |  | 19 | Число циклов замораживания-оттаивания при испытании | Не менее 15 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено |  |
|  |  | 1 | Класс прочности на сжатие |  | Требование не установлено | Требование не установлено | В15 |  |
|  |  | 2 | Морозостойкость | Не более F1000 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено |  |
|  |  | 3 | Расплыв конуса в зависимости от показателя | Более 1 | Требование не | Требование не | Требование не | см |
| 12 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200), |  | удобоукладываемости |  | установлено | установлено | установлено |  |
|  | ГОСТ 26633-2012, ГОСТ 7473-2010 | 4 | Общее содержание хлоридов | Не более 1 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | % |
|  |  | 5 | Истинная плотность мелкого заполнителя | Не менее 2000 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | кг/м3 |
|  |  | 6 | Осадка конуса в зависимости от показателя | Более 1 | Требование не | Требование не | Требование не | см |
|  |  |  | удобоукладываемости |  | установлено | установлено | установлено |  |

Камни бортовые пиленные КбртГП1,
ГОСТ 32018-2012

| 7 | Марка по расплыву конуса | Требование не установлено | Требование не установлено | Р1 или Р2 или Р3 или Р4 или Р5 или Р6 | Требование не установлено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Относительная плотность бетонной смеси в | Не менее 98 | Требование не | Требование не | Требование не | % |
|  | уплотненном состоянии |  | установлено | установлено | установлено |  |
| 9 | Марка по осадке конуса | Требование не установлено | Требование не установлено | П1 или П2 или П3 или П4 или П5 | Требование не установлено |  |
| 10 | Средняя плотность крупного заполнителя | Не более 3000 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | кг/м3 |
| 11 | Количество циклов замораживания и размораживания | Не менее 50 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено |  |
| 12 | Водонепроницаемость | Не менее W2 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено |  |
| 13 | Содержание пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в крупном заполнителе | Менее 35 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | % по массе |
| 14 | Общее количество химических добавок относительно массы цемента | Не более 5 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | % |
| 1 | Тип камня | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | Бортовой пиленный |  |

Лощеный или
пиленый или
точечный или

| 2 | Вид фактуры | Требование не | Требование не | шлифованный или полированный или | Требование не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | установлено | установлено | борозчатый или бугристый или термообработанный или "скала" или водоструйный | установлено |

| 3 | Высота | Не более 300 | Требование не | Требование не установлено | Требование не | мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | установлено |  | установлено |  |
| 4 | Ширина | Не более 150 | Требование не | Требование не установлено | Требование не | мм |
|  |  |  | установлено |  | установлено |  |
| 5 | Длина | Не более 2000 | Требование не | Требование не установлено | Требование не | мм |
|  |  |  | установлено |  | установлено |  |
| 6 | Высота обработанной части | Не менее 150 | Требование не | Требование не установлено | Требование не | мм |
|  |  |  | установлено |  | установлено |  |
| 7 | Водопоглощение | Не более 0,5 | Требование не | Требование не установлено | Требование не | % |
|  |  |  | установлено |  | установлено |  |
|  | Предел прочности при |  | Требование | Требование не | Требование |  |
| 8 |  | Не менее 80 | не |  | не | МПа |
|  | сжатии в сухом состоянии |  |  | установлено |  |  |
|  |  |  | установлено |  | установлено |  |

|  | 9 | Снижение прочности при водонасыщенни | Не более 30 | Требование не | Требование не установлено | Требование не | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | установлено |  | установлено |  |
|  | 10 | Количество циклов | Не менее 100 | Требование | Требование не | Требование |  |
|  |  | замораживания и |  | не |  | не |  |
|  |  |  |  |  | установлено |  |  |
|  |  | размораживания |  | установлено |  | установлено |  |
|  | 11 | Ссолестойкость | Не более 5 | Требование не | Требование не установлено | Требование не | % |
|  |  |  |  | установлено |  | установлено |  |
|  |  |  | Не более 1,0 | Требование | Требование не | Требование | Не более |
|  | 12 | Истираемость |  | не |  | не |  |
|  |  |  |  |  | установлено |  | 1,0 |
|  |  |  |  | установлено |  | установлено |  |
|  | 13 | Высота неровности рельефа | Не более 60 | Требование не | Требование не установлено | Требование не | мм |
|  |  |  |  | установлено |  | установлено |  |
|  | 14 | Сопротивление удару | Не менее 30 | Требование | Требование не | Требование |  |
|  |  |  |  | не |  | не | см |
|  |  |  |  |  | установлено |  |  |
|  |  |  |  | установлено |  | установлено |  |
|  | 15 | Удельная суммарная эффективность | Не более 740 | Требование не | Требование не | Требование не | Бк/кг |
|  |  | естественных |  |  | установлено |  |  |
|  |  | радионуклидов |  | установлено |  | установлено |  |
|  | 1 | Нагрузка номинальная | Не более 400 | Требование не | Требование не установлено | Требование не | кН |
|  |  |  |  | установлено |  | установлено |  |
|  | 2 | Полное открытие | Не менее 550 | Требование | Требование не | Требование | Мм |
|  |  |  |  | не |  | не |  |
|  |  |  |  |  | установлено |  |  |
|  |  |  |  | установлено |  | установлено |  |
|  | 3 | Глубина установки крышки | Не менее 50 | Требование | Требование не | Требование |  |
|  |  |  |  | не |  | не | мм |
| Люки чугунные тяжелые |  | в корпусе |  | установлено | установлено | установлено |  |
| 14 магистральные ТМ (Д400-2-60), ГОСТ 3634-99 | 4 | Масса общая, справочная | Не менее 140 | Требование не | Требование не установлено | Требование не | кг |
|  |  |  |  | установлено |  | установлено |  |
|  | 5 | Высота рельефа | Требование не | Не менее 3 | Требование не | Требование не установлено | мм |
|  |  | поверхности крышек люков | установлено | не более 8 | установлено |  |  |
|  | 6 | Материал изделия | Не ниже СЧ20 | Требование | Требование не | Требование |  |
|  |  |  |  | не |  | не |  |
|  |  |  |  |  | установлено |  |  |
|  |  |  |  | установлено |  | установлено |  |

15

Бетон дорожный, класс В25 (КЗ 20 мм),
ГОСТ 26633-2012, ГОСТ 7473-2010

| 1 | Класс прочности на сжатие | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | В25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Морозостойкость | Не более F1000 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено |  |
| 3 | Водонепроницаемость | Не менее W2 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено |  |
| 4 | Марка по расплыву конуса | Требование не установлено | Требование не установлено | Р1 или Р2 или Р3 или Р4 или Р5 или Р6 | Требование не установлено |  |
| 5 | Марка по осадке конуса | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | П1или П2 или П3 или П4 или П5 |  |
| 6 | Общее содержание хлоридов | Не более 1 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | % |
| 7 | Средняя плотность крупного заполнителя | Не более 3000 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | кг/м3 |
| 8 | Истинная плотность мелкого заполнителя | Не более 2800 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | кг/м3 |
| 9 | Содержание пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в крупном заполнителе, % по массе | Не более 35 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | % |
| 10 | Расплыв конуса в зависимости от показателя | Более 1 | Требование не | Требование не | Требование не | см |
|  | удобоукладываемости |  | установлено | установлено | установлено |  |
| 11 | Относительная плотность бетонной смеси в | Не менее 98 | Требование не | Требование не v/гта ui п r по ы п | Требование не | % |
|  | уплотненном состоянии |  | установлено | установлено | установлено |  |
| 12 | Количество циклов замораживания и размораживания | Не менее 50 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено |  |

|  |  | 13 | Общее количество химических добавок относительно массы цемента | Не более 5 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 14 | Осадка конуса | Более 1 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | см |
|  |  | 1 | Тип камня | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | Бортовой пиленный |  |
|  |  |  |  |  |  | Лощеный или |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пиленый или |  |  |
|  |  |  |  |  |  | точечный или |  |  |
| 16 | Камни бортовые пиленные КбртГП2, | 2 | Вид фактуры | Требование не установлено | Требование не установлено | шлифованный или полированный или борозчатый или бугристый или термообработанный | Требование не установлено |  |
|  | ГОСТ 32018-2012 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | или "скала" или |  |  |
|  |  |  |  |  |  | водоструйный |  |  |
|  |  | 3 | Высота | Не более 400 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | мм |
|  |  | 4 | Ширина | Не более 180 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | мм |

Смесь пескоцементная (цемент М
400), ГОСТ 28013-98

| 5 | Длина | Требование не установлено | Не менее 700 не более 2000 | Требование не установлено | Требование не установлено | мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Высота обработанной части | Не менее 250 | Требование не | Требование не установлено | Требование не | мм |
|  |  |  | установлено |  | установлено |  |
| 7 | Водопоглощение | Не более 0,5 | Требование не | Требование не установлено | Требование не | % |
|  |  |  | установлено |  | установлено |  |
|  | Предел прочности при |  | Требование | Требование не | Требование |  |
| 8 |  | Не менее 80 | не |  | не | МПа |
|  | сжатии в сухом состоянии |  |  | установлено |  |  |
|  |  |  | установлено |  | установлено |  |
| 9 | Снижение прочности при водонасыщенни | Не более 30 | Требование не | Требование не установлено | Требование не | % |
|  |  |  | установлено |  | установлено |  |
| 10 | Количество циклов | Не менее 100 | Требование | Требование не | Требование |  |
|  | замораживания и |  | не |  | не |  |
|  |  |  |  | установлено |  |  |
|  | размораживания |  | установлено |  | установлено |  |
| 11 | Ссолестойкость | Не более 5 | Требование не | Требование не установлено | Требование не | % |
|  |  |  | установлено |  | установлено |  |
|  |  | Не более 1,0 | Требование | Требование не | Требование | Не более |
| 12 | Истираемость |  | не |  | не |  |
|  |  |  |  | установлено |  | 1,0 |
|  |  |  | установлено |  | установлено |  |
| 13 | Сопротивление удару | Не менее 30 | Требование | Требование не | Требование |  |
|  |  |  | не |  | не | см |
|  |  |  |  | установлено |  |  |
|  |  |  | установлено |  | установлено |  |
| 14 | Удельная суммарная эффективность | Не более 740 | Требование не | Требование не | Требование не | Бк/кг |
|  | естественных |  |  | установлено |  |  |
|  | радионуклидов |  | установлено |  | установлено |  |
| 15 | Высота неровности рельефа | Не более 60 | Требование не | Требование не установлено | Требование не | мм |
|  |  |  | установлено |  | установлено |  |
| 1 | Классификация по | Требование не | Требование | Требование не | Для |  |
|  |  |  | не |  | монтажных работ |  |
|  | основному назначению | установлено |  | установлено |  |  |
|  |  |  | установлено |  |  |  |
| 2 | Классификация по средней | Требование не | Требование | Тяжелые или легкие | Требование |  |
|  |  |  | не |  | не |  |
|  | плотности | установлено | установлено |  | установлено |  |

Песок природный для строительных
работ средгий, ГОСТ 8736-93

3

4

5

6

7

8

9

- 11
12

1

2

Марка по подвижности

Водоудерживающая

способность

Норма подвижности по
погружению конуса

Расслаиваемость

Содержание золы-уноса от
массы цемента

Средняя плотность D
затвердевших растворов в
проектном возрасте
Марка цемента по
прочности при сжатии в 28-
суточном возрасте

Предел прочности при
изгибе в возрасте 28 суток

Предел прочности при
сжатии в возрасти 28 суток

Массовая доля ангидрида
серной кислоты в цементе

Истинная плотность зерен

Модуль крупности

Значение удельной
эффектной активности
естественных
радионуклидов Аэфф

| Не менее Пк1 | Требование | Требование не | Требование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | не |  | не |  |
|  |  | установлено |  |  |
|  | установлено |  | установлено |  |
| Не менее 90 | Требование | Требование не | Требование |  |
|  | не |  | не | % |
|  |  | установлено |  |  |
|  | установлено |  | установлено |  |
| Не более 14 | Требование не | Требование не установлено | Требование не | см |
|  | установлено |  | установлено |  |
| Не более 10 | Требование не | Требование не установлено | Требование не | % |
|  | установлено |  | установлено |  |
| Не более 20 | Требование не | Требование не установлено | Требование не | % |
|  | установлено |  | установлено |  |
| Не менее 1200 | Требование не | Требование не установлено | Требование не | кг/м3 |
|  | установлено |  | установлено |  |
| Требование не | Требование не | Требование не | 400 |  |
| установлено |  | установлено |  |  |
|  | установлено |  |  |  |
| Не менее 55 | Требование не | Требование не установлено | Требование не | кгс/см2 |
|  | установлено |  | установлено |  |
| Не менее 39,2 | Требование | Требование не | Требование | МПа |
|  | не |  | не |  |
|  |  | установлено |  |  |
|  | установлено |  | установлено |  |
| Не менее 1,0 | Требование | Требование не | Требование | % по |
|  | не |  | не | массе |
|  |  | установлено |  |  |
|  | установлено |  | установлено |  |
| Не менее 2,0 | Требование | Требование не | Требование | Г/см3 |
|  | не |  | не |  |
|  |  | установлено |  |  |
|  | установлено |  | установлено |  |
| Не более 2,5 | Требование не | Требование не установлено | Требование не | Мк |
|  | установлено |  | установлено |  |
| Более 370 | Требование не | Требование не установлено | Требование не | Бк/кг |
|  | установлено |  | установлено |  |

19

Асфальтобетон марка I, пористый, м/з,
ГОСТ 9128-2013

|  | Класс качества по | Требование не | Требование |  | Требование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | зерновому составу, |  | не | I или II | не |  |
|  | содержанию пылевидных и | установлено |  |  |  |  |
|  |  |  | установлено |  | установлено |  |
|  | глинистых частиц |  |  |  |  |  |
| 5 | Группа по крупности | Требование не | Требование | Требование не |  |  |
|  |  |  | не |  | Средний |  |
|  |  | установлено | установлено | установлено |  |  |
| 6 | Полный остаток песка на | Не менее 30 | Требование | Требование не | Требование | % по |
|  | сите с сеткой № 063 |  | не |  | не | массе |
|  |  |  |  | установлено |  |  |
|  |  |  | установлено |  | установлено |  |
| 7 | Содержание пылевидных и | Не менее 2 | Требование | Требование не | Требование | % по |
|  |  |  | не |  | не | массе |
|  | глинистых частиц |  |  | установлено |  |  |
|  |  |  | установлено |  | установлено |  |
| 8 | Содержание глины в | Не менее 0,25 | Требование | Требование не | Требование | % по |
|  |  |  | не |  | не |  |
|  | комках |  | установлено | установлено | установлено | массе |

| 1 | Вид минеральной составляющей | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | Щебеночные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Предел прочности при сжатии, при температуре 20 °С | Не менее 2,5 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | МПа |
| 3 | Предел прочности при сжатии, при температуре 0 °С | Не более 11,0 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | МПа |
|  | Трещиностойкость по |  |  |  |  |  |
| 4 | пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0 °С и скорости деформирования 50 мм/мин | Требование не установлено | Не менее 3,5 не более 6,0 | Требование не установлено | Требование не установлено | МПа |
| 5 | Модуль крупности песка | Не более 3,5 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | Мк |
| 6 | Пористость минеральной части асфальтобетонов из горячих смесей | Не более 23 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | % |
| 7 | Содержание глинистых частиц, определяемое методом набухания | Не более 0,5 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | % по массе |

| 8 | Наибольший размер зерен | Не более 20 |
| --- | --- | --- |
| 9 | Вид остаточной пористости | Требование не установлено |
| 10 | Показатель величины остаточной пористости | Требование не установлено |
| 11 | Зерновой состав порошка мельче 0,315 мм | Не менее 80 |
| 12 | Истинная плотность зерен песка | Не менее 2,0 |
|  | Класс качества песка по |  |
| 13 | зерновому составу, | Требование не |
|  | содержанию пылевидных и | установлено |
|  | глинистых частиц |  |
| 14 | Полный остаток песка на | Требование не |
|  | сите с сеткой № 063 | установлено |
| 15 | Температура размягчения битума по кольцу и шару | Не менее 40 |
|  | Набухание образцов из |  |
| 16 | смеси минерального | Не более 3,0 |
|  | порошка с битумом |  |
| 17 | Марка минерального | Требование не |
|  | порошка | установлено |
|  | Максимальный |  |
| 18 | коэффициент вариации для | Не более 0,16 |
|  | смеси |  |
| 19 | Зерновой состав порошка мельче 1,25 мм | Не менее 95 |
| 20 | Температура вспышки битума | Не менее 220 |

| Требование | Требование не | Требование |  |
| --- | --- | --- | --- |
| не |  | не | мм |
|  | установлено |  |  |
| установлено |  | установлено |  |
| Требование | Требование не |  |  |
| не |  | Пористый |  |
|  | установлено |  |  |
| установлено |  |  |  |
| Не менее 5,0 не более 10,0 | Требование не установлено | Требование не установлено | % |
| Требование | Требование не | Требование | % по |
| не |  | не | массе |
|  | установлено |  |  |
| установлено |  | установлено |  |
| Требование не | Требование не установлено | Требование не | Г/см3 |
| установлено |  | установлено |  |
| Требование |  | Требование |  |
| не | I или II | не |  |
| установлено |  | установлено |  |
| Не менее 10 | Требование не | Требование | % по |
| не более 75 | установлено | не | массе |
|  |  | установлено |  |
| Требование | Требование не | Требование |  |
| не |  | не | °С |
|  | установлено |  |  |
| установлено |  | установлено |  |
| Требование | Требование не | Требование |  |
| не |  | не | % |
|  | установлено |  |  |
| установлено |  | установлено |  |
| Требование |  | Требование |  |
| не | МП-1 или МП-2 | не |  |
| установлено |  | установлено |  |
| Требование | Требование не | Требование |  |
| не |  | не |  |
|  | установлено |  |  |
| установлено |  | установлено |  |
| Требование | Требование не | Требование | % по |
| не |  | не | массе |
|  | установлено |  |  |
| установлено |  | установлено |  |
| Требование | Требование не | Требование |  |
| не |  | не | °С |
|  | установлено |  |  |
| установлено |  | установлено |  |

| 21 | Пористость минерального порошка | Не более 40 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Содержание полуторных окислов в минеральном порошке | Не более 7,0 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | % по массе |
|  |  |  |  | Повышенной |  |  |
| 23 | Группа по крупности песка | Требование не установлено | Требование не установлено | крупности или крупный или средний или мелкий или | Требование не установлено |  |
|  |  |  |  | очень мелкий |  |  |
| 24 | Глубина проникания иглы в битум при 25 °С | Не менее 61 не более 200 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | 0,1 мм |
| 25 | Глубина проникания иглы в битум при 0 °С | Не менее 20 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | 0,1 мм |
| 26 | Зерновой состав порошка | Не менее 60 | Требование не установлено | Требование не | Требование не установлено | % по |
|  | мельче 0,071 мм |  |  | установлено |  | массе |
| 27 | Растяжимость битума при 0 °С | Не менее 3,5 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | см |
| 28 | Содержание глинистых частиц в песке | Не более 5 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | % по массе |
| 29 | Растяжимость битума при 25 °С | Не менее 55 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | см |
|  | Полные остатки щебня на |  |  |  |  |  |
| 30 | сите с диаметром отверстий равный наибольшему размеры | Требование не установлено | Не менее 0 не более 10 | Требование не установлено | Требование не установлено | % по массе |

зерен

| 31 | Температура хрупкости битума | Не более -15 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Потеря массы при испытании щебня на дробимость | Не более 34 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | % |
| 33 | Индекс пенетрации битума | Требование не установлено | Не менее - 1,0 не более +1,0 | Требование не установлено | Требование не установлено |  |
| 34 | Марка морозостойкости щебня | Менее F400 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено |  |
| 35 | Потеря массы после испытания замораживания- оттаивания щебня | Не менее 5 не более 10 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | % |
| 36 | Средняя плотность зерен горной породы щебня | Менее 3,0 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | г/см3 |
| 37 | Значение удельной эффектной активности естественных радионуклидов Аэфф | Требование не установлено | Не менее 370 не более 740 | Требование не установлено | Требование не установлено | Бк/кг |
| 38 | Изменение температуры размягчения битума после прогрева Полные остатки щебня на | Не более 6 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | °С |
| 39 | сите с диаметром отверстий равный наименьшему размеры | Требование не установлено | Не менее 90 не более 100 | Требование не установлено | Требование не установлено | % по массе |
|  | зерен |  |  |  |  |  |
| 40 | Марка по дробимости | Не менее 600 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено |  |
| 41 | Марка по истираемости щебня | Требование не установлено | Требование не установлено | И1или И2 | Требование не установлено |  |
| 42 | Содержание зерен слабых пород в щебне | Менее 10 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | % по массе |

| 43 | Группа щебня | Не менее 1 не более 5 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | Порода щебня | Требование не установлено | Требование не установлено | Изверженная или осадочная или метаморфическая | Требование не установлено |  |
| 45 | Содержание пылевидных и глинистых частиц щебня | Менее 3 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | % по массе |
| 46 | Потеря массы при испытании щебня на истираемость | Более 10 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | % |
|  | Полные остатки щебня на |  |  |  |  |  |
| 47 | сите с диаметром отверстий равным 1,25 наибольшего размеры | Требование не установлено | Более 0 не более 0,5 | Требование не установлено | Требование не установлено | % по массе |
|  | зерен |  |  |  |  |  |
| 48 | Содержание посторонних засоряющих примесей в щебне | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено | Не содержатся |  |
| 49 | Число циклов замораживания-оттаивания при испытании щебня | Не менее 15 | Требование не установлено | Требование не установлено | Требование не установлено |  |

В описании товара используются следующие виды показателей:

- показатели, для которых установлены максимальные и (или) минимальные значения;

- показатели, для которых указаны варианты значений;

- показатели, значения которых не могут изменяться;

- показатели, которые определяются диапазоном значений.

Порядок описания характеристик товара, предлагаемого к поставке участником закупки:

по первому виду показателей участник закупки указывает конкретные значения показателей, для которых установлены минимальные и
(или) максимальные значения;

по второму виду показателей участник закупки выбирает конкретное значение для показателей, в отношении которых представлены
варианты значений;

по третьему виду показателей участник закупки указывает значение, установленное заказчиком;

по четвертому виду показателей участник закупки указывает диапазон значений, для которого установлены требования к значению
нижней и верхней границы диапазона.

При указании конкретных показателей товара, используемого при выполнении работ, участник закупки вправе воспользоваться формой
«Сведения о функциональных, технических и качественных, эксплуатационных характеристиках объекта закупки» (Приложение № 8 к части
III «Техническое задание»).»