| № пп | Требования заказчика | Мой вариант |
| --- | --- | --- |
| 38 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м., шириной 75-150 мм., толщиной 44 мм.и более, для древесины влажностью не более 25% I-II сорта. ГОСТ 24454-80, ГОСТ 8486-86. | Доски обрезные хвойных пород длиной 4 м., шириной 150 мм., толщиной 44 мм., для древесины влажностью 22% II сорта. ГОСТ 24454-80, ГОСТ 8486-86. Наименование страны происхождения товара Россия. |
| 74 | Лесоматериалы круглые для подкосов опоры КС-ДД линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ из лиственницы диаметром 18 см. и более, длиной 7,5 м. | Лесоматериалы круглые для подкосов опоры КС-ДД линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ из лиственницы диаметром 18 см., длиной 7,5 м. Наименование страны происхождения товара Россия. |
| 59 | Краска БТ-177. Внешний вид пленки: ровная, без оспин и морщин, серебристая. Время высыхания пленки до степени 3: при 18-22 °С, ч., не более 16, при 100-110 °С, мин., не более 30. Эластичность пленки при изгибе, мм., не более 1. Укрывистость невысушенной пленки, г/м², не более 40. Содержание лака БТ-577 не менее 80% алюминиевой пудры не менее 15%. ГОСТ 5631-79. | Краска БТ-177. Внешний вид пленки: ровная, без оспин и морщин, серебристая. Время высыхания пленки до степени 3: при 18-22 °С, ч., 16, при 100-110 °С, мин., 30. Эластичность пленки при изгибе, мм., 1. Укрывистость невысушенной пленки, г/м², 30. Содержание лака БТ-577 80% алюминиевой пудры 15%. ГОСТ 5631-79. Наименование страны происхождения товара Россия. |
| 63 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая или светло-серая. Расход на однослойное покрытие - 80-230 г/м2. Массовая доля пленкообразующего вещества, %, не менее 22. Массовая доля летучего вещества, %, не более 20. Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5) °С, с 65-140. Твердость пленки, условные единицы, не менее, по маятниковому прибору: типа М-3 - 0,1. Время высыхания при температуре (+20±2)°С и относительной влажности (65±5)% не более 24 часов. Степень перетира не более 80 мкм. ГОСТ 10503-71. | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая. Расход на однослойное покрытие - 80 г/м2. Массовая доля пленкообразующего вещества, %, 22. Массовая доля летучего вещества, %, 11. Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5) °С, с 140. Твердость пленки, условные единицы, по маятниковому прибору: типа М-3 - 0,13. Время высыхания при температуре (+20±2)°С и относительной влажности (65±5)% 24 часа. Степень перетира 40 мкм. ГОСТ 10503-71. Наименование страны происхождения товара Россия. |
| 81 | Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 10 мм. Размер (Ш*Д*Т): 1200*2500-3000*10 мм. Предельные отклонения от номинальных размеров не должны быть более (мм.) по длине 0, -3; по ширине 0, -3; по толщине ±0,3. Отклонение от прямоугольности не должно быть более 4 мм. Масса 1 листа, не менее 10 кг. Поверхностное водопоглощение не более 1,0 кг/м2. Твердость лицевой поверхности гипсоволокнистых листов не менее 20 МПа. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в гипсоволокнистых листах не более 370 Бк/кг. Предел прочности при изгибе, МПа не менее 6,0. ГОСТ Р 51829-2001. | Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 10 мм. Размер (Ш*Д*Т): 1200*2500*10 мм. Предельные отклонения от номинальных размеров (мм.) по длине 0, -3; по ширине 0, -3; по толщине ±0,3. Отклонение от прямоугольности 3 мм. Масса 1 листа, 10,5 кг. Поверхностное водопоглощение 1,0 кг/м2. Твердость лицевой поверхности гипсоволокнистых листов 20 МПа. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в гипсоволокнистых листах 370 Бк/кг. Предел прочности при изгибе, МПа 6,0. ГОСТ Р 51829-2001. Наименование страны происхождения товара Россия. |
| 135 | Стекло натриевое жидкое. Силикатный модуль 2,3 - 3,6. Плотность, г/см3 1,30 - 1,50. Массовая доля двуокиси кремния, % 22,7 - 36,7. Массовая доля окиси натрия, % 7,9 - 13,8. Массовая доля окиси кальция, %, не более 0,20.Массовая доля серного ангидрида, %, не более 0,15. ГОСТ 13078- 81. | Стекло натриевое жидкое. Силикатный модуль 2,7. Плотность, г/см3 1,45. Массовая доля двуокиси кремния, % 24,8. Массовая доля окиси натрия, % 8,1. Массовая доля окиси кальция, %, 0,20. Массовая доля серного ангидрида, %, 0,15. ГОСТ 13078- 81. Наименование страны происхождения товара Россия |