| № | ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА | НА ЧТО СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Горячекатаная арматурная сталь, гладкая, класса А-I, с временным сопротивлением разрыву не менее 38 кгс/мм2, предел текучести не менее 24 Н/мм2, диаметром стержня не менее 6 мм, ГОСТ 5781-82, масса 1 м профиля: не более 0,617 кг; площадь поперечного сечения стержня: не менее 0,283 мм2. | Площадь поперечного сечения стержня: не менее 0,283 мм2 Согласно ГОСТ 5781-82, площадь поперечного сечения стержня измеряется в см2. В данном случае площадь поперечного сечения стержня будет 0,283 см2. |
| 2 | Дверной блок стальной наружный, двупольный, с порогом, с открыванием полотна наружу, класс прочности не ниже М3, усиленного исполнения, высотой 2100 мм, шириной 1300 мм по ГОСТ 31173-2003. | Класс прочности не ниже М3 Согласно ГОСТ 31173-2003, дверные блоки усиленного исполнения могут быть не ниже класса М2. В данном случае класс прочности будет М2. |
| 3 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая, условная вязкость при (20,0±0,5)°С по вискозиметру ВЗ-4: не менее 20 с; степень разбавления грунтовки растворителем: не более 30%, массовая доля нелетучих веществ: 54-60%, степень перетира: не более 40 мм, ГОСТ 25129-82 | Степень перетира: не более 40 мм Согласно ГОСТ 25129-82, степень перетира измеряется в мкм. В данном случае степень перетира будет 40 мкм. Этот пример может относится так же к эмалям и краскам. |
| 4 | Плитки керамические для полов, лицевая поверхность плиток гладкая или рельефная, неглазурованная или глазурованная, квадратные и прямоугольные, одноцветные, число дефектов не более 5, толщина свыше 7,5мм, плитки изготовлены с завалом или без завала, ширина шва не более 6 мм, водопоглощение не более 4,5%, предел прочности при изгибе не менее 25 мПа, ГОСТ 6787-2001 | Предел прочности при изгибе не менее 25 мПа Согласно ГОСТ 6787-2001, предел прочности при изгибе измеряется в МПа. В данном случае предел прочности при изгибе будет 28 МПа. |
| 5 | Бортовой камень БР 100.20.8, ширина не более 20 см, длина не менее 100 см, высота не менее 8 см, масса не более 400 кг, изготавливается по ГОСТ 6665-91 | БР 100.20.8 ширина не более 20 см, длина не менее 100 см, высота не менее 8 см. Тест на внимательность и бдительность В данном случае верный вариант звучит так: Бортовой камень БР 100.20.8, ширина 8 см, длина 100 см, высота 20 см, масса 0,04 т., изготавливается по ГОСТ 6665-91. |
| 6 | Трубы стальные водогазопроводные, оцинкованные обыкновенные, диаметром условного прохода не менее 15 мм, толщина стенки не менее 2,5 мм, масса одного метра не более 1,71 кг, ГОСТ 3262-75 | Оцинкованные, масса одного метра не более 1,71 кг Согласно ГОСТ 3262-75, в примечании №2 к таблице 1 указано, что масса 1 м труб подсчитана при плотности стали равной 7,85 г/см3. Оцинкованные трубы тяжелее неоцинкованных на 3 %. То есть умножаем массу наших труб на 3%. В данном случае масса одного метра будет 1,3184 кг. |
| 7 | Двери деревянные с полотном глухим двупольная или однопольная ДГ 21-13, ГОСТ 6629-88, высота полотна с учетом коробки не более 21дм. | Высота полотна с учетом коробки не более 21дм. Согласно ГОСТ 6629-88, чертежи 1 и 2, высота полотна с учетом коробки для ДГ 21-13 20,71 дм. В данном случае высота полотна с учетом коробки будет 20,71 дм. |
| 8 | Битум нефтяной строительный БН70/30 ГОСТ 6617-76, глубина проникания иглы при 25 °С 0,1 мм — не более 22 мм, растяжимость при 25 °С — не более 40 мм | Глубина проникания иглы при 25 °С 0,1 мм — не более 22 мм Согласно ГОСТ 6617-76, таблица 1, ГОСТ 11501-78*, сущность метода определения глубины проникания иглы заключается в измерении глубины, на которую погружается игла пенетрометра в испытуемый образец битума при заданной нагрузке, температуре и времени и выражается в единицах, соответствующих десятым долям миллиметра (0,1 мм). В данном случае глубина проникания иглы при 25 °С 0,1 мм — 30. |
| 9 | Кислород технический, газообразный, сорт: I – II, объемная доля кислорода не менее 90 %, объемная доля водяных паров не более 0,010 %, объемная доля водорода: не более 0,5 %. | Задача на арифметику: общая сумма всех долей должна быть равна 100%. Кислород технический, газообразный, сорт: I, объемная доля кислорода 99,7 %, объемная доля водяных паров 0,007 %, объемная доля водорода: 0,293 %. |
| 10 | Бетон класс В15. Марка бетона по морозостойкости не ниже F100. Прочность на сжатие в возрасте 28 суток, МПа – не менее 16,37. Средний коэффициент вариации по прочности, % - до 16. Значение для клинкера, % по массе, не более: трехкальциевого силиката (3CaO•SiO2) – 50. Содержание пород и минералов, отнесенных к вредным примесям, % объема, массы: - магнетит – не более 10 %; - гидроксиды железа – не более 10 % ; - апатит – не более 10 %; - нефелин – не более 10 %; - фосфорит – не более 10 %; - уголь- не более 1%. ГОСТ 26633-2012. | Содержание пород и минералов, отнесенных к вредным примесям, % объема, массы: - магнетит – не более 10 %; - гидроксиды железа – не более 10 % ; - апатит – не более 10 %; - нефелин – не более 10 %; - фосфорит – не более 10 %; Согласно ГОСТ 26633-2012, п. 1.6.13, Допустимое содержание пород и минералов, отнесенных к вредным примесям в заполнителях: магнетит, гидрооксиды железа (гетит и др.), апатит, нефелин, фосфорит, являющиеся породообразующими минералами, - каждый в отдельности не более 10 %, а в сумме - не более 15 % по объему; В данном случае содержание пород и минералов, отнесенных к вредным примесям, % объема, массы: - магнетит – 4 %; - гидроксиды железа –4% ; - апатит –1%; - нефелин –2%; - фосфорит –3%; |
| 11 | Краска БТ-177. Внешний вид пленки: ровная, без оспин и морщин, серебристая. Время высыхания пленки до степени 3: при 18-22 °С, ч., не более 16, при 100-110 °С, мин., не более 30. Эластичность пленки при изгибе, мм., не более 1. Укрывистость невысушенной пленки, г/м², не более 40. Содержание лака БТ-577 не менее 80% алюминиевой пудры не менее 15%. ГОСТ 5631-79. | Содержание лака БТ-577 не менее 80% алюминиевой пудры не менее 15%. Согласно ГОСТ 5631-79, для испытания лака, смешанного с алюминиевой пудрой, берут образец лака, подготовленный по п. 4.2, с вязкостью 18 - 23 с по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при 20 °С, смешивают с алюминиевой пудрой по ГОСТ 5494-71, марка ПАП-2 в соотношении, указанном ниже. Лак БТ-577 - 80 - 85 %. Пудра алюминиевая - 15 - 20 %. Снова арифметика. Общий объем должен быть 100%. В данном случае содержание лака БТ-577 80% алюминиевой пудры 20%. |
| 12 | Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 10 мм. Размер (Ш*Д*Т): 1200*2500-3000*10 мм. Предельные отклонения от номинальных размеров не должны быть более (мм.) по длине 0, -3; по ширине 0, -3; по толщине ±0,3. Отклонение от прямоугольности не должно быть более 4 мм. Масса 1 листа, не менее 10 кг. Поверхностное водопоглощение не более 1,0 кг/м2. Твердость лицевой поверхности гипсоволокнистых листов не менее 20 МПа. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в гипсоволокнистых листах не более 370 Бк/кг. Предел прочности при изгибе, МПа не менее 6,0. ГОСТ Р 51829-2001. | Масса 1 листа, не менее 10 кг. Согласно ГОСТ Р 51829-2001, п. 5.2.1 Масса 1 м2 листов в килограммах должна быть не менее 1,05s и не более 1,25s, где s - номинальная толщина листа в миллиметрах. В данном случае, если мы берем размер листа (Ш*Д*Т): 1200*2500*10 мм, то площадь листа будет равна 3000000 мм2, что равняется 3м2. Масса 1м2 в нашем случае по формуле выше равна 1,05*10=10,5 кг. Соответственно, масса 1 листа будет равной 31,5 кг. |
| 13 | Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине 30 мм, длина не более 400мм, ширина не более 400 мм. | Площадью до 0,1 м2 Здесь тоже арифметика. При длине 200 мм. и ширине 150 мм., площадь плитки будет 0,03 м2 |