	№

п/п
	
	Наименование товара
	Наименование показателя
	Требуемое значение
	Значение, предлагаемое участником
	Ед. изм.
	

	1
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый в помещениях с относительной влажностью воздуха до 60 %

	ГОСТ 28013-98

	Строительные растворы на минеральных вяжущих, применяемые для штукатурки
	Применяемые вяжущие цементы общестроительного назначения на основе портландцементного клинкера и воздушная известь гашеная
	
	
	

	
	
	
	Влажность растворных смесей 
	не менее  0,1 
	
	% по массе.
	

	
	
	
	Нормируемые показатели качества затвердевшего раствора
	должны быть обеспечены в проектном возрасте.
	
	
	

	
	
	
	Проектный возраст растворов
	не менее 7
	
	суток
	

	
	
	
	Вид и состав раствора оштукатуриваемой поверхности (обрызг и грунт)
	Не более 1:1:6
	
	
	

	
	
	
	При производстве штукатурных растворы в момент их нанесения на обрабатываемую поверхность 
	должны иметь температуру не ниже +5 °С
	
	°С
	

	
	
	
	В качестве заполнителя песок из отсевов дробления для строительных растворов горных пород с истинной плотностью зерен из изверженных пород
	от 2,0 до 2,8 
	
	г/см3
	

	
	
	
	В зависимости от зернового состава песок подразделяют на группы по крупности:
	I класс (средний)
	
	
	

	
	
	
	Модуль крупности Мк
	Свыше 2,0 до 2,5
	
	
	

	
	
	
	Форма зерен песка с содержанием зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, определяемым по фракции от 2,5 до 5 мм, с содержанием указанных зерен 15%
	Группа 1;2;3
	
	%
	

	
	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц в отдельных фракциях
	Не более 5 
	
	% по массе
	

	
	
	
	Полный остаток на сите с сеткой N 063
	Св. 30 до 45
	
	% по массе
	

	
	
	
	Допустимое содержание,зерен крупностью св. 10 мм
	не более 0,5
	
	% по массе
	

	
	
	
	Допустимое содержание,зерен крупностью св. мм
	Не более 5
	
	% по массе
	

	
	
	
	Допустимое содержание,зерен крупностью менее 0,16 мм
	Не более 5
	
	% по массе
	

	
	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке класса I
	не более 5
	
	% по массе
	

	
	
	
	Марка по дробимости песка
	не менее 1000
	
	
	

	
	
	
	Строительная известь, представляющая 
	продукт обжига карбонатных пород или смесь этого продукта с минеральными добавками
	
	
	

	
	
	
	По фракционному составу известь 
	порошкообразная
	
	
	

	
	
	
	Строительная известь по времени гашения подразделяют 
	подразделяют на быстрогасящуюся - не более 8 мин, среднегасящуюся - не более 25 мин, медленногасящуюся - более 25 мин.
	
	Мин.
	

	
	
	
	Воздушная известь без добавок
	Сорт 1 
	
	
	

	
	
	
	Активные СаО + МgO

	не менее 67


	
	%, по массе
	

	
	
	
	Активный МgO
	Не более 5
	
	%, по массе
	

	
	
	
	СО2
	не более 11
	
	%, по массе
	

	
	
	
	Непогасившиеся зерна
	не более 20
	
	
	

	
	
	
	Влажность извести 
	не более 5 
	
	%
	

	
	
	
	Степень дисперсности порошкообразной воздушной извести при просеивании пробы извести сквозь сито с сетками № 02
	не менее 98,5
	
	% массы просеиваемой пробы.
	

	
	
	
	Степень дисперсности порошкообразной воздушной извести при просеивании пробы извести сквозь сито с сетками №008
	не менее 85 
	
	% массы просеиваемой пробы.
	

	
	
	
	Цемент на основе портландцементного клинкера
	ЦЕМ I - портландцемент
	
	
	

	
	
	
	Вещественный состав цемента портландцементный клинкер  и вспомогательные компоненты
	0 - 100
	
	% массы
	

	
	
	
	Класс прочности цемента
	42,5Н
	
	
	

	
	
	
	Прочность на сжатие,  в возрасте 2 сут.
	 Не менее 10
	
	МПа
	

	
	
	
	Прочность на сжатие,  в возрасте 7 сут
	Не менее 11 
	
	
	

	
	
	
	Прочность на сжатие,  в возрасте 28 сут.
	 Не менее 42,5
	
	МПа
	

	
	
	
	Потеря массы при прокаливании  и нерастворимый остаток
	Не более 5
	
	 % массы цемента
	

	
	
	
	В зависимости от подвижности растворные смеси
	Пк2 и /или  Пк3и/или Пк4
	
	
	

	
	
	
	Норма подвижности по погружению конуса
	Свыше 2
	
	см
	

	
	
	
	Средняя плотность, D, затвердевших растворов в проектном возрасте 
	Не менее 1500 
	
	, кг/м3
	


