	
	
	
	
	
	
	
	ход действий

	
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый в помещениях с относительной влажностью воздуха до 60 %

	ГОСТ 28013-98, СП 82-101-98, ГОСТ31424-2010, ГОСТ 9179-77, ГОСТ 31108-2003


	Строительные растворы на минеральных вяжущих, применяемые для штукатурки
	Применяемые вяжущие цементы общестроительного назначения на основе портландцементного клинкера и воздушная известь гашеная
	вяжущие цементы общестроительного назначения на основе портландцементного клинкера и воздушная известь гашеная
	
	Здесь , просто переносим, если Зак, будет просить негашеную или гидравлическую, и будет выбор гашеной.Ставим гашеную.Проще.Про гидравлику ниже

	
	
	
	Влажность растворных смесей 
	не менее  0,1 ; не нормируется
	не нормируется к применению раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый
	% по массе.
	Здесь ,если есть время для запроса. Запрос , делаем так, чтобы ответ был одназначным:влажность в сухой смеси или в затворенной( готовый или в построечных условиях) Если ответ , Зака не даёт понимания.Ставим 0,1

	
	
	
	Нормируемые показатели качества затвердевшего раствора
	должны быть обеспечены в проектном возрасте.
	обеспечены в проектном возрасте
	
	просто переносим

	
	
	
	По прочности на сжатие на марки:
	М100,М150
	М100(Для обрызга)

М150 (для грунта)
	
	Главная заточка: СП 82-101-98

Таб.13.определяем по (обрызгу и грунту) состав смеси, далее ,таб.5, и не важно как Вы распределите, марку, привязка  «к влажностью воздуха до 60 %»


	
	
	
	Проектный возраст растворов
	не менее 7
	28
	суток
	Просто гипс 7 суток, цемент 28 суток

	
	
	
	Водоудерживающая способность растворных смесей 
	не менее 90 
	95
	 %
	В начало «Про гидравлику ниже»

ГОСТ 28013-98

4.4 Водоудерживающая способность растворных смесей должна быть не менее 90 %, глиносодержащих растворов - не менее 93 %.

Не важна глина как вяжущее.Важно следующее

Гидравлическая известь — продукт мергелистых известняков, содержащих 6...20% глинистых примесей.

Содержание примесей глины и кварцевого песка в карбонатных породах не должно превышать 6-8%. При большем количестве этих примесей в результате обжига получают гидравлическую известь.

Всегда ставьте 95%, не отклоняемо

	
	
	
	Расслаиваемость свежеприготовленных смесей 
	не более 10 %.
	5
	%
	Просто 10 или ниже

	
	
	
	Вид и состав раствора оштукатуриваемой поверхности (обрызг и грунт)
	Не более 1:1:6
	1:0,5:5,5(Для обрызга)

1:0,3:4 (Для грунта)
	
	См. выше



	
	
	
	При производстве штукатурных растворы в момент их нанесения на обрабатываемую поверхность 
	должны иметь температуру не ниже +5 °С
	+10
	°С
	Лучше +10 ,разницы нет

	
	
	
	В качестве заполнителя фракционированный песок из отсевов дробления для строительных растворов горных пород с истинной плотностью зерен из изверженных пород
	от 2,0 до 2,8 
	2,43
	г/см3
	Любое значение в диапазоне



	
	
	
	В зависимости от зернового состава песок подразделяют на группы по крупности:
	 средний
	средний
	
	Надо. Так надо

	
	
	
	Модуль крупности Мк
	Свыше 2,0 до 2,5; не нормируется
	 не нормируется
	
	Заточка 2:ГОСТ 32021-2012

4.1.1.2 Мелкие заполнители, применяемые для изготовления сухих строительных смесей, характеризуют следующими показателями качества:

- зерновой состав и модуль крупности (кроме фракционированных песков)

Т.к «В качестве заполнителя фракционированный»

	
	
	
	Форма зерен песка с содержанием зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, определяемым по фракции от 2,5 до 5 мм, с содержанием указанных зерен 15%
	Группа 1;2;3; не нормируется
	Размер зерен песка для подготовительных слоев обрызга и грунта 1,25 мм
	%
	определяемым по фракции от 2,5 до 5 мм

А мы знаем, что штукатурные штукатурные (кроме накрывочного слоя: не более 2,5мм

Но,заточка 3: «Допустимое содержание следующих фракций» св. 0,63 до 1,25 мм.1,25 мм: макс.фракция.



	
	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц в отдельных фракциях
	Не более 5 
	0,1
	% по массе
	ГОСТ 31424-2010. Таблица 3 «с истинной плотностью зерен из изверженных пород»: не более 1.5% по массе

Может и на , тоненького , но премлимо



	
	
	
	Полный остаток на сите с сеткой N 063
	Св. 30 до 45; не нормируется
	не нормируется
	% по массе
	Т.к «фракционный песок»

	
	
	
	Допустимое содержание,зерен крупностью св. 10 мм
	не более 0,5
	0
	% по массе
	Св.10 –это уже щебень, песок до 5мм,за исключением песка для строительных работ.

	
	
	
	Допустимое содержание,зерен крупностью св. мм 5
	Не более 5
	0
	% по массе
	Св.5мм щебень или гравий, песок до 5мм ,за исключением песка для строительных работ.

	
	
	
	Допустимое содержание,зерен крупностью менее 0,16 мм
	Не более 5
	3
	% по массе
	Заточка 3:тут, просто пересечение: с содержание зерен размером, менее наименьшего размера и допустимое содержание,зерен крупностью менее 0,16 мм

Важно , чтобы :в сумме не превышало 5%

	
	
	
	Песок , разделенный может выпускаться (смесь фракций)
	на две или более 
	3 фракции
	фракции
	зерновым составом и модулем крупности (для песка и обогащенного песка):Допустимое содержание,зерен крупностью менее 0,16 мм

	
	
	
	Допустимое содержание следующих фракций (или их смесей)
	«св. 0,63 до 1,25 мм» и/или

«св. 0,315 до 0,63 мм» и/или

«св. 0,16 до 0,315 мм» и/или


	св. 0,63 до 1,25 мм

св. 0,315 до 0,63 мм

св. 0,16 до 0,315 мм


	
	

	
	
	
	Содержание зерен размером, менее наименьшего размера 
	не более 5
	1
	% по массе
	2% по массе - для остальных фракций (кроме фракции от 0 до 0,16 мм) песка из изверженных и метаморфических пород; от 3% до 5% по массе - для фракционированного песка из осадочных скальных, в т.ч. карбонатных пород.

	
	
	
	Марка по дробимости песка определяемой маркой по дробимости щебня фракции от 5 до 10 мм
	не менее 1000
	1000
	
	Ну тут просто

	
	
	
	Строительная известь, представляющая 
	продукт обжига карбонатных пород или смесь этого продукта с минеральными добавками
	продукт обжига карбонатных пород 
	
	Ну тут просто

	
	
	
	По фракционному составу известь 
	порошкообразная
	порошкообразная
	
	Ну тут просто

	
	
	
	Строительная известь по времени гашения подразделяют 
	подразделяют на быстрогасящуюся - не более 8 мин;среднегасящуюся - не более 25 мин;медленногасящуюся - более 25 мин; не нормируется
	не нормируется для  воздушной  извести гашеной
	Мин.
	 Ну тут просто: т.к уже гашеная

	
	
	
	Воздушная известь без добавок
	Сорт 1 
	Сорт 1
	
	Ну тут просто

	
	
	
	Активные СаО + МgO

	не менее 67


	97
	%, по массе
	Ну тут просто

	
	
	
	Активный МgO
	Не более 5; не нормируется
	Не нормируется 
	%, по массе
	Не нормируется

	
	
	
	СО2
	не более 11
	3
	%, по массе
	Ну тут просто

	
	
	
	Непогасившиеся зерна
	не более 20
	0
	
	Ну тут просто, ибо в растворе быть не должно

	
	
	
	Влажность извести 
	не более 5 ; не нормируется
	не нормируется
	%
	Т.к затворено водой

	
	
	
	Степень дисперсности порошкообразной воздушной извести при просеивании пробы извести сквозь сито с сетками № 02
	не менее 98,5; не нормируется
	100
	% массы просеиваемой пробы.
	Заточка4: перевертыш:допускается и « не нормируется» т.к затворено, так и предложенные значения.



	
	
	
	Степень дисперсности порошкообразной воздушной извести при просеивании пробы извести сквозь сито с сетками №008
	не менее 85 ; не нормируется
	99
	% массы просеиваемой пробы.
	Заточка4: перевертыш:допускается и « не нормируется» т.к затворено, так и предложенные значения.



	
	
	
	Цемент на основе портландцементного клинкера
	ЦЕМ I - портландцемент
	ЦЕМ I - портландцемент
	
	Ну тут просто

	
	
	
	Вещественный состав цемента портландцементный клинкер  и вспомогательные компоненты
	0 - 100
	95 (портландцементный клинкер)5- (вспомогательные компоненты)
	% массы
	Ну тут просто 

	
	
	
	Класс прочности цемента
	42,5Н
	42,5Н
	
	Ну тут просто

	
	
	
	Прочность на сжатие,  в возрасте 2 сут.
	 Не менее 10
	10
	МПа
	Ну тут просто

	
	
	
	Прочность на сжатие,  в возрасте 7 сут
	Не менее 11 ; не нормируется
	Не нормируется
	
	Ну тут просто

	
	
	
	Прочность на сжатие,  в возрасте 28 сут.
	 Не менее 42,5
	49,0
	МПа
	Ну тут просто

	
	
	
	Потеря массы при прокаливании  и нерастворимый остаток
	Не более 5
	1
	 % массы цемента
	Ну тут просто

	
	
	
	В зависимости от подвижности растворные смеси
	Пк2 и /или  Пк3и/или Пк4
	Пк 3(обрызг)  и Пк2 (грунт)
	
	Ну тут просто

	
	
	
	Норма подвижности по погружению конуса
	Свыше 2
	10 (обрызг)  

7 (грунт)
	см
	Ну тут просто

	
	
	
	Средняя плотность, D, затвердевших растворов в проектном возрасте 
	Не менее 1500 
	1700
	кг/м3
	Ну тут просто

	
	
	
	По применяемым вяжущим:
	сложные (на смешанных вяжущих)
	сложные (на смешанных вяжущих)
	
	Ну тут просто

	
	
	
	Марки по морозостойкости
	F50;F100
	F50
	
	Ну тут просто


