| СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 380-2005 (из ТЗ) не соответствует | Сталь листовая | 2 мм, 4 мм. | 2 мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид плоскостности стали | ПО; ПН |  |  |
|  | Телескопичность стали при ширине 700 мм. | не более 50 |  | мм |
|  | Отклонение по длине полистно | Не более + 25 |  |  |
|  | Предельное отклонение стали по толщине | не более + 20 |  | мм. |
|  | Отклонение от плоскостности | не более 10 |  | мм |
|  | Точность прокатки | А; Б |  |  |