Приложение №2 к Техническому заданию

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, используемого для выполнения работы, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям

	Наименование товара 
	Сведения о функциональных, технических и качественных, эксплуатационных характеристиках товара (описание параметров товара с указанием конкретных показателей)

	Песок
	Песок должен представлять собой неорганический сыпучий материал с крупностью зерен до 5 мм, образовавшийся в результате естественного разрушения скальных горных пород и получаемый при разработке песчаных и песчано-гравийных месторождений без использования или с использованием специального обогатительного оборудования.   Песок должен быть предназначен для строительных работ. Должен соответствовать требованиям «ГОСТ 8736-93. Песок для строительных работ. Технические условия».

Зерновой состав песка:

Размер отверстий контрольных сит, мм

Полные остатки на ситах по массе, %

2,5

Не более 30%

1,25

Не более 30%

0,63

Не более 30%

0,16

Не менее 80%

<0,16

100

Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно превышать 1 %. Содержание зерен крупностью от 1,25мм до 2,5 мм должно быть не более 20% по массе.

Значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов не должно превышать 370 Бк/кг.

	Смесь песчано-гравийная
	Размер фракций песчано-гравийной смеси должен быть 0-40 мм. Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно превышать 3%. Содержание зерен крупностью от 2 мм до 2,5 мм должно быть более 20% и не более 40%. Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов – не более 370 Бк/кг.

Пески, входящие в состав песчано-гравийной смеси по зерновому составу, должны соответствовать требованиям «ГОСТ 8736-93. Песок для строительных работ. Технические условия». Гравий, входящий в состав песчано-гравийной смеси по зерновому составу, должен соответствовать требованиям «ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия».  

Содержание гравия в смеси должно быть не менее 15% и не более 25%. Гранулометрический состав песчано-гравийной смеси:

Размер отверстий контрольных сит, мм

Полные остатки на ситах по массе, %

40

Не более 8

20

Не более 20

10

Не более 20

5

Не более 25

2,5

Не более 40

2,0

Не более 70

0,63
Не более 90

<0,16

100

Марка гравия по дробимости должна быть 1000. Марка гравия по морозостойкости должна быть F300. Смесь должна соответствовать требованиям «ГОСТ 23735-79. Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия»

	Щебень тип 1
	Щебень должен представлять собой неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью свыше 10 до 20 мм, должен быть предназначен для строительных работ. Марка щебня по дробимости должна быть 1200.

Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы должно быть не менее 15 и не более 25% по массе. Содержание глины в комках должно быть не более  0,2% по массе. Содержание пылевидных и глинистых частиц должно быть не более 0,2% по массе. Морозостойкость - F300. Щебень должен соответствовать «ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия».

	Щебень тип 2
	Щебень должен представлять собой неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью свыше 40 до 70 мм, должен быть предназначен для строительных работ. Марка щебня по дробимости должна быть 1200.

Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы должно быть не менее 15 и не более 25% по массе. Содержание глины в комках должно быть не более  0,2% по массе. Содержание пылевидных и глинистых частиц должно быть не более 0,2% по массе. Морозостойкость - F300. Щебень должен соответствовать «ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия».

	Щебень тип 3
	Щебень должен представлять собой неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью свыше 20 до 40 мм, должен быть предназначен для строительных работ. Марка щебня по дробимости должна быть 800.

Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы должно быть не менее 15 и не более 25% по массе. Содержание глины в комках должно быть не более  0,2% по массе. Содержание пылевидных и глинистых частиц должно быть не более 0,2% по массе. Морозостойкость - F300. Щебень должен соответствовать «ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия».


Приложение №3 к Техническому заданию 

Рекомендуемая форма 

«Показатели (характеристики) товара, используемого для выполнения работы, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям»
	№ п/п
	Наименование товара
	Товарный знак  предлагаемого для использования товара, модель, марка, производитель, страна происхождения товара 
	Назначение, конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


