| Приложение к документации об электронном аукционе |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ |  |  |
| № | Наименование материала | Характеристики материалов |
| 1 | Вода | Вода должна быть или питьевой или естественной поверхностной и грунтовой или технической или морской. Требования к техническим характеристикам воды: максимальное содержание растворимых солей должно быть не более десяти тысяч мг/л; максимальное содержание ионов SO4-2 должно быть не более двух тысяч семисот мг/л; максимальное содержание ионов хлора должно быть не более четырех тысяч пятисот мг/л.; максимальное содержание взвешенных частиц должно быть не более трехсот мг/л; Общее содержание в воде ионов натрия и калия в составе растворимых солей не должно превышать одной тысячи пятисот мг/л; Окисляемость должна быть не более пятнадцати мг/л; Водородный показатель рН должен быть более трех целых девяти десятых и не более двенадцати целых пяти десятых; Интенсивность запаха не должна превышать двух баллов; Окраска воды должна быть в пределах от бесцветной до желтоватой с цветностью не выше 70° по ГОСТ 3351; максимальное содержание сахара должно быть не более ста мг/л; максимальное содержание фосфатов в расчете на P205 должно быть не более ста мг/л; максимальное содержание свинца должно быть не более ста мг/л; максимальное содержание цинка должно быть не более ста мг/л; максимальное содержание нитратов в расчете на NO3 должно быть не более пятисот мг/л; максимальное содержание сульфидов должно быть не более ста мг/л; содержание грубодисперсных примесей в воде должно быть менее четырех процентов по объему. |
| 2 | Битум | Битум должен соответствовать ГОСТ 22245-90 Марка вяжущего: БНД 90/130 или БНД 130/200 Глубина проникания иглы, 0,1мм: при 25 °С: 91-200; при 0 °С: не менее 28. Температура размягчения по кольцу и шару, °С: не ниже 40 Растяжимость: при 25 °С: не менее 65 см; при 0 °С: не менее 4,0 см. Температура хрупкости, °С: не выше (-17) Температура вспышки, °С: не ниже 220 Изменение температуры размягчения после прогрева, ºС: не более 6. Индекс пенетрации: от -1,0 до +1,0. |
| 3 | Смесь песчано-гравийная | Песчано-гравийная смесь должна соответствовать требованиям ГОСТ 23735-79. Содержание зерен гравия размером более пяти мм должно быть не менее десяти % и не более девяносто пяти % по массе. Прочность гравия, входящего в состав смеси, содержание в нем зерен слабых пород и морозостойкость должны отвечать требованиям ГОСТ 8267-93. Пески, входящие в состав природной песчано-гравийной смеси должны отвечать требованиям ГОСТ 8736-93. Класс песка 1 или 2, группа песка: очень крупный (песок из отсевов дробления), повышенной крупности, крупный, средний, мелкий, очень мелкий. Значение показателя истинной плотности зерен: не менее двух г/см3 и не более двух целых и восьми десятых г/см3; значение показателя модуля крупности должно быть более одного Мк; значение показателя содержания зерен крупностью более пяти мм должно быть не более пятнадцати % по массе, значение показателя содержания зерен крупностью более десяти мм должно быть не более пяти % по массе; значение показателя содержания зерен крупностью менее ноля целых и пятнадцати сотых мм должно быть не более пятнадцати процентов по массе; значение показателя содержания пылевидных глинистых частиц должно быть не более трех % по массе; значение показателя содержания глины в комках должно быть менее нуля целых пяти десятых % по массе. Природный песок при обработке раствором гидроксида натрия (колориметрическая проба на органические примеси) не должен придавать раствору окраску, соответствующую или темнее цвета эталона. Песку должна быть дана радиационно-гигиеническая оценка, значение которой должно быть менее 1500 Бк/кг. Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей. Содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам и примесям, не должно превышать: - аморфные разновидности диоксида кремния, растворимого в щелочах (халцедон, опал, кремень и др.) - не более пятидесяти ммоль/л; - сера, сульфиды, кроме пирита (марказит, пирротин и др.) и сульфаты (гипс, ангидрит и др.) в пересчете на SO(3) - не более одного %; пирит в пересчете на SO(3) - не более четырех % по массе; - слюда - не более двух % по массе; галлоидные соединения (галит, сильвин и др.), включающие в себя водорастворимые хлориды, в пересчете на ион хлора - менее нуля целых пятнадцати сотых процента по массе; - уголь - не более одного % по массе. наибольшая крупность зерен гравия (Dнаиб) в природной песчано-гравийной смеси должна быть не менее десяти мм и не более семидесяти мм. Содержание пылевидных и глинистых частиц в природной песчано-гравийной смеси не должно превышать пять %, в том числе глины в комках один процент по массе. Песчано-гравийные смеси не должны содержать засоряющих включений. Содержание частиц, проходящих сквозь сито с сеткой № 014 в песках, входящих в состав природной песчано-гравийной смеси, не должно превышать двадцати % по массе. Необходимо указать фактический зерновой состав, полный остаток на сите с сеткой 0,63 мм в соответствии с ГОСТ 8735-88. Значение показателя полный остаток на сите с сеткой 0,63 мм должен быть свыше десяти % по массе |
| 4 | # Щебеночно-песчаная смесь | Щебеночно-песчаные смеси (далее - готовые смеси) должны соответствовать требованиям ГОСТ 25607. Щебень по зерновому составу, прочности, морозостойкости, содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, содержанию пылевидных и глинистых частиц глины в комках и содержанию дробленых зерен в щебне из гравия, устойчивости структуры щебня против распадов должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267. Марка по дробимости щебня из осадочных горных пород не должна быть ниже 300. Кроме того, щебень из изверженных и метаморфических пород марки по дробимости 600 и ниже из осадочных пород марки 400 и ниже щебень из гравия марки 600 и ниже характеризуют показателями пластичности и водостойкости. Марка щебня по пластичности должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 1. Таблица 1 Марка по пластичности; Число пластичности. Пл1; До 1 включ.. Пл2; Св. 1 до 5. Пл3; Св. 5 до 7. Марка щебня по водостойкости должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 2. Таблица 2 Марка водостойкости; Потеря массы при испытании %. В1; До 1 включ.. В2; Св. 1 до 3. Зерновой состав смесей должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 3. Таблица 3 В процентах по массе Номер смеси; Наибольший размер зерен (Д); Полный остаток на ситах размером мм. 120; 80; 40; 20; 10; 5; 2 5; 0,63; 0,16; 0,05. Смеси для покрытий. С1; 40; -; 0 - 5; 0 - 20; 20 - 40; 35 - 60; 45 - 70; 55 - 80; 70 - 90; 75 - 92; 80 - 93. С2; 20; -; -; 0 - 5; 0 - 20; 10 - 35; 25 - 50; 35 - 65; 55 - 80; 65 - 90; 75 - 92. Смеси для оснований (непрерывная гранулометрия). С3; 120; 0 - 10; 15 - 30; 20 - 50; 40 - 65; 50 - 75; 65 - 85; 75 - 90; 80 - 95; 95 - 100; 95 - 100. С4; 80; 0 - 2; 0 - 15; 20 - 60; 40 - 80; 55 - 85; 65 - 85; 75 - 0; 85 - 95; 95 - 100; 95 - 100. С5; 80; 0 - 2; 0 - 15; 10 - 35; 20 - 50; 30 - 65; 40 - 75; 50 - 85; 70 - 90; 90 - 95; 95 - 100. С6; 40; -; 0 - 5; 0 - 20; 40 - 60; 60 - 80; 70 - 85; 75 - 85; 85 - 95; 93 - 97; 95 - 100. С7; 20; -; -; 0 - 5; 0 - 20; 20 - 40; 40 - 60; 55 - 70; 75 - 85; 90 - 95; 95 - 100. С8; 20; -; -; 0 - 5; 0 - 20; 40 - 70; 60 - 85; 70 - 95; 85 - 97; 90 - 97; 92 - 100. Смеси для оснований (полупрерывистая гранулометрия). С9; 80; 0 - 2; 0 - 20; 15 - 40; 28 - 64; 40 - 79; 48 - 85; 55 - 88; 69 - 92; 87 - 97; 95 - 100. С10; 40; -; 0 - 5; 0 - 20; 17 - 40; 30 - 64; 42 - 80; 49 - 86; 65 - 91; 85 - 95; 95 - 100. С11; 20; -; -; 0 - 5; 0 - 20; 18 - 40; 32 - 64; 42 - 80; 60 - 80; 83 - 95; 95 - 100. Смеси для расклинки. С12; 10; -; -; -; 0 - 5; 0 - 20; 30 - 70; 50 - 85; 75 - 95; 89 - 93; 90 - 100. С13; 5; -; -; -; -; 0 - 5; 0 - 20; 20 - 70; 55 - 95; 75 - 98; 80 - 100. Примечания 1. Допускается использование смесей С1 и С2 - для устройства оснований при соответствующем технико-экономическом обосновании С3 - С11 - для устройства дополнительных слоев оснований С4 - С6 и С9 - С10 - для укрепления обочин автомобильных дорог. 2. Смеси С1 и С2, применяемые для покрытий должны содержать не менее 50 % щебня от массы частиц размером более 5 мм входящих в состав смесей. По согласованию изготовителя с потребителем допускается применение песчано-гравийных смесей указанного зернового состава.. Марка по пластичности смесей определяемая на зернах размером менее 0,63 мм, входящих в состав смесей, должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 1. Содержание пылевидных и глинистых частиц (размером менее 0,05 мм) в готовых смесях должно быть не более 8 % по массе. Содержание глины в комках от общего количества пылевидных и глинистых частиц в готовых смесях должно быть, в процентах по массе, не более: 20 - для оснований; 10 - для покрытий. Величина суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов (Аэфф) должна менее 740 Бк/кг. |
| 5 | # Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | Поковки по видам испытаний разделяются на группы, указанные в табл. 1. Таблица 1 Группа поковок; Виды испытаний; Условия комплектования партии; Сдаточные характеристики. I; Без испытаний; Поковки одной или разных марок стали; -. II; Определение твердости; Поковки одной марки стали, совместно прошедшие термическую обработку; Твердость. III; Определение твердости; Поковки одной марки стали, прошедшие термическую обработку по одинаковому режиму; То же. IV; 1. Испытание на растяжение 2. Определение ударной вязкости 3. Определение твердости; Поковки одной плавки стали, совместно прошедшие термическую обработку; Предел текучести Относительное сужение Ударная вязкость. -. V; 1. Испытание на растяжение 2. Определение ударной вязкости 3. Определение твердости; Принимается индивидуально каждая поковка; Предел текучести Относительное сужение Ударная вязкость. -. Примечания: 1. Исключено. 2. Поковками, совместно прошедшими термическую обработку в проходных печах, считаются поковки последовательно загружаемые в печь без разрыва. 3. Потребитель имеет право назначать иные сочетания сдаточных характеристик для поковок IV и V групп вместо установленных табл. 1. 4. Разрешается определение твердости поковок V группы производить на образцах для механических испытаний. Исходным материалом для изготовления поковок могут служить слитки, обжатые болванки (блюмсы), кованые или катаные заготовки, а также заготовки с установок непрерывной разливки стали (УНРС) и различные виды проката. Поковки изготовляются из углеродистой, низколегированной и легированной стали и по химическому составу должны соответствовать требованиям ГОСТ 380-88, ГОСТ 1050-74, ГОСТ 19281-73, ГОСТ 4543-71 и другим действующим стандартам или техническим условиям. Размеры поковок должны учитывать припуски на механическую обработку, допуски на размеры и технологические напуски для поковок, изготовляемых ковкой на прессах по ГОСТ 7062-79, изготовляемых ковкой на молотах по ГОСТ 7829-70 и изготовляемых горячей штамповкой по ГОСТ 7505-74, а также напуски на пробы для контрольных испытаний. Сопротивление должно быть выше указанной в табл. 2 для заданной категории прочности, не более: 120 МПа (12 кгс/мм2) при требуемом в менее 600 МПа (60 кгс/мм2), 150 МПа (15 кгс/мм2) при требуемом в 600-900 МПа (60-90 кгс/мм2), 200 МПа (20 кгс/мм2) при требуемом в более 900 МПа (90 кгс/мм2). Таблица 2 Категории прочности; Механические свойства, не менее; Твердость по Бринеллю (на поверхности поковок). Предел текучести 0,2; Временное сопротивление В; Относительное удлинение 5, %; Относительное сужение , %; Ударная вязкость, KCU, Дж/мм2  104 (кгс м/см2). Диаметр (толщина) поковки сплошного сечения. МПа (кгс/мм2); До 100; Св. 100 до 300; Св. 300 до 500; Св. 500 до 800; До 100; Св. 100 до 300; Св. 300 до 500; Св. 500 до 800; До 100; Св. 100 до 300; Св. 300 до 500; Св. 500 до 800; Число твердости НВ; dотп, мм. КП 175 (18); 175; 355 (36); 28; 24; 22; 20; 55; 50; 45; 40; 64 (6,5); 59 (6,0); 54 (5,5); 49 (5,0); 101-143; 5,85-5,00. КП 195 (20); 195; 390 (40); 26; 23; 20; 18; 55; 50; 45; 38; 59 (6,0); 54 (5,5); 49 (5,0); 44 (4,5); 111-156; 5,60-4,80. КП 215 (22); 215; 430 (44); 24; 20; 18; 16; 53; 48; 40; 35; 54 (5,5); 49 (5,0); 44 (4,5); 39 (4,0); 123-167; 5,35-4,65. КП 245 (25); 245; 470 (48); 22; 19; 17; 15; 48; 42; 35; 30; 49 (5,0); 39 (4,0); 34 (3,5); 34 (3,5); 143-179; 5,00-4,50. КП 275 (28); 275; 530 (54); 20; 17; 15; 13; 40; 38; 32; 30; 44 (4,5); 34 (3,5); 29 (3,0); 29 (3,0); 156-197; 4,80-4,30. КП 315 (32); 315; 570 (58); 17; 14; 12; 11; 38; 35; 30; 30; 39 (4,0); 34 (3,5); 29 (3,0); 29 (3,0); 167-207; 4,65-4,20. КП 345 (35); 345; 590 (60); 18; 17; 14; 12; 45; 40; 38; 33; 59 (6,0); 54 (5,5); 49 (5,0)-; 39 (4,0); 174-217; 4,55-4,10. КП 395 (40); 395; 615 (63); 17; 15; 13; 11; 45; 40; 35; 30; 519 (6,0); 54 (5,5); 49 (5,0); 39 (4,0); 187-229; 4,40-4,00. КП 440 (45); 440; 635 (65); 16; 14; 13; 11; 45; 40; 35; 30; 59 (6,0); 54 (5,5); 49 (5,0); 39 (4,0); 197-235; 4,30-3,95. КП 490 (50); 490; 655 (67); 16; 13; 12; 11; 45; 40; 35; 30; 59 (6,0); 54 (5,5); 49 (5,0); 39 (4,0); 212-248; 4,15-3,85. КП 540 (55); 540; 685 (70); 15; 13; 12; 10; 45; 40; 35; 30; 59 (6,0); 49 (50); 44 (4,5); 3,9 (4,0); 223-262; 4,05-3,75. КП 590 (60); 590; 735 (75); 14; 13; 12; 10; 45; 40; 35; 30; 59 (6,0); 49 (5,0); 44 (4,5); 39 (4,0); 235-277; 3,95-3,65. КП 640 (65); 640; 785 (80); 13; 12; 11; 10; 42; 38; 33; 30; 59 (6,0); 49 (5,0); 44 (4,5); 39 (4,0); 248-293; 3,85-3,55. КП 685 (70); 685; 835 (85); 13; 12; 11; 10; 42; 38; 33; 30; 59 (6,0); 49 (5,0); 39 (4,0); 39 (4,0); 262-311; 3,75-3,45. КП 735 (75); 735; 880 (90); 13; 12; 11; -; 40; 35; 30; -; 59 (6,0); 49 (5,0); 39 (4,0); -; 277-321; 3,65-3,40. КП 785 (80); 785; 930 (95); 12; 11; 10; -; 40; 35; 30; -; 59 (6,0); 49 (5,0); 39 (4,0); -; 293-331; 3,55-3,35. Примечания: 1. Категория прочности обозначается буквами КП и цифрой, указывающей предел текучести. 3. По согласованию между изготовителем и потребителем допускается определять вместо условного предела текучести (0,2) физический предел текучести (Т) с соблюдением норм для (0,2), указанных в табл. 2. 4. За толщину (диаметр) поковки принимают ее расчетное сечение под термическую обработку. При определении механических свойств поковок на поперечных, тангенциальных или радиальных образцах допускается снижение норм механических свойств по сравнению с приведенными в табл. 2 на величины, указанные в табл. 3. Таблица 3 Показатели механических свойств; Допускаемое снижение норм механических свойств, %. для поперечных образцов; для радиальных образцов; для тангенциальных образцов. поковок диаметром до 300 мм; поковок диаметром св. 300 мм. Предел текучести; 10; 10; 5; 5. Временное сопротивление разрыву; 10; 10; 5; 5. Относительное удлинение; 50; 35; 25; 30. Относительное сужение; 40; 35; 20; 25. Ударная вязкость; 50; 40; 25; 30. Примечание. Для поковок типа колец, изготовляемых раскаткой, нормы механических свойств, полученных при испытании тангенциальных образцов, устанавливаются по нормам для предельных образцов. На поверхности поковок не должно быть трещин, заковов, плен, песочин. На необрабатываемых поверхностях поковок допускаются вмятины от окалины и забоины, а также пологая вырубка или зачистка дефектов при условии, что глубина указанных дефектов не выходит за пределы наименьших допускаемых размеров поковок по ГОСТ 7062-79 или по нормативно-технической документации - для поковок массой свыше 100 т. На поверхностях поковок, подвергающихся чеканке, дефекты не допускаются. На обрабатываемых поверхностях поковок допускаются отдельные дефекты без удаления, если глубина их, определяемая контрольной вырубкой или зачисткой, не превышает 75% фактического одностороннего припуска на механическую обработку для поковок, Поковки не должны иметь флокенов, трещин, усадочной рыхлости, отсутствие которых гарантируется предприятием-изготовителем. |
| 6 | # Битумная эмульсия | По химической природе поверхностно-активного вещества (ПАВ), применяемого в качестве эмульгатора, битумные и битумно-полимерные эмульсии подразделяют на виды: анионные - ЭБА, ЭБПА; катионные - ЭБК, ЭБПК. По устойчивости при перемешивании с минеральными материалами эмульсии подразделяют на классы: 1 - быстрораспадающиеся (анионные: ЭБА-1, ЭБПА-1; катионные: ЭБК-1 и ЭБПК-1); 2 - среднераспадающиеся (анионные: ЭБА-2, ЭБПА-2; катионные: ЭБК-2 и ЭБПК-2); 3 - медленнораспадающиеся (анионные: ЭБА-3, ЭБПА-3; катионные: ЭБК-3 и ЭБПК-3). Эмульсии должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52128-2003. 5.2 Показатели свойств эмульсий должны соответствовать требованиям, установленным в таблице 1 для анионных, в таблице 2 - для катионных эмульсий. Для приготовления эмульсий применяют битумы нефтяные дорожные вязкие с глубиной проникания иглы не менее 60, 0,1 мм по ГОСТ 22245. Таблица 1 - Требования к анионным эмульсиям Наименование показателя; Значение для эмульсии класса. ЭБА-1; ЭБА-2; ЭБА-3; ЭБПА-1; ЭБПА-2; ЭБПА-3. Устойчивость при перемешивании со смесями минеральных материалов:. пористого зернового состава; Не смешивается; Смешивается; Смешивается; Не смешивается; Смешивается; Смешивается. плотного зернового состава; То же; Не смешивается; »; То же; Не смешивается; ». Содержание вяжущего с эмульгатором, % по массе; От 40 до 55; От 50 до 55; От 50 до 55; От 50 до 65; От 55 до 60; От 55 до 60. Условная вязкость при 20 °С, с; От 8 до 15; От 10 до 15; От 10 до 15; От 10 до 40; От 15 до 25; От 15 до 25. Сцепление с минеральными материалами, балл, не менее; 4; 4; 3; 4; 4; 3. Остаток на сите с сеткой № 014, % по массе, не более; 0,5; 0,5; 0,5; 0,6; 0,6; 0,6. Устойчивость при хранении (остаток на сите с сеткой № 014), % по массе, не более:. через 7 сут; 0,6; 0,6; 0,6; 0,8; 0,8; 0,8. через 30 сут; 1,0; 1,0; 1,0; 1,2; 1,2; 1,2. Устойчивость при транспортировании; Эмульсии не должны распадаться на воду и вяжущее. Физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии:. глубина проникания иглы, 0,1 мм, не менее:. при 25 °С; 60; 90; 90; 60; 90; 90. при 0 °С; 20; 28; 28; 32; 40; 40. температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже; 47; 43; 43; 54; 51; 51. растяжимость, см, не менее:. при 25 °С; 55; 65; 65; 25; 30; 30. при 0 °С; 3,5; 4; 4; 11; 15; 15. эластичность при 25 °С, %, не менее; Не нормируется; 40; 40; 40. Таблица 2 - Требования к катионным эмульсиям Наименование показателя; Значение для эмульсии класса. ЭБК-1; ЭБК-2; ЭБК-3; ЭБПК-1; ЭБПК-2; ЭБПК-3. Устойчивость при перемешивании со смесями минеральных материалов:. пористого зернового состава; Не смешивается; Смешивается; Смешивается; Не смешивается; Смешивается; Смешивается. плотного зернового состава; То же; Не смешивается; »; То же; Не смешивается; ». Содержание вяжущего с эмульгатором, % по массе; От 50 до 70; От 50 до 60; От 55 до 60; От 55 до 70; От 55 до 65; От 55 до 60. Условная вязкость при 20 °С, с; От 10 до 65; От 10 до 25; От 15 до 25; От 15 до 65; От 15 до 40; От 15 до 25. Сцепление с минеральными материалами, балл, не менее; 5; 5; 4; 5; 5; 4. Остаток на сите № 014, % по массе, не более; 0,25; 0,25; 0,25; 0,3; 0,3; 0,3. Устойчивость при хранении (остаток на сите с сеткой № 014), % по массе, не более:. через 7 сут; 0,3; 0,3; 0,3; 0,5; 0,5; 0,5. через 30 сут; 0,5; 0,5; 0,5; 0,8; 0,8; 0,8. Устойчивость при транспортировании; Эмульсии не должны распадаться на воду и вяжущее. Физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии:. глубина проникания иглы, 0,1 мм, не менее:. при 25 °С; 60; 90; 90; 60; 90; 90. при 0 °С; 20; 28; 28; 32; 40; 40. температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже; 47; 43; 43; 54; 51; 51. растяжимость, см, не менее:. при 25 °С; 55; 65; 65; 25; 30; 30. при 0 °С; 3,5; 4,0; 4,0; 11; 15; 15. эластичность при 25 °С, %, не менее; Не нормируется; 80; 85; 85. В качестве эмульгаторов для анионных эмульсий применяют ПАВ типа высших органических кислот или солей (мыл), для катионных эмульсий - ПАВ типа аминов, диаминов, полиаминов и четвертичных аммониевых солей. ПАВ должны отвечать требованиям, установленным в нормативной документации. Для приготовления водных растворов эмульгаторов для анионных эмульсий применяют едкий натр по ГОСТ 2263, жидкое стекло по ГОСТ 13078, триполифосфат натрия по ГОСТ 13493, для катионных эмульсий используют кислоты: соляную по ГОСТ 857, уксусную - по ГОСТ 6968 или ортофосфорную - по ГОСТ 10678, хлористый кальций по ГОСТ 450. Вода для приготовления водных растворов эмульгаторов должна быть жесткости не более 6 мг-экв/л. Полимеры, используемые для приготовления битумно-полимерных эмульсий, должны соответствовать требованиям, установленным в нормативной документации. |
| 7 | # Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5м, шириной 75-150мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | Пиломатериалы должны соответствовать требованиям ГОСТ 8486-86 и изготовляться из древесины следующих пород: сосны, ели, пихты, лиственницы и кедра. Пиломатериалы отборного, 1, 2, 3-го сортов изготовляют сухими (с влажностью не более 22 %), сырыми (с влажностью более 22 %) и сырыми антисептированными. Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов Rmmax не должен превышать 1250 мкм для отборного, 1, 2 и 3-го сортов, а для 4-го сорта – 1600 мкм по ГОСТ 7016. Нормы ограничения пороков Пороки древесины по ГОСТ 2140-81; Нормы ограничения пороков в пиломатериалах для сортов. отборного; 1-го; 2-го; 3-го; 4-го. 1. Сучки; Допускаются размером в долях ширины стороны и в количестве на любом однометровом участке длины на каждой из сторон, не более:. 1.1. Сросшиеся здоровые, а в брусьях и частично сросшиеся и несросшиеся здоровые:; размер; кол-во, шт.; размер; кол-во, шт.; размер; кол-во, шт.; размер; кол-во, шт.; размер; кол-во, шт.. пластевые и ребровые; 1/5; 2; ј; 3; 1/3; 4; Ѕ; 4; Допускаются. кромочные: на пиломатериалах толщиной до 40мм; 1/3; 1; Ѕ; 2; 2/3; 2; во всю кромку; 2; ». толщиной 40 мм и более; ј, но не более 15 мм; 2; 1/3; 2; Ѕ; 3; то же; 3; ». Примечание. В брусьях количество сучков не нормируется.. 1.2. Частично сросшиеся и несросшиеся; Допускаются в общем числе сросшихся здоровых сучков размером в долях ширины стороны и в количестве на любом однометровом участке длины на каждой из сторон, не более:. размер; кол-во, шт.; размер; кол-во, шт.; размер; кол-во, шт.; размер; кол-во, шт.; размер; кол-во, шт.. пластевые и ребровые; 1/8; 2; 1/5; 2; 1/4; 3; 1/3; 3; 1/2; 4. Загнившие кромочные: на пиломатериалах толщиной до 40 мм; 1/4; 1; 1/3; 1; 1/2; 2; во всю кромку; 2; во всю кромку; 2. толщиной 40 мм и более; 10 мм; 1; 1/4; 2; 1/3; 2; 2/3; 2; то же; 3. 1.3. Загнившие, гнилые и табачные; не допускаются; Допускаются в общем числе частично сросшихся и несросшихся здоровых сучков тех же размеров и не более половины их количества. Древесина, окружающая табачные сучки, не должна иметь признаков гнили.. Примечания: 1. Сучки размером менее половины максимально допускаемых не учитываются. 2. В пиломатериалах толщиной 40 мм и более (за исключением отборного сорта), допускаются продолговатые и сшивные сучки размером по малой оси до 6 мм и глубиной залегания до 3 мм без ограничения размера по большой оси. 3. Пасынок допускается по нормам несросшихся сучков. В отборном сорте не допускается 4. Размер сучка определяют расстоянием между касательными к контуру сучка, проведенными параллельно продольной оси пиломатериала. За размер продолговатого и сшивного сучка на пластях пиломатериалов и на всех сторонах брусков и брусьев принимают половину расстояния между касательными, проведенными параллельно продольной оси пиломатериала. 5. В пиломатериалах длиной более 3 м допускается наличие одного сучка размером, предусмотренным в нормах смежного более низкого сорта. 6. На участке пиломатериалов длиной, равной его ширине, наибольшая сумма размеров сучков, лежащих на прямой линии, пересекающей сучки в любом направлении, не должна превышать предельного размера допускаемых сучков.. Нормы ограничения пороков в пиломатериалах для сортов. отборного; 1-го; 2-го; 3-го; 4-го. 2. Трещины; В пиломатериалах для несущих конструкций сумма размеров всех сучков, расположенных на участке длиной 200 мм, не должна превышать предельного размера допускаемых сучков.. 2.1. Пластевые и кромочные, в том числе выходящие на торец; Допускаются длиной в долях длины пиломатериала, не более Неглубокие Неглубокие и глубокие; Допускаются при условии сохранения целостности. 1/6; 1/4; 1/3; 1/2; пиломатериала. Глубокие. 1/10; 1/6. 2.2. Пластевые сквозные, в том числе выходящие на торец; Допускаются длиной в мм, не более:; Допускаются общей длиной в долях длины пиломатериала, не более. 100; 150; 200; 1/6; 1/4. 2.3. Торцовые (кроме трещин усушки); Не допускаются; Допускаются на одном торце длиной в долях ширины пиломатериала, не более:; Допускаются при условии сохранения. 1/4; 1/3; 1/2; целостности пиломатериала. Примечание. Допускаемые размеры трещин установлены для пиломатериалов с влажностью древесины не более 22 %, при большей влажности эти размеры трещин уменьшаются вдвое.. 3. Пороки строения древесины. 3.1.Наклон волокон; Допускается не более 5 %; Допускается. 3.2. Крень; Не допускается; Допускается не более 20 % площади пласти пиломатериала; Допускается. 3.3. Кармашки; Допускаются односторонние на любом однометровом участке длины в количестве 1 шт. длиной не более 50 мм; Допускаются на любом однометровом участке длины пиломатериала в шт., не более: 2 4; Допускаются. 3.4. Сердцевина и двойная сердцевина; Не допускается; Допускается без отлупны и радиальных трещин только в пиломатериалах толщиной 40 мм и более; Допускается. 3.5. Прорость; Не допускается; Допускается односторонняя шириной в долях соответствующей стороны пиломатериала, не более:; Допускается. 1/10; 1/5; 1/4. и длиной в долях длины пиломатериала, не более:. 1/20; 1/10; 1/10. 3.6. Рак; Не допускается; Допускается протяжением в долях длины пиломатериала до; Допускается. 1/5, но не более 1 м; 1/3. 4. Грибные поражения. 4.1. Грибные ядовитые пятна (полосы); Не допускаются; Допускаются общей площадью в % от площади пиломатериала, не более:; Допускаются. 10; 20. 4.2. Заболонные грибные окраски и плесень; Не допускаются; Допускаются поверхностные в виде пятен и полос. Глубокие допускаются общей площадью в % от площади пиломатериала, не более:; Допускаются. 10; 20; 50. 4.3. Гнили; Не допускаются; Не допускаются; Допускается только пестрая ситовая ядровая гниль в виде пятен и полос общей площадью не более10 % площади пиломатериала. 5. Биологические повреждения. 5.1. Червоточина; Допускается неглубокая на обзольных частях пиломатериала; Допускается на любом однометровом участке длины пиломатериала в шт., не более:. 2; 3; 6. 6. Инородные включения, механические повреждения и пороки обработки. 6.1. Инородные включения (проволока, гвозди, металлические осколки и др.); Не допускаются. 6.2. Обзол (в обрезных пиломатериалах); Острый не допускается Тупой допускается на пластях и кромках размером в долях ширины соответствующих сторон пиломатериала без ограничения по длине, не более:; Допускается тупой и острый при условии, чтопласти пропилены не менее, чем на 1/2. 1/6; 1/6; 1/6; 1/3; ширины, а кромки не. Допускается на отдельных участках кромок размером в долях ширины кромки, не более:; менее, чем на 3/4 длины. 1/3; 1/3; 1/3; 2/3; пиломатериала. и протяженностью в долях длины пиломатериала, не более:. 1/6; 1/6; 1/6; 1/4. Примечания: 1. Кора на обзолах экспортных пиломатериалов не допускается. 2. Обрезные пиломатериалы, соответствующие по всем показателям требованиям определенного сорта, но с обзолом, превышающим установленную норму для этого сорта, допускается переводить в необрезные с сохранением сортности.. 6.3.Скос пропила; В пиломатериалах один торец (в экспортных пиломатериалах оба торца) должен быть опилен перпендикулярно к продольной оси пиломатериала. Отклонение от перпендикулярности торца к пласти и кромке допускается до 5 % ширины и толщины пиломатериала соответственно.. 6.4. Риски, волнистость, вырыв; Допускаются в пределах отклонений от номинальных размеров, установленных в ГОСТ 24454-80; Допускаются глубиной не более 3 мм; Допускаются. 7. Покоробленности. 7.1. Покоробленность продольная по пласти и кромке, крыловатость; Допускается стрела прогиба в долях длины пиломатериала в %, не более:; Допускаются. 0,2; 0,2; 0,2; 0,4. Примечание. В необрезных пиломатериалах продольная покоробленность по кромке не нормируется.. 7.2. Покоробленность поперечная; Допускается стрела прогиба в долях ширины пиломатериала в %, не более:; Допускается. 1; 1; 1; 2. Примечания: 1. Нормы покоробленности установлены для пиломатериалов с влажностью не более 22 %. При большей влажности эти нормы уменьшаются вдвое. 2. Пороки древесины, не упомянутые в настоящем стандарте, допускаются.. |
| 8 | # Смесь асфальтобетонная крупнозернистая | Асфальтобетонные смеси (далее - смеси) и асфальтобетоны в зависимости от вида минеральной составляющей подразделяют на щебеночные, гравийные и песчаные. Смеси в зависимости от вязкости используемого битума и температуры при укладке подразделяют на: горячие, приготавливаемые с использованием вязких и жидких нефтяных дорожных битумов и укладываемые с температурой не менее 120 С; холодные, приготавливаемые с использованием жидких нефтяных дорожных битумов и укладываемые с температурой не менее 5 °С. Горячие смеси и асфальтобетоны в зависимости от наибольшего размера минеральных зерен подразделяют на: крупнозернистые с размером зерен до 40 мм; мелкозернистые » » » до 20 мм; песчаные » » » до 5 мм. Асфальтобетоны из горячих смесей в зависимости от величины остаточной пористости подразделяют на виды: высокоплотные с остаточной пористостью от 1,0 до 2,5 %; плотные » » » св. 2,5 до 5,0 %; пористые » » » св. 5,0 до 10,0 %; высокопористые » » » св. 10,0 до 18,0 %. Щебеночные и гравийные горячие смеси и плотные асфальтобетоны в зависимости от содержания в них щебня (гравия) подразделяют на типы: А с содержанием щебня св. 50 до 60 %; Б » » » св. 40 до 50 %; В » » » св. 30 до 40 %. Смеси и асфальтобетоны в зависимости от показателей физико-механических свойств и применяемых материалов подразделяют на марки, указанные в таблице 1. Таблица 1 Вид и тип смесей и асфальтобетонов; Марки. Горячие: высокоплотные; I. плотные типов: А; I, II. Б, Г; I, II, III. В, Д; II, III. пористые и высокопористые; I, II. Холодные типов: Бх, Вх; I, II. Гх; I, II. Дх; II. Зерновые составы минеральной части смесей и асфальтобетонов должны соответствовать установленным в таблице 2 - для нижних слоев покрытий и оснований; в таблице 3 - для верхних слоев покрытий. Таблица 2 В процентах по массе Вид и тип смесей и асфальтобетонов; Размер зерен, мм, мельче. 40; 20; 15; 10; 5; 2,5; 1,25; 0,63; 0,315; 0,16; 0,071. Плотные типов:; Непрерывные зерновые составы. А; 90-100*; 66-90; 56-70; 48-62; 40-50*; 26-38; 17-28; 12-20*; 9-15; 6-11; 4-10*. Б; 90-100*; 76-90; 68-80; 60-72; 50-60*; 38-52; 28-39; 20-29*; 14-22; 9-16; 6-12*. Прерывистые зерновые составы. А; 90-100*; 66-90; 56-70; 48-62; 40-50*; 28-50; 22-50; 22-50*; 14-28; 8-15; 4-10*. Б; 90-100*; 76-90; 68-80; 60-72; 50-60*; 40-60; 34-60; 34-60*; 20-40; 14-23; 6-12*. Пористые высокопористые щебеночные; 90-100*; 75-100; 64-100; 52-88; 40-60*; 28-60; 16-60; 10-60*; 8-37; 5-20; 2-8*. Высокопористые песчаные; -; -; -; -; 90-100*; 64-100; 41-100; 25-85*; 17-72; 10-45; 4-10*. Таблица 3 В процентах по массе Вид и тип смесей и асфальтобетонов; Размер зерен, мм, мельче. 20; 15; 10; 5; 2,5; 1,25; 0,63; 0,315; 0,16; 0,071. Горячие:. высокоплотные; 90-100; 70-100; 56-100; 35-50; 24-50; 18-50; 13-50; 12-50; 11-28; 10-16. (90-100); (90-100). плотные типов:. Непрерывные зерновые составы. А; 90-100; 75-100; 62-100; 40-50; 28-38; 20-28; 14-20; 10-16; 6-12; 4-10. (90-100); (90-100). Б; 90-100; 80-100; 70-100; 50-60; 38-48; 28-37; 20-28; 14-22; 10-16; 6-12. В; 90-100; 85-100; 75-100; 60-70; 48-60; 37-50; 28-40; 20-30; 13-20; 8-14. Г; -; -; -; 80-100; 65-82; 45-65; 30-50; 20-36; 15-25; 8-16. Д; -; -; -; 80-100; 60-93; 45-85; 30-75; 20-55; 15-33; 10-16. Прерывистые зерновые составы. А; 90-100; 75-100; 62-100; 40-50; 28-50; 20-50; 20-50; 10-28; 6-16; 4-10. Б; 90-100; 80-100; 70-100; 50-60; 38-60; 28-60; 28-60; 14-34; 10-20; 6-12. Холодные типов:. Бх; 90-100; 85-100; 70-100; 50-60; 33-46; 21-38; 15-30; 10-22; 9-16; 8-12. Вх; 90-100; 85-100; 75-100; 60-70; 48-60; 38-50; 30-40; 23-32; 17-24; 12-17. Гх и Дх; -; -; -; 80-100; 62-82; 40-68; 25-55; 18-43; 14-30; 12-20. Таблица 4 Наименование показателя; Значение для асфальтобетонов марки. I; II; III. для дорожно-климатических зон. I; II, III; IV, V; I; II, III; IV, V; I; II, III; IV, V. Предел прочности при сжатии при температуре 50 °С, МПа, не менее, для асфальтобетонов:. высокоплотных; 1,0; 1,1; 1,2; -; -; -; -; -; -. плотных типов:. А; 0,9; 1,0; 1,1; 0,8; 0,9; 1,0; -; -; -. Б; 1,0; 1,2; 1,3; 0,9; 1,0; 1,2; 0,8; 0,9; 1,1. В; -; -; -; 1,1; 1,2; 1,3; 1,0; 1,1; 1,2. Г; 1,1; 1,3; 1,6; 1,0; 1,2; 1,4; 0,9; 1,0; 1,1. Д; -; -; -; 1,1; 1,3; 1,5; 1,0; 1,1; 1,2. Предел прочности при сжатии при температуре 20 °С для асфальтобетонов всехтипов, МПа, не менее; 2,5; 2,5; 2,5; 2,2; 2,2; 2,2; 2,0; 2,0; 2,0. Предел прочности при сжатии при температуре 0 °С для асфальтобетонов всех типов, МПа, не более; 9,0; 11,0; 13,0; 10,0; 12,0; 13,0; 10,0; 12,0; 13,0. Водостойкость, не менее:; 0,95; 0,90; 0,85; 0,90; 0,85; 0,80; 0,85; 0,75; 0,70. плотных асфальтобетонов. высокоплотных асфальтобетонов; 0,95; 0,95; 0,90. плотных асфальтобетонов при длительном водонасыщении; 0,90; 0,85; 0,75; 0,85; 0,75; 0,70; 0,75; 0,65; 0,60. высокоплотных асфальтобетонов при длительном водонасыщении; 0,95; 0,90; 0,85; -; -; -; -; -; -. Сдвигоустойчивость по: коэффициенту внутреннего трения, не менее, для асфальтобетонов типов:. высокоплотных; 0,86; 0,87; 0,89; 0,86; 0,87; 0,89. А; 0,86; 0,87; 0,89; 0,86; 0,87; 0,89. Б; 0,80; 0,81; 0,83; 0,80; 0,81; 0,83; 0,79; 0,80; 0,81. В; 0,74; 0,76; 0,78; 0,73; 0,75; 0,77. Г; 0,78; 0,80; 0,82; 0,78; 0,80; 0,82; 0,76; 0,78; 0,80. Д; 0,64; 0,65; 0,70; 0,62; 0,64; 0,66. cцеплению при сдвиге при температуре 50 С, МПа, не менее, для асфальтобетонов типов:. высокоплотных; 0,25; 0,27; 0,30. А; 0,23; 0,25; 0,26; 0,22; 0,24; 0,25. Б; 0,32; 0,37; 0,38; 0,31; 0,35; 0,36; 0,29; 0,34; 0,36. В; 0,37; 0,42; 0,44; 0,36; 0,40; 0,42. Г; 0,34; 0,37; 0,38; 0,33; 0,36; 0,37; 0,32; 0,35; 0,36. Д; 0,47; 0,54; 0,55; 0,45; 0,48; 0,50. Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0 С и скорости деформирования 50 мм/мин для асфальтобетонов всех типов, МПа:. не менее; 3,0; 3,5; 4,0; 2,5; 3,0; 3,5; 2,0; 2,5; 3,0. не более; 5,5; 6,0; 6,5; 6,0; 6,5; 7,0; 6,5; 7,0; 7,5. Показатели физико-механических свойств высокоплотных и плотных асфальтобетонов из горячих смесей различных марок, применяемых в конкретных дорожно-климатических зонах, должны соответствовать указанным в таблице 4. Водонасыщение высокоплотных и плотных асфальтобетонов из горячих смесей должно соответствовать указанному в таблице 5. Таблица 5 В процентах по объему Вид и тип асфальтобетонов; Значение для. образцов, отформованных из смеси; вырубок и кернов готового покрытия, не более. Высокоплотные; От 1,0 до 2,5; 3,0. Плотные типов:. А; » 2,0 » 5,0; 5,0. б, В и Г; » 1,5 » 4,0; 4,5. Д; » 1,0 » 4,0; 4,0. Пористость минеральной части асфальтобетонов из горячих смесей должна быть, %, не более: высокоплотных 16; плотных типов: А и Б 19; В, Г и Д. 22; пористых. 23; высокопористых щебеночных 24; высокопористых песчаных 28. Температура горячих и холодных смесей при отгрузке потребителю и на склад в зависимости от показателей битумов должна соответствовать указанным в таблице 8. Таблица 8 Вид смеси; Температура смеси, °С, в зависимости от показателя битума. глубины проникания иглы 0,1 мм при 25°С, мм; условной вязкости по вискозиметру с отверстием 5 мм при 60 °С, с. 40-60; 61-90; 91-130; 131-200; 201-300; 70-130; 131-200. Горячая; От 150 до 160; От 145 до 155; От 140 до 150; От 130 до 140; От 120 до 130; От 110 до 120. Холодная; От 80 до 100; От 100 до 120. Примечания 1 При использовании ПАВ или активированных минеральных порошков допускается снижать температуру горячих смесей на 20 °С 2 Для высокоплотных асфальтобетонов и асфальтобетонов на полимерно-битумных вяжущих допускается увеличивать температуру готовых смесей на 20 °С, соблюдая при этом требования ГОСТ 12.1.005 к воздуху рабочей зоны. Смеси и асфальтобетоны в зависимости от значения суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов Аэфф в применяемых минеральных материалах используют при: Аэфф до 740 Бк/кг - для строительства дорог и аэродромов без ограничений; Аэфф св. 740 до 1500 Бк/кг - для строительства дорог вне населенных пунктов и зон перспективной застройки. При необходимости в национальных нормах, действующих на территории государства, величина удельной эффективной активности естественных радионуклидов может быть изменена в пределах норм, указанных выше. Щебень из плотных горных пород и гравий, щебень из шлаков, входящие в состав смесей, должны соответствовать требованиям ГОСТ 8267 и ГОСТ 3344. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в щебне и гравии должно быть, % по массе, не более: 15 - для смесей типа А и высокоплотных; 25 - для смесей типов Б, Бх; 35 - для смесей типов В, Вх. Гравийно-песчаные смеси по зерновому составу должны отвечать требованиям ГОСТ 23735, а гравий и песок, входящие в состав этих смесей, - ГОСТ 8267 и ГОСТ 8736 соответственно. Для приготовления смесей и асфальтобетонов применяют щебень и гравий фракций от 5 до 10 мм, свыше 10 до 20 (15) мм, свыше 20 (15) до 40 мм, а также смеси указанных фракций. Прочность и морозостойкость щебня и гравия для смесей и асфальтобетонов конкретных марок и типов должны соответствовать указанным в таблице 10. Песок природный и из отсевов дробления горных пород должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736, при этом марка по прочности песка из отсевов дробления и содержание глинистых частиц, определяемых методом набухания, для смесей и асфальтобетонов конкретных марок и типов должны соответствовать указанным в таблице 11, а общее содержание зерен менее 0,16 мм (в том числе пылевидных и глинистых частиц) в песке из отсевов дробления не нормируется. Таблица 10 Наименование показателя; Значение для смесей марки. I; II; III. горячих типа; холодных типа; пористых и высокопористых; горячих типа; холодных типа; пористых и высокопористых; горячих типа. Высокоплотный А; Б; Бх; Вх; А; Б; В; Бх; Вх; Б; В. Марка, не ниже:. по дробимости:. а) щебня из изверженных и метаморфических горных пород; 1200; 1200; 1000; 800; 800; 1000; 1000; 800; 800; 600; 600; 800; 600. б) щебня из осадочных горных пород; 1200; 1000; 800; 600; 600; 1000; 800; 600; 600; 400; 400; 600; 400. в) щебня из металлургического шлака; -; 1200; 1000; 1000; 800; 1200; 1000; 800; 800; 600; 600; 800; 600. г) щебня из гравия; -; 1000; 1000; 800; 600; 1000; 800; 600; 800; 600; 400; 600; 400. д) гравия; -; -; -; -; -; -; -; 600; 800; 600; 400; 600; 400. по истираемости:. а) щебня из изверженных и метаморфических горных пород; И1; И1; И2; И3; Не норм.; И2; И2; И3; И3; И4; Не норм.; И3; И4. б) щебня из осадочных горных пород; И1; И2; И2; И3; То же; И1; И2; И3; И3; И4; То же; И3; И4. в) щебня из гравия и гравия; -; И1; И1; И2; »; И1; И2; И3; И2; И3; »; И3; И4. по морозостойкости. для всех видов щебня и гравия:. а) для дорожно-климатических зон I, II, III; F50; F50; F50; F50; F25; F50; F50; F25; F25; F25; F15; F25; F25. б) для дорожно-климатических зон IV,V; F50; F50; F25; F25; F25; F50; F25; F15; F15; F15; F15; F15; F15. Таблица 11 Наименование показателя; Значение для смесей и асфальтобетонов марки. I; II; III. горячих и холодных типа; пористых и; горячих и холодных типа; пористых и; горячих типа. А, Б, Бх, Вх высокоплотных; Г, Гх; высокопористых; А, Б, Бх, В, Вх; Г, Д, Дх; высокопористых; Б, В; Г, Д. Марка по прочности песка из отсевов дробления горных пород и гравия не менее; 800; 1000; 600; 600; 800; 400; 400; 600. Содержание глинистых частиц, определяемое методом набухания, % по массе, не более; 0,5; 0,5; 0,5; 0,5; 0,5; 1,0; 1,0; 1,0. Минеральный порошок, входящий в состав смесей и асфальтобетонов, должен отвечать требованиям ГОСТ 16557*. Допускается применять в качестве минеральных порошков для пористого и высокопористого асфальтобетона, а также для плотного асфальтобетона II и III марок техногенные отходы промышленного производства (измельченные основные металлургические шлаки, золы-уноса, золошлаковые смеси, пыль-уноса цементных заводов и пр.), показатели свойств которых соответствуют указанным в таблице 12. Для приготовления смесей применяют битумы нефтяные дорожные вязкие по ГОСТ 22245 , а также полимерно-битумные вяжущие и модифицированные битумы по технической документации, согласованной в установленном порядке. Таблица 12 Наименование показателя; Значение для. молотых основных металлургических шлаков; зол-уноса и измельченных золошлаковых смесей; пыли-уноса цементных заводов. Зерновой состав, % по массе, не менее:; 95; 95; 95. мельче 1,25 мм. » 0,315 мм; 80; 80; 80. » 0,071 мм; 60; 60; 60. Пористость, %, не более; 40; 45; 45. Водостойкость образцов из смеси порошка с битумом, не менее; 0,7; 0,6; 0,8. Показатель битумоемкости, г, не более; 100; 100; 100. Потери при прокаливании, % по массе, не более; Не нормируется; 20; Не нормируется. Содержание активных СаО + МgО, % по массе, не более; 3; 3; 3. Содержание водорастворимых соединений, % по массе, не более; 6; 6; 6. Содержание битума в смесях и асфальтобетонах 4,5 – 90 % по массе. |
| 9 | # Смесь асфальтобетонная мелкозернистая |  |