	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
a.k ®


	ГОСТ 14918-80

ГОСТ 19904-90
ОАО НЛМК Россия
	сталь тонколистовая оцинкованная по назначению на группы
	для холодной штамповки
	для холодной штамповки
	
	

	
	
	класс толщины покрытия оцинкованной стали
	1
	1
	
	

	
	
	толщина покрытия
	не менее 10
	40
	мкм
	

	
	
	масса 1 м2 слоя покрытия, нанесенного с двух сторон
	свыше 258
	570
	г
	

	
	
	сталь тонколистовая оцинкованная по способности к вытяжке
	нормальной вытяжки


	нормальной вытяжки


	
	

	
	
	глубина сферической лунки для категорий вытяжки
	не менее 7,5
	7,5
	
	

	
	
	относительное удлинение d4, %, не менее, шзи L0 = 80 мм для стали толшиной, 0,7 мм


	не менее 20
	21
	мм
	

	
	
	по точности изготовления по толщине
	нормальная или повышенная
	нормальная
	
	

	
	
	по точности изготовления по ширине
	нормальная или повышенная
	нормальная
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	по точности изготовления по длине
	нормальная или  повышенная
	нормальная
	
	

	
	
	по плоскостности
	улучшенная
	улучшенная
	
	

	
	
	по характеру кромки
	обрезная
	обрезная
	
	

	
	
	предельные отклонения по толщине при ширине проката Св. 1000 до 1500 включ.
	±0,06


	±0,06


	мм
	

	Отклонить и обосновать отклонение с учётом ГОСТ 14918-80,ГОСТ 19904-90


