| - Бетон тяжелый ГОСТ 26633-2012 | Класс по прочности на сжатие, Марка по морозостойкости, Марка по водонепроницаемости, Наибольшая крупность заполнителя, мм, Содержание зерен крупного заполнителя размером более 10 мм в крупном заполнителе, % по массе, Содержание наиболее крупной фракции в крупном заполнителе, % по массе, Крупный заполнитель, Марка крупного заполнителя, Насыпная плотность крупного заполнителя, т/м3 Содержание пылевидных и глинистых частиц (размером менее 0,05 мм) в крупном заполнителе, % массы, Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в крупном заполнителе, % массы, Содержание зерен слабых пород, % массы Полные остатки на контрольных ситах в % по массе, при рассеве щебня фракции от 5 до 10 мм при диаметрах отверстий контрольных сит, мм: - 2,5 - 1,25 - d - 0.5(d+D) - D - 1.25D, Полные остатки на контрольных ситах в % по массе, при рассеве щебня фракции св.10 до 20 мм при диаметрах отверстий контрольных сит, мм: - d - 0.5(d+D) - D - 1.25D, Мелкий заполнитель, Насыпная плотность песка, т/м3 Полный остаток песка на сите № 063, % по массе, Модуль крупности песка, Частный остаток песка на сите, % по массе: 2,5 1,25 063 0315 016 Вяжущий материал Насыпная плотность цемента, кг/м3 Массовый состав бетона: соотношение цемента, песка и щебня, кг насыпной плотности Объемный состав бетона: на 1 л цемента должно приходиться: песка, л щебня, л | не ниже В15 выше F50 не ниже W6 не более 20 не более 75 60-75 щебень из изверженных или метаморфических или осадочных пород или из гравия не ниже 400 не менее 1,25 не более 3 не более 35 не более 15 от 95 до 100 от 95 до 100 от 90 до 100 от 30 до 60 до 10 до 0,5 от 90 до 100 от 30 до 60 до 10 до 0,5 природный песок или песок из отсевов дробления горных пород не менее 1,3 не более 65 от 1,5 до 3,0 не более 20 не более 30 не более 20 не более 30 не более 20 цемент не менее 1100 1:2,1-2,6:3,9-4,5 не более 2,4 не более 3,9 | В15 F200 W6 20 68 68 щебень из осадочных пород 1200 1,39 0,3 8 3,6 99,2 100 98,3 43,6 1,5 0 96,4 32,4 1,9 0 песок из отсевов дробления горных пород 1,548 46,1 2,6 12,5 19,6 14 29 19,4 цемент 1300 1:2,1:3,9 1,9 3,4 |
| --- | --- | --- | --- |