	13
	Камни бетонные бортовые М400
Товарный знак: отсутствует.

Производитель : Россия

	Изготовление камней
	Камни должны быть изготовлены из тяжелого (армированного) бетона
	
	Камни   изготовлены из тяжелого (армированного) бетона

	
	
	Требуемая марка
	БР300.30.15/ БР300.30.18/ БР300.45.18/ БР300.60.20/ БУ300.30.29/ БУ300.30.32/ БУП300.30.29/ БУП300.30.32
	
	БР300.30.15

	
	
	Класс бетона по прочности на сжатие
	В30
	
	В30

	
	
	Условия эксплуатации
	ХС4
	
	ХС4

	
	
	Водопоглощение бетона камней
	не должно превышать 6 % по массе
	% по массе
	2% по массе

	
	
	Размеры не должны быть:
	
	
	

	
	
	Высота
	Более 500
	мм
	150

	
	
	Ширина
	300
	мм
	300 (невозможно поставить значение отличное от 300, т.к. согласно ГОСТ 6665, только бортовые камни с шириной 300 имеют контрольные нагрузки из представленных диапазонов)

	
	
	Длина
	6000
	мм
	3000

	
	
	Справочная масса
	От 0,04
	т
	0,32

	
	
	Камни должны быть прочными и трещиностойкими
	Камни должны быть прочными и трещиностойкими
	
	Камни   прочные и трещиностойкие

	
	
	Контрольная нагрузка:
	
	
	

	
	
	по проверке прочности
	От 13,28 (1,36) до 14,53 (1,48)
	кН(тс)
	13,75(1,40)

	
	
	по проверке трещиностойкости
	От 7,55 (0,77) до

7,99 (0,82)
	кН(тс)
	7,55 (0,77)

	
	
	Водоцементноеотношение (В/Ц)
	Более 0,3
	
	0,4

	
	
	Отклонения отразмеров:
	
	
	

	
	
	Отклонение от линейного размера
	Длина Более ±6
	мм
	±10

	
	
	
	Высота менее ±6
	мм
	±3

	
	
	
	Ширина по верхней кромке ±4 по основанию ±6
	мм
	Ширина по верхней кромке ±4 по основанию ±6

	
	
	Трещины на поверхности камней не допускаются, за исключением поверхностных шириной не более 0,1 мм и длиной

менее 50 мм, в количестве не более 5 шт. на 1 м2 поверхности армированных камней из тяжелого бетона.
	Трещины на поверхности камней не допускаются, за исключением поверхностных шириной не более 0,1 мм и длиной менее 50 мм, в количестве не более 5 шт. на 1 м2 поверхности армированных камней из тяжелого бетона.
	
	Трещины на поверхности камней отсутствуют, за исключением поверхностных шириной  0,1 мм и длиной 40 мм, в количестве 1 шт. на 1 м2 поверхности армированных камней из тяжелого бетона.

	
	
	Расход материалов:
	Бетона более0,043
	м3
	0,126

	
	
	
	Сталь на камень и на 1 м3 бетона более 4
	
	Сталь на камень – 4,85 кг.

Сталь  на 1 м3 бетона  - 38,49 кг.

	
	
	Свойства бетона
	
	
	

	
	
	Количество циклов замораживания/оттааивания
	больше или равно 100
	цикл
	150

	
	
	Класс прочности на осевое растяжение
	от Bt 0,8
	
	Bt 1,6

	
	
	классы прочности на растяжение при изгибе
	От Btb 0,8
	
	Btb 4,0

	
	
	По средней плотности
	От 1800 до 2500
	кг/м3
	2200

	
	
	Марка по мозостойкости
	больше F50
	
	F150



