|  | Наименование товара (материала) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кислород технический газообразный | Должен соответствовать ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73). Должен быть второго или первого сорта. Объемная доля должна быть: -кислорода ≥ 99,5% -водяных паров ≤ 0,010% -водорода ≤ 0,5% - остальных газов ≤ 1 %. Кислород должен соответствовать требованиям в случае, если при проведении его анализа на определение содержания щелочи, получаемом электролизом воды, не произойдет окрашивание фильтрованной бумаги в синий или голубой; красный или розовый; зеленый или салатный цвета. Коэффициент объема кислорода в баллоне K1, при избыточном давлении 19,6 МПа и 18,1 МПа и температуре +23°С должен быть: К1 ≥ 0,186. Гарантийный срок хранения не менее 18 месяцев со дня изготовления продукта. |
| 2 | Ацетилен газообразный технический | Ацетилен должен быть газообразный технический. Описание: взрывоопасный газ, с воздухом образует взрывоопасную смесь с нижним концентрационным пределом воспламенения при атмосферном давлении, приведенным к температуре 25 °С, – 2,5 % (по объему), температура самовоспламенения ацетилена не должна быть ниже трехсот тридцати пяти градусов Цельсия. Объемная доля ацетилена не должна быть менее 98,5 %, объемная доля воздуха и других малорастворимых в воде газов не более 1,4 %, объемная доля фосфористого водорода не более 0,08%, объемная доля сероводорода не более 0,05%. Газообразный ацетилен – бесцветный газ должен быть плотностью при 0 °С и 101,3 кПа (760 мм рт. ст.) не менее 1,173 кг/м3. По категориям и группам взрывоопасности ацетилен относится к категории и группе IIC-T2. Должен соответствовать ГОСТ 5457-75.Содержание ацетилена в воздухе рабочей зоны должно контролироваться автоматическими приборами непрерывного действия, сигнализирующими о превышении в воздухе допустимой взрывобезопасной концентрации ацетилена, а также периодически с помощью индикаторных трубок по ГОСТ 12.1.014-84. |