| 14 | Раствор строительный тяжелый известковый. Товарный знак отсутствует. Россия. | По основному назначению раствор |  |  | облицовочные | облицовочные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Состав сухой смеси |  |  | песок, известь, золы-уноса | песок, известь, золы-уноса |  |
|  |  | Марка по подвижности | «Пк 1» | «Пк 3» |  | Пк2 |  |
|  |  | Водоудерживающая способность растворных смесей | более 90 | менее 100 |  | 0-93 | % |
|  |  | Расслаиваемость свежеприготовленных смесей |  | менее 10 |  | 9 | % |
|  |  | Марка по морозостойкости | более F50 |  |  | F75 |  |
|  |  | Прочность растворов на сжатие в проектном возрасте | М75 |  |  | М100 |  |
|  |  | Норма подвижности по погружению конуса | не менее 3 | до 12 |  | 4 | см |
|  |  | Средняя плотность, затвердевших растворов в проектном возрасте |  | менее 1600 | - | 1550 | кг/м3 |
|  |  | Влажность сухих растворных смесей |  | менее 0,1 |  | 0,099 | % по массе |
|  |  | Отклонение средней плотности раствора в сторону увеличения |  | не более 10 |  | 10 | % установленной проектом |
|  |  | Наибольшая крупность зерен заполнителя |  | менее 1,25 |  | 1,24 | мм |
|  |  | Содержание песка в растворной сухой смеси | более 70 |  |  | 75,4 | % |
|  |  | Содержание извести в растворной сухой смеси, |  | менее 30 |  | 5,6 | % |
|  |  | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов раствора |  | менее 370 |  | 369 | Бк/кг |
|  |  | Раствор строительный тяжелый известковый |  |  | соответствует ГОСТ 28013-98, ГОСТ 8736-014, ГОСТ 30108-94, ГОСТ 9179-77 |  |  |