	
	Технические характеристики
	

	№ п/п
	Наименование товара
	Указание на товарный знак (модель, производитель)
	Технические характеристики
	Требуемое значение
	Значение, предлагаемое участником
	Ед. измерения
	Сведения о сертификации

	23
	Строительные растворы 
	ГОСТ 28013-98. Растворы строительные. Общие технические условия (с Изменением N 1)

ГОСТ 4.233-86 СПКП. Строительство. Растворы строительные. Номенклатура показателей

СП 82-101-98 Приготовление и применение растворов строительных

ГОСТ 31424-2010. Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня. Технические условия

ГОСТ 8735-88. Песок для строительных работ. Методы испытаний (с Изменениями N 1, 2)

ГОСТ 25818-91. Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия (С Изменением N 1)


	Строительные растворы по основному назначению
	штукатурные 
	
	
	

	
	
	
	Вид оштукатуриваемой поверхности
	каменные и бетонные
	
	
	

	
	
	
	По применяемым вяжущим растворы на смешанных вяжущих
	на смешанных вяжущих
	
	
	

	
	
	
	Вид вяжущего для обрызга и грунта и накрывки (наружные и внутреннии работы)
	цементно-известковый
	
	
	

	
	
	
	Вид вяжущего для внутренних работ (накрывка)
	известково-гипсовый
	
	
	

	
	
	
	По степени готовности для наружных работ
	готовый к применению
	
	
	

	
	
	
	По степени готовности для внутренних работ
	сухая растворная смесь
	
	
	

	
	
	
	По средней плотности растворы в зависимости от заполнителя и вида вяжущего для наружных и внутренних работ
	тяжелые ;легкие
	
	
	

	
	
	
	Основные свойства растворных смесей:
	
	
	
	

	
	
	
	подвижность
	не более Пк3
	
	
	

	
	
	
	водоудерживающая способность
	не менее 90
	
	%
	

	
	
	
	Растворная смесь по содержанию золы-уноса 
	не более 20
	
	% массы цемента
	

	
	
	
	расслаиваемость
	не более 10
	
	%
	

	
	
	
	средняя плотностьзатвердевших растворов в проектном возрасте
	не менее 900
	
	кг/м3
	

	
	
	
	- влажность
	не более 0,1
	
	%
	

	
	
	
	Основные свойства затвердевшего раствора:
	
	
	
	

	
	
	
	Марка по прочности на сжатие для наружных и внутренних работ (обрызг и грунт)
	М100
	
	
	

	
	
	
	Марка по прочности на сжатие для наружных работ (накрывка)
	М75
	
	
	

	
	
	
	Марка по прочности на сжатие для внутренних работ
	М50
	
	
	

	
	
	
	Морозостойкость (указать для каждой марки раствора)
	не менее 50
	
	циклы
	

	
	
	
	Наибольший размер зерен заполнителя(указать для каждой марки раствора)
	не более 2,5 
	
	мм
	

	
	
	
	В качестве вяжущих материалов:
	
	
	
	

	
	
	
	гипсовые вяжущие по ГОСТ 125-79  в зависимости от предела прочности на сжатие различают следующие марки


	Г-3;Г-4;Г-5;Г-7;
	
	
	

	
	
	
	Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч, при сжатие и изгибе 
	не менее 1,8(18)
	
	МПа (кгс/см2)
	

	
	
	
	В зависимости от сроков схватывания различают вяжущие видов
	быстротвердеющий; нормальнотвердеющий; медленнотвердеющий
	
	
	

	
	
	
	Индекс сроков твердения
	А;Б;В
	
	
	

	
	
	
	В зависимости от степени помола
	средний;тонкий
	
	
	

	
	
	
	Индекс степени помола
	II; III
	
	
	

	
	
	
	Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2 мм
	не более 12
	
	%
	

	
	
	
	Объемное расширение
	не более 0,2
	
	%
	

	
	
	
	Примеси, не растворимые в соляной кислоте
	не более 1,0
	
	%
	

	
	
	
	Содержание металлопримесей в 1 кг гипса
	не более 8
	
	%
	

	
	
	
	известь строительная по ГОСТ 9179-77 
	без добавок ;с добавками
	
	
	

	
	
	
	По фракционному составу известь
	дробленая; порошкообразная
	
	
	

	
	
	
	Воздушную известь подразделяют
	негашеную;гашеная;гидравлическая 
	
	
	

	
	
	
	известь по времени гашения подразделяют
	не более 25 


	
	мин.
	

	
	
	
	Сорт извести
	1;2;3
	
	
	

	
	
	
	Гидравлическая известь 
	слабогидравлической; сильногидравлической
	
	
	

	
	
	
	Предел прочности образцов, при изгибе и сжатие для гидравлической извести
	не менее 0,4 (4,0)
	
	МПа (кгс/см2), 
	

	
	
	
	Влажность гидратной извести 
	не более 5
	
	%
	


	
	
	
	Норма для извести: Активные СаО + МgO


	не менее 65
	
	% по массе
	

	
	
	
	Норма для извести: Активный МgO
	не более 6
	
	% по массе
	

	
	
	
	Норма для извести: СО2
	не более 4
	
	% по массе
	

	
	
	
	Норма для извести: Непогасившиеся зерна
	не более 20
	
	% по массе
	

	
	
	
	Степень дисперсности порошкообразной воздушной извести Степень дисперсности порошкообразной воздушной и гидравлической извести должна быть такой, чтобы при просеивании пробы извести сквозь сито с сетками № 02 и №008 проходило соответственно не менее 98,5 и 85 % массы просеиваемой пробы
	не менее 85 
	
	% массы просеиваемой пробы
	

	
	
	
	Максимальный размер кусков дробленой извести
	не более 20
	
	мм
	

	
	
	
	портландцемент по ГОСТ 10178-85 
	без минеральных добавок; с активными минеральными добавками не более 20
	
	%
	

	
	
	
	По скорости твердения
	быстротвердеющий; нормальнотвердеющий
	
	
	

	
	
	
	по прочности при сжатии в 28-суточном возрасте цемент подразделяют на марки:
	400;500
	
	
	

	
	
	
	Активные минеральные добавки: доменные гранулированные и электротермофос-форные шлаки
	не более 20
	
	% по массе
	

	
	
	
	Активные минеральные добавки: осадочного происхождения, кроме глиежа
	не более 10
	
	% по массе
	

	
	
	
	Активные минеральные добавки: прочие активные, включая глиеж
	не более 20
	
	% по массе
	

	
	
	
	Предел прочности цемента при изгибе и сжатии в возрасте 3 суток
	не менее 3,9 (40)
	
	МПа (кгс/см2)
	

	
	
	
	Предел прочности цемента при изгибе и сжатии в возрасте 28 суток
	не менее 5,4 (55)
	
	МПа (кгс/см2)
	

	
	
	
	Начало схватывания цемента должно наступать 
	не ранее 45 мин, а конец - не позднее 10 ч от начала затворения.
	
	мин./час
	

	
	
	
	Тонкость помола цемента должна быть такой, чтобы при просеивании пробы цемента сквозь сито с сеткой № 008 проходило
	не менее 85
	
	% массы просеиваемой пробы.
	

	
	
	
	Массовая доля ангидрида серной кислоты (SO3) в цементе
	не более 4,0
	
	% по массе
	

	
	
	
	Группа по эффективности пропаривания
	2;3
	
	
	

	
	
	
	Предел прочности при сжатии после пропаривания
	от 22(220) до 27(270)
	
	МПа (кгс/см2)
	

	
	
	
	В качестве заполнителя:
	
	
	
	

	
	
	
	Песок из отсевов дробления из щебня изверженных пород
	песок из отсевов дробления; обогащенный песок из отсевов дробления
	
	
	

	
	
	
	Класс песка
	1;2
	
	
	

	
	
	
	Группа песка из отсевов дробления
	мелкий и средний
	
	
	

	
	
	
	Модуль крупности (указать для каждой марки раствора)
	более 1,5
	
	
	

	
	
	
	Допустимое содержание, зерен крупностью: св. 10 мм
	не более 2
	
	% по массе
	

	
	
	
	Допустимое содержание, зерен крупностью: св. 5 мм
	не более 12
	
	% по массе
	

	
	
	
	Допустимое содержание, зерен крупностью: менее 0,16 мм
	не более 20
	
	% по массе
	

	
	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц ,содержание глины в комках в песке
	не более 10
	
	% по массе.
	

	
	
	
	В зависимости от содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы пески подразделяют на группы
	1;2;3
	
	
	

	
	
	
	Содержание зерен зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы
	не более 35
	
	%
	

	
	
	
	Полные остатки песка на сите 2,5 мм
	0-25
	
	% по массе
	

	
	
	
	Полные остатки песка на сите 1,25 мм
	5 -45
	
	% по массе
	

	
	
	
	Полные остатки песка на сите 0,63 мм
	10-45
	
	% по массе
	

	
	
	
	Полные остатки песка на сите 0,315 мм
	70-95
	
	% по массе
	

	
	
	
	Полные остатки песка на сите 0,16 мм
	82-100
	
	% по массе
	

	
	
	
	Прошло через сито 0,16
	0-10
	
	% по массе
	

	
	
	
	Составы в объемной дозировке растворов при марке вяжущего(указать для каждой марки раствора)


	
	
	
	

	
	
	
	Портлендцемент 
	не более 1
	
	части
	

	
	
	
	Строительная известь
	не более 1,5
	
	части
	

	
	
	
	Гипсовые вяжущие
	не более 1,5
	
	части
	

	
	
	
	Заполнители
	не более 5,5
	
	части
	


