| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя | Минимальные значения показателей | Максимальные значения показателей | Значения показателей, которые не могут изменяться | Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией предлагаемые участником закупки | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Доски хвойных пород ГОСТ 8486-86. Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия ГОСТ 24454-80 Пиломатериалы хвойных пород. Размеры ГОСТ 18288-87 Производство лесопильное. Термины и определения ГОСТ 6782.1-75. Пилопродукция из древесины хвойных пород. Величина усушки | Доски должны быть из древесины хвойных пород | "сосна" | "лиственница" |  | "сосна" |  |
|  |  | Номинальные размеры длины | не менее 4 | не более 6,5 |  | 6,0 | м |
|  |  | Номинальные размеры досок при влажности 20%: |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина | не менее 40 |  |  | 40 | мм |
|  |  | Ширина |  | не более 150 |  | 150 | мм |
|  |  | Конечная влажность пилопродукции | 5 |  |  | 20 | % |
|  |  | Величина усушки пилопродукции радиальном направлении: |  |  |  |  |  |
|  |  | по толщине |  | 3 |  | 1,26 |  |
|  |  | по ширине |  | 5,6 |  | 4,26 |  |
|  |  | Влажность в момент проверки (поставки) | 22 |  |  | 22 | % |
|  |  | Фактические значения размеров досок при влажности в момент проверки (поставки) |  |  |  |  |  |
|  |  | толщина |  | 75 |  | 40 | мм |
|  |  | ширина | 75 |  |  | 150 | мм |
|  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров пиломатериалов должны быть: |  |  |  |  |  |
|  |  | по толщине |  | не более ±2,0 |  | ±2,0 | мм |
|  |  | по ширине |  | не более ±3,0 |  | ±3,0 | мм |
|  |  | Сорт по качеству древесины и обработки: | "3" | "4" |  | "3" |  |
|  |  | Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов Rтmax |  | не более 1600 |  | 1250 | мкм |