| 12 | Доски хвойных пород ГОСТ 8486-86. Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия ГОСТ 24454-80 Пиломатериалы хвойных пород. Размеры ГОСТ 18288-87 Производство лесопильное. Термины и определения ГОСТ 6782.1-75. Пилопродукция из древесины хвойных пород. Величина усушки | Доски должны быть из древесины хвойных пород | "сосна" |  | Товарный знак отсутствует, наименование страны происхождения товара Россия Ед.изм. – м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номинальные размеры длины | 6,0 | м |  |
|  |  | Номинальные размеры досок при влажности 20%: |  |  |  |
|  |  | Толщина | 40 | мм |  |
|  |  | Ширина | 150 | мм |  |
|  |  | Конечная влажность пилопродукции | 20 | % |  |
|  |  | Величина усушки пилопродукции радиальном направлении: |  |  |  |
|  |  | по толщине | 0,72 | мм |  |
|  |  | по ширине | 2,34 | мм |  |
|  |  | Влажность в момент проверки (поставки) | 22 | % |  |
|  |  | Фактические значения размеров досок при влажности в момент проверки (поставки) |  |  |  |
|  |  | толщина | 40,72 | мм |  |
|  |  | ширина | 152,34 | мм |  |
|  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров пиломатериалов должны быть: |  |  |  |
|  |  | по толщине | ±2,0 | мм |  |
|  |  | по ширине | ±3,0 | мм |  |
|  |  | Сорт по качеству древесины и обработки: | "3" |  |  |
|  |  | Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов Rтmax | 1250 | мкм |  |