| № n/n | Наименование | Показатели, используемые для определении соответствия потребности заказчика и эквивалентности товара (материала), предлагаемого к использованию при выполнении работ, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также показатели, значения которых не могут изменяться |
| --- | --- | --- |
|  |  | Двухкомпонентный состав должен быть на базе полиуретанов для устройства антибактерицидных наливных высокопрочных полов. Состав должен содержать в своем составе фунгицидные добавки, которые должны подходить для использования для предотвращения разрушения ПУ под воздействием грибков. |
|  |  | бактерий и водорослей, а тек же состав должен придавать |
|  |  | поверхности материала антнбактерицидный эффект. Физико- механические свойства: Содержание сухого вещества. %: нс более |
| 1 | Двух ком пояентн Ы И полиуретановый состав для полов | 100. Плотность состава. кгУм\ 1300-1350. Соотношение компонентов но весу, не менее: 4/1. Время отверждения не более 12 часов. Время полного отверждения покрытия нс более 48 часов. Прочность на разрыв должна быть более 15 МПа. Относительное удлинение при разрыве. %. не менее 70. |
|  |  | Сопротивление абразивному износу, мкм: 80-90. Твердость (но |
|  |  | Шор А): более 95. Адгезия к бетону, МПа, не менее: 5. Готовые покрытия из состава после отверждения нс должны оказывать никакого вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду. Материал должен обеспечивать |
|  |  | растскасмость, способствующую созданию идеально гладкого |
|  |  | покрытия без каких-либо швов, трещин или пор. Материал должен поставляться в ведрах весом нс менее 25 кг. Прочность двух компонентного полиуретанового состава для полов на разрыв должна быть менее 183.55 кгс/см’. |
|  |  | Материал должен бьпъ предназначен для окраски оштукатуренных. бетонных. кирпичных. гнисокартонных. зашпатлевашшх стен и потолков в сухих помещениях, а также |
|  | Пол ивннилацета'тны й водоэмульсионный состав | обоев, древесно-стружечных и древес но-волокннстых плит. Материал должен быть латексный на основе акрилового сополимера. Материал должен наноситься валиком, кистью. |
|  |  | распылением. Класс материала А/С. Степень блеска матовая иди |
| 2 |  | глянцевая или полуматовая. Растворителем данного материала |
|  |  | должна быть вода, но должна присутствовать стойкость к мытью. Материал должен быть быстросохнущим. Цвет материала должен быть белый. Расход на 1 слой: 10 12 м2/л на окрашенную |
|  |  | поверхность; 8-10 м’/л на зашияглеванную поверхность: 5-7 М'/л |
|  |  | на бетонную и оштукатуренную поверхность. Плотность не менее 1.3 кг/л. Упаковка нс мснсс 2.7 л. |