Приложение №1 к Техническому заданию.

«Требования Заказчика к качественным характеристикам и конкретным показателям используемых товаров, материалов и конструкций»

| Наименование товара | Наименование показателя | Минимальные значения показателей | Максимальные значения показателей | Значения показателей, которые не могут изменяться. | Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией предлагаемые участником закупки | Единица измерения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пескобетон по ГОСТ 31357-2007 Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия Дата введения 2009-01-01 ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия Дата введения 2015-04-01 | Марка по прочности |  |  | М300 | М300 | - |
|  | Полимерные добавки |  | 5 |  | 1 | % по массе |
|  | Наибольшая крупность зерен заполнителя Дкаиб |  | не более 5,00 |  | 2,5 | мм |
|  | Влажность сухих смесей |  | не более 0,2 |  | 0,1 | % по массе |
|  | Полный остаток на сите Ø 5мм | от 0 | до 5 |  | 0 | % по массе |
|  | Водопоглощение затвердевших растворов (бетонов) при насыщении водой в течение 48 ч и полном погружении образцов в воду |  | не превышает 8,0 |  | 0,2 | % по массе |
|  | Прочность сцепления затвердевших растворов | 0,8 |  |  | 1,5 | МПа |
|  | Марка по морозостойкости |  |  | F50 | F50 | - |
|  | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов |  | до 1500 |  | 126 | Бк/кг |
|  | Марка по водонепроницаемости | не ниже W6 |  |  | W6 | - |
|  | Водоудерживающая способность | не менее 90 | до 100 |  | 98 | % по массе |
|  | Характеристики песка для изготовления пескобетонной смеси: |  |  |  |  |  |
|  | Класс песка |  |  | I | I | - |
|  | Группа песка | не ниже средний |  |  | крупный | - |
|  | Модуль крупности | свыше 2,0 | не более 3,5 |  | 2,62 | - |
|  | Частный остаток на сите № 2,5 |  | не более 15 | 90 пп 10 по | 10,0 | % по массе |
|  | Частный остаток на сите № 1,25 |  | не более 25 | 86 пп 24по | 14,0 | % по массе |
|  | Частный остаток на сите № 063 |  | не более 35 | 56пп 48по | 24,0 | % по массе |
|  | Частный остаток на сите № 0315 | более 15 |  | 50пп 82по | 50,0 | % по массе |
|  | Частный остаток на сите № 016 | более 15 |  | 2,0пп 98 по | 98,0 | % по массе |
|  | Полный остаток на сите № 063 | свыше 30 | не превышает 75 |  | 48,0 | % по массе |
|  | Содержание зерен крупностью св. 10 мм |  | не более 0,5 |  | 0 | % по массе |
|  | Содержание зерен крупностью св. 5 мм |  | не превышает 5 |  | 0 | % по массе |
|  | Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм |  | не более 5 |  | 2,0 | % по массе |
|  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | 2 |  | 0,2 | % по массе |
|  | Содержание глины в комках |  | 0,25 |  | 0,1 | % по массе |
|  | Допускаемая влажность песка | от 0,1 | до 0,5 |  | 0,1 | % по массе |

Инструкция по заполнению первой части заявки на участие в электронном аукционе

Участник обязан указать конкретные характеристики предлагаемого товара (материала) с учетом требований настоящей инструкции по заполнению заявки в соответствии с  Приложением №1 к Техническому заданию «Требования Заказчика к качественным характеристикам и конкретным показателям используемых товаров, материалов и конструкций» к Техническому заданию «Требования Заказчика к качественным характеристикам и конкретным показателям используемых товаров, материалов и конструкций», в котором установлены максимальные и/или минимальные значения показателей (далее – «предельные показатели») и показатели, значения которых не могут изменяться (далее – неизменные показатели).

Участник указывает в своей заявке конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией с учетом взаимосвязи показателей, установленных в документации, а также нормативно-технической документации. При подаче сведений участниками должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в разделе «Техническое задание» документации (далее – Техническое задание), а именно в Приложении № 1 к Техническому заданию «Требования Заказчика к качественным характеристикам и конкретным показателям используемых товаров, материалов и конструкций».

Требования к техническим характеристикам товаров (материалам и конструкциям), а также максимальные и/или минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться, определяющие качество товара (материалов), его технические, функциональные и иные характеристики установлены  Приложением №1 к Техническому заданию «Требования Заказчика к качественным характеристикам и конкретным показателям используемых товаров, материалов и конструкций» к Техническому заданию «Требования Заказчика к качественным характеристикам и конкретным показателям используемых товаров, материалов и конструкций», являющимся неотъемлемой частью Документации, а также в части, им не противоречащей:

нормативно-техническими документами, применительно к конкретным товарам (материалам) в действующей редакции на момент публикации настоящей документации, ссылки на которые имеются в составе настоящей документации, требования на соответствие товаров которым определены в Документации; (все справочные и рекомендуемые приложения к технической документации являются обязательными для участников). Техническая документация (технические условия, технические свидетельства, ГОСТ, СНиП, стандарт организации и пр.) вне зависимости от наличия или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.). Качество предлагаемых к применению товаров (материалов) должно соответствовать техническим и качественным характеристикам, установленным Документацией.

Заказчик задает диапазон требуемых значений показателя установлением в Приложении №1 к Техническому заданию «Требования Заказчика к качественным характеристикам и конкретным показателям используемых товаров, материалов и конструкций» максимальных и минимальных значений показателя.

Предоставляемые участником сведения о предлагаемых товарах (материалах) не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог». Значения показателей в части предлагаемых участником закупки в первой части заявки на участие в аукционе товарах (материалах) не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование, то есть должны быть конкретными, с учетом требований, установленных по данному показателю товара (материала) в соответствии с инструкцией по заполнению заявки на участие в электронном аукционе. Округление участником в представленных в первой части заявки в значениях показателей дробных частей значений показателей (в случае возможности их наличия) осуществляется в соответствии с требованиями соответствующего ГОСТа или же до такого же знака после запятой, как указано в требуемых минимальных и/или максимальных значениях показателя (в случае наличия в минимальных и/или максимальных значениях показателя дробной части), если  правила округления не установлены требованиями соответствующего ГОСТа .

Под уточняющими словами для целей настоящей документации об аукционе подразумеваются следующие слова и/или словосочетания с учетом всех словоформ:  «не менее» «менее», «не более», «более», «свыше», «не выше», «выше», «не ниже», «ниже», «не превышает», «превышает», «не ранее», «ранее», «не темнее», «темнее», «не позднее», «позднее». При установлении в Приложении №1 к Техническому заданию «Требования Заказчика к качественным характеристикам и конкретным показателям используемых товаров, материалов и конструкций» максимальных и/или минимальных значений показателя без наличия уточняющих слов означает необходимость предоставления  участником закупки в первой части заявки на участие в аукционе значения с учетом недопустимости представления конкретного значения  равного указанному.

Единственное конкретное значение показателя – это недиапазонное значение показателя, указываемое участником в первой части заявки с учетом требований и ограничений, установленных настоящей инструкцией и документацией к электронному аукциону.

Участник обязан указать диапазонные значения, являющиеся конкретными показателями используемых материалов, товаров, в случае, если данное требование содержится в Приложении №1 к Техническому заданию «Требования Заказчика к качественным характеристикам и конкретным показателям используемых товаров, материалов и конструкций», данной инструкции по заполнению заявки.

Значения, указанные в столбце «Максимальные значения показателей» являются максимальными предельными значениями данных показателей. Указание максимального значения показателя с использованием слов «не более», «не больше», «не выше», «не превышает», с учетом всех словоформ  применяемых уточняющих слов означает требование значения, не превышающего или равного указанному. Указание максимального значения показателя с использованием слов «менее», «меньше», «ниже» с учетом всех словоформ  применяемых уточняющих слов означает требование значения менее указанного, то есть указание значения равного указанному не допускается.

Значения, указанные в столбце «Минимальные значения показателей» являются минимальными предельными значениями данных показателей. Указание минимального значения показателя с использованием слов «не менее», «не ниже», «не ранее» с учетом всех словоформ  применяемых уточняющих слов означает требование значения, превышающего или равного указанному. Указание минимального значения показателя с использованием слов «более», «больше», «выше», «свыше», «превышает» с учетом всех словоформ  применяемых уточняющих слов означает требование значения превышающего указанного, то есть указание значения равного указанному не допускается.

Указание в качестве максимального значения показателя отрицательного числа с использованием слов «не более», «не больше», «не выше», «не превышает» с учетом всех словоформ  применяемых уточняющих слов означает требование указания значения, не превышающего (находящегося левее на числовой прямой, ниже на температурной шкале) или равного указанному. Указание в качестве максимального значения показателя отрицательного числа с использованием слов «менее», «меньше», «ниже» с учетом всех словоформ  применяемых уточняющих слов означает требование значения менее указанного (находящегося левее на числовой прямой, ниже на температурной шкале), то есть указание значения равного указанному не допускается.

Указание в качестве минимального значения показателя отрицательного числа с использованием слов «не менее», «не меньше», «не ниже» с учетом всех словоформ  применяемых уточняющих слов означает требование значения, превышающего (находящегося правее на числовой прямой, выше на температурной шкале) или равного указанному. Указание в качестве минимального значения показателя отрицательного числа в столбце «Минимальные значения показателей» указание в качестве минимального значения показателя отрицательного числа с использованием слов «более», «больше», «выше» с учетом всех словоформ  применяемых уточняющих слов означает требование значения, превышающего (находящегося правее на числовой прямой, выше на температурной шкале), то есть указание значения равного указанному не допускается.

Все слова, указанные в столбце «Наименование товара» и «Наименование показателя» в предложении Участника не могут быть изменены и должны быть представлены участником в первой части заявки на участие в аукционе в исходной (первоначальной) форме. Все значения показателей, указанные в столбце «Значения показателей, которые не могут изменяться» являются неизменными показателями. Неизменный показатель означает, что указанное значение показателя, включая все относящиеся к значению символы, буквы и цифры, не могут изменяться и должны быть представлены участником в первой части заявки на участие в аукционе в полном соответствии с Приложении №1 к Техническому заданию «Требования Заказчика к качественным характеристикам и конкретным показателям используемых товаров, материалов и конструкций»

При установлении требований к максимальным и/или минимальным значениям показателей в Приложении №1 к Техническому заданию «Требования Заказчика к качественным характеристикам и конкретным показателям используемых товаров, материалов и конструкций», с использованием предлогов, в том числе «от» и/или «до», крайние установленные значения не входят в требуемый диапазон возможных значений.

Качественными значениями показателя являются все значения за исключением  значений, выраженных числом или диапазоном чисел. При указании минимального и максимального значения показателя в виде качественных значений показателя товара (материала), означает, что участнику необходимо указать в первой части заявки на участие в аукционе одно конкретное значение из предложенного диапазона требуемых значений данного показателя.

При установлении в Приложении №1 к Техническому заданию «Требования Заказчика к качественным характеристикам и конкретным показателям используемых товаров, материалов и конструкций» диапазона требуемых значений участник должен предложить в первой части заявки на участие в аукционе диапазонное значение в рамках заданных в Приложении №1 к Техническому заданию «Требования Заказчика к качественным характеристикам и конкретным показателям используемых товаров, материалов и конструкций» предельных значений по данному показателю с учетом требований и ограничений, установленных настоящей инструкцией. Указание в данном случае диапазонного значения будет являться указанием конкретного значения показателя и удовлетворять требованиям настоящей документации.

Установленные Заказчиком минимальные и/или максимальные значения показателей с использованием слов «выше», «ниже», «не выше», «не ниже» с учетом всех словоформ уточняющих слов относятся к числовым обозначениям, включенным в состав значения показателя, обеспечивающим сравнимость значений показателей по содержащимся в них числовым обозначениям на числовой прямой.

При установлении в Приложении №1 к Техническому заданию «Требования Заказчика к качественным характеристикам и конкретным показателям используемых товаров, материалов и конструкций» минимальных и/или максимальных значений показателей без наличия уточняющих слов означает требование единственного конкретного значения в рамках установленных минимальных и/или максимальных значений.

Диапазонным значением показателя является предоставляемое участником в первой части заявки на участие в аукционе множество значений, ограниченное неравными между собой предельными значениями, без указания промежуточных значений в рамках диапазона требуемых значений, с учетом ограничений и требований инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе, не требующее предоставления участником закупки единственного конкретного значения.

В случае установления в Приложении №1 к Техническому заданию «Требования Заказчика к качественным характеристикам и конкретным показателям используемых товаров, материалов и конструкций» диапазона  требуемых значений применительно к конкретному показателю с помощью использования уточняющих слов при указании минимального и максимального значения, или в случае его установления с помощью символа «±», участником закупки должен быть предложен товар с равным значением, или со значением, включенным в установленный требованиями Заказчика диапазон требуемых значений с учетом требований аукционной документации и настоящей инструкцией.

В случае установления в Приложении №1 к Техническому заданию «Требования Заказчика к качественным характеристикам и конкретным показателям используемых товаров, материалов и конструкций» предельных значений с использованием кавычек участнику необходимо указать в первой части заявки на участие в аукционе единственное конкретное значение показателя из предложенных значений в Приложении №1 к Техническому заданию «Требования Заказчика к качественным характеристикам и конкретным показателям используемых товаров, материалов и конструкций.»