| Наименование товара | Наименование показателя | Минимальные значения показателей | Максимальные значения показателей | Значения показателей, которые не могут изменяться. | Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией предлагаемые участником закупки | Единица измерения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пескобетон по ГОСТ 31357-2007 Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия Дата введения 2009-01-01 ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия Дата введения 2015-04-01 | Марка по прочности |  |  | М300 | М300 | - |
|  | Полимерные добавки |  | 5 |  | 3 | % по массе |
|  | Наибольшая крупность зерен заполнителя Дкаиб |  | не более 5,00 |  | 2,50 | мм |
|  | Влажность сухих смесей |  | не более 0,2 |  | 0,2 | % по массе |
|  | Полный остаток на сите Ø 5мм | от 0 | до 5 |  | 1 | % по массе |
|  | Водопоглощение затвердевших растворов (бетонов) при насыщении водой в течение 48 ч и полном погружении образцов в воду |  | не превышает 8,0 |  | 8,0 | % по массе |
|  | Прочность сцепления затвердевших растворов | 0,8 |  |  | 1,0 | МПа |
|  | Марка по морозостойкости |  |  | F50 | F50 | - |
|  | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов |  | до 1500 |  | 740 | Бк/кг |
|  | Марка по водонепроницаемости | не ниже W6 |  |  | W8 | - |
|  | Водоудерживающая способность | не менее 90 | до 100 |  | 96 | % по массе |
|  | Характеристики песка для изготовления пескобетонной смеси: |  |  |  |  |  |
|  | Класс песка |  |  | I | I | - |
|  | Группа песка | не ниже средний |  |  | средний | - |
|  | Модуль крупности | свыше 2,0 | не более 3,5 |  | 2,3 | - |
|  | Частный остаток на сите № 2,5 |  | не более 15 |  | 5 | % по массе |
|  | Частный остаток на сите № 1,25 |  | не более 25 |  | 10 | % по массе |
|  | Частный остаток на сите № 063 |  | не более 35 |  | 26 | % по массе |
|  | Частный остаток на сите № 0315 | более 15 |  |  | 24 | % по массе |
|  | Частный остаток на сите № 016 | более 15 |  |  | 34 | % по массе |
|  | Полный остаток на сите № 063 | свыше 30 | не превышает 75 |  | 41 | % по массе |
|  | Содержание зерен крупностью св. 10 мм |  | не более 0,5 |  | 0,2 | % по массе |
|  | Содержание зерен крупностью св. 5 мм |  | не превышает 5 |  | 1 | % по массе |
|  | Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм |  | не более 5 |  | 4 | % по массе |
|  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | 2 |  | 1 | % по массе |
|  | Содержание глины в комках |  | 0,25 |  | 0,20 | % по массе |
|  | Допускаемая влажность песка | от 0,1 | до 0,5 |  | 0,4 | % по массе |