Приложение № 1 к Техническому заданию

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВЕННЫМ И ИНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ТОВАРОВ И ИХ ПОКАЗАТЕЛЯМ, КОТОРЫЕ

ОПРЕДЕЛЯЮТ СООТВЕТСТВИЕ ПОТРЕБНОСТЯМ ЗАКАЗЧИКА

| № п/п | Наименование товара | Товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара |  | Наименование показателя |  | Минимальные значения показателей |  | Максимальные значения показателей |  | Значения показателей, которые не могут изменяться. |  | Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией предлагаемые участником закупки |  | Единица измерения. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 |  |  | Должна представлять собой: |  |  |  |  |  | стабильную массу черного цвета пастообразной консистенции |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мастика должна быть изготовлена на основе: |  |  |  |  |  | высококачественного каучука марки с добавлением полимеров и модификаторов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | После высыхания: |  |  |  |  |  | должна быть устойчива к ударным нагрузкам как при положительных, так и отрицательных температурах |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Категория качества |  |  |  | высшая |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Время высыхания при температуре +20°С |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  | ч |  |
|  |  |  |  | Рекомендуемый слой |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | мм |  |
|  |  |  |  | Расход при толщине слоя в 2 мм составляет |  |  |  |  |  | от 1,5 до 2 |  |  |  | кг/м.кв. |  |
|  |  |  |  | Режим эксплуатационных температур |  |  |  |  |  | от -40 до +100 |  |  |  | °С |  |
|  |  |  |  | После высыхания мастичные покрытия |  |  |  |  |  | должны быть не токсичны |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Массовая доля нелетучих веществ |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | Водопоглощение за 24 ч |  |  |  | менее 2 |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | Предел прочности при разрыве |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  | Мпа |  |
|  |  |  |  | Относительное удлинение в момент разрыва |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | Водонепроницаемость |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  | Мпа |  |
|  |  |  |  | Прочность сцепления мастики между бетонным основанием и приклеиваемым материалом |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  | Мпа |  |
|  |  |  |  | Теплостойкость |  | выше плюс 100 |  |  |  |  |  |  |  | °С |  |
|  |  |  |  | Содержание хлоропренового каучука |  | более 20 |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | Количество легко разминаемых включений на поверхности пластинки площадью 100-110 см2 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | шт. |  |
|  |  |  |  | Цвет |  |  |  |  |  | черный |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мастика |  |  |  |  |  | должна соответствовать ГОСТ 16914,ГОСТ 8420, ГОСТ 6128, ГОСТ 24064 |  |  |  |  |  |
| 2 | Плитки керамические типа керамогранит, неполированные |  |  | Цвет |  |  |  |  |  | бежевый |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Предельные отклонения по длине и ширине |  |  |  | ±1,5 |  |  |  |  |  | мм |  |
|  |  |  |  | Предельные отклонения по толщине |  |  |  | не должны быть более ±0,5 |  |  |  |  |  | мм |  |
|  |  |  |  | Косоугольность, |  |  |  | менее ±1,5 |  |  |  |  |  | мм |  |
|  |  |  |  | Водопоглощение, |  |  |  | не более 3,5 |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | Предел прочности на изгибе |  | более 28 |  |  |  |  |  |  |  | Мпа |  |
|  |  |  |  | Морозостойкость, |  | более 25 |  |  |  |  |  |  |  | циклов |  |
|  |  |  |  | Толщина плиток |  |  |  | менее 10 |  |  |  |  |  | мм |  |
|  |  |  |  | Номинальные размеры длины |  |  |  | менее 400 |  |  |  |  |  | мм |  |
|  |  |  |  | Номинальные размеры ширины |  |  |  | менее 400 |  |  |  |  |  | мм |  |
|  |  |  |  | Разность между наибольшим и наименьшим размерами плиток одной партии по длине и ширине |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | мм |  |
|  |  |  |  | Ширина шва должна составлять, |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | мм |  |
|  |  |  |  | Разность между наибольшим и наименьшим значениями толщины одной плитки (разнотолщинность) |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | мм |  |
|  |  |  |  | На монтажной поверхности плиток |  |  |  |  |  | должны быть рифления |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота (глубина) рифлений должна быть |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |
|  |  |  |  | Координационные размеры длины и ширины |  | не менее 200 |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |
|  |  |  |  | Дефекты на одной плитке: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -щербины и зазубрины шириной в направлении, перпендикулярном ребру |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | мм |  |
|  |  |  |  | -количество щербин, |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | шт. |  |
|  |  |  |  | -количество зазубрин, |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | шт. |  |
|  |  |  |  | -посечка длиной |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | мм |  |
|  |  |  |  | Плитки керамические должны соответствовать |  |  |  |  |  | ГОСТ 6787 |  |  |  |  |  |
| 3 | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией |  |  | Назначение: |  |  |  |  |  | предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное переменное напряжение |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | кВ |  |
|  |  |  |  | Число токопроводящих жил |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | По материалу токопроводящих жил: |  |  |  |  |  | медные токопроводящие жилы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | По форме поперечного сечения кабеля: |  |  |  |  |  | круглые |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное переменное напряжение между каждой из основных токопроводящих жил и землей, экраном или броней кабеля |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  | кВ |  |
|  |  |  |  | Номинальное сечение токопроводящих жил |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  | мм2 |  |
|  |  |  |  | Кабели должны соответствовать климатическому исполнению |  |  |  |  |  | УХЛ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Категория размещения |  |  |  |  |  | 1, 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальная толщина изоляции жил |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  | мм |  |
|  |  |  |  | Класс жилы |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Постоянная электрического сопротивления изоляции при длительно допустимой температуре нагрева токопроводящих жил |  | 0,037 |  |  |  |  |  |  |  | МОм x км |  |
|  |  |  |  | Удельное объемное электрическое сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева токопроводящих жил |  | 1х1010 |  |  |  |  |  |  |  | Ом . См |  |
|  |  |  |  | Электрическое сопротивление постоянному току 1 км жилы при 20 град.С |  |  |  | 12,2 |  |  |  |  |  | Ом |  |
|  |  |  |  | Кабель должен быть стойким к воздействию повышенной температуры окружающей среды |  |  |  | плюс 50 |  |  |  |  |  | °C |  |
|  |  |  |  | Кабель должен быть стойким к воздействию пониженной температуры окружающей среды |  | минус 50 |  |  |  |  |  |  |  | °C |  |
|  |  |  |  | Прочность изоляции при разрыве до старения |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | Н/мм2 |  |
|  |  |  |  | Относительное удлинение при разрыве наружной оболочки до старения и после старения |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | Огнестойкость кабелей |  | более 90 |  |  |  |  |  |  |  | мин. |  |
|  |  |  |  | Значение показателя токсичности продуктов горения полимерных материалов для внутренней и наружной оболочек и защитного шланга кабелей |  | более 40 |  |  |  |  |  |  |  | г/м3 |  |
|  |  |  |  | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией должен соответствовать |  |  |  |  |  | ГОСТ 31565, ГОСТ IEC 60331-21, ГОСТ 22483, ГОСТ IEC 60754-2, ГОСТ IEC 60811-1-1, ГОСТ IEC 60811-1-2, ГОСТ IEC 60811-1-3, ГОСТ 31996, ГОСТ IEC 60811-1-4, ГОСТ 3345, ГОСТ 7229, ГОСТ 12177, ГОСТ 14192 |  |  |  |  |  |
| 4 | Рукав металлический |  |  | Назначение и внешний вид: |  |  |  |  |  | гибкий металлический негерметичный круглого сечения, должен быть предназначен для защиты проводов, кабелей, резиновых шлангов от механических повреждений, для обеспечения требований пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутренний диаметр |  | более 46 |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |
|  |  |  |  | Материал изготовления: |  |  |  |  |  | стальная оцинкованная лента |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал уплотнение |  |  |  |  |  | хлопчатобумажное |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диапазон рабочих температур |  |  |  |  |  | от -50 до +45 |  |  |  | °C |  |
|  |  |  |  | Климатическое исполнение |  |  |  |  |  | умеренный и тропический климат |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внешний диаметр |  |  |  | менее 50 |  |  |  |  |  | мм |  |
|  |  |  |  | Наименьший радиус изгиба |  | 245 |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |
| 5 | Кабель-канал |  |  | Габаритные размеры |  | 25х25 |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |
|  |  |  |  | Конструкция кабельных каналов: |  |  |  |  |  | короба должны обеспечивать недоступность токоведущих частей в смонтированном, заполненном изолированными проводами и кабелями и оснащенном аппаратами для нормальной эксплуатации, перегородки и другие подобные детали должны быть съемными, надежно закреплены и не должны смещаться при механических и термических воздействиях, возможных при нормальных условиях эксплуатации. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал кабельных каналов |  |  |  |  |  | самозатухающая композиция на основе ПВХ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал аксессуаров композиции |  |  |  |  |  | на основе АБС пластика и поликарбоната |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Края и поверхности коробов |  |  |  |  |  | не должны повреждать провода и кабели |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет |  |  |  |  |  | белый, серый |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значения ударных воздействий при испытании, которое выдерживает изделие |  |  |  | очень тяжелое |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Системы кабельных коробов, обеспечивающие защиту от проникновения твердых предметов диаметром |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |
|  |  |  |  | Температура экплуатации |  |  |  |  |  | от -5 до +60 |  |  |  | °С |  |
|  |  |  |  | Ударная прочность при -5°C |  | более 0,7 |  |  |  |  |  |  |  | Дж |  |
|  |  |  |  | Климатическое исполнение |  |  |  |  |  | УХЛ категории размещения 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Класс электротехнических изделий по механическим внешним воздействиям (удары) |  | AG1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Степень защиты кабель-канала |  | IP20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кабель-канал должен соответствовать |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 61084-1, ГОСТ 15150, ГОСТ 15543, ГОСТ 14254, ГОСТ Р 53313, ГОСТ 12.2.007.0 |  |  |  |  |  |
| 6 | Выключатель одноклавишный |  |  | Назначение |  |  |  |  |  | предназначен для управления освещением световых приборов (люстры, бра, споты и прочие светильники) путем включения-выключения питающего провода |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В механизме выключателя |  |  |  |  |  | должен применяться термостойкий электротехнический композитный материал |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Токоведущие части, включая части зажимов должны быть изготовлены токоведущие частей |  |  |  |  |  | из стали с никелевым и хромовым гальванопокрытием |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Толщина гальванопокрытия токоведущих частей и зажимов |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | мкм |  |
|  |  |  |  | В зависимости от степени защиты от вредного проникновения воды на выключатели |  | не защищенные от проникновения воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выключатель должен иметь |  |  |  |  |  | контактные зажимы для присоединения медных проводов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наибольший диаметр присоединяемых медных проводников |  |  |  | менее 5,5 |  |  |  |  |  | мм |  |
|  |  |  |  | По степени защиты от проникновения внешних твердых предметов, защищенные от проникновения внешних твердых предметов диаметром |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |
|  |  |  |  | Корпус должен быть произведен из |  |  |  |  |  | износостойкого ABS-пластика белого цвета |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рабочее напряжение электросети должно составлять |  |  |  |  |  | 220-230 |  |  |  | В |  |
|  |  |  |  | Номинальной ток |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | А |  |
|  |  |  |  | Габаритные размеры выключателя |  |  |  | менее 90х90х40 |  |  |  |  |  | мм |  |
|  |  |  |  | Вес изделия |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | гр. |  |
|  |  |  |  | Степень защиты |  |  |  | IP45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выключатель одноклавишный должен соответствовать |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50043.1, ГОСТ Р 50043.2, ГОСТ Р 50532, ГОСТ 14254, ГОСТ 24622, ГОСТ Р 50827.1, ГОСТ Р 51686.2, ГОСТ Р 51324.1, ГОСТ Р 50827.1, ГОСТ Р 51686.1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем встраиваемые |  |  | Размеры |  |  |  | менее: 11200x600x80 |  |  |  |  |  | мм |  |
|  |  |  |  | Конструкция |  |  |  |  |  | цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской, внутри корпуса должна быть установлена пускорегулирующая аппаратура. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оптическая часть |  |  |  |  |  | рассеиватель из прозрачного полимерного материала с призматической структурой в металлической рамке |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мощность |  | 4x36 |  |  |  |  |  |  |  | Вт |  |
|  |  |  |  | Цоколь |  |  |  |  |  | G13 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Степень защиты |  | IP20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Краски масляные цветные для внутренних работ |  |  | Состав: |  |  |  |  |  | суспензию пигментов в комбинированной олифе с введением сиккатива, а также добавок (аэросила, лецитина и др.), препятствующих образованию плотного осадка |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Условная светостойкость пленки, |  | более 2 |  |  |  |  |  |  |  | ч |  |
|  |  |  |  | Укрывистость невысушенной пленки краски |  |  |  | 235 |  |  |  |  |  | г/м2 |  |
|  |  |  |  | Краски наносят на поверхность |  |  |  |  |  | кистью, краскораспылителем, валиком |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Массовая доля пленкообразующего вещества |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | Массовая доля летучего вещества |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5) °С |  |  |  | менее 100 |  |  |  |  |  | с |  |
|  |  |  |  | Степень перетира |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | мкм |  |
|  |  |  |  | Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С |  |  |  | менее 24 |  |  |  |  |  | ч |  |
|  |  |  |  | Массовая доля нелетучего вещества |  | более 70 |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | условные единицы |  |
|  |  |  |  | Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С |  | более 0,5 |  |  |  |  |  |  |  | ч |  |
|  |  |  |  | Цвет |  |  |  |  |  | светло-бежевой, светло-серой |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Массовая доля пигментов и наполнителей |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | Марка краски |  |  |  |  |  | МА-25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник Б) |  | не менее 0,05 |  |  |  |  |  |  |  | условные единицы |  |
|  |  |  |  | Краска должна соответствовать |  |  |  |  |  | ГОСТ 10503, ГОСТ 8420, ГОСТ 8784, ГОСТ 19007, ГОСТ 17537, ГОСТ 5233, ГОСТ 21903 |  |  |  |  |  |
| 9 | Краска акриловая |  |  | Внешний вид покрытия |  |  |  |  |  | после высыхания краска должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Массовая доля нелетучих веществ |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | Плотность краски |  |  |  | 1,55 |  |  |  |  |  | г/см3 |  |
|  |  |  |  | рН краски |  |  |  | менее 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) С |  |  |  | менее 1 |  |  |  |  |  | ч |  |
|  |  |  |  | Расход краски на один слой |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  | г/м2 |  |
|  |  |  |  | Условная вязкость при температуре (20,0 ± 0,5) °С по вискозиметру ВЗ-246 диаметром сопла 4 мм |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | с |  |
|  |  |  |  | Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С |  | более 12 |  |  |  |  |  |  |  | ч |  |
|  |  |  |  | Банка краски объемом |  | 3 |  | 9 |  |  |  |  |  | л |  |
|  |  |  |  | Расход краски для 1 банки |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |
|  |  |  |  | Краска должна соответствовать |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 52020 |  |  |  |  |  |
| 10 | Керамический кирпич |  |  | Габаритный размер |  |  |  | менее 288x138x88 |  |  |  |  |  | мм |  |
|  |  |  |  | По прочности кирпич марки |  | М100 |  | М175 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пустотность кирпича, |  |  |  | менее 15 |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | Группа изделий по теплотехническим характеристикам |  | обыкновенные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Класс средней плотности изделия |  | 2,4 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров на одном изделии по длине |  |  |  | ±4 |  |  |  |  |  | мм |  |
|  |  |  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров на одном изделии по ширине |  |  |  | ±3 |  |  |  |  |  | мм |  |
|  |  |  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров на одном изделии по толщине |  |  |  | менее ±3 |  |  |  |  |  | мм |  |
|  |  |  |  | Отклонение от перпендикулярности смежных граней изделий |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | мм |  |
|  |  |  |  | Отклонение от плоскостности граней изделий |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | мм |  |
|  |  |  |  | Толщина наружных стенок кирпича |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |
|  |  |  |  | Средняя плотность |  | более 1000 |  |  |  |  |  |  |  | кг/м3 |  |
|  |  |  |  | Коэффициент теплопроводности кладки в сухом состоянии |  |  |  | менее 0,5 |  |  |  |  |  | Вт/(м·°С) |  |
|  |  |  |  | Предел прочности при сжатии наименьший для отдельного образца |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  | Мпа |  |
|  |  |  |  | Предел прочности при изгибе наименьший для отдельного образца |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  | Мпа |  |
|  |  |  |  | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов |  |  |  | менее 370 |  |  |  |  |  | Бк/кг |  |
|  |  |  |  | Керамический кирпич должен соответствовать |  |  |  |  |  | ГОСТ 530 |  |  |  |  |  |
| 11 | Раствор строительный |  |  | По основному назначению раствор |  |  |  |  |  | кладочный |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Марка по подвижности |  | Пк 3 |  | Пк 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Водоудерживающая способность растворных смесей |  | более 90 |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | Расслаиваемость свежеприготовленных смесей |  |  |  | должна быть менее 10 |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | Марка по морозостойкости |  | F100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прочность растворов на сжатие в проектном возрасте |  |  |  | М100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Растворная смесь содержать золы-уноса |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | % массы цемента |  |
|  |  |  |  | Соотношение вяжущего к наполнителю в сухой смеси |  | более 1:3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Норма подвижности по погружению конуса |  | более 8 |  |  |  |  |  |  |  | см |  |
|  |  |  |  | Средняя плотность, затвердевших растворов в проектном возрасте |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |  | кг/м3 |  |
|  |  |  |  | Влажность сухих растворных смесей |  |  |  | должна быть менее 0,1 |  |  |  |  |  | % по массе |  |
|  |  |  |  | Отклонение средней плотности раствора в сторону увеличения |  |  |  | не допускается более 10 |  |  |  |  |  | % установленной проектом |  |
|  |  |  |  | Наибольшая крупность зерен заполнителя |  |  |  | должна быть менее 3 |  |  |  |  |  | мм |  |
|  |  |  |  | Содержание песка в растворной сухой смеси |  |  |  | менее 75 |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | Содержание цемента в растворной сухой смеси, |  | более 25 |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов компонентов раствора |  |  |  | менее 370 |  |  |  |  |  | Бк/кг |  |
|  |  |  |  | Раствор строительный должен соответствовать |  |  |  |  |  | ГОСТ 28013, ГОСТ 8736, ГОСТ 30108, ГОСТ 9179, СП 82-101-98, ГОСТ 22266 |  |  |  |  |  |
| 12 | Смеси бетонные |  |  | Класс прочности |  | В15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Осадка конуса |  |  |  | менее 20 |  |  |  |  |  | см |  |
|  |  |  |  | Средняя плотность бетона |  | более 2000 |  |  |  |  |  |  |  | кг/м3 |  |
|  |  |  |  | Расслаиваемость бетонной смеси по водоотделению |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | Давление воды, при котором еще не наблюдалось просачивание воды через образец |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  | МПа |  |
|  |  |  |  | Марка по осадке конуса |  |  |  | П4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество циклов замерзания-оттаивания смеси |  | 100 |  | 200 |  |  |  |  |  | циклов |  |
|  |  |  |  | Расслаиваемость бетонной смеси по раствороотделению |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | Наибольшая крупность заполнителя |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | мм |  |
|  |  |  |  | Марка по водонепроницаемости бетона |  |  |  |  |  | W8, W6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сопротивление бетона прониканию воздуха |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | с/см3 |  |
|  |  |  |  | Допустимые отклонения значений показателя удобоукладываемости: осадки конуса |  |  |  | ±2 |  |  |  |  |  | см |  |
|  |  |  |  | Минимальный расход цемента в бетоне |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  | кг/м3 |  |
|  |  |  |  | Средняя прочность бетона |  | 196,5 |  |  |  |  |  |  |  | кгс/см2 |  |
|  |  |  |  | Смеси бетонные |  |  |  |  |  | должны соответствовать ГОСТ 26633, ГОСТ 25820, ГОСТ 7473, ГОСТ 25192, ГОСТ 12730.1, ГОСТ 12730.5 |  |  |  |  |  |
| 13 | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией |  |  | Назначение: |  |  |  |  |  | предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное переменное напряжение |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | кВ |  |
|  |  |  |  | Число токопроводящих жил |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | По материалу токопроводящих жил: |  |  |  |  |  | медные токопроводящие жилы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | По форме поперечного сечения кабеля: |  |  |  |  |  | круглые |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное переменное напряжение между каждой из основных токопроводящих жил и землей, экраном или броней кабеля |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  | кВ |  |
|  |  |  |  | Номинальное сечение токопроводящих жил |  | более 1,5 |  |  |  |  |  |  |  | мм2 |  |
|  |  |  |  | Кабели должны соответствовать климатическому исполнению |  |  |  |  |  | УХЛ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Категория размещения |  |  |  |  |  | 1, 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальная толщина изоляции жил |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  | мм |  |
|  |  |  |  | Класс жилы |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Постоянная электрического сопротивления изоляции при длительно допустимой температуре нагрева токопроводящих жил |  | 0,037 |  |  |  |  |  |  |  | МОм x км |  |
|  |  |  |  | Удельное объемное электрическое сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева токопроводящих жил |  | 1х1010 |  |  |  |  |  |  |  | Ом . См |  |
|  |  |  |  | Электрическое сопротивление постоянному току 1 км жилы при 20 град.С |  |  |  | 7,56 |  |  |  |  |  | Ом |  |
|  |  |  |  | Кабель должен быть стойким к воздействию повышенной температуры окружающей среды |  |  |  | плюс 50 |  |  |  |  |  | °C |  |
|  |  |  |  | Кабель должен быть стойким к воздействию пониженной температуры окружающей среды |  | минус 50 |  |  |  |  |  |  |  | °C |  |
|  |  |  |  | Прочность изоляции при разрыве до старения |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | Н/мм2 |  |
|  |  |  |  | Относительное удлинение при разрыве наружной оболочки до старения и после старения |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | Огнестойкость кабелей |  | более 90 |  |  |  |  |  |  |  | мин. |  |
|  |  |  |  | Значение показателя токсичности продуктов горения полимерных материалов для внутренней и наружной оболочек и защитного шланга кабелей |  | более 40 |  |  |  |  |  |  |  | г/м3 |  |
|  |  |  |  | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией должен соответствовать |  |  |  |  |  | ГОСТ 31565, ГОСТ IEC 60331-21, ГОСТ 22483, ГОСТ IEC 60754-2, ГОСТ IEC 60811-1-1, ГОСТ IEC 60811-1-2, ГОСТ IEC 60811-1-3, ГОСТ 31996, ГОСТ IEC 60811-1-4, ГОСТ 3345, ГОСТ 7229, ГОСТ 12177, ГОСТ 14192 |  |  |  |  |  |
| 14 | Труба бесшовная холоднодеформированная из коррозионностойкой стали |  |  | Плотность стали |  |  |  |  |  | 7,85 |  |  |  | г/см3 |  |
|  |  |  |  | Длина трубы |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |
|  |  |  |  | Наружный диаметр |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |
|  |  |  |  | Толщине стенки |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |
|  |  |  |  | Теоретическая масса труб |  |  |  | менее 10 |  |  |  |  |  | кг |  |
|  |  |  |  | Предельные отклонения по наружному диаметру |  |  |  | ±0,40 |  |  |  |  |  | мм |  |
|  |  |  |  | Предельные отклонения по полщине стенки |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | Кривизна любого участка трубы на 1 м длины |  |  |  | менее 1,5 |  |  |  |  |  | мм |  |
|  |  |  |  | Труба должна соответствовать |  |  |  |  |  | ГОСТ 8734, ГОСТ 8733 |  |  |  |  |  |
| 15 | Кабель-канал |  |  | Габаритные размеры |  | 25x16 |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |
|  |  |  |  | Конструкция кабельных каналов: |  |  |  |  |  | короба должны обеспечивать недоступность токоведущих частей в смонтированном, заполненном изолированными проводами и кабелями и оснащенном аппаратами для нормальной эксплуатации, перегородки и другие подобные детали должны быть съемными, надежно закреплены и не должны смещаться при механических и термических воздействиях, возможных при нормальных условиях эксплуатации. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал кабельных каналов |  |  |  |  |  | самозатухающая композиция на основе ПВХ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал аксессуаров композиции |  |  |  |  |  | на основе АБС пластика и поликарбоната |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Края и поверхности коробов |  |  |  |  |  | не должны повреждать провода и кабели |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет |  |  |  |  |  | белый, серый |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значения ударных воздействий при испытании, которое выдерживает изделие |  |  |  | очень тяжелое |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Системы кабельных коробов, обеспечивающие защиту от проникновения твердых предметов диаметром |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |
|  |  |  |  | Температура экплуатации |  |  |  |  |  | от -5 до +60 |  |  |  | °С |  |
|  |  |  |  | Ударная прочность при -5°C |  | более 0,7 |  |  |  |  |  |  |  | Дж |  |
|  |  |  |  | Климатическое исполнение |  |  |  |  |  | УХЛ категории размещения 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Класс электротехнических изделий по механическим внешним воздействиям (удары) |  | AG1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Степень защиты кабель-канала |  | IP20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кабель-канал должен соответствовать |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 61084-1, ГОСТ 15150, ГОСТ 15543, ГОСТ 14254, ГОСТ Р 53313, ГОСТ 12.2.007.0 |  |  |  |  |  |
| 16 | Выключатель автоматический однополюсной |  |  | Номинальный ток: In |  |  |  |  |  | 16, 25, 40 |  |  |  | А |  |
|  |  |  |  | Выключатель должен быть оснащен |  |  |  |  |  | выводами, допускающими присоединение медных проводников |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наибольшее номинальное поперечное сечение присоединяемых проводников |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  | мм2 |  |
|  |  |  |  | Характеристика срабатывания: |  |  |  |  |  | С |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальная наибольшая отключающая способность |  | более 4500 |  |  |  |  |  |  |  | А |  |
|  |  |  |  | Количесво полюсов |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | полюс |  |
|  |  |  |  | Максимальное рабочее напряжение |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  | В |  |
|  |  |  |  | Номинальная частота диапазон значений |  |  |  |  |  | 50-60 |  |  |  | Гц |  |
|  |  |  |  | Износостойкость электрическая |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  | циклов |  |
|  |  |  |  | Износостойкость механическаяя |  | более 10000 |  |  |  |  |  |  |  | циклов |  |
|  |  |  |  | Диапазоны значений токов мгновенного расцепления |  |  |  |  |  | 5In...10In |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная потеря мощности на полюс |  |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  | Вт |  |
|  |  |  |  | Степень защиты корпуса |  | IP40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Степень защиты зажимов |  | IP20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер 1 полюса |  |  |  | менее: 90х70х20 |  |  |  |  |  | мм |  |
|  |  |  |  | Масса 1 полюса |  |  |  | менее 0,25 |  |  |  |  |  | кг |  |
|  |  |  |  | Выключатель должен соответствовать |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50030.1, ГОСТ 14254, ГОСТ Р 52161.1, ГОСТ Р 51701, ГОСТ Р 50345, ГОСТ 16962.2 |  |  |  |  |  |
| 17 | Грунтовка глубокого проникновения |  |  | Должна обладать следующими свойствами |  |  |  |  |  | текучесть, высокая проникающая и вяжущая способностью |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Массовая доля нелетучих веществ |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | Время межслойной сушки при температуре 20°С |  |  |  | менее 25 |  |  |  |  |  | ч |  |
|  |  |  |  | Прочность на разрыв через 14 дней |  | более 20 |  |  |  |  |  |  |  | Мпа |  |
|  |  |  |  | Относительное удлинение при разрыве |  | более 65 |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
| 18 | Кабель-канал |  |  | Габаритные размеры |  | 100x40 |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |
|  |  |  |  | Конструкция кабельных каналов: |  |  |  |  |  | короба должны обеспечивать недоступность токоведущих частей в смонтированном, заполненном изолированными проводами и кабелями и оснащенном аппаратами для нормальной эксплуатации, перегородки и другие подобные детали должны быть съемными, надежно закреплены и не должны смещаться при механических и термических воздействиях, возможных при нормальных условиях эксплуатации. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал кабельных каналов |  |  |  |  |  | самозатухающая композиция на основе ПВХ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал аксессуаров композиции |  |  |  |  |  | на основе АБС пластика и поликарбоната |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Края и поверхности коробов |  |  |  |  |  | не должны повреждать провода и кабели |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет |  |  |  |  |  | белый |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значения ударных воздействий при испытании, которое выдерживает изделие |  |  |  | очень тяжелое |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Системы кабельных коробов, обеспечивающие защиту от проникновения твердых предметов диаметром |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |
|  |  |  |  | Температура экплуатации |  |  |  |  |  | от -5 до +60 |  |  |  | °С |  |
|  |  |  |  | Ударная прочность при -5°C |  | более 0,7 |  |  |  |  |  |  |  | Дж |  |
|  |  |  |  | Климатическое исполнение |  |  |  |  |  | УХЛ категории размещения 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Класс электротехнических изделий по механическим внешним воздействиям (удары) |  | AG2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Степень защиты кабель-канала |  | IP20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кабель-канал должен соответствовать |  |  |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 61084-1, ГОСТ 15150, ГОСТ 15543, ГОСТ 14254, ГОСТ Р 53313, ГОСТ 12.2.007.0 |  |  |  |  |  |
| 19 | Раствор строительный |  |  | По основному назначению раствор |  |  |  |  |  | отделочный, штукатурный |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Марка по подвижности |  |  |  |  |  | Пк 2, Пк 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Водоудерживающая способность растворных смесей |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | Расслаиваемость свежеприготовленных смесей |  |  |  | должна быть менее 10 |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | Марка по морозостойкости |  | более F50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прочность растворов на сжатие в проектном возрасте |  | М75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Растворная смесь |  |  |  | не должна содержать золы-уноса более 20 |  |  |  |  |  | % массы цемента |  |
|  |  |  |  | Растворная смесь |  |  |  | не должна содержать глины более 10 |  |  |  |  |  | % массы раствора |  |
|  |  |  |  | Соотношение вяжущего к наполнителю в сухой смеси |  | более 1:4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Норма подвижности по погружению конуса |  | более 4 |  |  |  |  |  |  |  | см |  |
|  |  |  |  | Средняя плотность, затвердевших растворов в проектном возрасте |  | 1450 |  |  |  |  |  |  |  | кг/м3 |  |
|  |  |  |  | Влажность сухих растворных смесей |  |  |  | должна быть менее 0,1 |  |  |  |  |  | % по массе |  |
|  |  |  |  | Отклонение средней плотности раствора в сторону увеличения |  |  |  | не допускается более 5 |  |  |  |  |  | % установленной проектом |  |
|  |  |  |  | Расход вяжущего на 1 м3 песка |  |  |  | 470 |  |  |  |  |  | кг |  |
|  |  |  |  | Наибольшая крупность зерен заполнителя |  |  |  | должна быть менее 3 |  |  |  |  |  | мм |  |
|  |  |  |  | Содержание песка в растворной сухой смеси |  |  |  | менее 80 |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | Содержание извести в растворной сухой смеси |  | более 10 |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | Содержание цемента в растворной сухой смеси, |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов компонентов раствора |  |  |  | менее 370 |  |  |  |  |  | Бк/кг |  |
|  |  |  |  | Раствор строительный должен соответствовать |  |  |  |  |  | ГОСТ 28013, ГОСТ 8736, ГОСТ 30108, ГОСТ 9179, СП 82-101-98, ГОСТ 22266 |  |  |  |  |  |
| 20 | Смеси сухие напольные |  |  | Рекомендуемая толщина нанесения должна быть в диапазоне значений |  | 5 |  | 60 |  |  |  |  |  | мм |  |
|  |  |  |  | Классы затвердевших растворов по объему износа |  | А3 |  | А6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прочность на сжатие (проектная) |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | МПа |  |
|  |  |  |  | Марка по подвижности Рк |  |  |  |  |  | Рк2, Рк4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прочность на сжатие в возрасте 3 сут. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | МПа |  |
|  |  |  |  | Марка по прочности на сжатие затвердевших растворов из смеси |  | М150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная глубина износа, µm |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  | µm |  |
|  |  |  |  | Сроки твердения смесей |  |  |  | нормальные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прочность на растяжение при изгибе |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | МПа |  |
|  |  |  |  | Класс по прочности на сжатие затвердевших растворов из смеси |  | более В10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прочность на растяжение при изгибе в возрасте 3 сут. |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  | МПа |  |
|  |  |  |  | Марка по морозостойкости |  | F100 |  | F200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем износа |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | см3 |  |
|  |  |  |  | Прочность сцепления затвердевшего раствора с бетонным основанием через 7 сут. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | МПа |  |
|  |  |  |  | Жизнеспособность раствора |  | более 30 |  |  |  |  |  |  |  | минут |  |
|  |  |  |  | Наибольшая крупность зерен заполнителя |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | мм |  |
|  |  |  |  | Классы по прочности на растяжение при изгибе затвердевших растворов из смесей |  | Btb1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расплыв кольца |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | см |  |
|  |  |  |  | Температура применения |  |  |  |  |  | +5 - +30 |  |  |  | оС |  |
|  |  |  |  | Классы затвердевших растворов по глубине износа |  | АР0,5 |  | АР4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пешая нагрузка через, (+20ºС, отн.вл. 50%) |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | час |  |
|  |  |  |  | Укладка напольного покрытия через, (+20ºС, отн.вл. 50%) |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | сутки |  |
|  |  |  |  | Смеси сухие напольные должны соответствовать |  |  |  |  |  | ГОСТ 31358, ГОСТ 10178, ГОСТ 7473, ГОСТ 26633 |  |  |  |  |  |
| 21 | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией |  |  | Назначение: |  |  |  |  |  | предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное переменное напряжение |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | кВ |  |
|  |  |  |  | Число токопроводящих жил |  | более 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | По материалу токопроводящих жил: |  |  |  |  |  | медные токопроводящие жилы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | По форме поперечного сечения кабеля: |  |  |  |  |  | круглые |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Число проволок жилы |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное переменное напряжение между каждой из основных токопроводящих жил и землей, экраном или броней кабеля |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  | кВ |  |
|  |  |  |  | Номинальное сечение токопроводящих жил |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | мм2 |  |
|  |  |  |  | Кабели должны соответствовать климатическому исполнению |  |  |  |  |  | УХЛ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Категория размещения |  |  |  |  |  | 1, 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальная толщина изоляции жил |  |  |  | менее 2,2 |  |  |  |  |  | мм |  |
|  |  |  |  | Класс жилы |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Постоянная электрического сопротивления изоляции при длительно допустимой температуре нагрева токопроводящих жил |  | 0,037 |  |  |  |  |  |  |  | МОм x км |  |
|  |  |  |  | Удельное объемное электрическое сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева токопроводящих жил |  | 1х1010 |  |  |  |  |  |  |  | Ом . См |  |
|  |  |  |  | Электрическое сопротивление постоянному току 1 км жилы при 20 град.С |  |  |  | менее 3,12 |  |  |  |  |  | Ом |  |
|  |  |  |  | Кабель должен быть стойким к воздействию повышенной температуры окружающей среды |  |  |  | плюс 50 |  |  |  |  |  | °C |  |
|  |  |  |  | Кабель должен быть стойким к воздействию пониженной температуры окружающей среды |  | минус 50 |  |  |  |  |  |  |  | °C |  |
|  |  |  |  | Прочность изоляции при разрыве до старения |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | Н/мм2 |  |
|  |  |  |  | Огнестойкость кабелей |  | более 90 |  |  |  |  |  |  |  | мин. |  |
|  |  |  |  | Значение показателя токсичности продуктов горения полимерных материалов для внутренней и наружной оболочек и защитного шланга кабелей |  | более 40 |  |  |  |  |  |  |  | г/м3 |  |
| 22 | Умывальник керамический |  |  | Ширина |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |
|  |  |  |  | Глубина |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |
|  |  |  |  | Длина |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  | мм |  |
|  |  |  |  | Общее число допустимых дефектов на одном изделии |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | шт. |  |
|  |  |  |  | Посечки, общей длиной |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | мм |  |
|  |  |  |  | Выплавки |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | шт. |  |
|  |  |  |  | Деформация (коробление) поверхности в плоскости, прилегающей к стене |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | мм |  |
|  |  |  |  | Деформация (коробление) горизонтальной поверхности бортов |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | мм |  |
|  |  |  |  | Сорт |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Умывальник керамический должен соответствовать |  |  |  |  |  | ГОСТ 30493, ГОСТ 15167 |  |  |  |  |  |
| 23 | Смеси сухие сложные |  |  |  | Цвет |  |  |  |  |  | белый |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Назначение: |  |  |  |  |  | при проведении работ по оштукатуриванию различных поверхностей (стены, потолки) под покраску, шпатлевание и клейку обоев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Состав: |  |  |  |  |  | песок для строительных работ, белый портландцемент, известь, добавки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Содержащие полимерных добавок в сухой смеси |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | % массы смеси |  |
|  |  |  |  |  | Содержащие водоудерживающих добавок в сухой смеси |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | % массы смеси |  |
|  |  |  |  |  | Содержание строительного песка в сухой смеси |  |  |  | менее 70 |  |  |  |  |  | % массы смеси |  |
|  |  |  |  |  | Содержание портландцемента в сухой смеси |  |  |  | менее 25 |  |  |  |  |  | % массы смеси |  |
|  |  |  |  |  | Содержание извести в сухой смеси |  |  |  | менее 25 |  |  |  |  |  | % массы смеси |  |
|  |  |  |  |  | Жизнеспособность готовой смеси |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  | мин. |  |
|  |  |  |  |  | Прочность при сжатии через 28 суток смеси |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | Мпа |  |
|  |  |  |  |  | Прочность сцепления при отрыве смеси |  | более 0,5 |  |  |  |  |  |  |  | Мпа |  |
|  |  |  |  |  | Марка по прочности на сжатие смеси |  | М75 |  | М150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Расход |  |  |  | менее 2 |  |  |  |  |  | кг/м² |  |
|  |  |  |  |  | Марка по морозостойкости смеси |  | F100 |  | F200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Водоудерживающая способность смесей, готовых к применению |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  |  | Смеси сухие сложные |  |  |  |  |  | должны соответствовать ГОСТ 9179, ГОСТ 965, ГОСТ 8736, ГОСТ 31189, ГОСТ 31357 |  |  |  |  |  |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА В СООТВЕТСТВИИ 
С ТРЕБОВАНИЯМИ ПУНКТА 2 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 64 44-ФЗ

- в части представления конкретных показателей о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара (применяемых материалов при производстве работ) в заявке участника электронного аукциона не допускается указание словосочетаний «должен быть» / «должно быть», «не менее» / «не более», «менее» / «более», «не хуже» / «лучше», «выше» / «ниже», «меньше» / «больше», «превышает» / «не превышает», «превышать» / «не превышать»  «или», «свыше», по отношению к характеристикам поставляемых товаров. Указывается только конкретное, точное и достоверное значение характеристик и функциональных свойств товара, конкретные показатели товара, предоставляемые участником закупки не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог». Знак ",", разделяющий свойства товара (материала), свидетельствует о перечислении свойств товара (материала), каждое из которых необходимо Заказчику для удовлетворения нужды в тех или иных свойствах материала (товара). Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование;

- участник электронного аукциона в своей заявке при описании характеристик и предложений должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Единица измерения, указанная в Приложение №1 к Техническому заданию «Требования к качественным и иным характеристикам товаров и их показателям которые определяют соответствие потребностям заказчика» является конкретным показателем и подлежит к предоставлению участником закупки.

- разъяснение и применение понятий, используемых в показателях материалов: «Не более» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; «Не менее» означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение; «Более» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «Менее» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; «от... до... » или «в пределах», «в интервале» означает диапазон значений и включает крайние значения, подлежит указанию в диапазоне, что считается указанием конкретного показателя товара; «Свыше» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «Выше» означает большее значение, чем установлено значение и не включает крайнее минимальное значение; «Ниже» означает меньшее значение, где показатель имеет более низкое значение; «Превышает, превышать» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «Не превышает, не превышать» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; «Меньше» означает менее установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; «Больше» означает более установленного значения и не включает крайнее минимальное значение.

В случае наличия в описании товара показателей, значения которых не могут изменяться, это означает, что указанный показатель является неизменным. Участником закупки данные в отношении таких показателей вносятся в неизменном виде, в соответствии с теми данными об используемых при выполнении работ товарах, которые указаны в Техническом задании и/или Приложениях №1 к Техническому заданию (при наличии).