- Требования к качественным и иным характеристикам материалов, и их показателям которые определяют соответствие потребностям заказчика

| № позиции (установлен в отношении одного наименования материала) | Наименование матермала |  |  |  | Значения показателей, которые не могут изменяться. | Конкретные показатели используемого материала, соответствующие значениям, установленным документацией предлагаемые подрядчиком | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Минимальные значения показателей | Максимальные значения показателей |  |  |  |
| 1 | Щебень из естественного камня для дорожных работ ГОСТ 8267-93, ГОСТ 25607-2009 | Вид щебня |  |  | Гравийный | Гравийный |  |
|  |  | Марка по дробимости | 400 | 600 |  | 600 | мм |
|  |  | Фракция |  |  | 20-40 | 20-40 | мм |
|  |  | Группа щебня по содержанию зерен пластинчатой и игловатой формы | 2 | 3 |  | 2 |  |
|  |  | Марка щебня по истираемости |  |  | И1 | И1 |  |
|  |  | Марка щебня по пластичности |  |  | Пл1 | Пл1 |  |
|  |  | радиоактивность | 0 | 740 |  | 739 | Бк/кг |
|  |  | Порода щебня | Осадочная или изверженная или метаморфическая |  |  |  |  |
|  |  | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | 35 |  | 12 | % |
|  |  | Марка щебня по водостойкости |  |  | В1 | В1 |  |
|  |  | Морозостойкость | 100 |  |  | 200 | цикл |
|  |  | Содержание в щебне зерен слабых пород | 10 |  |  |  | т/м3 |
|  |  | Число пластичности щебня |  | 7 |  | 0,5 |  |
| 2 | Песок строительный рядовой для изготовления асфальтобетонных смесей ГОСТ 10832-91 | Происхождение песка |  |  | Природный | Природный |  |
|  |  | Класс песка |  |  | I | I |  |
|  |  | Группа песка по крупности |  |  | Средний | Средний |  |
|  |  | Модуль крупности | 2 | 3 |  | 2,3 | Мк |
|  |  | Содержание в песке зерен крупностью свыше 5 мм, по массе |  | 15 |  | 5 | % |
|  |  | Полный остаток песка на сите № 063, по массе | 30 | 65 |  | 35 | % |
|  |  | Содержание в песке зерен крупностью менее 0,16 мм, по массе |  | 15 |  | 5 | % |
|  |  | Содержание в песке пылевидных и глинистых частиц, по массе |  | 10 |  | 1 | % |
|  |  | Содержание в песке глины в комках, по массе |  | 2 |  | 0,25 | % |
| 3 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетонн ГОСТ 9128-97 | Марка асфальтобетонной смеси |  |  | II | II |  |
|  |  | Тип асфальтобетонной смеси |  |  | Б | Б |  |
|  |  | Вид минеральной составляющей |  |  | Щебеночные | Щебеночные |  |
|  |  |  |  |  | гравийные | гравийные |  |
|  |  |  |  |  | песчаные | песчаные |  |
|  |  | В зависимости от вязкости используемого битума |  |  | Горячие | Горячие |  |
|  |  | По виду песка |  |  | Песок природный | Песок природный |  |
|  |  | Предел прочности при сжатии при температуре 50 С |  |  | 1,3 | 1,3 | м Па |
|  |  | Предел прочности при сжатии при температуре 20 С |  |  | 2,2 | 2,2 | м Па |
|  |  | Водостойкость | 0,85 |  |  | 0,95 | м Па |
|  |  | Коэффициент внутреннего трения |  |  | 0,65 | 0,65 |  |
|  |  | Сцепление при сдвиге при температуре 50 С | 0,54 |  |  | 0,55 | м Па |
|  |  | Предел прочности при растяжении при температуре 0 С | 3 | 6,5 |  | 4 | м Па |
|  |  | Пористость минеральной части асфальтобетонов |  | 22 |  | 15 | % |
| 4 | Бордюр дорожный БР 100.30.15 | Класс бетона используемого при изготовлении бортовых камне по прочности | 22,5 |  |  | 30 | В |
|  |  | Отклонение по высоте | -5 | +5 |  | плюс 0,5 | мм |
|  |  | Отклонение от прямолинейности профиля верхней поверхности по всей длине |  | 6 |  | 6 | мм |
|  |  | Модуль крупности песка для приготовления бетона бортовых камне | 2,2 |  |  | 2,2 | Мк |
|  |  | Водоцементное соотношение бетонной смеси |  | 0,4 |  | 0,4 |  |
|  |  | Класс бетона на растяжение при изгибе | 3,2 |  |  | 4,0 | Вtb |
|  |  | Содержание минеральных добавок в портландцементе используемом при приготовлении бетонной смеси |  | 5 |  | 4 | % |
| 4 | Бордюр садовый БР 60.20.8 | Класс бетона используемого при изготовлении бортовых камне по прочности | 22,5 |  |  | 30 | В |
|  |  | Отклонение по высоте | -5 | +5 |  | Плюс 0,2 | мм |
|  |  | Отклонение от прямолинейности профиля верхней поверхности по всей длине |  | 6 |  | 1 | мм |
|  |  | Модуль крупности песка для приготовления бетона бортовых камне | 2,2 |  |  | 2,2 | Мк |
|  |  | Водоцементное соотношение бетонной смеси |  | 0,4 |  | 0,2 |  |
|  |  | Класс бетона на растяжение при изгибе | 3,2 |  |  | 4,0 | Вtb |
|  |  | Содержание минеральных добавок в портландцементе используемом при приготовлении бетонной смеси |  | 5 |  | 4 | % |

# Инструкция по заполнению формы 2:

# Участник готовит заявку на участие в электронном аукционе (далее аукцион) в соответствии с требованиями, установленными частью III " ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕТРОННОМ АУКЦИОНЕ ".

# При подготовке предложения участника  по товарам используемым при выполнении работ, их качественным и иным характеристикам товаров и их показатели, соответствующие требованиям конкурсной документации участником аукциона указываются сведения  в соответствии с теми данными об используемых при выполнении работ товарах, которые указаны в Части XII «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» «Требования к качественным и иным характеристикам товаров и их показателям которые определяют соответствие потребностям заказчика» с учетом следующих положений:

# - в части представления конкретных показателей о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара (применяемых материалов при производстве работ) в заявке участника аукциона не допускается указание словосочетаний «должен быть» / «должно быть», «не менее» / «не более», «менее» / «более», «не хуже» / «лучше», «выше» / «ниже», «меньше» / «больше», «>» / «<», «≤» / «≥», «превышает» / «не превышает», «превышать» / «не превышать»  «или», «свыше», по отношению к характеристикам поставляемых товаров. Указывается только конкретное, точное и достоверное значение характеристик и функциональных свойств товара, конкретные показатели товара, предоставляемые участником аукциона не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование;

# - участник аукциона в своей заявке при описании характеристик и предложений должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Единица измерения, указанная в Части XII «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» «Требования к качественным и иным характеристикам товаров и их показателям которые определяют соответствие потребностям заказчика» является конкретным показателем и подлежит к предоставлению участником закупки.Приподачесведенийучастникамизакупкидолжныприменятьсяобозначения(единицыизмерения,наименованияпоказателей,технических,функциональныхпараметров) в соответствии с обозначениями, установленными в разделе «Техническое задание» аукционной документации. Заявки, поданные с нарушением данных требований, признаются не соответствующими требованиям установленным конкурсной документацией и будут отклонены.

# - разъяснение и применение понятий, используемых в показателях материалов: «Не более» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; «Не менее» означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение; «Более» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «Менее» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; «от... до... » или «в пределах», «в интервале» означает диапазон значений и включает крайние значения, подлежит указанию в диапазоне, что считается указанием конкретного показателя товара; «Свыше» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «Выше» означает большее значение, чем установлено значение и не включает крайнее минимальное значение; «Ниже» означает меньшее значение, где показатель имеет более низкое значение; «Превышает, превышать» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «Не превышает, не превышать» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; «Меньше» означает менее установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; «Больше» означает более установленного значения и не включает крайнее минимальное значение. В графе "Значения показателей, которые не могут изменяться", символы «;» (точка с запятой) означает необходимость выбора значений, указываемых участником по своему усмотрению; символ «,» (запятая) следует читать как «и» (за исключением случаев, когда запятая отделяет целую часть числа от дробной или входит в наименование, обозначение самого материала, марки материала, установленного нормативной документацией или обычаями обозначения того или иного товара); «/» (косая черта) - следует читать  как «или» (за исключением случаев, когда косая черта входит в наименование, обозначение самого материала, марки материала, установленного нормативной документацией или обычаями обозначения того или иного товара (например марки битумов, мастик и т.п.), или когда используется обыкновенная дробь, а также общепринятые обозначения процентов и  соотношений), если для выбора представлены материалы, значения, марки и т.д. через «,» и «;» или «/» одновременно, то до «;» или «/» читать как «и» далее по инструкции. Требуемые параметры, установленные заказчиком, изменяться не могут.  Значения показателей предоставляются участником конкретно по каждому выбранному типу, марке, виду и т.д. В случае выбора нескольких материалов, показатели предоставляются по каждому виду, типу, марке и т.д. В случае если требуемый параметр начинается со слов «минимальный (-ое, -ая)», «максимальный (-ое, -ая)», «отклонение», то участнику закупки необходимо предоставлять конкретное значение показателя. В случае если требуемый параметр начинается со слов «диапазон», то участнику закупки необходимо предоставить диапазон значений, который будет не уже установленного заказчиком. В случае если требуемый параметр начинается со слов «предельное отклонение», то участнику закупки необходимо предоставить сведения по предельному отклонению как в сторону увеличения («+»), так и в сторону уменьшения («-»), либо только в одну сторону, если требуемое значение содержит только «+» или только «-», при этом нулевые «отклонения» будут расцениваться заказчиком, как предоставления недостоверных сведений о товаре. В случае наличия в описании товара показателей, значения которых не могут изменяться, это означает, что указанный показатель является неизменным, если не представлены марки, типы, виды и т.д. по вышеуказанным требованиям.

4.Сопутствующие работы, общие требования к выполняемым работам:

Подрядчиком после заключения контракта в течение 2 рабочих дней будет предоставлен проект выполнения работ в соответствии с СП 48.13330.2011, который будет включать в себя:

- план размещения бытового городка при его необходимости

- график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования

- график движения рабочих кадров по объекту

- график движения основных строительных машин по объекту при необходимости

- технологические карты на выполняемые работы

- пояснительную записку, содержащую мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на площадке

- пояснительную записку, содержащую природоохранные мероприятия

- пояснительную записку, содержащую мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве

- пояснительную записку, содержащую технико-экономические показатели

Итогом выполнения работ будет произведено устройство тротуаров дворовой территории многоквартирного жилого дома сельского поселения Анискинское,  в которое  входят следующие виды работ:

- устройство тротуара

- устройство парковочного кармана

Все работы будут выполняться обученными специалистами, при помощи необходимого оборудования, инструментов и материалов в соответствии с документацией и настоящим техническим заданием. Используемые при выполнении работ материалы будут строго соответствовать требованиям документации.

Сопутствующие работы (транспортные, погрузо-разгрузочные и др.) будут выполняться Подрядчиком.

Выполнение работ  будет осуществляться с соблюдением всех норм и правил выполнения строительных работ. Подрядчик будет соблюдать нормализованную технологию выполнения работ, регламентированную СНиП, а также требования к качеству материалов согласно ГОСТ.

- СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» от 01 января 1986 года.

- ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» от 01 января 1991 года.

- ГОСТ-Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств (с Изменениями № 1,2,3) от 01 января 2006 года.

- ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация» от 01 января 2013 года.

- ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия» от 01 апреля 2015 года.

- ГОСТ 32703-2014 «Щебень и гравий из горных пород. Технические требования» от 01 июня 2015 года.

- ГОСТ Р 52129-2003 «Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия» от 01 октября 2003 года.

- ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия» от 01 января 1991 года.

- ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия» от 01 ноября 2014 года.

- ГОСТ 32830-2014 «Материалы для дорожной разметки. Технические требования» от 01 октября 2015 года.

Подрядчик будет обеспечивать возможность доступа представителя Заказчика к объекту по первому требованию Заказчика.

Подрядчик  организует общедоступный интернет ресурс, который будет содержать следующую информацию:

- информация об организации;

- контактная информация;

- ФИО руководителя и ответственных за проведение каждого вида работ;

- перечень всех работ с указанием сроков их выполнения;

- количество задействованного персонала и техники;

- ежедневные отчеты об выполняемых работах по каждому виду работ. Отчеты будут содержать фотографии места выполнения работ до начала, в процессе и по окончанию предоставления работ;

Дизайн и дополнительное наполнение ресурса предварительно согласуется с Заказчиком. Адрес ресурса предоставляется Заказчику для размещается гиперссылок на интернет - ресурсах Заказчика, Подрядчик будет обновлять информацию об выполняемых работах ежедневно, в течении 12 часов следующего дня.

До начала выполнения работ Подрядчик информирует жителей о планируемых работах посредствам установки стендов формата А 1. На стенде будет представлена следующая информация:

- перечень и схема выполнения работ по данному адресу;

- организация – Заказчик работ, с указанием телефона горячей линии (предоставляется Заказчиком);

- должность, ФИО и контактная информация лица осуществляющего контроль за работами со стороны Заказчика (предоставляется Заказчиком);

- организация, оказываемая работы, с указанием контактных телефонов;

- должность, ФИО и контактная информация лица отвечающего за выполняемые  работ со стороны Подрядчика;

- сроки выполнения работ;

- электронный адрес интернет - ресурса с ежедневными отчетами и видеотрансляцией выполнения работ.

Подрядчик произведет ограждение места временными огораживающими устройствами, а также, если работы выполняются в темное время, проведет установку осветительного оборудования.

Подрядчик обозначает место выполнения работ дорожными знаками по согласованному в установленном порядке с Заказчиком проекту.

Время выполнения работ с 8-00 часов и по 21-00 часов, в выходные дни – по предварительному согласованию с Заказчиком.

Подрядчик в установленном порядке и форме будет вести документацию по безопасности работ, учёт выполняемых работ, отчетную документацию и представлять ее Заказчику.

По каждому объекту до начала выполнения работ Подрядчик совместно с представителем Заказчика составляют акт открытия объекта, с указыванием объемов работ, которые будут произведены на объекте. Подрядчик производит фотосъемку объекта до начала выполнения работ и после завершения для размещения на интернет – ресурсе и предоставления Заказчику.

Подрядчик представит Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за выполнение работ на объекте с указанием предоставляемых ему полномочий, которые будут включать право подписания и согласования журналов выполнения работ и актов выполненных работ.

В случае если выполняются работы, контроль качества которых невозможен после проведения последующих работ, Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик по требованию Заказчика за свой счет вскроет любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановит за свой счет.

Подрядчик предоставит фото и видео фиксацию скрытых работ до момента выполнения работ, в момент выполнения работ и по завершению скрытых работ. Заказчик вправе не оплачивать стоимость скрытых работ, если они не подтверждены соответствующими фото и видео фиксацией, а так же двухсторонними актами.

Подрядчик выполнит требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении технического надзора за ходом выполнения работ, а также уполномоченными представителями контролирующих и надзорных органов.

Подрядчик обеспечит на объекте наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих для завершения выполнения работ в установленные сроки.

Выполнение работ будет произведено в соответствии со следующими нормативными документами: ВСН 37-84 "Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ"; СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"; СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты"; СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения"; СНиП III-10-75 " Правила производства и приемки работ. Благоустройство территории"; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», «СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

# Выполнение СНиП 12-01-2004.

Все работы по устройству тротуаров и парковочных карманов на территории сельского поселения Анискинское будут проводиться в соответствии с архитектурно-планировочным решением.

Подрядчик возмещает ущерб, причинённый Заказчику либо третьим лицам в процессе выполнения работ.

В случаях нанесения ущерба, причинения вреда здоровью людей, связанных с выполнением работ по контракту, Подрядчик несет ответственность в установленном законом порядке в полном объеме.

Подрядчик информирует Заказчика о ходе выполнения работ, устраняет выявленные Заказчиком нарушения, дефекты, недостатки в работах в сроки, согласованные с Заказчиком.

В случае выявления объемов работ, неучтенных Заказчиком при формировании технического задания, но необходимых для завершения полного комплекса работ в соответствии с предметом контракта, данные работы будут выполнены Подрядчиком в соответствии с условиями документации и в пределах цены контракта.

В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход работ против установленного срока, Подрядчик немедленно поставит в известность Заказчика

Требования к безопасности выполнения работ, охране труда

Во время выполнения работ Подрядчик обеспечивает рабочих спецодеждой (униформой) со светоотражающими вставками, спецобувью, другими необходимыми средствами индивидуальной защиты, материалами и инвентарем.

Подрядчик будет соблюдать правила охраны труда в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик будет соблюдать требования техники безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик будет соблюдать требования пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик будет соблюдать требования правил охраны окружающей среды и зеленых насаждений в соответствии с действующим законодательством РФ.

Входы, выходы, эвакуационные пути, проходы, предназначенные для работников службы спасения, скорой помощи, службы эксплуатации, будут всегда доступны, открыты и свободны от препятствий.

Подрядчик будет соблюдать правила привлечения иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской области. Подрядчик предоставит Заказчику информацию о работниках, привлекаемых для выполнения контракта, а также основаниях их трудовой деятельности на территории Российской Федерации.

Ответственность за нарушение перечисленных требований возлагается на руководителя подрядной организации.

Подрядчик в установленном порядке и форме будет вести документацию по безопасности работ, учёт выполненных работ, отчетную документацию и представлять ее Заказчику.

Подрядчик своевременно, в течение 24 часов, выполнит требования (предписания, указания и т.д.) Заказчика по безопасности работ, основанные на нормативных правовых актах Российской Федерации и Московской области и положениях контракта, в том числе об устранении недостатков в течение указанного срока.

Подрядчик незамедлительно сообщает на пункт объединенной диспетчерской службы Заказчика об аварийных ситуациях на дворовых и придомовых территориях, выявленных (допущенных) в ходе выполнения работ.

Хранение и вывоз мусора

В случае если при выполнения работ возникает необходимость складирования мусора Подрядчик использует специальные мусорные контейнеры и бункеры, установленные в местах согласованных с Заказчиком.

При невозможности использования контейнеров создается открытая площадка временного хранения отходов производства и потребления. Площадка будет:

- располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой застройке;

- загорожена сеткой-рабицой для предотвращения доступа посторонних лиц;

- иметь твердое водонепроницаемое покрытие (асфальтовое, бетонное, железобетонное, керамзитобетонное и др.);

- спланирована так, чтобы участок складирования отходов был защищен от подтопления поверхностными водами. При необходимости перехвата дождевых и паводковых вод по границе площадки проектируется водоотводный лоток, ограждение.

Подрядчик обеспечит своевременный вывоз мусора – в течении 24 часов после окончания работ.

Место размещения площадки в обязательном порядке согласуется с Заказчиком.		Подрядчик отвечает за санитарное содержание дворовой территории до момента сдачи приемочной комиссии.

Требования к методам выполнения работ и материалам,  применяемым в ходе выполнения работ, используемых для определения соответствия потребностям Заказчика:

Все работы будут выполнены строго в соответствии с Законом "О благоустройстве в Московской области" от 30.12.2014г. № 191/2014-ОЗ.

Методы выполнения работ и организационно технологическая схема выполнения работ определяются Подрядчиком в полном соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области, нормами и правилами, техническими и руководящими документами, обязательными и рекомендуемыми к применению при выполнении каждого вида работ, полном соответствии с условиями Контракта.

Указания Заказчика о применении определенных методов выполнения работ и об изменении применяемых Подрядчиком методов выполнения работ обязательны для Подрядчика, если такие указания Заказчика основаны на действующих нормативных правовых актах Российской Федерации и Московской области, нормах и правилах, технических и руководящих документах, обязательных и рекомендуемых к применению при выполнении каждого вида работ, условиях контракта.

При выполнении работ будут применяться материалы, предназначенные для применения в дорожно-климатической зоне – II.

В случае если Заказчик отклонил использование материалов и оборудования из-за их несоответствия стандартам качества и ранее одобренным образцам, Подрядчик за свой счет и своими силами произведет их замену. При выполнении работ Подрядчик несет все расходы по закупке необходимого количества и наличию необходимого запаса материалов, оборудования и техники для выполнения работ.

Порядок сдачи и приемки результатов работ:

Проверка работ, выполненных Подрядчиком, производится Заказчиком на протяжении всего срока действия контракта и включает контрольные мероприятия по подготовке Подрядчика к выполнению работ, контрольные мероприятия по проверке качества материалов, используемых при выполнении работ, контрольные мероприятия по проверке соблюдения технологии выполнения работ, контрольные мероприятия по завершении работ. Контрольные мероприятия проводятся  Заказчиком путём изучения документации Подрядчика, отбора образцов и проб применяемых материалов, обследований и проверок объемов, выполнения технологии и качества выполняемых работ.

Выполненные работы принимаются комиссией в лице Заказчика, Подрядчика, контролирующих органов и по необходимости представителями с Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области.

Результаты приемки фиксируются актами, составленными Заказчиком.

В случае выявления комиссией недостатков выполненных работ, нарушения сроков сдачи объекта, перечень нарушений и сроки их устранения указываются в акте.

Подрядчик устранит нарушения, выявленные комиссией в установленные актом сроки.

Приемка работ оформляется актом приемки комиссии.

После завершения выполнения полного объема работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте выполненных работ.

В течении 5 рабочих дней, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной условиями настоящего Контракта.

Отчетной документацией, подтверждающей выполнение указанных в настоящем Контракте видов работ являются:

-акт приемки работ комиссией;

-акт сдачи-приемки выполненных работ- 2 экз;

-акт освидетельствования скрытых работ (в т.ч. цветные фотографии)- 4 экз;

-счета-фактуры, подтверждающие стоимость используемых материалов и установленных элементов благоустройства;

- схемы (карты) выполнения работ с привязкой к адресу – 2 экз;

- цветные фотографии объектов до начала, во время, по выполнению работ – на бумажном и электронном носителях;

- сертификаты соответствия и иные документы, подтверждающие соответствие качества материалов и оборудования, используемых при выполнении работ;

Непредставление комплекта отчетной документации является основанием для отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ.

Требования по передаче Заказчику технических и иных документов:

Подрядчик предоставит полный пакет документов для оформления акта открытий и закрытий объектов в течении 5 рабочих дней с момента подписания контракта и 5 рабочих дней с момента сдачи работ Заказчику по акту выполненных работ.

Требования по объему гарантий качества выполненных работ:

В гарантийный период Подрядчик будет выезжать на объект для устранения выявленных дефектов при условии надлежащей эксплуатации.

Если в гарантийный период  обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика  и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. При отказе Подрядчика от составления и подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения Заказчик проводит за счет Подрядчика квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд.

В период гарантийных и постгарантийных обязательств Подрядчик несет всю ответственность за вред причиненный третьим лицам вызванные недостатками выполненных работ по комплексному благоустройству.

Подрядчик обеспечит круглосуточный прием заявок на гарантийный и постгарантийный ремонт на территории Московской области. В рамках гарантийных и постгарантийных обязательств в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения Заявки (уведомления) от Заказчика (эксплуатирующей организации) обеспечит ремонт и замену конструктивных элементов собственными силами и с помощью привлеченных организаций.

Доставка оборудования и других необходимых элементов в гарантийный срок производятся силами и полностью за счет средств Подрядчика.

Гарантийные обязательства по устранению дефектов выполняются за собственный счет Подрядчика независимо от причин их возникновения.

Гарантийный срок на установленные элементы – в соответствии с нормативным документами Российской Федерации и Московской области и технической документацией на соответствующие элементы.

В течении 24 часов после завершения очередного этапа работ Подрядчик осуществит вывоз и утилизацию строительного мусора, верхнего слоя грунта, а также прочих отходов, образующихся вследствие проведения работ.

Гарантийные сроки по видам работ составляют:

- устройство 1 (одного) слоя асфальтобетонного покрытия (не считая выравнивающего слоя) –3 (три) года;

- устройство 2 (двух) слоев асфальтобетонного покрытия (не считая выравнивающего слоя) –5 (пять) лет;

- водоотводные элементы и сооружения –12 (двенадцать) лет;

- барьерное ограждение –5 (пять) лет,

- направляющие устройства –2 (два) года;

- бортовой камень –7 (семь) лет;

- обочины –2 (два) года.