| Сведения о качестве технических характеристик товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, предоставление которых предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель) | Технические характеристики |  |  | Ед. Изм. | Сведения о сертификации |
|  |  | Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение предлагаемое участником |  |  |
| Сталь листовая оцинкованная ГОСТ 14918-80; ГОСТ 1497-84 |  | Класс толщины цинкового покрытия оцинкованной стали | должен быть 1;2 |  |  |  |
|  |  | Толщина стали | должна быть от 0,5 до 0,6 |  | мм |  |
|  |  | Ширина листа | должна быть 1250 |  | мм |  |
|  |  | Длина листа | должна быть 2500 |  | мм |  |
|  |  | По назначению на группы | должна быть для холодной штамповки; для холодного профилирования |  |  |  |
|  |  | По способности к вытяжке в зависимости от категории | должна быть нормальной вытяжки;не нормируется |  |  |  |
|  |  | По равномерности толщины цинкового покрытия сталь | должна быть с уменьшенной разнотолщинностью; с нормальной разнотолщинностью |  |  |  |
|  |  | По точности изготовления стального проката | должна быть высокая плоскостность ;улучшенная плоскостность |  |  |  |
|  |  | Предел текучести оцинкованной стали | должен быть ≥230;не нормируется |  | МПа |  |
|  |  | Глубина сферической лунки для категорий вытяжки в зависимости от группы | должна быть не менее 6,9;не нормируется |  | мм |  |
|  |  | Относительное удлинение оцинкованной стали при Lo = 80 мм | должна быть ≥20 |  | % |  |
|  |  | Толщина цинкового покрытия стали | должна быть от 10 |  | мкм |  |
|  |  | Разнотолщинность цинкового покрытия | должна быть не более 40 |  | мкм |  |
|  |  | Количество перегибов без излома оцинкованной стали в зависимости от группы | должна выдерживать 8;не нормируется |  | Кол-во перегибов |  |
|  |  | Марка стали | 08пс;08кп;10кп ;Ст3 пс;Ст3сп |  |  |  |
|  |  | Масса 1м2 слоя покрытия нанесенного с двух сторон | от 142,5 |  | г |  |