	Рекомендуемая для заполнения форма
                  
Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме, при выполнении работ

	
	Наименование товара
	Страна происхождения
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Сведения о сертификации

	
	
	
	Требуемый параметр
	Требуемое
значение
	
	
	

	1
	Смеси сухие штукатурные

( ГОСТ 28013-98,ГОСТ 31357-2007, ГОСТ 4.233-86, ГОСТ 4.212-80)
	 Россия
	Описание
	сухие строительные смеси (далее - сухие смеси), изготавливаемые на цементном вяжущем на основе портландцементного клинкера или на смешанных (сложных) вяжущих на его основе, на глиноземистом цементе, содержащие полимерные добавки не более 5 % массы смеси, применяемые при строительстве, реконструкции и ремонте зданий и сооружений.
	сухие строительные смеси (далее - сухие смеси), изготавливаемые на цементном вяжущем на основе портландцементного клинкера или на смешанных (сложных) вяжущих на его основе, на глиноземистом цементе, содержащие полимерные добавки не более 5 % массы смеси, применяемые при строительстве, реконструкции и ремонте зданий и сооружений.
	 
	

	
	
	
	Марка 
	не ниже М100
	М100
	 
	

	
	
	
	Прочность сцепления (адгезия)
	0,25-0,4
	0,25-0,4
	МПа
	

	
	
	
	Морозостойкость
	не менее F50
	F50
	циклов
	

	
	
	
	крупность заполнителя (ГОСТ 8736, ГОСТ 25820
	не более 0,5 
	0,5 
	мм
	

	4
	Краски водно-дисперсионные (ГОСТ 28196-89, ГОСТ Р 52020-2003)
	 
	описание
	водно-дисперсионные краски, представляющие собой суспензии пигментов и наполнителей в водных дисперсиях синтетических полимеров с добавлением различных вспомогательных веществ (эмульгатора, стабилизатора и др.).
	водно-дисперсионные краски, представляющие собой суспензии пигментов и наполнителей в водных дисперсиях синтетических полимеров с добавлением различных вспомогательных веществ (эмульгатора, стабилизатора и др.).
	 
	

	
	
	
	массовая доля нелетучих веществ
	55-61
	55-61
	%
	

	
	
	
	рН краски
	7,5-9,5
	7,5-9,5
	 
	

	
	
	
	степень перетира
	не более 60
	60
	мкм
	

	
	
	
	укрывистость высушенной пленки
	120-140
	130
	г/м2
	

	
	
	
	время высыхания до ст.3, при температуре (20±2)° С
	не более 1
	1
	ч
	

	
	
	
	стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С
	не менее 12
	12
	ч
	

	
	
	
	морозостойкость
	не менее 5
	5
	цикл
	

	
	
	
	расход
	150-200
	170
	г/м2
	


Используемые при производстве работ материалы должны соответствовать:  ГОСТ 22266-94,  ГОСТ 10178-85,  ГОСТ 125-79 , ГОСТ 9179-77 , ГОСТ 28013-98 , ГОСТ 6465-76 , ГОСТ 13663-86 , ГОСТ 10632-2007, ГОСТ 31108-2003, ГОСТ 3134-78 , ГОСТ 7931-76, ГОСТ 10503-71 ,  ГОСТ 26871-86,  ГОСТ 31377-2008,  ГОСТ 31357-2007 , ГОСТ 6787-2001 , ГОСТ 10277-90 , ГОСТ 22483-77 ,  ГОСТ 10923-93, ГОСТ 6825-91,  ГОСТ 17516.1-90 , ГОСТ 10619-80 , ГОСТ Р 52020-2003,  ГОСТ 15527-2004 , ГОСТ 103-2006, ГОСТ 28013-98, ГОСТ 9179-77, ГОСТ 22950-95, ГОСТ 7931-76, ГОСТ 12820-80, ГОСТ 28196-89, ГОСТ 19111-2001,  ГОСТ 6266-97, ГОСТ 14918-80, ГОСТ 16442–80, ГОСТ Р 51693-2000, ГОСТ 31387-2008, ГОСТ 31386-2008,   ГОСТ 25129-82, ГОСТ 14254-96, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10618-80, ГОСТ 10178-85,   ГОСТ 4598-86, ГОСТ 1145-80, ГОСТ 19537-83, ГОСТ 12820-80, ГОСТ Р 52134-2003,  ГОСТ 5089-2003.

Обоснование предъявляемых требований в соответствии с п.2, ч.1, ст. 33, 44-ФЗ: Требования к параметрам товаров, которые не регулируются ГОСТами (например: цвет оборудования, его размеры, масса, комплектация и.т.д.), предъявляются для обеспечения более полного соответствия данных товаров нуждам заказчика. Данные параметры товаров используются при определении основных критериев, определяющих качество инженерных систем, влияющих на безопасность объектов лечебных учреждений, и установлены, в том числе в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. Дополнительное и более подробное обоснование предъявляемых требований указано в техническом задании, а так же в составе самих требований к товарам. 
             Примечание: Инструкция по заполнению первой части заявки

В случае, если в документации об аукционе содержится указание на товарные знаки в отношении товаров, использование которых осуществляется в ходе исполнения договора, применительно к таким товарным знакам следует читать «или эквивалент». Конкретные показатели, характеристики товара, используемого при выполнении работ, представляются в отношении каждого вида (типа) товара, используемого при выполнении работ по предмету аукциона в электронной форме. В случае перечисления характеристик через «;» точку с запятой, участник должен указать один конкретный показатель. Перечисление характеристик через «,» запятую означает, что при производстве работ используются товары со всеми перечисленными характеристиками. В случае указания значений показателей, сопровождающихся словами: «период» или «период значений» Участник должен указать именно диапазон значений при этом максимальное значение должно быть включенным, а минимальное должно быть не включенным в указываемый диапазон. Если между значениями стоит знак «±», то данный параметр является неизменяемым. Если при описании характеристик встречается знак «-» (тире), необходимо указать конкретны й показатель с не включенными граничными значениями. В параметре «Степень защиты (IP)» Участнику необходимо учитывать, что в соответствии с ГОСТ 14254, первая цифра относится к степени защиты от воздействия твердых предметов, а вторая от проникновения воды и влаги, если требуется указать показатель выше, ниже, более или менее относительно показателя защиты конкретного воздействия, то другой показатель должен оставаться неизменным. Знак двоеточие в графе «Требуемый параметр» «:» означает что участник должен указать диапазон с не включенными граничными значениями. Если в требуемом параметре встречается словосочетание «диапазон» или «диапазон значений», Участнику необходимо указать именно диапазон с не включенными граничными значениями. Если характеристики указываются с использованием знака «…», Участнику необходимо указать диапазон значений с минимальным включенным значением и максимальным не включенным. В случае если какие-либо требуемые характеристики в соответствии с нормативными документами не нормируются, участник должен указать «не нормируется» или поставить прочерк. 
Если в требованиях к используемым товарам содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, то допускается использование их эквивалента. При подготовке своей заявки участник должен учитывать требования всей аукционной документации.

