Таблица №2. Перечень необходимых материалов.

| № п/п | Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сталь листовая оцинкованная | а) Толщина стали — 0,53 – 0,70 мм; б) Ширина листа — 1000; в) Длина листа - 2000, 2500 мм; г) Марки подката — сталь не хуже 08ПС; д) Толщина цинкового покрытия — более 270 гр/м2 |
| 2. | Мастика тиоколовая строительная | а) Плотность не более 1750 кг/м3; б) Расход не более 300 гр/мп; в) Время полной полимеризации не более 14 дней; г) Сопротивление текучести не более 2 мм; д) Условная прочность в момент разрыва не хуже 0,2 Мпа; е) Относительное удлинение в момент разрыва не менее 150%; ж) Нанесение должно производиться в диапазоне температур с нижним пределом не выше 5°С и верхним пределом не ниже +35°С; з) Слой нанесения не менее 2 мм; и) Температура при эксплуатации должна быть в диапазоне значений с нижним пределом -600 и верхним пределом +1200С. |
| 3 | Мастика битумно – полимерная | а) Прочность сцепления с основанием при температуре минус 20±2°C: с бетоном не хуже 0.50 Мпа, со сталью не хуже 1,0 Мпа; б) Прочность сцепления между слоями рулонный материал – бетон: не хуже: 0,4 Мпа; в) Прочность на сдвиг клеевого соединения, Н/м должна быть не хуже 4; г) Условная прочность: не менее 1,2 МПа; д) Относительное удлинение при разрыве: не менее 500%; е) Водопоглощение в течение 24 часов, % по массе: менее 0,4; ж) Массовая доля нелетучих веществ, %: не более 50; з) Теплостойкость, °С: выше 115; и) Гибкость на брусе радиусом 5,0±0,2 мм при температуре -50 °С: трещин нет. |
| 4. | Рулонный материал для верхнего слоя | а) Длина рулона: 10 м; б) Ширина рулона: 1 м; в) Толщина не менее 4,5 и не более 5,5 мм; г) Масса 1 кв.м. материала должна находится в пределах 4,3 - 5,3 кг; д) Масса вяжущего с наплавляемой стороны: 2,0 кг/кв.м.; е) Водопоглощение в течение 24 ч, не хуже 1,0% по массе; ж) Температура хрупкости вяжущего, °С, не выше -25; з) Температура гибкости на брусе R=25мм должна быть не выше -15°С; и) Теплостойкость, °С, более 110; к) Водонепроницаемость при давлении 1 кгс/см2 в течении 2 ч - абсолютная; л) Гибкость на брусе радиусом 10 мм: не выше минус 15°С; м) Разрывная сила при растяжении в продольном/поперечном направлении: не хуже 600/360 Н; н) Основа – полиэстер; о) Покрытие поверхности – гранулят; п) Срок службы – не менее 20 лет |
| 5. | Рулонный материал для нижнего слоя | а) Толщина: выше 3,6 мм; б) Масса 1 кв.м. материала: выше 3,5 кг; в) Масса вяжущего с наплавляемой стороны: не менее 2 кг/кв.м.; г) Водопоглощение в течение 24 ч: не хуже 1,0% по массе; д) Температура хрупкости вяжущего должна быть не выше -25°С; е) Температура гибкости на брусе R=25мм: не выше -15°С; ж) Теплостойкость, °С, более 110; з) Длина х Ширина: 10х1 м; и) Водонепроницаемость в течение 72ч при давлении 0,001МПа - абсолютная; к) Разрывная сила при растяжении в продольном/поперечном направлении: на полиэфире должна быть не хуже 500/350 Н, на стеклоткани не хуже 600/360 Н, на стеклохолсте не хуже 294/180 Н; л) Срок службы: не менее 20 лет. |
| 6. | Раствор готовый отделочный | а) Смесь должна быть предназначена для устройства стяжек, заделки выбоин и трещин, выравнивания поверхностей и т.д. б) Соотношение цемента и песка должно быть 1:4; в) При изготовлении смеси должен быть использован песок 1 класса, фракцией не более 2,5 мм; г) Максимальная толщина слоя не более 50 мм. д) Расход смеси должен быть в диапазоне значений с нижним пределом не менее 17 кг/м2/1см и верхним пределом не более 22 кг/м2/1см. е) Время использования готовой смеси должно быть не менее 50 мин. и не более 80 мин. ж) Марка по прочности не хуже М150. з) Предел прочности при сжатии в возрасте 28 суток должен быть более 12 Мпа и менее 18 Мпа. и) Прочность сцепления с основанием через 28 суток: не менее 0,3 Мпа. к) Технологическая готовность смеси должна быть не более 48 часов. л) Влажность сухой смеси: не более 0,2 %. м) Удельная эффективная активность естественных радионуклидов должна быть лучше 2-го класса. н) Температура применения должна быть в диапазоне значений с нижним пределом не выше +5 и верхним пределом не ниже + 25 °С. |
| 7. | Пленка полиэтиленовая | а) Пленка полиэтиленовая должна быть марки «Т». б) Толщина пленки должна быть менее 230000 нм и более 200000 нм. в) Прочность при растяжении: в продольном направлении должна быть не более 15 Мпа, в поперечном направление не менее 13 Мпа. г) Относительное удлинение при разрыве: в продольном направлении не более 400%, в поперечном направлении не менее 400%. д) Статический коэффициент трения должен находиться в диапазоне конкретных показателей с нижним пределом не менее 0,08 и верхним пределом не более 0,65. е) Масса 1 м2 пленки должна быть не менее 200 грамм и не более 240 грамм. |