| Приложение № 1 к Техническому задании. Требования к качественным и иным характеристикам материалов, и их показателям которые определяют соответствие потребностям заказчика |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование | Требуемые показатели | Минимальные значения показателя | Максимальные значения показателя | Значения показателей, которые не могут изменяться | Конкретные показатели используемого материала, соответствующие значениям, установленным документацией предлагаемые Подрядчиком | Единица измерения |
| 1 | Битумы строительные (ГОСТ 6617-76) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Тип |  |  | нефтяные | нефтяные |  |
|  |  | Температура размягчения по кольцу и шару | 90 | 105 |  | 90 | °С |
|  |  | Растворимость, | 99,5 |  |  | 99,5 | % |
|  |  | Температура вспышки | 240 |  |  | 240 | °С |
|  |  | Тип |  |  | нефтяные кровельные | нефтяные кровельные |  |
| 2 | Битумы строительные (ГОСТ 9548-74) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Температура размягчения по кольцу и шару, | 80 | 95 |  | 95 | °С |
|  |  | Температура хрупкости |  | -10 |  | -10 | °С |
|  |  | Растворимость в толуоле или хлороформе | 99,5 |  |  | 99,5 | % |
|  |  | Температура вспышки | 240 |  |  | 240 | °С |
| 3 | Песок природный для строительных работ (ГОСТ 8736-93) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Класс песка по зерновому составу |  |  | 1-го класса | 1-го класса |  |
|  |  | Тип |  |  | повышенной крупности и крупный | повышенной крупности и крупный |  |
|  |  | содержание зерен крупностью менее 0,15 мм |  | 5 |  | 5 | % |
|  |  | содержание зерен крупностью свыше 10 мм |  | 0,5 |  | 0,5 | % |
|  |  | содержание зерен крупностью свыше 5 мм |  | 5 |  | 5 | % |
|  |  | содержание пылевидных и глинистых частиц |  | 2 |  | 2 | % |
|  |  | содержание глины в комках |  | 0,25 |  | 0,25 | % |
| 4 | Фланцы стальные плоские приварные (ГОСТ 12820-80) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Давление | 1,6 |  |  | 1,6 | МПА (кгс/см2) |
|  |  | Диаметр | 40 |  |  | 40 | мм |
|  |  | Марка стали |  |  | ВСт3сп2 | ВСт3сп2 |  |
| 5 | Фланцы стальные плоские приварные (ГОСТ 12820-80) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Давление | 1,6 |  |  | 1,6 | МПА (кгс/см2) |
|  |  | Диаметр | 32 |  |  | 32 | мм |
|  |  | Марка стали |  |  | ВСт3сп2 | ВСт3сп2 |  |
| 6 | Фланцы стальные плоские приварные (ГОСТ 12820-80) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Давление | 1,6 |  |  | 1,6 | МПА (кгс/см2) |
|  |  | Диаметр | 50 |  |  | 50 | мм |
|  |  | Марка стали |  |  | ВСт3сп2 | ВСт3сп2 |  |
| 7 | Фланцы стальные плоские приварные (ГОСТ 12820-80) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Давление | 1,6 |  |  | 1,6 | МПА (кгс/см2) |
|  |  | Диаметр | 80 |  |  | 80 | мм |
|  |  | Марка стали |  |  | ВСт3сп2 | ВСт3сп2 |  |
| 8 | Фланцы стальные плоские приварные (ГОСТ 12820-80) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Давление | 1,6 |  |  | 1,6 | МПА (кгс/см2) |
|  |  | Диаметр | 100 |  |  | 100 | мм |
|  |  | Марка стали |  |  | ВСт3сп2 | ВСт3сп2 |  |
| 9 | Фланцы стальные плоские приварные (ГОСТ 12820-80) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Давление | 1,6 |  |  | 1,6 | МПА (кгс/см2) |
|  |  | Диаметр | 125 |  |  | 125 | мм |
|  |  | Марка стали |  |  | ВСт3сп2 | ВСт3сп2 |  |
| 10 | Фланцы стальные плоские приварные (ГОСТ 12820-80) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Давление | 1,6 |  |  | 1,6 | МПА (кгс/см2) |
|  |  | Диаметр | 150 |  |  | 150 | мм |
|  |  | Марка стали |  |  | ВСт3сп2 | ВСт3сп2 |  |
| 11 | Фланцы стальные плоские приварные (ГОСТ 12820-80) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Давление | 1,6 |  |  | 1,6 | МПА (кгс/см2) |
|  |  | Диаметр | 200 |  |  | 200 | мм |
|  |  | Марка стали |  |  | ВСт3сп2 | ВСт3сп2 |  |
| 12 | Фланцы стальные плоские приварные (ГОСТ 12820-80) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Давление | 1,6 |  |  | 1,6 | МПА (кгс/см2) |
|  |  | Диаметр | 250 |  |  | 250 | мм |
|  |  | Марка стали |  |  | ВСт3сп2 | ВСт3сп2 |  |
| 13 | Неподвижные опоры в ППУ изоляции в оболочке (ГОСТ 30732-2006 ) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Наружный диаметр стального элемента опоры | 108 |  |  | 108 | мм |
|  |  | Диаметр изоляции опоры | 180 |  |  | 180 | мм |
|  |  | Материал оболочки |  |  | полиэтилен | полиэтилен |  |
|  |  | Расчетная рабочая температура |  |  | 140 | 140 | оС |
|  |  | Пиковая температура |  | 150 |  | 150 | оС |
| 14 | Неподвижные опоры в ППУ изоляции в оболочке (ГОСТ 30732-2006 ) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Наружный диаметр стального элемента опоры | 159 |  |  | 159 | мм |
|  |  | Диаметр изоляции опоры | 250 |  |  | 250 | мм |
|  |  | Материал оболочки |  |  | полиэтилен | полиэтилен |  |
|  |  | Расчетная рабочая температура |  |  | 140 | 140 | °С |
|  |  | Пиковая температура |  | 150 |  | 150 | °С |
| 15 | Неподвижные опоры в ППУ изоляции в оболочке (ГОСТ 30732-2006 ) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Наружный диаметр стального элемента опоры | 219 |  |  | 219 | мм |
|  |  | Диаметр изоляции опоры | 315 |  |  | 315 | мм |
|  |  | Материал оболочки |  |  | полиэтилен | полиэтилен |  |
|  |  | Расчетная рабочая температура |  |  | 140 | 140 | °С |
|  |  | Пиковая температура |  | 150 |  | 150 | °С |
| 16 | Неподвижные опоры в ППУ изоляции в оболочке (ГОСТ 30732-2006 ) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Наружный диаметр стального элемента опоры | 325 |  |  | 325 | мм |
|  |  | Диаметр изоляции опоры | 450 |  |  | 450 | мм |
|  |  | Материал оболочки |  |  | полиэтилен | полиэтилен |  |
|  |  | Расчетная рабочая температура |  |  | 140 | 140 | °С |
|  |  | Пиковая температура |  | 150 |  | 150 | °С |
| 17 | Отводы 90 град. (ГОСТ 17375-01) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Радиус кривизны |  |  | 1,5Ду | 1,5Ду | мм |
|  |  | Материал |  |  | сталь | сталь |  |
|  |  | Давление условное |  | 1,6 |  | 1,6 | МПа (кгс/см²) |
|  |  | Диаметр условного прохода | 125 |  |  | 125 | мм |
|  |  | наружный диаметр | 133 |  |  | 133 | мм |
|  |  | толщина стенки | 6 |  |  | 6 | мм |
| 18 | Отводы 90 град. (ГОСТ 17375-01) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Радиус кривизны |  |  | 1,5 Ду | 1,5 Ду | мм |
|  |  | Материал |  |  | сталь | сталь |  |
|  |  | Давление условное |  | 1,6 |  | 1,6 | МПа (кгс/см²) |
|  |  | Диаметр условного прохода | 150 |  |  | 150 | мм |
|  |  | наружный диаметр | 159 |  |  | 159 | мм |
|  |  | толщина стенки | 5 |  |  | 5,0 | мм |
| 19 | Отводы 90 град. (ГОСТ 17375-01) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Радиус кривизны |  |  | 1,5 Ду | 1,5 Ду | мм |
|  |  | Материал |  |  | сталь | сталь |  |
|  |  | Давление условное |  | 1,6 |  | 1,6 | МПа (кгс/см²) |
|  |  | Диаметр условного прохода | 200 |  |  | 200 | мм |
|  |  | наружный диаметр | 219 |  |  | 219 | мм |
|  |  | толщина стенки | 8 |  |  | 8,0 | мм |
| 20 | Отвод в ППУ изоляции в оболочке (ГОСТ 30732-2006) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Наружный диаметр стального элемента отвода | 57 |  |  | 57 | мм |
|  |  | Диаметр изоляции отвода | 140 |  |  | 140 | мм |
|  |  | Плотность изоляции | 60 |  |  | 60 | кг/м3 |
|  |  | Материал оболочки |  |  | полиэтилен | полиэтилен |  |
| 21 | Отвод в ППУ изоляции в оболочке (ГОСТ 30732-2006) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Наружный диаметр стального элемента отвода | 76 |  |  | 76 | мм |
|  |  | Диаметр изоляции отвода | 160 |  |  | 160 | мм |
|  |  | Плотность | 60 |  |  | 60 | кг/м3 |
|  |  | Материал оболочки |  |  | полиэтилен | полиэтилен |  |
| 22 | Отвод в ППУ изоляции в оболочке (ГОСТ 30732-2006) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Наружный диаметр стального элемента отвода | 89 |  |  | 89 | мм |
|  |  | Диаметр изоляции отвода | 180 |  |  | 180 | мм |
|  |  | Плотность изоляции | 60 |  |  | 60 | кг/м3 |
|  |  | Материал оболочки |  |  | полиэтилен | полиэтилен |  |
| 23 | Отвод в ППУ изоляции в оболочке (ГОСТ 30732-2006) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Наружный диаметр стального элемента отвода | 108 |  |  | 108 | мм |
|  |  | Диаметр изоляции отвода | 200 |  |  | 200 | мм |
|  |  | Плотность изоляции | 60 |  |  | 60 | кг/м3 |
|  |  | Материал оболочки |  |  | полиэтилен | полиэтилен |  |
| 24 | Отвод в ППУ изоляции в оболочке (ГОСТ 30732-2006) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Наружный диаметр стального элемента отвода | 159 |  |  | 159 | мм |
|  |  | Диаметр изоляции отвода | 250 |  |  | 250 | мм |
|  |  | Плотность изоляции | 60 |  |  | 60 | кг/м3 |
|  |  | Материал оболочки |  |  | полиэтилен | полиэтилен |  |
| 25 | Изоляция ППУ элементов трубопровода с кабелем вывода (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Наружный диаметр стального элемента | 57 |  |  | 57 | мм |
|  |  | Диаметр изоляции элемента | 125 |  |  | 125 | мм |
|  |  | Сечение кабеля | 1,5 |  |  | 1,5 | мм2 |
|  |  | Длина элемента | 2,2 |  |  | 2,2 | м |
|  |  | Толщина слоя изоляции | 68 |  |  | 68 | мм |
|  |  | Толщина стенки элемента | 4 |  |  | 4 | мм |
| 26 | Изоляция ППУ элементов трубопровода с кабелем вывода (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Наружный диаметр стального элемента | 89 |  |  | 89 | мм |
|  |  | Диаметр изоляции элемента | 160 |  |  | 160 | мм |
|  |  | Сечение кабеля | 1,5 |  |  | 1,5 | мм2 |
|  |  | Длина элемента | 2,2 |  |  | 2,2 | м |
|  |  | Толщина слоя изоляции | 71 |  |  | 71 | мм |
|  |  | Толщина стенки элемента | 4 |  |  | 4 | мм |
| 27 | Изоляция ППУ элементов трубопровода с кабелем вывода (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Наружный диаметр стального элемента | 133 |  |  | 133 | мм |
|  |  | Диаметр изоляции элемента | 225 |  |  | 225 | мм |
|  |  | Сечение кабеля | 1,5 |  |  | 1,5 | мм2 |
|  |  | Длина элемента | 2,2 |  |  | 2,2 | м |
|  |  | Толщина слоя изоляции | 92 |  |  | 92 | мм |
|  |  | Толщина стенки элемента | 4 |  |  | 4 | мм |
| 28 | Изоляция ППУ элементов трубопровода с кабелем вывода (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Наружный диаметр стального элемента | 159 |  |  | 159 | мм |
|  |  | Диаметр изоляции элемента | 250 |  |  | 250 | мм |
|  |  | Сечение кабеля | 1,5 |  |  | 1,5 | мм2 |
|  |  | Длина элемента | 2,2 |  |  | 2,2 | м |
|  |  | Толщина слоя изоляции | 91 |  |  | 91 | мм |
|  |  | Толщина стенки элемента | 4 |  |  | 4 | мм |
| 29 | Неподвижные опоры в ППУ изоляции в оболочке (ГОСТ 30732-2006) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Наружный диаметр стального элемента опоры | 57 |  |  | 57 | мм |
|  |  | Диаметр изоляции опоры | 125 |  |  | 125 | мм |
|  |  | Материал оболочки |  |  | полиэтилен | полиэтилен |  |
|  |  | Расчетная рабочая температура |  |  | 140 | 140 | °С |
|  |  | Пиковая температура |  | 150 |  | 150 | °С |
| 30 | Неподвижные опоры в ППУ изоляции в оболочке (ГОСТ 30732-2006) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Наружный диаметр стального элемента опоры | 89 |  |  | 89 | мм |
|  |  | Диаметр изоляции опоры | 160 |  |  | 160 | мм |
|  |  | Материал оболочки |  |  | полиэтилен | полиэтилен |  |
|  |  | Расчетная рабочая температура |  |  | 140 | 140 | °С |
|  |  | Пиковая температура |  | 150 |  | 150 | °С |
| 31 | Неподвижные опоры в ППУ изоляции в оболочке (ГОСТ 30732-2006) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Наружный диаметр стального элемента опоры | 133 |  |  | 133 | мм |
|  |  | Диаметр изоляции опоры | 225 |  |  | 225 | мм |
|  |  | Материал оболочки |  |  | полиэтилен | полиэтилен |  |
|  |  | Расчетная рабочая температура |  |  | 140 | 140 | °С |
|  |  | Пиковая температура |  | 150 |  | 150 | °С |
| 32 | Неподвижные опоры в ППУ изоляции в оболочке (ГОСТ 30732-2006) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Наружный диаметр стального элемента опоры | 159 |  |  | 159 | мм |
|  |  | Диаметр изоляции опоры | 250 |  |  | 250 | мм |
|  |  | Материал оболочки |  |  | полиэтилен | полиэтилен |  |
|  |  | Расчетная рабочая температура |  |  | 140 | 140 | °С |
|  |  | Пиковая температура |  | 150 |  | 150 | °С |
| 33 | Неподвижные опоры в ППУ изоляции в оболочке (ГОСТ 30732-2006) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Наружный диаметр стального элемента опоры | 273 |  |  | 273 | мм |
|  |  | Диаметр изоляции опоры | 400 |  |  | 400 | мм |
|  |  | Материал оболочки |  |  | полиэтилен | полиэтилен |  |
|  |  | Расчетная рабочая температура |  |  | 140 | 140 | °С |
|  |  | Пиковая температура |  | 150 |  | 150 | °С |
| 34 | Трубы (ГОСТ 8731-87) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Наружный диаметр | 57 |  |  | 57 | мм |
|  |  | Толщина стенки | 3,5 |  |  | 3,5 | мм |
|  |  | Материал |  |  | сталь | сталь |  |
|  |  | Тип |  |  | бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской | бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской |  |
| 35 | Трубы (ГОСТ 8731-87) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Наружный диаметр | 76 |  |  | 76 | мм |
|  |  | Толщина стенки | 3,5 |  |  | 3,5 | мм |
|  |  | Материал |  |  | сталь | сталь |  |
|  |  | Тип |  |  | бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской | бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской |  |
| 36 | Трубы (ГОСТ 8731-87) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Наружный диаметр | 89 |  |  | 89 | мм |
|  |  | Толщина стенки | 3,5 |  |  | 3,5 | мм |
|  |  | Материал |  |  | сталь | сталь |  |
|  |  | Тип |  |  | бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской | бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской |  |
| 37 | Трубы (ГОСТ 8731-87) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Наружный диаметр | 108 |  |  | 108 | мм |
|  |  | Толщина стенки | 4 |  |  | 4 | мм |
|  |  | Материал |  |  | сталь | сталь |  |
|  |  | Тип |  |  | бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской | бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской |  |
| 38 | Трубы (ГОСТ 8731-87) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Наружный диаметр | 133 |  |  | 133 | мм |
|  |  | Толщина стенки | 4 |  |  | 4 | мм |
|  |  | Материал |  |  | сталь | сталь |  |
|  |  | Тип |  |  | бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской | бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской |  |
| 39 | Трубы (ГОСТ 8731-87) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Наружный диаметр | 159 |  |  | 159 | мм |
|  |  | Толщина стенки | 5 |  |  | 5 | мм |
|  |  | Материал |  |  | сталь | сталь |  |
|  |  | Тип |  |  | бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской | бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской |  |
| 40 | Трубы (ГОСТ 8731-87) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Наружный диаметр | 219 |  |  | 219 | мм |
|  |  | Толщина стенки | 7 |  |  | 7 | мм |
|  |  | Материал |  |  | сталь | сталь |  |
|  |  | Тип |  |  | бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской | бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской |  |
| 41 | Трубы (ГОСТ 8731-87) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Наружный диаметр | 273 |  |  | 273 | мм |
|  |  | Толщина стенки | 8 |  |  | 8 | мм |
|  |  | Материал |  |  | сталь | сталь |  |
|  |  | Тип |  |  | бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской | бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской |  |
| 42 | Земля механизированной заготовки (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Тип |  |  | растительная | растительная |  |
|  |  | Содержание грунта | 50 |  |  | 50 | % |
|  |  | Содержание торфа | 50 | 50 |  | 50 | % |
| 43 | Щебень для строительных работ (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Материал |  |  | известняковый | известняковый |  |
|  |  | Марка | М600 |  |  | М600 |  |
|  |  | Фракция | 5 | 10 |  | 5 | мм |
| 44 | Щебень для строительных работ (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Материал |  |  | гравийный | гравийный |  |
|  |  | Марка | М800 |  |  | М800 | мм |
|  |  | Фракция | 20 | 40 |  | 20 | мм |
| 45 | Раствор готовый кладочный (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Материал |  |  | цементный | цементный |  |
|  |  | Марка по прочности | М50 |  |  | М50 |  |
|  |  | Морозостойкость | F50 |  |  | F50 | мин |
|  |  | Коэффициент прочности сцепления | 0,5 |  |  | 0,5 | МПа |
|  |  | Крупность заполнителя |  | 0,3 |  | 0,3 | мм |
| 46 | Бетон (ГОСТ 26633-91) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Тип |  |  | тяжелый | тяжелый |  |
|  |  | Крупность заполнителя | 10 |  |  | 10 | мм |
|  |  | Класс прочности (марка) | В22.5 (М300) |  |  | В22.5 (М300) |  |
|  |  | Подвижность |  | П4 |  | П4 |  |
|  |  | Морозостойкость | F200 |  |  | F200 |  |
|  |  | Водонепроницаемость | W6 |  |  | W6 |  |
| 47 | Бетон (ГОСТ 26633-91) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Тип |  |  | тяжелый | тяжелый |  |
|  |  | Крупность заполнителя | 20 |  |  | 20 | мм |
|  |  | Класс прочности (марка) | В15 (М200) |  |  | В15 (М200) |  |
|  |  | Подвижность |  | П2 |  | П2 |  |
|  |  | Морозостойкость | F100 |  |  | F100 |  |
|  |  | Водонепроницаемость | W4 |  |  | W4 |  |
| 48 | Бетон (ГОСТ 26633-91) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Тип |  |  | тяжелый | тяжелый |  |
|  |  | Крупность заполнителя | 10 |  |  | 10 | мм |
|  |  | Класс прочности (марка) | В12,5 (М150) |  |  | В12,5 (М150) |  |
|  |  | Подвижность |  | П4 |  | П4 |  |
|  |  | Морозостойкость | F50 |  |  | F50 |  |
|  |  | Водонепроницаемость | W2 |  |  | W2 |  |
| 49 | Бетон (ГОСТ 26633-91) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Тип |  |  | тяжелый | тяжелый |  |
|  |  | Крупность заполнителя | 20 |  |  | 20 | мм |
|  |  | Класс прочности (марка) | В12 (М200) |  |  | В12 (М200) |  |
|  |  | Подвижность |  | П2 |  | П2 |  |
|  |  | Морозостойкость | F100 |  |  | F100 |  |
|  |  | Водонепроницаемость | W4 |  |  | W4 |  |
| 50 | Компонент ретан двухкомпонентный заливочный (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Температура нанесения | +10 |  |  | +10 | °С |
|  |  | Материал |  |  | полиуретановый | полиуретановый |  |
|  |  | Пиковая температура, |  | 150 |  | 150 | °С |
| 51 | Полуцелиндры (скорлупы) теплоизоляционные (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Материал |  |  | пенополиуретан | пенополиуретан |  |
|  |  | Коэффициент теплопроводности |  | 0,025 |  | 0,025 | Вт/мК |
|  |  | Плотность | 40 | 60 |  | 60 | кг/м3 |
|  |  | Паропроницаемость |  | 0,05 |  | 0,05 | мг/(м*ч*Па) |
|  |  | Допустимая нагрузка |  | 1,93 |  | 1,93 | кг/см2 |
|  |  | Наружный диаметр | 76 |  |  | 76 | мм |
| 52 | Полуцелиндры (скорлупы) теплоизоляционные (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Материал |  |  | пенополиуретан | пенополиуретан |  |
|  |  | Коэффициент теплопроводности |  | 0,025 |  | 0,025 | Вт/мК |
|  |  | Плотность | 40 | 60 |  | 60 | кг/м3 |
|  |  | Паропроницаемость |  | 0,05 |  | 0,05 | мг/(м*ч*Па) |
|  |  | Допустимая нагрузка |  | 1,93 |  | 1,93 | кг/см2 |
|  |  | Наружный диаметр | 89 |  |  | 89 | мм |
| 53 | Полуцелиндры (скорлупы) теплоизоляционные (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Материал |  |  | пенополиуретан | пенополиуретан |  |
|  |  | Коэффициент теплопроводности |  | 0,025 |  | 0,025 | Вт/мК |
|  |  | Плотность | 40 | 60 |  | 60 | кг/м3 |
|  |  | Паропроницаемость |  | 0,05 |  | 0,05 | мг/(м*ч*Па) |
|  |  | Допустимая нагрузка |  | 1,93 |  | 1,93 | кг/см2 |
|  |  | Наружный диаметр | 108 |  |  | 108 | мм |
| 54 | Полуцелиндры (скорлупы) теплоизоляционные (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Материал |  |  | пенополиуретан | пенополиуретан |  |
|  |  | Коэффициент теплопроводности |  | 0,025 |  | 0,025 | Вт/мК |
|  |  | Плотность | 40 | 60 |  | 60 | кг/м3 |
|  |  | Паропроницаемость |  | 0,05 |  | 0,05 | мг/(м*ч*Па) |
|  |  | Допустимая нагрузка |  | 1,93 |  | 1,93 | кг/см2 |
|  |  | Наружный диаметр | 133 |  |  | 133 | мм |
| 55 | Полуцелиндры (скорлупы) теплоизоляционные (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Материал |  |  | пенополиуретан | пенополиуретан |  |
|  |  | Коэффициент теплопроводности |  | 0,025 |  | 0,025 | Вт/мК |
|  |  | Плотность | 40 | 60 |  | 60 | кг/м3 |
|  |  | Паропроницаемость |  | 0,05 |  | 0,05 | мг/(м*ч*Па) |
|  |  | Допустимая нагрузка |  | 1,93 |  | 1,93 | кг/см2 |
|  |  | Наружный диаметр | 219 |  |  | 219 | мм |
| 56 | Отвод в ППУ изоляции в оболочке (ГОСТ 30732-2006) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Наружный диаметр стального элемента отвода | 133 |  |  | 133 | мм |
|  |  | Диаметр изоляции отвода | 225 |  |  | 225 | мм |
|  |  | Плотность | 60 |  |  | 60 | кг/м3 |
|  |  | Материал оболочки |  |  | полиэтилен | полиэтилен |  |
| 57 | Отвод в ППУ изоляции в оболочке (ГОСТ 30732-2006) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Наружный диаметр стального элемента отвода | 219 |  |  | 219 | мм |
|  |  | Диаметр изоляции отвода | 315 |  |  | 315 | мм |
|  |  | Плотность | 60 |  |  | 60 | кг/м3 |
|  |  | Материал оболочки |  |  | полиэтилен | полиэтилен |  |
| 58 | Отвод в ППУ изоляции в оболочке (ГОСТ 30732-2006) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Наружный диаметр стального элемента отвода | 273 |  |  | 273 | мм |
|  |  | Диаметр изоляции отвода | 400 |  |  | 400 | мм |
|  |  | Плотность | 60 |  |  | 60 | кг/м3 |
|  |  | Материал оболочки |  |  | полиэтилен | полиэтилен |  |
| 59 | Лента термоусаживающаяся (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Материал |  |  | полиэтиленовая | полиэтиленовая |  |
|  |  | Температура эксплуатации троссовой изоляции труб |  | +60 |  | +60 | °C |
|  |  | Температура нагрева стыков труб при нанесении лент |  | +110 |  | +110 | °C |
|  |  | Ширина | 440 |  |  | 440 | мм |
|  |  | Толщина | 1,4 |  |  | 1,4 | мм |
| 60 | Лента полиэтиленовая термоусаживающаяся (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Материал |  |  | полиэтиленовая | полиэтиленовая |  |
|  |  | Температура эксплуатации троссовой изоляции труб |  | +60 |  | +60 | °C |
|  |  | Температура нагрева стыков труб при нанесении лент |  | +110 |  | +110 | °C |
|  |  | Ширина | 640 |  |  | 640 | мм |
|  |  | Толщина | 1,4 |  |  | 1,4 | мм |
| 61 | Переходы концентрические ГОСТ 17378-2001 (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Давление условное | 1,,6(160) |  |  | 1,6(160) | МПа (кгс/см²) |
|  |  | диаметром условного прохода | 80*50 |  |  | 80*50 | мм |
|  |  | наружным диаметром и толщина стенки |  | 89х3,5-57х4,0 |  | 89х3,5-57х3,0 | мм |
|  |  | материал |  |  | сталь | сталь |  |
| 62 | Переходы концентрические ГОСТ 17378-2001 (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Давление условное | 1,6(160) |  |  | 1,6(160) | МПа (кгс/см²) |
|  |  | диаметром условного прохода | 100*80 |  |  | 100*80 | мм |
|  |  | наружным диаметром и толщина стенки |  | 108х6-89х6 |  | 108х6-89х6 | мм |
|  |  | материал |  |  | сталь | сталь |  |
| 63 | Переходы концентрические ГОСТ 17378-2001 (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Давление условное | 1,6(160) |  |  | 1,6(160) | МПа (кгс/см²) |
|  |  | диаметром условного прохода | 150*125 |  |  | 150*125 | мм |
|  |  | наружным диаметром и толщина стенки |  | 159х4,5-133х4 |  | 159х4,5-133х4 | мм |
|  |  | материал |  |  | сталь | сталь |  |
| 64 | Переходы концентрические ГОСТ 17378-2001 (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Давление условное | 1,6(160) |  |  | 1,6(160) | МПа (кгс/см²) |
|  |  | диаметром условного прохода | 150*100 |  |  | 150*100 | мм |
|  |  | наружным диаметром и толщина стенки |  | 159х8-108х6 |  | 159х8-108х6 | мм |
|  |  | материал |  |  | сталь | сталь |  |
| 65 | Отводы 90 град. (ГОСТ 17375-01) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Радиус кривизны |  | 1,5Ду |  | 1,5Ду | мм |
|  |  | материал |  |  | сталь | сталь |  |
|  |  | Давление условное | 1,6(160) |  |  | 1,6(160) | МПа (кгс/см²) |
|  |  | Диаметр условного прохода | 40 |  |  | 40 | мм |
|  |  | наружный диаметр |  | 45 |  | 45 | мм |
|  |  | толщина стенки | 4 |  |  | 4 | мм |
| 66 | Отводы 90 град. (ГОСТ 17375-01) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Радиус кривизны |  | 1,5Ду |  | 1,5Ду | мм |
|  |  | материал |  |  | сталь | сталь |  |
|  |  | Давление условное | 1,6(160) |  |  | 1,6(160) | МПа (кгс/см²) |
|  |  | Диаметр условного прохода | 32 |  |  | 32 | мм |
|  |  | наружный диаметр |  | 38 |  | 38 | мм |
|  |  | толщина стенки | 4 |  |  | 4 | мм |
| 67 | Отводы 90 град. (ГОСТ 17375-01) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Радиус кривизны |  | 1,5Ду |  | 1,5Ду | мм |
|  |  | материал |  |  | сталь | сталь |  |
|  |  | Давление условное | 1,6(160) |  |  | 1,6(160) | МПа (кгс/см²) |
|  |  | Диаметр условного прохода | 50 |  |  | 50 | мм |
|  |  | наружный диаметр |  | 57 |  | 57 | мм |
|  |  | толщина стенки | 4 |  |  | 4 | мм |
| 68 | Отводы 90 град. (ГОСТ 17375-01) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Радиус кривизны |  | 1,5Ду |  | 1,5Ду | мм |
|  |  | материал |  |  | сталь | сталь |  |
|  |  | Давление условное | 1,6(160) |  |  | 1,6(160) | МПа (кгс/см²) |
|  |  | Диаметр условного прохода | 65 |  |  | 65 | мм |
|  |  | наружный диаметр |  | 76 |  | 76 | мм |
|  |  | толщина стенки | 4 |  |  | 4 | мм |
| 69 | Отводы 90 град. (ГОСТ 17375-01) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Радиус кривизны |  | 1,5Ду |  | 1,5Ду | мм |
|  |  | материал |  |  | сталь | сталь |  |
|  |  | Давление условное | 1,6(160) |  |  | 1,6(160) | МПа (кгс/см²) |
|  |  | Диаметр условного прохода | 80 |  |  | 80 | мм |
|  |  | наружный диаметр |  | 89 |  | 89 | мм |
|  |  | толщина стенки | 4 |  |  | 4 | мм |
| 70 | Отводы 90 град. (ГОСТ 17375-01) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Радиус кривизны |  | 1,5Ду |  | 1,5Ду | мм |
|  |  | материал |  |  | сталь | сталь |  |
|  |  | Давление условное | 1,6(160) |  |  | 1,6(160) | МПа (кгс/см²) |
|  |  | Диаметр условного прохода | 100 |  |  | 100 | мм |
|  |  | наружный диаметр |  | 108 |  | 108 | мм |
|  |  | толщина стенки | 4 |  |  | 4 | мм |
| 71 | Трубы в ППУ изоляции (ГОСТ 30732-2006) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Материал |  |  | сталь | сталь |  |
|  |  | Максимальное давление | 1,6 |  |  | 1,6 | Мпа |
|  |  | Плотность | 40 | 60 |  | 40 | кг/м² |
|  |  | Предел прочности при изгибе | 1,5 |  |  | 1,5 | кг/см² |
|  |  | Коэффициент теплопроводности | 0,02 |  |  | 0,02 | Вт/мК² |
|  |  | Водопоглощение за сутки |  | 0,2 |  | 0,2 | кг/м² |
|  |  | Наружный диаметр |  | 57 |  | 57 | мм |
|  |  | Тощина стенки | 3,5 |  |  | 3,5 | мм |
| 72 | Трубы в ППУ изоляции (ГОСТ 30732-2006) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Материал |  |  | сталь | сталь |  |
|  |  | Максимальное давление | 1,6 |  |  | 1,6 | Мпа |
|  |  | Плотность | 40 | 60 |  | 40 | кг/м² |
|  |  | Предел прочности при изгибе | 1,5 |  |  | 1,5 | кг/см² |
|  |  | Коэффициент теплопроводности | 0,02 |  |  | 0,02 | Вт/мК² |
|  |  | Водопоглощение за сутки |  | 0,2 |  | 0,2 | кг/м² |
|  |  | Наружный диаметр |  | 76 |  | 76 | мм |
|  |  | Тощина стенки | 3,5 |  |  | 3,5 | мм |
| 73 | Трубы в ППУ изоляции (ГОСТ 30732-2006) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Материал |  |  | сталь | сталь |  |
|  |  | Максимальное давление | 1,6 |  |  | 1,6 | Мпа |
|  |  | Плотность | 40 | 60 |  | 40 | кг/м² |
|  |  | Предел прочности при изгибе | 1,5 |  |  | 1,5 | кг/см² |
|  |  | Коэффициент теплопроводности | 0,02 |  |  | 0,02 | Вт/мК² |
|  |  | Водопоглощение за сутки |  | 0,2 |  | 0,2 | кг/м² |
|  |  | Наружный диаметр |  | 89 |  | 89 | мм |
|  |  | Тощина стенки | 3,5 |  |  | 4,0 | мм |
| 74 | Трубы в ППУ изоляции (ГОСТ 30732-2006) | Материал |  |  | сталь | сталь |  |
|  |  | Максимальное давление | 1,6 |  |  | 1,6 | Мпа |
|  |  | Плотность | 40 | 60 |  | 40 | кг/м² |
|  |  | (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия)Предел прочности при изгибе | 1,5 |  |  | 1,5 | кг/см² |
|  |  | Коэффициент теплопроводности | 0,02 |  |  | 0,02 | Вт/мК² |
|  |  | Водопоглощение за сутки |  | 0,2 |  | 0,2 | кг/м² |
|  |  | Наружный диаметр |  | 108 |  | 108 | мм |
|  |  | Тощина стенки | 4 |  |  | 4,0 | мм |
| 75 | Трубы в ППУ изоляции (ГОСТ 30732-2006) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Материал |  |  | сталь | сталь |  |
|  |  | Максимальное давление | 1,6 |  |  | 1,6 | Мпа |
|  |  | Плотность | 40 | 60 |  | 40 | кг/м² |
|  |  | Предел прочности при изгибе | 1,5 |  |  | 1,5 | кг/см² |
|  |  | Коэффициент теплопроводности | 0,02 |  |  | 0,02 | Вт/мК² |
|  |  | Водопоглощение за сутки |  | 0,2 |  | 0,2 | кг/м² |
|  |  | Наружный диаметр |  | 133 |  | 133 | мм |
|  |  | Тощина стенки | 4 |  |  | 4,0 | мм |
| 76 | Трубы в ППУ изоляции (ГОСТ 30732-2006) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Материал |  |  | сталь | сталь |  |
|  |  | Максимальное давление | 1,6 |  |  | 1,6 | Мпа |
|  |  | Плотность | 40 | 60 |  | 40 | кг/м² |
|  |  | Предел прочности при изгибе | 1,5 |  |  | 1,5 | кг/см² |
|  |  | Коэффициент теплопроводности | 0,02 |  |  | 0,02 | Вт/мК² |
|  |  | Водопоглощение за сутки |  | 0,2 |  | 0,2 | кг/м² |
|  |  | Наружный диаметр |  | 159 |  | 159 | мм |
|  |  | Тощина стенки | 5 |  |  | 5 | мм |
| 77 | Трубыв ППУ изоляции (ГОСТ 30732-2006) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Материал |  |  | сталь | сталь |  |
|  |  | Максимальное давление | 1,6 |  |  | 1,6 | Мпа |
|  |  | Плотность | 40 | 60 |  | 40 | кг/м² |
|  |  | Предел прочности при изгибе | 1,5 |  |  | 1,5 | кг/см² |
|  |  | Коэффициент теплопроводности | 0,02 |  |  | 0,02 | Вт/мК² |
|  |  | Водопоглощение за сутки |  | 0,2 |  | 0,2 | кг/м² |
|  |  | Наружный диаметр |  | 219 |  | 219 | мм |
|  |  | Тощина стенки | 7 |  |  | 7 | мм |
| 78 | Трубы в ППУ изоляции (ГОСТ 30732-2006) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Материал |  |  | сталь | сталь |  |
|  |  | Максимальное давление | 1,6 |  |  | 1,6 | Мпа |
|  |  | Плотность | 40 | 60 |  | 40 | кг/м² |
|  |  | Предел прочности при изгибе | 1,5 |  |  | 1,5 | кг/см² |
|  |  | Коэффициент теплопроводности | 0,02 |  |  | 0,02 | Вт/мК² |
|  |  | Водопоглощение за сутки |  | 0,2 |  | 0,2 | кг/м² |
|  |  | Наружный диаметр |  | 273 |  | 273 | мм |
|  |  | Тощина стенки | 8 |  |  | 8 | мм |
| 79 | Гидростеклоизол (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Тип |  |  | СКП-3Г | СКП-3Г |  |
|  |  | Масса вяжущего с наплавляемой стороны | 1,5 |  |  | 1,5 | кг/м² |
|  |  | Допустимое отклонение от номинального значения |  | +0,250 |  | +0,250 | кг |
|  |  | Величина разрывной нагрузки | 363(37) |  |  | 363(37) | кгс |
|  |  | Теплостойкость в течение 2 ч | 85 |  |  | 85 | °C |
|  |  | Водонепроницаемость при давлении 0,01 кгс/см² в течение | 72 |  |  | 72 | ч |
|  |  | Температура хрупкости вяжущего, |  | -15 |  | -15 | °C |
| 80 | Мастика (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Тип |  |  | битумно-полимерная | битумно-полимерная |  |
|  |  | Температура разогрева | 100 |  |  | 100 | °С |
|  |  | Прочность на сдвиг соединения - не менее 1,5 н/м | 1,5 |  |  | 1,5 | н/м |
|  |  | Прочность сцепления материалов и бетона – 0,1 Мпа | 0,1 |  |  | 0,1 | МПа |
|  |  | Водопоглощение в течение суток |  | 1,5 |  | 1,5 | % по массе |
| 81 | Сталь листовая оцинкованная (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Плотность | 7,86 |  |  | 7,86 | г/см3 |
|  |  | Предел прочности на разрыв | 340 | 360 |  | 340 | Н/мм2 |
|  |  | Толщина | 0,75 |  |  | 0,75 | мм |
|  |  | Удлинение при разрыве | 20 | 30 |  | 20 | % |
| 82 | Сталь листовая оцинкованная (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Плотность | 8 |  |  | 8 | г/см3 |
|  |  | Предел прочности на разрыв | 340 | 360 |  | 340 | Н/мм2 |
|  |  | Толщина | 0,8 |  |  | 0,8 | мм |
|  |  | Удлинение при разрыве | 20 | 30 |  | 20 | % |
| 83 | Трубы (ГОСТ 10705-80) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Наружный диаметр |  | 159 |  | 159 | мм |
|  |  | Толщина стенки | 5 |  |  | 5 | мм |
|  |  | Материал |  |  | сталь | сталь |  |
|  |  | Тип |  |  | электросварные прямошовные со снятой фаской | электросварные прямошовные со снятой фаской |  |
| 84 | Трубы (ГОСТ 10705-80) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Наружный диаметр |  | 219 |  | 219 | мм |
|  |  | Толщина стенки | 7 |  |  | 7 | мм |
|  |  | Материал |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип |  |  | электросварные прямошовные со снятой фаской | электросварные прямошовные со снятой фаской |  |
| 85 | Трубы (ГОСТ 10705-80) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Наружный диаметр |  | 273 |  | 273 | мм |
|  |  | Толщина стенки | 8 |  |  | 8 | мм |
|  |  | Материал |  |  | сталь | сталь |  |
|  |  | Тип |  |  | электросварные прямошовные со снятой фаской | электросварные прямошовные со снятой фаской |  |
| 86 | Трубы (ГОСТ 10705-80) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Наружный диаметр |  | 133 |  | 133 | мм |
|  |  | Толщина стенки | 4 |  |  | 4 | мм |
|  |  | Материал |  |  | сталь | сталь |  |
|  |  | Тип |  |  | электросварные прямошовные со снятой фаской | электросварные прямошовные со снятой фаской |  |
| 87 | Трубы (ГОСТ 10705-80) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Наружный диаметр |  | 325 |  | 325 | мм |
|  |  | Толщина стенки | 8 |  |  | 8 | мм |
|  |  | Материал |  |  | сталь | сталь |  |
|  |  | Тип |  |  | электросварные прямошовные со снятой фаской | электросварные прямошовные со снятой фаской |  |
| 88 | Камни бортовые (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | морозостойкость | 200 |  |  | 200 | цикл |
|  |  | водопоглощение |  | 5 |  | 5 | % |
|  |  | длина |  | 1000 |  | 1000 | мм |
|  |  | высота |  | 300 |  | 300 | мм |
|  |  | класс по прочности бетона | B20(M400) |  |  | B20(M400) |  |
|  |  | истираемость |  | 0,6 |  | 0,6 | г/см2 |
| 89 | Краны шаровые (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Давление условное | 2,5 |  |  | 2,5 | МПа |
|  |  | Диапазон температур окружающей среды |  |  | от -40 до +200 | от -40 до +200 | ºС |
|  |  | температур рабочей среды |  |  | от -40 до +150 | от -40 до +150 | °С |
|  |  | Диаметр |  | 20 |  | 20 | мм |
| 90 | Краны шаровые (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Давление условное | 2,5 |  |  | 2,5 | МПа |
|  |  | Диапазон температур окружающей среды |  |  | от -40 до +200 | от -40 до +200 | ºС |
|  |  | температур рабочей среды |  |  | от -40 до +150 | от -40 до +150 | °С |
|  |  | Диаметр |  | 25 |  | 25 | мм |
| 91 | Краны шаровые (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Давление условное | 2,5 |  |  | 2,5 | МПа |
|  |  | Диапазон температур окружающей среды |  |  | от -40 до +200 | от -40 до +200 | ºС |
|  |  | температур рабочей среды |  |  | от -40 до +150 | от -40 до +150 | °С |
|  |  | Диаметр |  | 32 |  | 32 | мм |
| 92 | Краны шаровые (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Давление условное | 2,5 |  |  | 2,5 | МПа |
|  |  | Диапазон температур окружающей среды |  |  | от -40 до +200 | от -40 до +200 | ºС |
|  |  | температур рабочей среды |  |  | от -40 до +150 | от -40 до +150 | °С |
|  |  | Диаметр |  | 40 |  | 40 | мм |
| 93 | Краны шаровые (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Давление условное | 2,5 |  |  | 2,5 | МПа |
|  |  | Диапазон температур окружающей среды |  |  | от -40 до +200 | от -40 до +200 | ºС |
|  |  | температур рабочей среды |  |  | от -40 до +150 | от -40 до +150 | °С |
|  |  | Диаметр |  | 50 |  | 50 | мм |
| 94 | Краны шаровые (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Давление условное | 2,5 |  |  | 2,5 | МПа |
|  |  | Диапазон температур окружающей среды |  |  | от -40 до +200 | от -40 до +200 | ºС |
|  |  | температур рабочей среды |  |  | от -40 до +150 | от -40 до +150 | °С |
|  |  | Диаметр |  | 80 |  | 80 | мм |
| 95 | Краны шаровые (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Давление условное | 2,5 |  |  | 2,5 | МПа |
|  |  | Диапазон температур окружающей среды |  |  | от -40 до +200 | от -40 до +200 | ºС |
|  |  | температур рабочей среды |  |  | от -40 до +150 | от -40 до +150 | °С |
|  |  | Диаметр |  | 100 |  | 100 | мм |
| 96 | Краны шаровые (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Давление условное | 2,5 |  |  | 2,5 | МПа |
|  |  | Диапазон температур окружающей среды |  |  | от -40 до +200 | от -40 до +200 | ºС |
|  |  | температур рабочей среды |  |  | от -40 до +150 | от -40 до +150 | °С |
|  |  | Диаметр |  | 125 |  | 125 | мм |
| 97 | Краны шаровые (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Давление условное | 2,5 |  |  | 2,5 | МПа |
|  |  | Диапазон температур окружающей среды |  |  | от -40 до +200 | от -40 до +200 | ºС |
|  |  | температур рабочей среды |  |  | от -40 до +150 | от -40 до +150 | °С |
|  |  | Диаметр |  | 150 |  | 150 | мм |
| 98 | Краны шаровые (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Давление условное | 2,5 |  |  | 2,5 | МПа |
|  |  | Диапазон температур окружающей среды |  |  | от -40 до +200 | от -40 до +200 | ºС |
|  |  | температур рабочей среды |  |  | от -40 до +150 | от -40 до +150 | °С |
|  |  | Диаметр |  | 200 |  | 200 | мм |
| 99 | Краны шаровые (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Давление условное | 2,5 |  |  | 2,5 | МПа |
|  |  | Диапазон температур окружающей среды |  |  | от -40 до +200 | от -40 до +200 | ºС |
|  |  | температур рабочей среды |  |  | от -40 до +150 | от -40 до +150 | °С |
|  |  | Диаметр |  | 250 |  | 250 | мм |
| 100 | Плита перекрытия доборная (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Марка бетона | B15 |  |  | B15 |  |
|  |  | Длина | 740 |  |  | 740 | мм |
|  |  | Ширина | 430 |  |  | 430 | мм |
|  |  | Высота | 280 |  |  | 280 | мм |
|  |  | Объем бетона | 0,17 |  |  | 0,17 | м3 |
| 101 | Блоки бетонные стен и подвалов сплошные (ГОСТ 13579-78) (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Марка бетона | B15 |  |  | B15 |  |
|  |  | Длина | 880 |  |  | 880 | мм |
|  |  | Ширина | 300 |  |  | 300 | мм |
|  |  | Высота | 280 |  |  | 580 | мм |
| 102 | Концевой элемент трубопровода изолированный ППУ (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Максимальное давление | 1,6 |  |  | 1,6 | Мпа |
|  |  | Плотность | 40 | 60 |  | 40 | кг/м² |
|  |  | Материал |  |  | сталь | сталь |  |
|  |  | Предел прочности при изгибе | 1,5 |  |  | 1,5 | кг/см² |
|  |  | Коэффициент теплопроводности | 0,02 |  |  | 0,02 | Вт/мК² |
|  |  | Водопоглощение за сутки |  | 0,2 |  | 0,2 | кг/м² |
|  |  | Наружный диаметр | 76 |  |  | 76 | мм |
|  |  | Тощина стенки | 4 |  |  | 4 | мм |
| 103 | Концевой элемент трубопровода изолированный ППУ (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Максимальное давление | 1,6 |  |  | 1,6 | Мпа |
|  |  | Плотность | 40 | 60 |  | 40 | кг/м² |
|  |  | Материал |  |  | сталь | сталь |  |
|  |  | Предел прочности при изгибе | 1,5 |  |  | 1,5 | кг/см² |
|  |  | Коэффициент теплопроводности | 0,02 |  |  | 0,02 | Вт/мК² |
|  |  | Водопоглощение за сутки |  | 0,2 |  | 0,2 | кг/м² |
|  |  | Наружный диаметр | 32 |  |  | 32 | мм |
|  |  | Тощина стенки | 4 |  |  | 4 | мм |
| 104 | Концевой элемент трубопровода изолированный ППУ (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Максимальное давление | 1,6 |  |  | 1,6 | Мпа |
|  |  | Плотность | 40 | 60 |  | 60 | кг/м² |
|  |  | Материал |  |  | сталь | сталь |  |
|  |  | Предел прочности при изгибе | 1,5 |  |  | 1,5 | кг/см² |
|  |  | Коэффициент теплопроводности | 0,02 |  |  | 0,02 | Вт/мК² |
|  |  | Водопоглощение за сутки |  | 0,2 |  | 0,2 | кг/м² |
|  |  | Наружный диаметр | 57 |  |  | 57 | мм |
|  |  | Тощина стенки | 5 |  |  | 5 | мм |
| 105 | Концевой элемент трубопровода изолированный ППУ (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Максимальное давление | 1,6 |  |  | 1,6 | Мпа |
|  |  | Плотность | 40 | 60 |  | 60 | кг/м² |
|  |  | Материал |  |  | сталь | сталь |  |
|  |  | Предел прочности при изгибе | 1,5 |  |  | 1,5 | кг/см² |
|  |  | Коэффициент теплопроводности | 0,02 |  |  | 0,02 | Вт/мК² |
|  |  | Водопоглощение за сутки |  | 0,2 |  | 0,2 | кг/м² |
|  |  | Наружный диаметр | 89 |  |  | 89 | мм |
|  |  | Тощина стенки | 4 |  |  | 4 | мм |
| 106 | Концевой элемент трубопровода изолированный ППУ (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Максимальное давление | 1,6 |  |  | 1,6 | Мпа |
|  |  | Плотность | 40 | 60 |  | 60 | кг/м² |
|  |  | Материал |  |  | сталь | сталь |  |
|  |  | Предел прочности при изгибе | 1,5 |  |  | 1,5 | кг/см² |
|  |  | Коэффициент теплопроводности | 0,02 |  |  | 0,02 | Вт/мК² |
|  |  | Водопоглощение за сутки |  | 0,2 |  | 0,2 | кг/м² |
|  |  | Наружный диаметр | 108 |  |  | 108 | мм |
|  |  | Тощина стенки | 4 |  |  | 4 | мм |
| 107 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Материал |  |  | сталь | сталь |  |
|  |  | Тип |  |  | электросварные прямошовные и спирально-шовные | электросварные прямошовные и спирально-шовные |  |
|  |  | наружный диаметр | 426 |  |  | 426 | мм |
|  |  | толщина стенки | 7 |  |  | 7 | мм |
| 108 | Трубы (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Материал |  |  | сталь | сталь |  |
|  |  | Тип |  |  | электросварные прямошовные и спирально-шовные | электросварные прямошовные и спирально-шовные |  |
|  |  | наружный диаметр | 530 |  |  | 530 | мм |
|  |  | толщина стенки | 8 |  |  | 8 | мм |
| 109 | Трубы (товарный знак отсутствует, страна происхождения Россия) | Материал |  |  | сталь | сталь |  |
|  |  | Тип |  |  | электросварные прямошовные и спирально-шовные | электросварные прямошовные и спирально-шовные |  |
|  |  | наружный диаметр | 720 |  |  | 720 | мм |
|  |  | толщина стенки | 10 |  |  | 10 | мм |

# Инструкция по заполнению формы 2:

# Участник готовит заявку на участие в электронном аукционе (далее аукцион) в соответствии с требованиями, установленными частью III " ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ ".

При подготовке предложения участника  по поставляемым товарам, товарам, используемым при выполнении работ, оказании услуг, их качественным и иным характеристикам товаров и их показатели, соответствующие требованиям аукционной документации участником аукциона указываются сведения  в соответствии с теми данными об используемых при выполнении работ товарах, которые указаны в Части XII «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» аукционной документации « Требования к качественным и иным характеристикам материалов, и их показателям которые определяют соответствие потребностям заказчика» с учетом следующих положений:

# - в части представления конкретных показателей о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара (применяемых материалов при производстве работ) в заявке участника аукциона не допускается указание словосочетаний «должен быть» / «должно быть», «не менее» / «не более», «менее» / «более», «не хуже» / «лучше», «выше» / «ниже», «меньше» / «больше», «>» / «<», «≤» / «≥», «превышает» / «не превышает», «превышать» / «не превышать»  «или», «свыше», по отношению к характеристикам поставляемых товаров. Указывается только конкретное, точное и достоверное значение характеристик и функциональных свойств товара, конкретные показатели товара, предоставляемые участником аукциона не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование;

- участник аукциона в своей заявке при описании характеристик и предложений должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Единица измерения, указанная в Части XII «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» аукционной документации « Требования к качественным и иным характеристикам материалов, и их показателям которые определяют соответствие потребностям заказчика» является конкретным показателем и подлежит к предоставлению участником закупки. При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в части XII «Техническая часть» аукционной документации. Заявки, поданные с нарушением данных требований, признаются не соответствующими требованиям установленным аукционной документацией и будут отклонены.

# - разъяснение и применение понятий, используемых в показателях материалов: «Не более» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; «Не менее» означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение; «Более» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «Менее» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; «от... до... » или «в пределах», «в интервале» означает диапазон значений и включает крайние значения, подлежит указанию в диапазоне, что считается указанием конкретного показателя товара; «Свыше» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «Выше» означает большее значение, чем установлено значение и не включает крайнее минимальное значение; «Ниже» означает меньшее значение, где показатель имеет более низкое значение; «Превышает, превышать» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «Не превышает, не превышать» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; «Меньше» означает менее установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; «Больше» означает более установленного значения и не включает крайнее минимальное значение. В графе "Значения показателей, которые не могут изменяться", символы «;» (точка с запятой) означает необходимость выбора значений, указываемых участником по своему усмотрению; символ «,» (запятая) следует читать как «и» (за исключением случаев, когда запятая отделяет целую часть числа от дробной или входит в наименование, обозначение самого материала, марки материала, установленного нормативной документацией или обычаями обозначения того или иного товара); «/» (косая черта) - следует читать  как «или» (за исключением случаев, когда косая черта входит в наименование, обозначение самого материала, марки материала, установленного нормативной документацией или обычаями обозначения того или иного товара (например марки битумов, мастик и т.п.), или когда используется обыкновенная дробь, а также общепринятые обозначения процентов и  соотношений), если для выбора представлены материалы, значения, марки и т.д. через «,» и «;» или «/» одновременно, то до «;» или «/» читать как «и» далее по инструкции. Требуемые параметры, установленные заказчиком, изменяться не могут.  Значения показателей предоставляются участником конкретно по каждому выбранному типу, марке, виду и т.д. В случае выбора нескольких материалов, показатели предоставляются по каждому виду, типу, марке и т.д. В случае если требуемый параметр начинается со слов «минимальный (-ое, -ая)», «максимальный (-ое, -ая)», «отклонение», то участнику закупки необходимо предоставлять конкретное значение показателя. В случае если требуемый параметр начинается со слов «диапазон», то участнику закупки необходимо предоставить диапазон значений, который будет не уже установленного заказчиком. В случае если требуемый параметр начинается со слов «предельное отклонение», то участнику закупки необходимо предоставить сведения по предельному отклонению как в сторону увеличения («+»), так и в сторону уменьшения («-»), либо только в одну сторону, если требуемое значение содержит только «+» или только «-», при этом нулевые «отклонения» будут расцениваться заказчиком, как предоставления недостоверных сведений о товаре. В случае наличия в описании товара показателей, значения которых не могут изменяться, это означает, что указанный показатель является неизменным, если не представлены марки, типы, виды и т.д. по вышеуказанным требованиям.