Перечень товаров, используемых при выполнении капитального ремонта

	№ п/п
	Наименование материалов/

оборудования
	Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам

	1
	Быстротвердеющая стяжка ровнитель пола
	Рекомендуемая толщина слоя

мм

От 20 до100

Расход сухой смеси при слое1мм на 1 кв.м

кг

1,7
Расход воды на мешок весом 25 кг

л

3,4
Время выработки  ( жизнеспособность) готового раствора

мин

20

Марочная прочность на сжатие

Кгс/см2

(МПа)

200 (20)

Набор полной марочной прочности

сут

28

Время твердения (пол готов к использованию)
час

3

Фасовка

мешки

25 кг

Возможность укладки плитки через 

час

11
Возможность заливки финишного пола через

сут

5



	2
	Быстротвердею-щий  финишный  наливной  пол
	Рекомендуемая толщина слоя

мм

От 2 до 10

Расход сухой смеси при слое 1 мм на 1 кв.м

кг

1,6

Расход воды на мешок весом 25 кг

л

6

Время выработки  ( жизнеспособность) готового раствора

мин

20
Марочная прочность на сжатие

Кгс/см2

(МПа)

200 (20)
Набор полной марочной прочности

сут

28
Время твердения (пол готов к использованию)
час

3

Фасовка

мешки

25 кг

Дает возможность укладки покрытий ПВХ через 7 суток при условии влажности 3-4%


	3
	Линолеум 
	Линолеум гомогенный коммерческий

Толщина покрытия общая

2  мм

Толщина  рабочего слоя

2  мм

Класс применения

34/43

Вес  1 кв.м.

3 кг

Ширина Х длина рулона

2 х 23

Дополнительное защитное покрытие

PUR
Класс пожарной опасности

КМ-2

Группа истираемости

Р

Абсолютная остаточная деформация

0,1 мм

Изменение линейных размеров, %, не более

0,4

Цветовая гамма, рисунок

светло-серый рисунок ненаправленный, маскирющий загрязнения.




