ЧАСТЬ IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Требования к техническим, качественным характеристикам основных материалов

Все материалы должны быть изготовлены в соответствии с государственным стандартом, либо по

технологическому регламенту, утвержденному предприятием-изготовителем и соответствующему

предъявляемым требованиям.

No

Наименование

Описание, требования к характеристикам

п\п

материала

Шпаклевка на цементной основе, должна быть предназначена для финишного

1

Шпаклевка на

выравнивания поверхностей из бетона, газобетона, кирпича и других оснований

цементной основе

2 Тонкая легкая

             цементная

                     штукатурка

3 Шпатлевка масляно-

                 клеевая

4 Штукатурка и

            ремонтная шпаклевка

из керамических материалов в помещениях.

Технические характеристики шпаклевки

Максимальный размер фракции менее 0,2 мм.

Время схватывания не более 24 часов.

Толщина слоя в 0,3 – 8 мм.

Расход сухой смеси на 1 м2 при слое 1 мм: от 1 до 1,4 кг.

Прочность сцепления с основанием: 0,5-0,6 Мпа

Марочная прочность: М25 или М80

Морозостойкость: F25 - F80

Проведение работ при температуре основания не хуже (не менее эффективной )

диапазона: от +5° С до +30°C.

Жизнеспособность готового раствора в открытой таре не менее 3 часов.

Срок хранения не менее 6 месяцев в неповрежденной упаковке.

Тонкая легкая цементная штукатурка (штукатурная смесь) должна быть с

экономичным расход (11-12 кг на 1кв. Метр при слое 1см) на основе цемента, извести,

легкого наполнителя, импортных полимерных добавок и песка с фракцией до 0,5мм.

Штукатурка должна легко глянцеваться, создавая ровную поверхность, пригодную

для последующего окрашивания без дополнительного нанесения слоя финишной

шпаклевки. Адгезия штукатурки к основанию - уровне клея для плитки не менее

0,5 МПа. Сверхнизкий расход цементной штукатурки - 11-12 кг на 1 м2 при слое 1

см.

Технические характеристики:

Пропорция замеса: л воды

на 1 кг смеси от 0,23-0,26

на 25 кг смеси от 5,75-6,50

Расход при толщине слоя 1 мм, на 1 кв. м не более от 1,1

-1,2 кг

Толщина слоя раствора, мм 5-20 мм

Жизнеспособность раствора не менее 2 - 3 часа

Температура работ и основания не ниже от +5"С до +30"С

Прочность на сжатие не менее 7,0 МПа

Прочность сцепления не менее 0,5 МПа

Морозостойкость не менее 35 циклов

Упаковка мешок 25 кг

Стойкость к температурам от -50"С до +60.,С.

Шпатлевка масляно-клеевая должна соответствовать ТУ 2388-05-02955826-99

Технические характеристики:

Внешний вид

Однородная пастообразная масса

(шпатлевка масляно-клеевая): без посторонних

Включений.

Время высыхания при

температуре (20±2)"С, час

не более 24 часов

Массовая доля нелетучих ,

веществ,%

не более 68

Степень перетира по методу

"Клин" (гриндометром), мкм

не более 70

Малярные свойства

(шпатлевка масляно-клеевая) для нанесения шпателем

Усадка

без трещин

Должна представлять собой смесь на основе цемента для ремонта, оштукатуривания и

тонкослойного выравнивания минеральных оснований.

Свойства:



имеет высокую адгезию к различным минеральным основаниям;

