	Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме. 
Количество предлагаемых к поставке товаров – в соответствии со сметой.

	Вода
	Торговый знак отсутствует, вода для бетонных смесей
	Содержание в воде органических поверхностно-активных веществ, сахаров, фенолов, каждого 10 мг/л

Вода не содержит пленки нефтепродуктов, жиров, масел
Окисляемость воды 15 мг/л

Водородный показатель воды (pH): 5

Вода не содержит примесей в количествах, нарушающих сроки схватывант и твердения цементного теста и бетона
Назначение воды:
Вода для затворения бетонной смеси при изготовлении напряженных железобетонных конструкций
Вода для затворения бетонной смеси при изготовлении бетонных и железобетонных конструкций с ненапрягаемой арматурой , в т.ч. для водосбросных сооружений и зоны переменного горизонта воды массивных сооружений

Вода для затворения бетонной смеси при изготовлении бетонных неармированных конструкций, к которым не предъявляются требования по ограничению образования высолов , а также бетона бетонных и железобетонных конструкций подводной и внутренней зон массивных сооружений

Вода для промывки заполнителей, включая мокрую контрольную сортировку и охлаждение заполнителей

Вода для поливки наружных поверхностей бетонных конструкций (включая поверхности водосбросных сооружений), если на поверхности может быть допущено появление выцветов, высолов

Назначение воды

содержание , мг/л

  

растворимых солей

ионов

SO[image: image1.png]



ионов

Cl[image: image2.png]



Взвешенных частиц

1. Вода для затворения бетонной смеси при изготовлении напряженных железобетонных конструкций

2000

600

350

200

2. Вода для затворения бетонной смеси при изготовлении бетонных и железобетонных конструкций с ненапрягаемой арматурой , в т.ч. для водосбросных сооружений и зоны переменного горизонта воды массивных сооружений

5000

2700

1200

200

3. Вода для затворения бетонной смеси при изготовлении бетонных неармированных конструкций, к которым не предъявляются требования по ограничению образования высолов , а также бетона бетонных и железобетонных конструкций подводной и внутренней зон массивных сооружений

10000

2700

3500

300

4. Вода для промывки заполнителей, включая мокрую контрольную сортировку и охлаждение заполнителей

5000

2700

1200

500

5. Вода для поливки рабочих швов при перерывах в бетонировании, поверхностей стыков, подлежащих омоноличиванию, и поверхностей водосбросных конструкций, а также вода для трубного охлаждения массива бетона

1000

500

350

200

6. Вода для поливки законченных наружных поверхностей бетонных и железобетонных конструкций

5000

2700

1200

500

7. Вода для поливки наружных поверхностей бетонных конструкций (включая поверхности водосбросных сооружений), если на поверхности может быть допущено появление выцветов, высолов

35000

2700

20000

500


	гост 23732-79

	растворители
	Растворитель Р-4

ООО «ЧЕЛАК»
Растворитель Р-4А
ООО «ЧЕЛАК»

Растворитель Р-5
ООО «ЧЕЛАК»

Растворитель Р-5А
ООО «ЧЕЛАК»
Растворитель Р-12
ООО «ЧЕЛАК»


	Растворители предназначены для разбавления перхлорвиниловых и других лакокрасочных материалов 
Марка: Р-4, Р-4А, Р-5, Р-5А, Р-12 
растворитель марки Р-4 предназначен для разбавления лакокрасочных материалов на основе поливинилхлоридных хлорированных Смол ПСХ  ЛС и ПСХ ЛН, сополимеров винилхлорида и эпоксидных смол
растворитель марки Р-4А  предназначен для разбавления лакокрасочных материалов на основе поливинилхлоридных хлорированных смол ПСХ ЛС и ПСХ ЛН, сополимеров винилхлорида и эпоксидных смол 
растворитель марки Р-5 предназначен для разбавления лакокрасочных материалов на основе смол ПСХ ЛС, ПСХ ЛН, каучуков, эпоксидных, полиакриловых и кремнийорганических смол 
растворитель марки Р-5А предназначен для разбавления лакокрасочных материалов (па основе смол ПСХ ЛС, ПСХ ЛН, каучуков, эпоксидных, полиакриловых кремнийорганических смол), технология применения которых исключает возможность использования растворителя Р-5 
растворитель Р-12 предназначен для разбавления лакокрасочных материалов на основе ПСХ ЛН, ПСХ ЛС и полиакриловых смол 
Массовая доли бутилацетата для марок Р-4 - 12 %, для марки Р-4А отсутствует, для марки Р-5 - 10 % и для марки Р-5А - 30 %, Р-12 – 30%
Цвет и внешний вид:

слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц
Наименование показателя

Норма для марки

Р-4

Р-4А

Р-5

Р-5А

Р-12

1. Цвет и внешний вид

слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц

2. Массовая доля воды по Фишеру, %,
0,7

0,7

1,0

3. Летучесть по этиловому эфиру

5-15

9-15

8-14

4. Кислотное число, мг КОН/г

0,07

0,07

0.10

5. Число коагуляции, %

24

30

22

После высыхания не будет поведения пленки на поверхности (поведение пленки на поверхности отсутствует) , а также белесоватых или матовых пятен (пятна отсутствуют)
Наименование растворителя

Температура, °С в закрытом тигле

Р-4

Минус 7

Р-4А

Плюс 3

Р-5

Плюс 6

Р-5А

Минус 1

Р-12

Плюс 9

Растворители соответствуют всем соответствующим нормативным документам


	ГОСТ 7827-74



	Краски масляные
	Краски масляные МА-22, ООО «Пульсат»
	Краски маслянные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ
Масляные краски  применяются для окрасок по дереву, штукатурке и металлу
Краски будут наноситься на поверхность валиком, предварительно очищенную от пыли, жира и старой отслоившейся краски 
Марка краски МА-22

На объектах заказчика будут применяться масляные краски данных цветов
красно -коричневая, розово - бежевая, светло серо-зеленая, красная, фисташковая, сурикжелезный, светло - голубая, зеленая, темно - желтая, коричневая, вишневая, темно-серая, бежевая, светло-бежевая, темно​красная, кремовая, оранжевато-бежевая, голубая светло-серая, желто-зеленая, синяя, охра
Массовая доля
пленкообразующего вещества составляет 22% 

Массовая доля летучего вещества 20%

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре 20СС 66 секунд
Степень перетира 80 мкм

Укрывистость невысушенной пленки краски, г/м2, 

-

для красок цветных:

 

вишневой

100

красной

100

Темно-красной

100

кремовой

210

темно-желтой

160

зеленой

80

желто-зеленой

140

светлой серо-зеленой

170

фисташковой

135

голубой

100

синей

100

светло-голубой

120

темно-серой

100

светло-серой

165

розово-бежевой

230

коричневой

100

светло-бежевой

235

оранжевато-бежевой

160

красно-коричневой

100

Время высыхания до степени 3 при (20±2)°С 24 часа 

Твердость пленки по маятниковому прибору:
тип М-3 0,10 у.е.

тип ТМЛ (маятник Б) 0,05 у.е.

Условная светостойкость пленки 2 часа

Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С 30 минут

В качестве растворителя используем  ацетон технический. 
Толщина однослойного покрытия после высыхания будет 25 мкм, двухслойного - 50 мкм 
При загустевании красок допустим разбавление их уайт -спиритам (нефрасом С4 - 155/200) в количестве 4,99 %, после чего вязкость красок будет соответствовать условной вязкости по вискозиметру ВЗ-246(или ВЗ-4) 66 секунд
Предельно допустимые концентрации уайт - спирит (нефрас С4-155/200) - 300 мг/м3 и свинца с его неорганическими соединениями в воздухе рабочей зоны производственных помещений – 0,01 мг/м3

Температура вспышки - 33 °С  и самовоспламенения 270 °С  уайт - спирита (нефраса С4 -155/200), свинца с его неорганическими соединениями – не регламентируется
Концентрационные пределы востаменения уайт - спирита (нефраса С4-155/200)  - 1,4 % по объему и свинца с его неорганическими соединениями - не регламентируется

Класс опасности для данных веществ: уайт-спирита: 4, свинца с его неорганическими соединениями: 1
Упаковка по ГОСТ 9980.3–86 и маркировка по ГОСТ 9980.4–86 соответствовуют ГОСТам
Гарантийный срок хранения 6 месяцев
Краска соответствует всем соответствующим нормативным документам

	ГОСТ 10503-71

	Эмали ПФ-115 первый сорт

	Продукция "Эмаль ПФ-115" изготавливается на заводе НПФ «Эмаль»
	Эмали имеют следующие цвета:

Красный

Вишневый

Красно-оранжевый

Кремовый

Бледно-желтый

Светло-желтый

Желтый

Темно-зеленый

Зеленый

Фисташковый

Голубой 423

Синий

Голубой 451

Серо-голубой

Серый

Светло-серый

Коричневый

Светло-бежевый

Бежевый
красно-коричневый
темно-серый 894
темно-серый 896
белый 
Черный
первый сорт

Перед применением эмали разбавим до рабочей вязкости уайт-спиритом (нефрасом-С4-155/200) по ГОСТ 3134 (по желанию Заказчика можем заменить на сольвент, скипидар или их смесь)
После высыхания эмаль образует гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность, будет небольшая шагрень.

Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескометру 50% 

Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С) для красной, вишневой, черной составляет 60 с, остальных цветов - 80.

Массовая доля нелетучих веществ, %, для эмалей:
белой, светло-желтой

62

кремовой, бежевой, светло-бежевой, голубой 451, голубой 423, фисташковой, темно-серой894, темно-серой 896, серо-голубой, серой
60
бледно-желтой, зеленой, темно-зеленой,красно-коричневой, желтой, красно-оранжевой

64

синей, светло-серой, коричневой
57

красной, вишневой

52

Черной 
49
Степень разбавления до вязкости 30 секунд по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С) 20%
Степень перетира: 

белой 25 мкм

красной, вишневой 25мкм

остальных цветов 25мкм
Укрывистость высушенной пленки:

белой

100

бледно-желтой

100

светло-желтой

100

кремовой, красно-оранжевой

90

бежевой

55

светло-бежевой, фисташковой, серой, зеленой, голубой 423

60

желтой, голубой 451

70

серо-голубой

60

темно-серой 896, красно-коричневой, синей
40

темно-серой 894

55

коричневой

40

темно-зеленой

65

красной

120

вишневой

100

черной

30

светло-серой

90

Время высыхания до степени 3 при температуре 20 ± 2) °С для красной, вишневой  48 ч.

для остальных цветов 24 ч.

Эластичность пленки краски эмаль ПФ-115 при изгибе 1 мм

Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1 40см
типа ТМЯ (маятник А):
красной, вишневой 0,22 отн.ед.
белой 0,25 отн. ед.
остальных цветов 0,22 отн.ед
Твердость пленки эмали по маятниковому прибору типа М-3 (условные единицы):
красной, вишневой 0,15 у.е.

белой 0,25 у.е.

остальных цветов 0,25 у.е

Адгезия пленки 1 балл

Стойкость покрытия при температуре (20 ± 2) °С  к статическому воздействию воды 2 ч.

Эмали ПФ-115 соответствуют всем нормативным документам

	ГОСТ 6465-76

	Олифа для окраски комбинированная "Оксоль“

	Олифа Оксоль 

ОАО «Объединение «Ярославские краски»
	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5)°С 19сек.

Марка: ПВ

Массовая доля нелетучих веществ должна быть 54,5

Полностью прозрачна

Температура вспышки в закрытом тигле 32°С

Содержание масла в оксоли составляет 55 %, в качестве растворителя используется уайт-спирит (40%), а самый небольшой процентный остаток - это сиккатив (5%)
Время высыхания до степени 3 при 20±2°С 24часа

Отстой по объему 1 %

Кислотное число 10 мг КОН/г 

	ГОСТ 190-78

	Лак битумный, марки БТ-577

	БТ-577,   ФГУП "Каменскхимкомбинат"
	Состав: раствор битума в органических растворителях, модифицирующие добавки, сиккатив

Разбавитель:  уайт-спирит по ГОСТ 3134,  (по желанию Заказчика можем заменить на сольвент или скипидар)

Тип пленки: Однородная, черная гладкая, без посторонних включений
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4 при 20 С±0,5 °С, с: 18

Сухой остаток 30%

Эластичность при изгибе, мм: 1

Стойкость к удару 40см

Твердость пленки по маятниковому прибору М-3 0,2 усл.ед.

Эластичность пленки на изгибе 1мм

Стойкость пленки к действию воды при температуре 20 С±2 °С 48 часов

Стойкость пленки к действию 3%- ного раствора NaCl при менее 3 температуре 20°C±2°C  3 часа
Массовая доля нелетучих веществ 39%

Время высыхания пленки
до степени 2 при температуре 20 С±2°С 3 часа
до степени 3 при температуря 20 С± °С 24 часа
до степени 3 при температуре 100°С÷110°С 20 минут

общий расход 100 г/м2

Температурный диапазон при нанесении +10÷+25°С

Температурный режим хранения

 -40÷+40°С
Температурный диапазон использования покрытия

 -40÷+40°С

	ГОСТ 5631-79

	Ткань фильтрующая
	ТКАНЬ ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ ФЛ-4

ООО "Технолит" 
	Ширина ткани ТЛФТ 220см

Поверхностная плотность сукна 412 г/м2

Число нитей на 10 см по основе 222

по утку 160Н

Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50x100 мм, по основе 1000 Н
по утку 800

Удлинение при разрыве полости ткани размером 50x100 мм, 
по основе 45%
по утку 45

Состав волокон полиэфир 100%

Нормированная влажность 2%

Максимальный температурный режим 280С

Воздухопроницаемость при перепаде давления 12,7 мм вод. ст. 135 дм3/м2сек

	

	Керосин
	Керосин «БС»,   ОАО "Регион"
	Керосиновый контакт содержит 50 % сульфонафтеновых кислот,  6 % минеральных масел и 0,2 % минеральной ( серной) кислоты

Керосиновый контакт имеет значительное количество сернокислых веществ, вызывающих легкие ожоги тела и повреждение одежды из хлопчатобумажной ткани.
Керосиновым
контактом называется смесь сульфокислот, получав - 1ых при обработке керосинового дестиллата дымящей серной кислотой или серным ангидридом
Выпускают керосиновый контакт марок КПк-1 и КПК-2 и газойлевый контакт марки КПГ.
Представляет собой нефтяные сульфокислоты. Получают обработкой керосинового и газонлевого дистиллятов дымящей серной кислотой пли серным ангидридом. Образующиеся сульфокислоты извлекают затем водой, водную вытяжку сульфокислот обрабатывают глухим паром, одновременно удаляя собирающееся сверху масло.
Установлено, что керосиновый контакт плохо поддается, биохимическому окислению. Его БПКполи составляет 17 % от ХПК. Биохимическая очистка сточной жидкости, содержащей керосиновый контакт, будет протекать надежней, если его концентрацию ограничить 50 мг / л: При концентрации керосинового контакта, превышающей указанную величину, воду предварительно разбавим, например, бытовой водой.

	

	Ацетилен газообразный технический

	Ацетилен газообразный технический
(первый сорт)

«НИИ КМ»
	бесцветный горючий газ C2H2 c атомной массой 26,04, легче воздуха. Обладает резким запахом.
В промышленности ацетилен получают из карбида кальция (СаС2) при разложении последнего водой.
Ацетилен самовоспламеняется при температуре 335 ºС, смесь ацетилена с кислородом воспламеняется при температуре 297ºС, смесь ацетилена с воздухом - при температуре 305ºС

Ацетилен взрывоопасен при следующих условиях:
при увеличении температуре 450ºС и давления 1,5 (150кПа);
при атмосферном давлении ацетилено -кислородная смесь с содержанием ацетилена 2,3-93% взрывается от искры, пламени, сильного местного нагрева и др.;
при аналогичных условиях смесь ацетилена с воздухом взрывается при содержании в ней ацетилена 2,2-80,7 %;
в результате длительного соприкосновении ацетилена с серебром или медью образуется взрывчатое ацетиленистое серебро или медь, взрывающиеся при повышении температуры или ударе.
Взрыв ацетилена способен вызвать значительные разрушения и тяжелые несчастные случаи: при взрыве 1кг ацетилена выделяется в два раза больше тепла, чем при взрыве 1 кг тротила и в 1,5 раза больше, чем при взрыве 1 кг нитроглицерина
Меры безопасности при работе с ацетиленом:

содержание ацетилена в воздухе рабочей зоны будет непрерывно контролироваться автоматическими приборами, сигнализирующими о превышении допустимой взрывобезопасной концентрации ацетилена в воздухе, равной 0,46%;
при работе с ацетиленовыми баплонами поблизости не будет открытого пламени или отопительной системы; запретим работать с баллонами, находящимися в горизонтальном положении, с незакрепленными баллонами, с неисправными баплонами; будем использовать неискрящийся инструмент, освещение и электрическое оборудование только во взрывобезопасном исполнении
В случае обнаружения утечки ацетилена из баллона (по запаху и звуку) быстро закроем вентиль баллона специальным неискрящимся ключом

при нагреве баллон с ацетиленом может взорваться с крайне разрушительными последствиями; в случае пожара по возможности удалим из опасной зоны холодные баллоны с ацетиленом, оставшиеся баллоны постоянно будем охлаждать специальными составами до полного остывания; при загорании ацетилена, выходящего из баллона, по возможности быстро закроем вентиль баллона специальным неискрящимся ключом и польем баллон водой до полного остывания; при сильном возгорании пожаротушение произведем с безопасного расстояния; при пожаротушении применим огнетушители с содержанием флегматизирующей концентрации азота 70% по объему, диоксида углерода 57% по объему, водяные струи, песок, сжатый азот, асбестовое полотно, токораспыленную пену и воду; при тушении сильного пожара используем огнезащитные костюмы, противогазы и т.п.
Ацетилен – основной горючий газ, используемый при газовой сварке, а также широко применяется для газовой резки (кислородной резки). Температура ацетилено-кислородного пламени достигает 3300°C. Благодаря этому ацетилен по сравнению с более доступными горючими газами (пропан-бутаном, природным газом и др.) обеспечивает более высокое качество и производительность сварки.
Снабжение постов ацетиленом для газовой сварки и резки осуществляется
от баллонов с ацетиленом и от ацетиленового генератора.
Для хранения ацетилена используем стандартные баллоны емкостью 40 л, окрашенные в белый цвет, с надписью «Ацетилен» красного цвета (ПБ 10-115-96, ГОСТ 949-73). Согласно ГОСТ 5457-75 для газопламенной обработки металлов применим технический ацетилен растворенный марки Б.

Ацетилен растворенный марки Б(первого сорта)
Объемная доля ацетилена C2H2 - 99,1% 
Объемная доля воздуха и других газов, малорастворимых в воде, 0,8%,
Объемная доля фосфористого водорода РН3 0,02% (в соответствии с  ГОСТ 5457 – 75)
Объемная доля сероводорода Н2S  0,005%

Массовая концентрация водяных паров при давлении 101,3 кПа (760 мм рт. ст.) и температуре 20 ºС, г/м3   0,5
что соответствует температуре насыщения (ºС)  минус 24

Баллоны заполнены пористой массой, пропитанной ацетоном. Ацетилен хорошо растворяется а ацетоне: при нормальной температуре и давлении в 1 л ацетона растворяется 23 л ацетилена (в 1 л бензина растворяется 5,7 л ацетилена, в 1 л воды – 1,15 л ацетилена). 
Пористая масса выполняет следующие функции:
Повышает безопасность при работе с баллоном – за счет пористой массы общий объем ацетилена разделен на отдельные ячейки; таким образом, вероятность распространения общего фронта горения и взрыва значительно уменьшается;
позволяет повысить количество ацетилена в баллоне, ускорить процесс его растворения при заполнении баллона и выделении при отборе газа – поскольку при использовании пористой массы, пропитанной ацетоном, обеспечивается большая поверхность взаимного контакта между газом и ацетоном.
В качестве пористых масс применим волокнистый асбест, (по желанию Заказчика можем заменить на пемзу, активированный уголь)
давление газа в баллоне в зависимости от температуры (при номинальном давлении 1,9 МПа / +20°С) (ГОСТ 5457-75)
-5 ºС  1,34 
0 ºС  1,40 
5 ºС  1,50 
10 ºС  1,65 
15 ºС  1,80 
20 ºС  1,90
25 ºС  2,15
30 ºС  2,35
35 ºС  2,60 
40 ºС  3,00
  Давление в баллоне 3(30) Мпа (кгс/см2)


	ГОСТ 5457 – 75


	Солидол жировой
	Закрытое акционерное общество «Заречье»

солидол жировой
	Солидол жировой (Солидол Ж) — смазка общего назначения; смесь нефтяных масел средней вязкости, загущенная гидратированным кильциевым мылом жирных кислот, входящих в состав природных (растительных и животных) жиров. Основные эксплуатационные характеристики жирового солидола: по основный характеристикам близок к синтетическим солидолом. Обладает лучшими вязкостно - температурными свойствами, меньше уплотняется при хранении, а также тиксотропно не упрочняется при отдыхе после разрушения. Работоспособен при температуре -30... +65 °С, в мощных механизмах (подшипники, шарниры, блоки и т.п.)— от - 50 °С
Область применения жирового солидола: Грубые узлы трения в механизмах и машинах транспортных средств, сельскохозяйственной техники; ручной и другой инструмент, винтовые и цепные передачи, тихоходные шестеренчатые редукторы и т. п.
Внешний вид и цвет: Однородная мазь без комков светло-желтого цвета

Температура каплепадения, 78

ºС

Пенетрация, при 25 °С с перемешиванием, мм-1 230
Предел прочности на сдвиг,
Па (гс/см2), при 50 °С 196

Вязкость эффективная, Па с (П), при 0 ºС 250

Массовая доля воды, 2,5%,
Массовая доля свободных щелочей в пересчете на NaOH, 0,2%
Содержание свободных органических кислот – отсутствуют

Содержание механических примесей, нерастворимых в соляной кислоте – отсутствуют


	ГОСТ 1033-79

	Средство для дезинфекции Венделин
	Моюще-дезинфицирующее средство "ВЕНДЕЛИН"

ООО «БОЗОН»
	венделин содержит комплекс четвертичных аммониевых соединений (ЧАС), полигексаметиленбигуанид гидрохлорид (суммарно) 12,0%, неионогенные поверхностно-активные вещества, а также антикоррозийные и функциональные добавки
Форма выпуска : полиэтиленовые канистры 20 дм3 (по желанию Заказчика можем заменить на полиэтиленовые флаконы объемом 0,5 дм3, 1,0 дм3, полиэтиленовые канистры 2 дм3, 3 дм3, 3,78 дм3 ,5 дм3, 10 дм3, полиэтиленовые бочки 25 дм3, 50 дм3, 100 дм3, 200 дм3)

дезинфекция, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, стоматологических инструментов (в том числе вращающихся) в стоматологических клиниках, зубопротезных учреждениях ручным и механизированным способом в ультразвуковых установках любого типа
дезинфекция стоматологических оттисков из альгинатных, силиконовых материалов, полиэфирной смолы
дезинфекция зубопротезных заготовок из металлов, керамики, пластмасс и других материалов
дезинфекция отсасывающих систем стоматологических установок, слюноотсосов, плевательниц и других предметов
предстерилизационная очистка стоматологических инструментов (в том числе вращающихся) и материалов ручным и механизированным (в ультразвуковых установках любого типа) способами
дезинфекция и мытье поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, наружных поверхностей приборов и аппаратов, уборочного инвентаря при проведении профилактической, текущей и заключительной дезинфекции; а также для обработки поверхностей, пораженных плесенью
проведение генеральных уборок
дезинфекция медицинских отходов – изделий медицинского назначения однократного применения, перевязочного материала, белья одноразового применения, салфеток, ватных тампонов и т.д. перед их утилизацией.
содержит комплекс четвертичных аммониевых соединений (ЧАС), полигексаметиленбигуанид гидрохлорид (суммарно) 12,0%, неионогенные поверхностно-активные вещества, а также антикоррозийные и функциональные добавки
обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа, «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа H1N1, и других возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, ВИЧ-инфекции и др.), грибов рода Кандида, Трихофитон, плесневых грибов (тестировано на тест-штамме Aspergillus niger), возбудителей внутрибольничных и анаэробных инфекций. Средство обладает моющим и дезодорирующим действием, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов, включая низколегированные стали, сплавы цветных металлов (латунь, медь), алюминиевые и титановые сплавы. Средство сохраняет свои свойства после замерзания и последующего оттаивания. Средство не совместимо с мылами, анионными ПАВ, синтетическими моющими средствами.
применяют для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, стоматологических инструментов, включая хирургические, эндодонтические, ротационные инструменты из различных материалов (металлов, стекла, резин на основе натурального и силиконового каучука, пластмасс).
Срок хранения 5 лет, готовых растворов - 30 суток
хранится в прохладном месте в закрытых ёмкостях вдали от источников тепла, избегая хранение на прямом солнечном свете, при температуре 20ºС, отдельно от лекарственных препаратов, пищевых продуктов, в местах, недоступных детям

	

	Фильтробельтинг
	Фильтробельтинг БФ,  ООО  «Ультра Ткань»
	Ширина ткани, 100см

Толщина ткани, мм. 2,0
Поверхностная плотность бельтинга, г/м2 900
Число нитей на 10 см:

По основе 98%

по утку 58 %
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 х 200 мм, кГс:

по основе 280
по утку 170
Удлинение при разрыве полоски ткани размером 50 х 200 мм, %, 
по основе 47
по утку 12

Состав смеси по основе и утку Пр. хб 100 %, 84 текс х 6
Условия применения: - pH среды 4
-10

· температура, С, 100
- давление, кПа, 1000
Условия применения: - pH среды 4-10
· температура, С,  20
- давление, кПа, 500
	ГОСТ 332-91

	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН
	ООО "Техно-Белт"

Шнур асбестовый общего назначения ШАОН
	Шнур асбестовый общего назначения, состоит из хризотиловых асбестовых волокон с примесью хлопка, вискозы или др. волокон и используется для уплотнения и теплоизоляции различных соединений. Кроме того, асбошнур способен повышать вибрационную устойчивость соединений. Рабочая среда шнура асбестового общего назначения - вода, газ, пар (до 400С); рабочее давление - 1,0 кгс/см2 (0,1МПа)
В зависимости от конструктивных особенностей асбестовый шнур делится на два типа: без сердечника (изготавливается методом простого скручивания волокон и выпускается диаметром 8 мм) и с асбестовым сердечником в виде нитей выпускается диаметром 10мм).
поверхность изделия не имеет видимых повреждений: разрывов прядей, расслоений и т.д.;

 изделие устойчиво к изгибающим нагрузкам;

отсутствует выступание сердечника из-под наружных прядей;

на поверхности асбошнур имеет концы нитей длиной  25 мм (образуются при связывании);
результирующая линейная плотность шнура зависит от номинального диаметра и соответствовует табличным данным ГОСТ;
- массовая доля влаги 3% для изделий на основе хлопка и 4,5% для изделий на основе вискозы;

- массовая доля асбеста в изделии 78%;

- асбошнур тропического исполнения изготовлен из смеси асбестового и лавсанового волокна.

При приемке изделий на соответствие качества требованиям Госстандарта их подвергаем:

- визуальному контролю – 100% всех изделий;

- по остальным пунктам - по три бухты или бобины от каждой партии.

Асбестовый шнур поставим в бухтах (по желанию  Заказчика можем заменить на бабины). Одна бухта содержит три отрезка шнура, при этом длина одного отрезка составляет 3 метра. Масса одной бобины 5 кг, а одной бухты – 60 кг. Для обеспечения прочности увязки, бухты дополнительно перетянем в нескольких местах шпагатом. По согласованию с Заказчиком асбестовый шнур можем упаковать в оберточную или мешочную бумагу, в пленку полиэтиленовую или поливинилхлоридную. Также упакуем шнур в бумажные мешки.
	ГОСТ 1779-83



	Лента
оградительная/сигнальная
	лента сигнальная «Электра»
(ЛСЭ),  лента сигнальная «Связь» (ЛСС),  ленты сигнальные «Оптика»,  ленты сигнальные «Газ» (ЛСГ),  ленты сигнальные «Канализация», «Теплосеть», «Водопровод» (ЛСК, ЛСТ, ЛСВ),  детекционные сигнальные ленты,  типовая оградительная лента,  Лента оградительная «Стандарт»,  Лента оградительная «Эконом», ООО ГК « "МСК ТРЕСТ"»
	Лента:
лента сигнальная «Электра»
(ЛСЭ). Лента сигнальная «Электро» применяется для идентификации электрического кабеля. Цвет красный, надпись на русском и английском языках «Осторожно кабель». Ленты уложим шириной 150. Намотка в ролике 100 метров. Толщина ленты 300 мкм
лента сигнальная «Связь» (ЛСС). Ленты сигнальные «Связь» предназначены для идентификации кабеля связи. Цвет оранжевый, текст на ленте «Не копать, ниже кабель». Ширина лент 75мм. Намотка ролика 250.  метров. Толщина ленты 300 мкм
ленты сигнальные «Оптика» (ЛСО). Ленты сигнальные «Оптика» предназначены для идентификации оптического кабеля. Цвет желтый, текст на ленте «Осторожно, оптический кабель». Ширина ленты 50мм, намотка ролика 250м. Толщина ленты  100 мкм
ленты сигнальные «Газ» (ЛСГ). Ленты сигнальные «Газ» с логотипом «Газ» черного цвета и «Опасно ГАЗ» красного цвета предназначены для идентификации полимерных  газопроводов. Цвет желтый, ширина ленты 200 мм, намотка ролика 250м. Толщина ленты 50 мкм
ленты сигнальные «Канализация», «Теплосеть», «Водопровод» (ЛСК, ЛСТ, ЛСВ). Ленты сигнальные «Канализация», «Теплосеть» и «Водопровод» предназначены для идентификации подземных трубопроводов в городах и поселках. Ширина ленты 200 мм, намотка ролика 250 метров. Толщина ленты 50 мкм
детекционные сигнальные ленты. Детекционные сигнальные ленты изготавливаются на основе типовых сигнальных лент. К сигнальным лентам прикатываются проводники (изолированные и не изолированные медные или медные лужёные), позволяющие обеспечить эффективную трассировку подземных коммуникаций. Детекционные сигнальные ленты применятся при прокладке полимерных трубопроводов и оптиковаюконных магистралей. По желанию Заказчика возможна прикатка 1- го, 2-х или 3-х проводников, изолированных или не изолированных, лужёных или не лужёных
типовая оградительная лента. Лента оградительная предназначеная для ограждения мест проведения работ, происшествий и опасных зон оградительная лента (зебра), оградительная лента (зебра) имеет 2 цветовые гаммы: красно-белый и желто-черный. Лента оградительная «Стандарт», лента оградительная «Стандарт» обладает высокой прочностью на разрыв и растяжение, толщиной  100 мкм. Лента оградительная «Эконом», лента оградительная «Эконом» обладает менее высокой прочностью на разрыв и растяжение, толщиной 50 мкм. Ширина лент 50 мм. Изготавливается из изоляции полиэтилена высокого давления. Намотка ролика 250 метров
Технические параметры оградительных/сигнальных лент:
Относительное удлинение при разрыве ленты 300% 

Прочность при разрыве ленты 113*105(115)  Па (кгс/см2)
Диаметр прикатываемых проводников 0,4мм
Относительное удлинение токопроводящей жилы  15%
Электрическое сопротивление изоляции при 20 ºС прикатываемых проводников 6500 МОм/км
Относительное удлинение изоляции  300%
Прочность при разрыве изоляции  9 Мпа
Температурный диапазон эксплуатации ленты От -50ºС до +60ºС
	

	Кислород газообразный технический
	КИСЛОРОД ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, II сорт,ООО «Криотех»
	Технический газообразный кислород(I или II сорта), получаемый из атмосферного воздуха способом низкотемпературной ректификации 
Объемная доля кислорода 99,5%

Объемная доля водяных паров 0,009%

Объемная доля водорода 0,5%

Кислород не токсичен, не горит и не взрывоопасный, но поскольку кислород является, то резко увеличивается способность других материалов к горению, поэтому для работы используем только разрешенные для этого материалы

Баллон с кислородом окрашен в голубой цвет, с надписью «Кислород» черного цвета
Номинальное давление газообразного кислорода в баллоне и автореципиенте при 20 °С составляет 150(14,7) кгс/см2(МПа) Давление кислорода в баллонах в зависимости от температуры:
при температуре от -50ºС до +50 ºС  давление 172 Кгс/см2
Гарантийный срок хранения 18 месяцев со дня изготовления

Запах Не нормируется
Объемная доля кислорода в рабочих 
помещениях 23%
	ГОСТ 5583-78

	Олифа ЯРКО Оксоль
	  Олифа ЯРКО Оксоль 

ОАО «Объединение «Ярославские краски»
	Для внутренних и наружных работ
•Быстросохнущий- экономия сил и времени
· Образует водостойкое покрытие
•Подчеркивает текстуру древесины
Классическая цветовая гамма

Высушенное покрытие не оказывает токсического воздействия на организм человека
Лак выдерживает транспортировку и хранение при отрицательных температурах
Олифа предназначена для пропитки деревянных поверхностей (за исключением полов) перед окрашиванием масляными красками, а также для разбавления масляных красок.
Высыхание каждого слоя при температуре (20±2) ºC 24 часа
Расход на однослойное покрытие 1 кг на 6 м2

Фасовка 

Канистра ПЭТ 10,0л. (по желанию Заказчика можем заменить на бутылки ПЭТ 0,5 л, 1,0 л, канистру 5,0л)

Поверхность очистим от грязи и пыли, при необходимости зашкурим; просушим. Перед использованием олифу перемешаем. Применим без разбавления. Нанесем валиком в 2 слоя. Окрашивание масляной краской проведем только после полного высыхания олифы.
Транспортировку и хранение олифы произведем в плотно закрытой таре, вдали от приборов отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Внутренние работы выполним в хорошо проветриваемом помещении. Храним в недоступном для детей месте. После окончания работ проветрим помещение в течение 24 часов. Для защиты рук применим резиновые перчатки. Пустую тару утилизируем как бытовые отходы

Бережем от огня!
гарантийный срок – 24 месяца

Состав: Масла, сиккативы, модификаторы, растворители.
	ГОСТ 190-78


