Межгосударственный стандарт ГОСТ 6782.1-75
"Пилопродукция из древесины хвойных пород.
Величина усушки"
(утв. постановлением Госстандарта СССР от 20 августа 1975 г. N 2196)

Coniferons sawn timber. Shrinkage value

Взамен ГОСТ 6782-67

Дата введения 1 июля 1976 г.

Настоящий стандарт распространяется на пилопродукцию из древесины хвойных пород тангентальной, радиальной и смешанной распиловок и устанавливает величину усушки по толщине и ширине для обеспечения номинальных размеров пилопродукции.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1148-78 и учитывает требования рекомендации ИСО Р 738.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1. Фактические размеры толщины и ширины пилопродукции при влажности, превышающей установленную для номинальных размеров, должны быть больше, а при меньшей влажности могут быть меньше номинальных размеров на соответствующую величину усушки.

Номинальные размеры пилопродукции устанавливаются стандартами технических требований на конкретные виды продукции при влажности 15% или 20%. Влажность пилопродукции определяют по ГОСТ 16588.

2. Величины усушки пилопродукции смешанной распиловки (с тангентально-радиальным направлением годичных слоев) для конечной влажности от 5% до 37% устанавливают по табл. 1 и 2.
При проверке размеров фактические значения толщины и ширины пилопродукции для любой ее влажности устанавливают по табл. 3 - 6.
Таблица 1
Величины усушки пилопродукции смешанной распиловки из древесины ели,
сосны, кедра, пихты для конечной влажности от 5% до 37%, мм

────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Номинальный│                    Конечная влажность пилопродукции, %
   размер   ├─────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────────
  толщины и │от 5 │ от 8 │от 11│от 14 │от 17 │от 20 │от 23 │от 26 │от 29 │от 32 │от 35 до
   ширины   │до 7 │до 10 │до 13│до 16 │до 19 │до 22 │до 25 │до 28 │до 31 │до 34 │   37
 пилопродук-│     │      │     │      │      │      │      │      │      │      │
   ции, мм  │     │      │     │      │      │      │      │      │      │      │
────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────
     13     │ 0,8 │ 0,8  │ 0,7 │ 0,7  │ 0,6  │ 0,5  │ 0,4  │ 0,3  │ 0,3  │ 0,2  │  0,1
            │     │      │     │      │      │      │      │      │      │      │
     16     │ 1,0 │ 0,9  │ 0,9 │ 0,8  │ 0,7  │ 0,6  │ 0,5  │ 0,4  │ 0,3  │ 0,2  │  0,1
            │     │      │     │      │      │      │      │      │      │      │
     19     │ 1,1 │ 1,0  │ 1,0 │ 0,8  │ 0,7  │ 0,6  │ 0,5  │ 0,4  │ 0,3  │ 0,2  │  0,1
            │     │      │     │      │      │      │      │      │      │      │
     22     │ 1,2 │ 1,2  │ 1,1 │ 0,9  │ 0,8  │ 0,7  │ 0,6  │ 0,5  │ 0,4  │ 0,3  │  0,2
            │     │      │     │      │      │      │      │      │      │      │
     25     │ 1,4 │ 1,2  │ 1,1 │ 1,1  │ 0,9  │ 0,8  │ 0,7  │ 0,6  │ 0,4  │ 0,3  │  0,2
            │     │      │     │      │      │      │      │      │      │      │
     28     │ 1,5 │ 1,4  │ 1,4 │ 1,2  │ 1,1  │ 0,9  │ 0,8  │ 0,6  │ 0,5  │ 0,3  │  0,2
            │     │      │     │      │      │      │      │      │      │      │
     32     │ 1,7 │ 1,6  │ 1,4 │ 1,3  │ 1,1  │ 1,0  │ 0,8  │ 0,7  │ 0,5  │ 0,4  │  0,2
            │     │      │     │      │      │      │      │      │      │      │
     40     │ 2,1 │ 2,0  │ 1,7 │ 1,6  │ 1,4  │ 1,2  │ 1,0  │ 0,8  │ 0,6  │ 0,4  │  0,2
            │     │      │     │      │      │      │      │      │      │      │
     45     │ 2,3 │ 2,2  │ 2,0 │ 1,8  │ 1,6  │ 1,4  │ 1,2  │ 0,9  │ 0,7  │ 0,5  │  0,3
            │     │      │     │      │      │      │      │      │      │      │
     50     │ 2,5 │ 2,4  │ 2,2 │ 2,0  │ 1,8  │ 1,5  │ 1,3  │ 1,0  │ 0,8  │ 0,6  │  0,3
            │     │      │     │      │      │      │      │      │      │      │
     56     │ 2,8 │ 2,6  │ 2,4 │ 2,2  │ 2,0  │ 1,7  │ 1,5  │ 1,2  │ 0,9  │ 0,6  │  0,3
            │     │      │     │      │      │      │      │      │      │      │
     60     │ 3,0 │ 2,8  │ 2,6 │ 2,4  │ 2,1  │ 1,8  │ 1,6  │ 1,3  │ 1,0  │ 0,7  │  0,4
            │     │      │     │      │      │      │      │      │      │      │
     63     │ 3,1 │ 2,9  │ 2,8 │ 2,5  │ 2,2  │ 1,9  │ 1,6  │ 1,3  │ 1,0  │ 0,7  │  0,4
            │     │      │     │      │      │      │      │      │      │      │
     66     │ 3,3 │ 3,1  │ 2,9 │ 2,6  │ 2,3  │ 2,0  │ 1,7  │ 1,4  │ 1,1  │ 0,7  │  0,4
            │     │      │     │      │      │      │      │      │      │      │
     70     │ 3,4 │ 3,2  │ 3,0 │ 2,8  │ 2,5  │ 2,1  │ 1,8  │ 1,5  │ 1,1  │ 0,8  │  0,4
            │     │      │     │      │      │      │      │      │      │      │
     75     │ 3,7 │ 3,5  │ 3,3 │ 3,0  │ 2,6  │ 2,3  │ 2,0  │ 1,6  │ 1,2  │ 0,8  │  0,5
            │     │      │     │      │      │      │      │      │      │      │
     80     │ 3,9 │ 3,7  │ 3,5 │ 3,2  │ 2,8  │ 2,4  │ 2,1  │ 1,7  │ 1,3  │ 0,9  │  0,5
            │     │      │     │      │      │      │      │      │      │      │
     86     │ 4,2 │ 4,0  │ 3,7 │ 3,4  │ 3,0  │ 2,6  │ 2,2  │ 1,8  │ 1,4  │ 1,0  │  0,5
            │     │      │     │      │      │      │      │      │      │      │
     90     │ 4,4 │ 4,2  │ 3,9 │ 3,6  │ 3,2  │ 2,7  │ 2,3  │ 1,9  │ 1,4  │ 1,0  │  0,5
            │     │      │     │      │      │      │      │      │      │      │
     96     │ 4,6 │ 4,4  │ 4,1 │ 3,6  │ 3,2  │ 2,7  │ 2,3  │ 1,9  │ 1,4  │ 1,0  │  0,6
            │     │      │     │      │      │      │      │      │      │      │
     100    │ 4,8 │ 4,6  │ 4,2 │ 3,7  │ 3,4  │ 2,8  │ 2,4  │ 1,9  │ 1,5  │ 1,1  │  0,6
            │     │      │     │      │      │      │      │      │      │      │
     110    │ 5,3 │ 5,0  │ 4,6 │ 4,0  │ 3,5  │ 3,0  │ 2,6  │ 2,0  │ 1,6  │ 1,2  │  0,7
            │     │      │     │      │      │      │      │      │      │      │
     116    │ 5,6 │ 5,3  │ 4,8 │ 4,2  │ 3,7  │ 3,2  │ 2,8  │ 2,2  │ 1,7  │ 1,2  │  0,7
            │     │      │     │      │      │      │      │      │      │      │
     120    │ 5,8 │ 5,4  │ 5,1 │ 4,4  │ 3,8  │ 3,3  │ 2,9  │ 2,2  │ 1,7  │ 1,3  │  0,7
            │     │      │     │      │      │      │      │      │      │      │
     125    │ 6,0 │ 5,6  │ 5,1 │ 4,7  │ 4,0  │ 3,4  │ 3,0  │ 2,3  │ 1,8  │ 1,3  │  0,8
            │     │      │     │      │      │      │      │      │      │      │
     130    │ 6,2 │ 5,9  │ 5,4 │ 4,8  │ 4,2  │ 3,6  │ 3,1  │ 2,4  │ 1,9  │ 1,4  │  0,8
            │     │      │     │      │      │      │      │      │      │      │
     140    │ 6,7 │ 6,4  │ 5,8 │ 5,0  │ 4,5  │ 3,8  │ 3,3  │ 2,6  │ 2,0  │ 1,5  │  0,8
            │     │      │     │      │      │      │      │      │      │      │
     150    │ 7,1 │ 6,7  │ 5,9 │ 5,2  │ 4,6  │ 3,9  │ 3,3  │ 2,6  │ 2,0  │ 1,5  │  0,8
            │     │      │     │      │      │      │      │      │      │      │
     160    │ 7,6 │ 7,1  │ 6,2 │ 5,3  │ 4,7  │ 4,1  │ 3,5  │ 2,8  │ 2,2  │ 1,5  │  0,8
            │     │      │     │      │      │      │      │      │      │      │
     165    │ 7,8 │ 7,3  │ 6,4 │ 5,5  │ 4,9  │ 4,2  │ 3,6  │ 3,0  │ 2,2  │ 1,6  │  0,8
            │     │      │     │      │      │      │      │      │      │      │
     170    │ 8,1 │ 7,6  │ 6,7 │ 5,7  │ 5,0  │ 4,4  │ 3,7  │ 3,0  │ 2,3  │ 1,6  │  0,9
            │     │      │     │      │      │      │      │      │      │      │
     180    │ 8,5 │ 8,0  │ 7,0 │ 6,1  │ 5,2  │ 4,4  │ 3,8  │ 3,1  │ 2,3  │ 1,6  │  0,9
            │     │      │     │      │      │      │      │      │      │      │
     190    │ 9,0 │ 8,4  │ 7,3 │ 6,4  │ 5,5  │ 4,7  │ 4,0  │ 3,3  │ 2,5  │ 1,7  │  0,9
            │     │      │     │      │      │      │      │      │      │      │
     200    │ 9,4 │ 8,9  │ 7,8 │ 6,7  │ 5,8  │ 4,9  │ 4,2  │ 3,4  │ 2,6  │ 1,7  │  1,0
            │     │      │     │      │      │      │      │      │      │      │
     210    │ 9,9 │ 9,2  │ 8,1 │ 7,1  │ 6,1  │ 5,2  │ 4,4  │ 3,6  │ 2,7  │ 1,8  │  1,0
            │     │      │     │      │      │      │      │      │      │      │
     220    │10,4 │ 9,7  │ 8,5 │ 7,4  │ 6,4  │ 5,4  │ 4,6  │ 3,8  │ 2,9  │ 1,9  │  1,1
            │     │      │     │      │      │      │      │      │      │      │
     230    │10,8 │ 10,0 │ 8,9 │ 7,7  │ 6,7  │ 5,7  │ 4,8  │ 4,0  │ 3,0  │ 2,0  │  1,1
            │     │      │     │      │      │      │      │      │      │      │
     240    │11,3 │ 10,5 │ 9,3 │ 8,1  │ 7,0  │ 5,9  │ 5,0  │ 4,1  │ 3,1  │ 2,1  │  1,2
            │     │      │     │      │      │      │      │      │      │      │
     250    │11,8 │ 10,9 │ 9,7 │ 8,4  │ 7,3  │ 6,2  │ 5,3  │ 4,3  │ 3,3  │ 2,2  │  1,2
            │     │      │     │      │      │      │      │      │      │      │
     254    │11,9 │ 11,0 │ 9,8 │ 8,5  │ 7,4  │ 6,3  │ 5,3  │ 4,4  │ 3,3  │ 2,2  │  1,2
            │     │      │     │      │      │      │      │      │      │      │
     260    │12,2 │ 11,3 │ 9,9 │ 8,5  │ 7,4  │ 6,4  │ 5,4  │ 4,5  │ 3,3  │ 2,2  │  1,3
            │     │      │     │      │      │      │      │      │      │      │
     270    │12,7 │ 11,6 │10,1 │ 8,6  │ 7,6  │ 6,5  │ 5,4  │ 4,5  │ 3,4  │ 2,3  │  1,4
            │     │      │     │      │      │      │      │      │      │      │
     280    │13,1 │ 11,8 │10,5 │ 8,7  │ 7,7  │ 6,6  │ 5,6  │ 4,5  │ 3,5  │ 2,4  │  1,4
            │     │      │     │      │      │      │      │      │      │      │
     290    │13,6 │ 12,3 │10,7 │ 9,0  │ 8,0  │ 6,9  │ 5,8  │ 4,7  │ 3,6  │ 2,5  │  1,5
            │     │      │     │      │      │      │      │      │      │      │
     300    │14,1 │ 12,6 │10,9 │ 9,3  │ 8,2  │ 7,1  │ 6,0  │ 4,9  │ 3,7  │ 2,6  │  1,5
            │     │      │     │      │      │      │      │      │      │      │
Таблица 2
Величины усушки пилопродукции смешанной распиловки из древесины
лиственницы для конечной влажности от 5% до 37%, мм

────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Номинальный│                    Конечная влажность пилопродукции, %
   размер   ├─────┬─────┬───────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────────
  толщины и │от 5 │от 8 │ от 11 │от 14│от 17 │от 20 │от 23 │от 26 │от 29 │от 32 │ от 35
   ширины   │до 7 │до 10│ до 13 │до 16│до 19 │до 22 │до 25 │до 28 │до 31 │до 34 │ до 37
 пилопродук-│     │     │       │     │      │      │      │      │      │      │
   ции, мм  │     │     │       │     │      │      │      │      │      │      │
────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────
     13     │ 1,0 │ 1,0 │  0,9  │ 0,9 │ 0,8  │ 0,7  │ 0,5  │ 0,4  │ 0,4  │ 0,3  │  0,1
            │     │     │       │     │      │      │      │      │      │      │
     16     │ 1,3 │ 1,2 │  1,2  │ 1,0 │ 0,9  │ 0,8  │ 0,7  │ 0,5  │ 0,4  │ 0,3  │  0,1
            │     │     │       │     │      │      │      │      │      │      │
     19     │ 1,4 │ 1,3 │  1,3  │ 1,0 │ 0,9  │ 0,8  │ 0,7  │ 0,5  │ 0,4  │ 0,3  │  0,1
            │     │     │       │     │      │      │      │      │      │      │
     22     │ 1,6 │ 1,6 │  1,4  │ 1,2 │ 1,0  │ 0,9  │ 0,8  │ 0,7  │ 0,5  │ 0,4  │  0,3
            │     │     │       │     │      │      │      │      │      │      │
     25     │ 1,8 │ 1,6 │  1,4  │ 1,4 │ 1,2  │ 1,0  │ 0,9  │ 0,8  │ 0,5  │ 0,4  │  0,3
            │     │     │       │     │      │      │      │      │      │      │
     28     │ 2,0 │ 1,8 │  1,8  │ 1,6 │ 1,4  │ 1,2  │ 1,0  │ 0,8  │ 0,7  │ 0,4  │  0,3
            │     │     │       │     │      │      │      │      │      │      │
     32     │ 2,2 │ 2,1 │  1,8  │ 1,7 │ 1,4  │ 1,3  │ 1,0  │ 0,9  │ 0,7  │ 0,5  │  0,3
            │     │     │       │     │      │      │      │      │      │      │
     40     │ 2,7 │ 2,6 │  2,2  │ 2,1 │ 1,8  │ 1,6  │ 1,3  │ 1,0  │ 0,8  │ 0,5  │  0,3
            │     │     │       │     │      │      │      │      │      │      │
     45     │ 3,0 │ 2,9 │  2,6  │ 2,3 │ 2,1  │ 1,8  │ 1,6  │ 1,2  │ 0,9  │ 0,7  │  0,4
            │     │     │       │     │      │      │      │      │      │      │
     50     │ 3,3 │ 3,1 │  2,9  │ 2,6 │ 2,3  │ 2,0  │ 1,7  │ 1,3  │ 1,0  │ 0,8  │  0,4
            │     │     │       │     │      │      │      │      │      │      │
     56     │ 3,6 │ 3,4 │  3,1  │ 2,9 │ 2,6  │ 2,2  │ 2,0  │ 1,6  │ 1,2  │ 0,8  │  0,4
            │     │     │       │     │      │      │      │      │      │      │
     60     │ 3,9 │ 3,6 │  3,4  │ 3,1 │ 2,7  │ 2,3  │ 2,1  │ 1,7  │ 1,3  │ 0,9  │  0,5
            │     │     │       │     │      │      │      │      │      │      │
     63     │ 4,1 │ 3,8 │  3,6  │ 3,3 │ 2,9  │ 2,5  │ 2,1  │ 1,7  │ 1,3  │ 0,9  │  0,5
            │     │     │       │     │      │      │      │      │      │      │
     66     │ 4,2 │ 4,0 │  3,8  │ 3,4 │ 3,0  │ 2,6  │ 2,2  │ 1,8  │ 1,4  │ 0,9  │  0,5
            │     │     │       │     │      │      │      │      │      │      │
     70     │ 4,5 │ 4,2 │  3,9  │ 3,6 │ 3,3  │ 2,7  │ 2 3  │ 2,0  │ 1,4  │ 1,0  │  0,5
            │     │     │       │     │      │      │      │      │      │      │
     75     │ 4,8 │ 4,6 │  4,3  │ 3,9 │ 3,4  │ 3,0  │ 2,6  │ 2,1  │ 1,6  │ 1,0  │  0,7
            │     │     │       │     │      │      │      │      │      │      │
     80     │ 5,1 │ 4,8 │  4,6  │ 4,2 │ 3,6  │ 3,1  │ 2,7  │ 2,2  │ 1,7  │ 1,2  │  0,7
            │     │     │       │     │      │      │      │      │      │      │
     86     │ 5,4 │ 5,2 │  4,8  │ 4,4 │ 3,9  │ 3,4  │ 2,9  │ 2,3  │ 1,8  │ 1,3  │  0,7
            │     │     │       │     │      │      │      │      │      │      │
     90     │ 5,7 │ 5,5 │  5,1  │ 4,7 │ 4,2  │ 3,5  │ 3,0  │ 2,5  │ 1,8  │ 1,3  │  0,7
            │     │     │       │     │      │      │      │      │      │      │
     96     │ 6,0 │ 5,7 │  5,3  │ 4,7 │ 4,2  │ 3,5  │ 3,0  │ 2,5  │ 1,8  │ 1,3  │  0,8
            │     │     │       │     │      │      │      │      │      │      │
     100    │ 6,3 │ 6,0 │  5,5  │ 4,8 │ 4,4  │ 3,6  │ 3,1  │ 2,5  │ 2,0  │ 1,4  │  0,8
            │     │     │       │     │      │      │      │      │      │      │
     110    │ 6,9 │ 6,5 │  6,0  │ 5,2 │ 4,6  │ 3,9  │ 3,4  │ 2,6  │ 2,1  │ 1,6  │  0,9
            │     │     │       │     │      │      │      │      │      │      │
     116    │ 7,2 │ 6,9 │  6,2  │ 5,5 │ 4,8  │ 4,2  │ 3,6  │ 2,9  │ 2,2  │ 1,6  │  0,9
            │     │     │       │     │      │      │      │      │      │      │
     120    │ 7,5 │ 7,0 │  6,6  │ 5,7 │ 4,9  │ 4,3  │ 3,8  │ 2,9  │ 2,2  │ 1,7  │  0,9
            │     │     │       │     │      │      │      │      │      │      │
     125    │ 7,8 │ 7,3 │  6,6  │ 6,1 │ 5,2  │ 4,4  │ 3,9  │ 2,9  │ 2,3  │ 1,7  │  1,0
            │     │     │       │     │      │      │      │      │      │      │
     130    │ 8,1 │ 7,7 │  7,0  │ 6,2 │ 5,5  │ 4,7  │ 4,0  │ 3,1  │ 2,5  │ 1,8  │  1,0
            │     │     │       │     │      │      │      │      │      │      │
     140    │ 8,7 │ 8,3 │  7,5  │ 6,5 │ 5,9  │ 4,9  │ 4,3  │ 3,4  │ 2,6  │ 2,0  │  1,0
            │     │     │       │     │      │      │      │      │      │      │
     150    │ 9,3 │ 8,6 │  7,7  │ 6,8 │ 6,0  │ 5,1  │ 4,3  │ 3,4  │ 2,6  │ 2,0  │  1,0
            │     │     │       │     │      │      │      │      │      │      │
     160    │ 9,9 │ 9,0 │  8,1  │ 6,9 │ 6,1  │ 5,3  │ 4,6  │ 3,6  │ 2,9  │ 2,0  │  1,0
            │     │     │       │     │      │      │      │      │      │      │
     165    │10,2 │ 9,5 │  8,3  │ 7,2 │ 6,4  │ 5,5  │ 4,7  │ 3,9  │ 2,9  │ 2,1  │  1,0
            │     │     │       │     │      │      │      │      │      │      │
     170    │10,5 │ 9,9 │  8,7  │ 7,4 │ 6,5  │ 5,7  │ 4,8  │ 3,9  │ 3,0  │ 2,1  │  1,2
            │     │     │       │     │      │      │      │      │      │      │
     180    │11,1 │10,4 │  9,1  │ 7,9 │ 6,8  │ 5,7  │ 4,9  │ 4,0  │ 3,0  │ 2,1  │  1,2
            │     │     │       │     │      │      │      │      │      │      │
     190    │11,7 │10,9 │  9,5  │ 8,3 │ 7,2  │ 6,1  │ 5,2  │ 4,3  │ 3,3  │ 2,2  │  1,2
            │     │     │       │     │      │      │      │      │      │      │
     200    │12,3 │11,6 │ 10,1  │ 8,7 │ 7,5  │ 6,4  │ 5,5  │ 4,4  │ 3,4  │ 2,2  │  1,3
            │     │     │       │     │      │      │      │      │      │      │
     210    │12,9 │12,0 │ 10,5  │ 9,2 │ 7,9  │ 6,8  │ 5,7  │ 4,7  │ 3,5  │ 2,3  │  1,3
            │     │     │       │     │      │      │      │      │      │      │
     220    │13,5 │12,6 │ 11,1  │ 9,6 │ 8,3  │ 7,0  │ 6,0  │ 4,9  │ 3,8  │ 2,5  │  1,4
            │     │     │       │     │      │      │      │      │      │      │
     230    │14,1 │13,0 │ 11,6  │10,0 │ 8,7  │ 7,4  │ 6,2  │ 5,2  │ 3,9  │ 2,6  │  1,4
            │     │     │       │     │      │      │      │      │      │      │
     240    │14,7 │13,7 │ 12,1  │10,5 │ 9,1  │ 7,7  │ 6,5  │ 5,3  │ 4,0  │ 2,7  │  1,6
            │     │     │       │     │      │      │      │      │      │      │
     250    │15,3 │14,2 │ 12,6  │10,9 │ 9,5  │ 8,1  │ 7,0  │ 5,6  │ 4,3  │ 2,9  │  1,6
            │     │     │       │     │      │      │      │      │      │      │
     254    │15,5 │14,3 │ 12,7  │11,1 │ 9,6  │ 8,2  │ 7,0  │ 5,7  │ 4,3  │ 2,9  │  1,6
            │     │     │       │     │      │      │      │      │      │      │
     260    │15,9 │14,7 │ 12,9  │11,1 │ 9,6  │ 8,3  │ 7,0  │ 5,9  │ 4,3  │ 2,9  │  1,7
            │     │     │       │     │      │      │      │      │      │      │
     270    │16,5 │15,1 │ 13,1  │11,2 │ 9,9  │ 8,5  │ 7,0  │ 5,9  │ 4,4  │ 3,0  │  1,8
            │     │     │       │     │      │      │      │      │      │      │
     280    │17,1 │15,2 │ 13,7  │11,3 │ 10,0 │ 8,6  │ 7,3  │ 5,9  │ 4,6  │ 3,1  │  1,8
            │     │     │       │     │      │      │      │      │      │      │
     290    │17,7 │16,0 │ 13,9  │11,7 │ 10,4 │ 9,0  │ 7,5  │ 6,1  │ 4,7  │ 3,3  │  2,0
            │     │     │       │     │      │      │      │      │      │      │
     300    │18,3 │16,4 │ 14,2  │12,1 │ 10,7 │ 9,2  │ 7,8  │ 6,4  │ 4,8  │ 3,4     2,0
            │     │     │       │     │      │      │      │      │      │
Таблица 3
Величины усушки пилопродукции смешанной распиловки из древесины ели,
сосны, кедра, пихты для номинальных размеров при влажности 15%
и любой влажности в момент проверки, мм

────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Номинальный│                            Влажность пилопродукции, %
   размер   ├─────┬──────┬─────┬──────┬─────┬──────┬──────┬───────┬──────┬───────┬──────┬────────
  толщины и │от  5│ от 8 │от 11│от 14 │от 17│от 20 │от 23 │ от 26 │от 29 │ от 32 │от 35 │ 37 и
   ширины   │до  7│до 10 │до 13│до 16 │до 19│до 22 │до 25 │ до 28 │до 31 │ до 34 │до 37 │ выше
 пилопродук-│     │      │     │      │     │      │      │       │      │       │      │
   ции, мм  │     │      │     │      │     │      │      │       │      │       │      │
────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────
     13     │- 0,1│- 0,1 │- 0,0│ 0,0  │+ 0,1│+ 0,2 │+ 0,3 │ + 0,4 │+ 0,4 │ + 0,5 │+ 0,6 │ + 0,7
            │     │      │     │      │     │      │      │       │      │       │      │
     16     │- 0,2│- 0,1 │- 0,1│ 0,0  │+ 0,1│+ 0,2 │+ 0,3 │ + 0,4 │+ 0,5 │ + 0,6 │+ 0,7 │ + 0,8
            │     │      │     │      │     │      │      │       │      │       │      │
     19     │- 0,3│- 0,2 │- 0,2│ 0,0  │+ 0,1│+ 0,2 │+ 0,3 │ + 0,4 │+ 0,5 │ + 0,6 │+ 0,7 │ + 0,8
            │     │      │     │      │     │      │      │       │      │       │      │
     22     │- 0,3│- 0,2 │- 0,2│ 0,0  │+ 0,1│+ 0,2 │+ 0,3 │ + 0,4 │+ 0,5 │ + 0,6 │+ 0,7 │ + 0,9
            │     │      │     │      │     │      │      │       │      │       │      │
     25     │- 0,3│- 0,2 │- 0,2│ 0,0  │+ 0,2│+ 0,3 │+ 0,4 │ + 0,5 │+ 0,7 │ + 0,8 │+ 0,9 │ + 1,1
            │     │      │     │      │     │      │      │       │      │       │      │
     32     │- 0,4│- 0,3 │- 0,2│ 0,0  │+ 0,2│+ 0,3 │+ 0,5 │ + 0,6 │+ 0,8 │ + 0,9 │+ 1,1 │ + 1,3
            │     │      │     │      │     │      │      │       │      │       │      │
     40     │- 0,5│- 0,4 │- 0,2│ 0,0  │+ 0,2│+ 0,3 │+ 0,6 │ + 0,8 │+ 1,0 │ + 1,2 │+ 1,4 │ + 1,6
            │     │      │     │      │     │      │      │       │      │       │      │
     45     │- 0,5│- 0,4 │- 0,2│ 0,0  │+ 0,2│+ 0,4 │+ 0,6 │ + 0,9 │+ 1,1 │ + 1,3 │+ 1,5 │ + 1,8
            │     │      │     │      │     │      │      │       │      │       │      │
     50     │- 0,5│- 0,4 │- 0,2│ 0,0  │+ 0,2│+ 0,4 │+ 0,7 │ + 1,0 │+ 1,2 │ + 1,4 │+ 1,7 │ + 2,0
            │     │      │     │      │     │      │      │       │      │       │      │
     60     │- 0,6│- 0,4 │- 0,2│ 0,0  │+ 0,3│+ 0,5 │+ 0,8 │ + 1,1 │+ 1,4 │ + 1,7 │+ 2,0 │ + 2,4
            │     │      │     │      │     │      │      │       │      │       │      │
     70     │- 0,6│- 0,4 │- 0,2│ 0,0  │+ 0,3│+ 0,6 │+ 1,0 │ + 1,3 │+ 1,7 │ + 2,0 │+ 2,4 │ + 2,8
            │     │      │     │      │     │      │      │       │      │       │      │
     75     │- 0,7│- 0,5 │- 0,3│ 0,0  │+ 0,4│+ 0,7 │+ 1,0 │ + 1,4 │+ 1,8 │ + 2,2 │+ 2,5 │ + 3,0
            │     │      │     │      │     │      │      │       │      │       │      │
     80     │- 0,7│- 0,5 │- 0,3│ 0,0  │+ 0,4│+ 0,7 │+ 1,1 │ + 1,5 │+ 1,9 │ + 2,3 │+ 2,7 │ + 3,2
            │     │      │     │      │     │      │      │       │      │       │      │
     90     │- 0,8│- 0,6 │- 0,3│ 0,0  │+ 0,4│+ 0,8 │+ 1,3 │ + 1,7 │+ 2,2 │ + 2,6 │+ 3,1 │ + 3,6
            │     │      │     │      │     │      │      │       │      │       │      │
     100    │- 1,1│- 0,9 │- 0,5│ 0,0  │+ 0,4│+ 0,9 │+ 1,3 │ + 1,8 │+ 2,2 │ + 2,6 │+ 3,1 │ + 3,7
            │     │      │     │      │     │      │      │       │      │       │      │
     110    │- 1,3│- 1,0 │- 0,6│ 0,0  │+ 0,5│+ 1,0 │+ 1,4 │ + 2,0 │+ 2,4 │ + 2,8 │+ 3,3 │ + 4,0
            │     │      │     │      │     │      │      │       │      │       │      │
     130    │- 1,4│- 1,1 │- 0,6│ 0,0  │+ 0,6│+ 1,2 │+ 1,7 │ + 2,4 │+ 2,9 │ + 3,4 │+ 4,0 │ + 4,8
            │     │      │     │      │     │      │      │       │      │       │      │
     150    │- 1,9│- 1,5 │- 0,7│ 0,0  │+ 0,6│+ 1,3 │+ 1,9 │ + 2,6 │+ 3,2 │ + 3,7 │+ 4,4 │ + 5,2
            │     │      │     │      │     │      │      │       │      │       │      │
     180    │- 2,4│- 1,9 │- 0,9│ 0,0  │+ 0,9│+ 1,7 │+ 2,3 │ + 3,0 │+ 3,8 │ + 4,5 │+ 5,2 │ + 6,1
            │     │      │     │      │     │      │      │       │      │       │      │
     200    │- 2,7│- 2,2 │- 1,1│ 0,0  │+ 0,9│+ 1,8 │+ 2,3 │ + 3,3 │+ 4,1 │ + 5,0 │+ 5,7 │ + 6,7
            │     │      │     │      │     │      │      │       │      │       │      │
     220    │- 3,0│- 2,3 │- 1,1│ 0,0  │+ 1,0│+ 2,0 │+ 2,8 │ + 3,6 │+ 4,5 │ + 5,5 │+ 6,3 │ + 7,4
            │     │      │     │      │     │      │      │       │      │       │      │
     250    │- 3,4│- 2,5 │- 1,3│ 0,0  │+ 1,1│+ 2,2 │+ 3,1 │ + 4,1 │+ 5,1 │ + 6,2 │+ 7,2 │ + 8,4
            │     │      │     │      │     │      │      │       │      │       │      │
Таблица 4
Величины усушки пилопродукции смешанной распиловки из древесины
лиственницы для номинальных размеров при влажности 15%
и любой влажности в момент проверки, мм

────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Номинальный│                             Влажность пилопродукции, %
   размер   ├────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┬──────┬──────┬────────
  толщины и │от 5│ от 8 │ от 11 │от 14 │от 17 │от 20 │от 23 │от 26 │ от 29 │от 32 │от 35 │ 37 и
   ширимы   │до 7│до 10 │ до 13 │до 16 │до 19 │до 22 │до 25 │до 28 │ до 31 │до 34 │до 37 │ выше
 пилопродук-│    │      │       │      │      │      │      │      │       │      │      │
   ции, мм  │    │      │       │      │      │      │      │      │       │      │      │
────────────┼────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────
     13     │-0,1│ -0,1 │  0,0  │ 0,0  │+ 0,1 │+ 0,2 │+ 0,3 │+- 0,5│ + 0,5 │+ 0,6 │+ 0,8 │ + 0,9
            │    │      │       │      │      │      │      │      │       │      │      │
     16     │-0,3│ -0,2 │ -0,1  │ 0,0  │+ 0,1 │+ 0,2 │+ 0,3 │+ 0,5 │ + 0,6 │+ 0,7 │+ 0,9 │ + 1,0
            │    │      │       │      │      │      │      │      │       │      │      │
     19     │-0,4│ -0,3 │ -0,1  │ 0,0  │+ 0,1 │+ 0,2 │+ 0,3 │+ 0,5 │ + 0,6 │+ 0,7 │+ 0,9 │ + 1,0
            │    │      │       │      │      │      │      │      │       │      │      │
     22     │-0,4│ -0,4 │ -0,1  │ 0,0  │+ 0,2 │+ 0,3 │+ 0,4 │+ 0,5 │ + 0,7 │+ 0,8 │+ 0,9 │ + 1,2
            │    │      │       │      │      │      │      │      │       │      │      │
     25     │-0,4│ -0,4 │ -0,1  │ 0,0  │+ 0,2 │+ 0,4 │+ 0,5 │+ 0,6 │ + 0,9 │+ 1,0 │+ 1,1 │ + 1,4
            │    │      │       │      │      │      │      │      │       │      │      │
     32     │-0,5│ -0,4 │ -0,1  │ 0,0  │+ 0,3 │+ 0,4 │+ 0,7 │+ 0,8 │ + 1,0 │+ 1,2 │+ 1,4 │ + 1,7
            │    │      │       │      │      │      │      │      │       │      │      │
     40     │-0,6│ -0,5 │ -0,1  │ 0,0  │+ 0,3 │+ 0,5 │+ 0,8 │+ 1,1 │ + 1,3 │+ 1,6 │+ 1,8 │ + 2,1
            │    │      │       │      │      │      │      │      │       │      │      │
     45     │-0,7│ -0,5 │ -0,3  │ 0,0  │+ 0,3 │+ 0,5 │+ 0,8 │+ 1,1 │ + 1,4 │+ 1,6 │+ 1,9 │ + 2,3
            │    │      │       │      │      │      │      │      │       │      │      │
     50     │-0,7│ -0,5 │ -0,3  │ 0,0  │+ 0,3 │+ 0,6 │+ 0,9 │+ 1,3 │ + 1,6 │+ 1,8 │+ 2,2 │ + 2,6
            │    │      │       │      │      │      │      │      │       │      │      │
     60     │-0,8│ -0,5 │ -0,3  │ 0,0  │+ 0,4 │+ 0,8 │+ 1,0 │+ 1,4 │ + 1,8 │+ 2,2 │+ 2,6 │ + 3,1
            │    │      │       │      │      │      │      │      │       │      │      │
     70     │-0,9│ -0,6 │ -0,3  │ 0,0  │+ 0,4 │+ 0,9 │+ 1,3 │+ 1,6 │ + 2,2 │+ 2,6 │+ 3,1 │ + 3,6
            │    │      │       │      │      │      │      │      │       │      │      │
     75     │-0,9│ -0,7 │ -0,4  │ 0,0  │+ 0,5 │+ 0,9 │+ 1,3 │+ 1,8 │ + 2,3 │+ 2,9 │+ 3,2 │ + 3,9
            │    │      │       │      │      │      │      │      │       │      │      │
     80     │-0,9│ -0,7 │ -0,4  │ 0,0  │+ 0,5 │+ 1,1 │+ 1,5 │+ 2,0 │ + 2,5 │+ 3,0 │+ 3,5 │ + 4,2
            │    │      │       │      │      │      │      │      │       │      │      │
     90     │-1,0│ -0,8 │ -0,4  │ 0,0  │+ 0,5 │+ 1,2 │+ 1,7 │+ 2,2 │ + 2,9 │+ 3,4 │+ 4,0 │ + 4,7
            │    │      │       │      │      │      │      │      │       │      │      │
     100    │-1,5│ -1,2 │ -0,7  │ 0,0  │+ 0,5 │+ 1,2 │+ 1,7 │+ 2,3 │ + 2,9 │+ 3,4 │+ 4,0 │ + 4,8
            │    │      │       │      │      │      │      │      │       │      │      │
     110    │-1,7│ -1,3 │ -0,8  │ 0,0  │+ 0,6 │+ 1,3 │+ 1,8 │+ 2,6 │ + 3,1 │+ 3,6 │+ 4,3 │ + 5,2
            │    │      │       │      │      │      │      │      │       │      │      │
     130    │-1,9│ -1,5 │ -0,8  │ 0,0  │+ 0,7 │+ 1,5 │+ 2,2 │+ 3,1 │ + 3,7 │+ 4,4 │+ 5,2 │ + 6,2
            │    │      │       │      │      │      │      │      │       │      │      │
     150    │-2,5│ -1,8 │ -0,9  │ 0,0  │+ 0,8 │+ 1,7 │+ 2,5 │+ 3,4 │ + 4,2 │+ 4,8 │+ 5,8 │ + 6,8
            │    │      │       │      │      │      │      │      │       │      │      │
     180    │-3,2│ -2,5 │ -1,2  │ 0,0  │+ 1,1 │+ 2,2 │+ 3,0 │+ 3,9 │ + 4,9 │+ 5,8 │+ 6,7 │ + 7,9
            │    │      │       │      │      │      │      │      │       │      │      │
     200    │-3,6│ -2,9 │ -1,4  │ 0,0  │+ 1,2 │+ 2,3 │+ 3,2 │+ 4,3 │ + 5,3 │+ 6,5 │+ 7,4 │ + 8,7
            │    │      │       │      │      │      │      │      │       │      │      │
     220    │-3,9│ -3,0 │ -1,5  │ 0,0  │+ 1,3 │+ 2,6 │+ 3,6 │+ 4,7 │ + 5,8 │+ 7,1 │+ 8,2 │ + 9,6
            │    │      │       │      │      │      │      │      │       │      │      │
     250    │-4,4│ -3,3 │ -1,7  │ 0,0  │+ 1,4 │+ 2,8 │+ 3,9 │+ 5,3 │ + 6,6 │+ 8,0 │+ 9,3 │+ 10,9
            │    │      │       │      │      │      │      │      │       │      │      │
Таблица 5
Величины усушки пилопродукции смешанной распиловки из древесины ели,
сосны, кедра, пихты для номинальных размеров при влажности 20%
и любой влажности в момент проверки, мм

────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────
 Номинальный│                   Влажность пиломатериалов, %
   размер   ├───────┬────────┬───────┬───────┬────────┬───────┬────────┬────────
  толщины и │ от 12 │ от 15  │ от 18 │ от 23 │от 26 до│ от 31 │от 34 до│ 38 и
   ширины   │ до 14 │ до 17  │ до 22 │ до 25 │   30   │ до 33 │   38   │ выше
 пилопродук-│       │        │       │       │        │       │        │
    ции,    │       │        │       │       │        │       │        │
     мм     │       │        │       │       │        │       │        │
────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────
     13     │ - 0,2 │ - 0,1  │  0,0  │ + 0,1 │ + 0,2  │ + 0,3 │ + 0,4  │ + 0,5
            │       │        │       │       │        │       │        │
     16     │ - 0,2 │ - 0,1  │  0,0  │ + 0,1 │ + 0,2  │ + 0,4 │ + 0,5  │ + 0,6
            │       │        │       │       │        │       │        │
     19     │ - 0,2 │ - 0,1  │  0,0  │ + 0,1 │ + 0,2  │ + 0,4 │ + 0,5  │ + 0,6
            │       │        │       │       │        │       │        │
     22     │ - 0,2 │ - 0,2  │  0,0  │ + 0,2 │ + 0,3  │ + 0,4 │ + 0,6  │ + 0,7
            │       │        │       │       │        │       │        │
     25     │ - 0,3 │ - 0,2  │  0,0  │ + 0,2 │ + 0,4  │ + 0,5 │ + 0,7  │ + 0,8
            │       │        │       │       │        │       │        │
     28     │ - 0,3 │ - 0,2  │  0,0  │ + 0,2 │ + 0,4  │ + 0,6 │ + 0,8  │ + 1,0
            │       │        │       │       │        │       │        │
     32     │ - 0,3 │ - 0,2  │  0,0  │ + 0,2 │ + 0,4  │ + 0,6 │ + 0,8  │ + 1,0
            │       │        │       │       │        │       │        │
     40     │ - 0,4 │ - 0,2  │  0,0  │ + 0,2 │ + 0,5  │ + 0,8 │ + 1,0  │ + 1,3
            │       │        │       │       │        │       │        │
     45     │ - 0,4 │ - 0,3  │  0,0  │ + 0,3 │ + 0,6  │ + 0,8 │ + 1,2  │ + 1,4
            │       │        │       │       │        │       │        │
     50     │ - 0,5 │ - 0,3  │  0,0  │ + 0,3 │ + 0,6  │ + 1,0 │ + 1,3  │ + 1,6
            │       │        │       │       │        │       │        │
     56     │ - 0,5 │ - 0,3  │  0,0  │ + 0,3 │ + 0,7  │ + 1,1 │ + 1,4  │ + 1,8
            │       │        │       │       │        │       │        │
     60     │ - 0,6 │ - 0,4  │  0,0  │ + 0,4 │ + 0,8  │ + 1,1 │ + 1,6  │ + 1,9
            │       │        │       │       │        │       │        │
     63     │ - 0,6 │ - 0,4  │  0,0  │ + 0,4 │ + 0,8  │ + 1,2 │ + 1,6  │ + 2,0
            │       │        │       │       │        │       │        │
     66     │ - 0,6 │ - 0,4  │  0,0  │ + 0,4 │ + 0,9  │ + 1,2 │ + 1,7  │ + 2,1
            │       │        │       │       │        │       │        │
     70     │ - 0,7 │ - 0,4  │  0,0  │ + 0,4 │ + 0,9  │ + 1,3 │ + 1,8  │ + 2,2
            │       │        │       │       │        │       │        │
     75     │ - 0,7 │ - 0,4  │  0,0  │ + 0,4 │ + 1,0  │ + 1,4 │ + 2,0  │ + 2,4
            │       │        │       │       │        │       │        │
     80     │ - 0,8 │ - 0,5  │  0,0  │ + 0,5 │ + 1,0  │ + 1,5 │ + 2,1  │ + 2,6
            │       │        │       │       │        │       │        │
     86     │ - 0,8 │ - 0,5  │  0,0  │ + 0,5 │ + 1,1  │ + 1,6 │ + 2,2  │ + 2,8
            │       │        │       │       │        │       │        │
     90     │ - 0,9 │ - 0,5  │  0,0  │ + 0,5 │ + 1,2  │ + 1,7 │ + 2,3  │ + 2,8
            │       │        │       │       │        │       │        │
     96     │ - 0,9 │ - 0,6  │  0,0  │ + 0,6 │ + 1,2  │ + 1,7 │ + 2,3  │ + 2,8
            │       │        │       │       │        │       │        │
     100    │ - 0,9 │ - 0,6  │  0,0  │ + 0,6 │ + 1,2  │ + 1,7 │ + 2,3  │ + 2,9
            │       │        │       │       │        │       │        │
     110    │ - 1,0 │ - 0,7  │  0,0  │ + 0,7 │ + 1,3  │ + 1,9 │ + 2,5  │ + 3,2
            │       │        │       │       │        │       │        │
     116    │ - 1,0 │ - 0,7  │  0,0  │ + 0,7 │ + 1,4  │ +2,0  │ + 2,7  │ + 3,4
            │       │        │       │       │        │       │        │
     120    │ - 1,1 │ - 0,7  │  0,0  │ + 0,7 │ + 1,4  │ +2,0  │ + 2,8  │ + 3,5
            │       │        │       │       │        │       │        │
     125    │ - 1,2 │ - 0,8  │  0,0  │ + 0,8 │ + 1,5  │ +2,1  │ + 2,9  │ + 3,6
            │       │        │       │       │        │       │        │
     130    │ - 1,2 │ - 0,8  │  0,0  │ + 0,8 │ + 1,6  │ +2,2  │ + 3,0  │ + 3,8
            │       │        │       │       │        │       │        │
     140    │ - 1,2 │ - 0,8  │  0,0  │ + 0,8 │ + 1,7  │ +2,4  │ + 3,2  │ + 4,1
            │       │        │       │       │        │       │        │
     150    │ - 1,2 │ - 0,8  │  0,0  │ + 0,8 │ + 1,7  │ +2,4  │ + 3,3  │ + 4,1
            │       │        │       │       │        │       │        │
     160    │ - 1,2 │ - 0,8  │  0,0  │ + 0,8 │ + 1,8  │ +2,6  │ + 3,5  │ + 4,3
            │       │        │       │       │        │       │        │
     165    │ - 1,3 │ - 0,8  │  0,0  │ + 0,8 │ + 1,8  │ +2,6  │ + 3,6  │ + 4,4
            │       │        │       │       │        │       │        │
     170    │ - 1,3 │ - 0,8  │  0,0  │ + 0,8 │ + 1,8  │ +2,7  │ + 3,7  │ + 4,6
            │       │        │       │       │        │       │        │
     180    │ - 1,7 │ - 0,9  │  0,0  │ + 0,9 │ + 1,8  │ +2,9  │ + 3,8  │ + 4,7
            │       │        │       │       │        │       │        │
     190    │ - 1,7 │ - 1,0  │  0,0  │ + 1,0 │ + 1,9  │ +3,0  │ + 4,0  │ + 4,9
            │       │        │       │       │        │       │        │
     200    │ - 1,8 │ - 1,0  │  0,0  │ + 1,0 │ + 2,0  │ +3,2  │ + 4,2  │ + 5,2
            │       │        │       │       │        │       │        │
     210    │ - 1,9 │ - 1,0  │  0,0  │ + 1,0 │ + 2,1  │ +3,4  │ + 4,4  │ + 5,5
            │       │        │       │       │        │       │        │
     220    │ -2,0  │ - 1,1  │  0,0  │ + 1,1 │ + 2,2  │ +3,5  │ + 4,6  │ + 5,7
            │       │        │       │       │        │       │        │
     230    │ - 2,0 │ - 1,2  │  0,0  │ + 1,2 │ + 2,3  │ +3,7  │ + 4,8  │ + 6,0
            │       │        │       │       │        │       │        │
     240    │ - 2,2 │ - 1,2  │  0,0  │ + 1,2 │ + 2,4  │ +3,8  │ + 5,0  │ + 6,2
            │       │        │       │       │        │       │        │
     250    │ - 2,2 │ - 1,2  │  0,0  │ + 1,2 │ + 2,5  │ +4,0  │ + 5,2  │ + 6,5
            │       │        │       │       │        │       │        │
     254    │ - 2,2 │ - 1,3  │  0,0  │ + 1,3 │ + 2,5  │ +4,0  │ + 5,3  │ + 6,6
            │       │        │       │       │        │       │        │
     260    │ - 2,2 │ - 1,3  │  0,0  │ + 1,3 │ + 2,6  │ +4,0  │ + 5,2  │ + 6,5
            │       │        │       │       │        │       │        │
     270    │ - 2,2 │ - 1,4  │  0,0  │ + 1,4 │ + 2,7  │ +4,0  │ + 5,4  │ + 6,8
            │       │        │       │       │        │       │        │
     280    │ - 2,2 │ - 1,4  │  0,0  │ + 1,4 │ + 2,8  │ +4,2  │ + 5,6  │ + 7,0
            │       │        │       │       │        │       │        │
     290    │ - 2,2 │ - 1,4  │  0,0  │ + 1,4 │ + 2,9  │ +4,4  │ + 5,8  │ + 7,2
            │       │        │       │       │        │       │        │
     300    │ - 2,2 │ - 1,5  │  0,0  │ + 1,5 │ + 3,0  │ +4,5  │ + 6,0  │ + 7,5
            │       │        │       │       │        │       │        │
Таблица 6
Величины усушки пилопродукции смешанной распиловки из древесины
лиственницы для номинальных размеров при влажности 20%
и любой влажности в момент проверки, мм

────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────
 Номинальный│                   Влажность пиломатериалов, %
   размер   ├───────┬───────┬────────┬───────┬────────┬───────┬────────┬────────
  толщины и │ от 12 │ от 15 │от 18 до│ от 23 │от 26 до│ от 31 │от 34 до│ 38 и
   ширины   │ до 14 │ до 17 │   22   │ до 25 │   30   │ до 33 │   38   │ выше
 пилопродук-│       │       │        │       │        │       │        │
   ции, мм  │       │       │        │       │        │       │        │
────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────
     13     │ - 0,2 │ - 0,1 │  0,0   │ + 0,1 │ + 0,3  │ + 0,4 │ + 0,6  │ + 0,7
            │       │       │        │       │        │       │        │
     16     │ - 0,2 │ - 0,2 │  0,0   │ + 0,2 │ + 0,3  │ + 0,5 │ + 0,7  │ + 0,8
            │       │       │        │       │        │       │        │
     19     │ - 0,2 │ - 0,2 │  0,0   │ + 0,2 │ + 0,3  │ + 0,5 │ + 0,7  │ + 0,8
            │       │       │        │       │        │       │        │
     22     │ - 0,3 │ - 0,2 │  0,0   │ + 0,2 │ + 0,4  │ + 0,6 │ + 0,8  │ + 1,0
            │       │       │        │       │        │       │        │
     25     │ - 0,4 │ - 0,2 │  0,0   │ + 0,2 │ + 0,4  │ + 0,6 │ + 0,9  │ + 1,1
            │       │       │        │       │        │       │        │
     28     │ - 0,4 │ - 0,2 │  0,0   │ + 0,2 │ + 0,5  │ + 0,7 │ + 1,0  │ + 1,2
            │       │       │        │       │        │       │        │
     32     │ - 0,4 │ - 0,2 │  0,0   │ + 0,2 │ + 0,5  │ + 0,8 │ + 1,1  │ + 1,3
            │       │       │        │       │        │       │        │
     40     │ - 0,5 │ - 0,3 │  0,0   │ + 0,3 │ + 0,6  │ + 1,0 │ + 1,3  │ + 1,6
            │       │       │        │       │        │       │        │
     45     │ - 0,5 │ - 0,4 │  0,0   │ + 0,4 │ + 0,7  │ + 1,1 │ + 1,5  │ + 1,8
            │       │       │        │       │        │       │        │
     50     │ - 0,6 │ - 0,4 │  0,0   │ + 0,4 │ + 0,8  │ + 1,2 │ + 1,6  │ + 2,0
            │       │       │        │       │        │       │        │
     56     │ - 0,7 │ - 0,4 │  0,0   │ + 0,4 │ + 0,9  │ + 1,4 │ + 1,8  │ + 2,3
            │       │       │        │       │        │       │        │
     60     │ - 0,8 │ - 0,5 │  0,0   │ + 0,5 │ + 1,0  │ + 1,5 │ + 2,0  │ + 2,5
            │       │       │        │       │        │       │        │
     63     │ - 0,8 │ - 0,5 │  0,0   │ + 0,5 │ + 1,0  │ + 1,6 │ + 2,1  │ + 2,6
            │       │       │        │       │        │       │        │
     66     │ - 0,8 │ - 0,5 │  0,0   │ + 0,5 │ + 1,0  │ + 1,6 │ + 2,2  │ + 2,7
            │       │       │        │       │        │       │        │
     70     │ - 0,9 │ - 0,6 │  0,0   │ + 0,6 │ + 1,1  │ + 1,8 │ + 2,3  │ + 2,9
            │       │       │        │       │        │       │        │
     75     │ - 0,9 │ - 0,6 │  0,0   │ + 0,6 │ + 1,2  │ + 1,9 │ + 2,5  │ + 3,1
            │       │       │        │       │        │       │        │
     80     │ - 1,1 │ - 0,6 │  0,0   │ + 0,6 │ + 1,3  │ + 2,0 │ + 2,6  │ + 3,3
            │       │       │        │       │        │       │        │
     86     │ - 1,0 │ - 0,7 │  0,0   │ + 0,7 │ + 1,4  │ + 2,2 │ + 2,8  │ + 3,5
            │       │       │        │       │        │       │        │
     90     │ - 1,2 │ - 0,7 │  0,0   │ + 0,7 │ + 1,4  │ + 2,2 │ + 3,0  │ + 3,7
            │       │       │        │       │        │       │        │
     96     │ - 1,2 │ - 0,8 │  0,0   │ + 0,8 │ + 1,4  │ + 2,2 │ + 3,0  │ + 3,6
            │       │       │        │       │        │       │        │
     100    │ - 1,2 │ - 0,8 │  0,0   │ + 0,8 │ + 1,5  │ + 2,3 │ + 3,0  │ + 3,8
            │       │       │        │       │        │       │        │
     110    │ - 1,3 │ - 0,9 │  0,0   │ + 0,9 │ + 1,6  │ + 2,5 │ + 3,3  │ + 4,2
            │       │       │        │       │        │       │        │
     116    │ - 1,3 │ - 0,9 │  0,0   │ + 0,9 │ + 1,7  │ + 2,7 │ + 3,5  │ + 4,4
            │       │       │        │       │        │       │        │
     120    │ - 1,4 │ - 1,0 │  0,0   │ + 1,0 │ + 1,8  │ + 2,8 │ + 3,6  │ + 4,6
            │       │       │        │       │        │       │        │
     125    │ - 1,6 │ - 1,0 │  0,0   │ + 1,0 │ + 1,9  │ + 2,9 │ + 3,8  │ + 4,8
            │       │       │        │       │        │       │        │
     130    │ - 1,6 │ -1,0  │  0,0   │ + 1,0 │ + 2,0  │ + 3,0 │ + 3,9  │ + 4,9
            │       │       │        │       │        │       │        │
     140    │ - 1,6 │ - 1,1 │  0,0   │ + 1,1 │ + 2,1  │ + 3,2 │ + 4,2  │ + 5,3
            │       │       │        │       │        │       │        │
     150    │ - 1,6 │ - 1,1 │  0,0   │ + 1,1 │ + 2,1  │ + 3,2 │ + 4,2  │ + 5,3
            │       │       │        │       │        │       │        │
     160    │ - 1,6 │ - 1,1 │  0,0   │ + 1,1 │ + 2,2  │ + 3,4 │ + 4,5  │ + 5,6
            │       │       │        │       │        │       │        │
     165    │ - 1,7 │ - 1,2 │  0,0   │ + 1,2 │ + 2,3  │ + 3,5 │ + 4,6  │ + 5,8
            │       │       │        │       │        │       │        │
     170    │ - 1,7 │ - 1,2 │  0,0   │ + 1,2 │ + 2,4  │ + 3,6 │ + 4,8  │ + 6,0
            │       │       │        │       │        │       │        │
     180    │ - 2,2 │ - 1,3 │  0,0   │ + 1,3 │ + 2,5  │ + 3,6 │ + 4,9  │ + 6,1
            │       │       │        │       │        │       │        │
     190    │ - 2,2 │ - 1,3 │  0,0   │ + 1,3 │ + 2,7  │ + 3,8 │ + 5,1  │ + 6,5
            │       │       │        │       │        │       │        │
     200    │ - 2,3 │ - 1,4 │  0,0   │ + 1,4 │ + 2,8  │ + 4,0 │ + 5,4  │ + 6,8
            │       │       │        │       │        │       │        │
     210    │ - 2,4 │ - 1,5 │  0,0   │ + 1,5 │ + 2,9  │ + 4,2 │ + 5,7  │ + 7,1
            │       │       │        │       │        │       │        │
     220    │ - 2,6 │ - 1,5 │  0,0   │ + 1,5 │ + 2,9  │ + 4,4 │ + 5,7  │ + 7,3
            │       │       │        │       │        │       │        │
     230    │ - 2,6 │ - 1,6 │  0,0   │ + 1,6 │ + 3,0  │ + 4,6 │ + 6,0  │ + 7,6
            │       │       │        │       │        │       │        │
     240    │ - 2,8 │ - 1,7 │  0,0   │ + 1,7 │ + 3,1  │ + 4,8 │ + 6,2  │ + 7,9
            │       │       │        │       │        │       │        │
     250    │ - 2,8 │ - 1,8 │  0,0   │ + 1,8 │ + 3,2  │ + 5,0 │ + 6,5  │ + 8,2
            │       │       │        │       │        │       │        │
     254    │ - 2,8 │ - 1,8 │  0,0   │ + 1,8 │ + 3,3  │ + 5,0 │ + 6,6  │ + 8,4
            │       │       │        │       │        │       │        │
     260    │ - 2,8 │ - 1,8 │  0,0   │ + 1,8 │ + 3,4  │ + 5,0 │  +6,8  │ + 8,4
            │       │       │        │       │        │       │        │
     270    │ - 2,8 │ - 1,8 │  0,0   │ + 1,8 │ + 3,5  │ + 5,1 │ + 7,0  │ + 8,6
            │       │       │        │       │        │       │        │
     280    │ - 2,8 │ - 1,8 │  0,0   │ + 1,8 │ + 3,6  │ + 5,3 │ + 7,3  │ + 9,0
            │       │       │        │       │        │       │        │
     290    │ - 2,8 │ - 1,8 │  0,0   │ + 1,8 │ + 3,8  │ + 5,5 │ + 7,5  │ + 9,3
            │       │       │        │       │        │       │        │
     300    │ - 2,9 │ - 1,8 │  0,0   │ + 1,8 │ + 3,9  │ + 5,7 │ + 7,8  │ + 9,6
            │       │       │        │       │        │       │        │
Пример 1. Найти величину усушки для еловых досок смешанной распиловки номинальной толщиной 25 мм и шириной 150 мм. Начальная влажность досок выше 37%. конечная - 15%.

Согласно табл. 1 величина усушки для еловых досок номинальной толщиной 25 мм и шириной 150 мм при начальной влажности выше 37% и конечной - 15% равна соответственно 1,1 и 5,2 мм.

Пример 2. Найти фактические размеры сосновых досок смешанной распиловки, поставляемых при влажности выше 37%. Номинальные размеры досок при влажности 15% должны быть: толщина - 25 мм, ширина 150 мм.

Согласно табл. 3 величины усушки сосновых досок при влажности выше 37% для номинальной толщины 25 мм и ширины 150 мм равны соответственно плюс 1,1 мм и плюс 5,2 мм.

Искомые фактические размеры досок равны:

- толщина - 25,0 + 1,1 =26,1 мм;

- ширина - 150,0 + 5,2 = 155,2 мм.

Пример 3. Найти фактические размеры лиственничных досок смешанной распиловки, поставляемых при влажности 13%. Номинальные размеры досок при влажности 20% должны быть: толщина - 25 мм, ширина - 150 мм.

Согласно табл. 6 величины усушки лиственничных досок при влажности 13% для номинальной толщины 25 мм и ширины 150 мм равны соответственно минус 0,4 мм и минус 1,6 мм.

Искомые фактические размеры досок равны:

- толщина - 25,0 - 0,4 = 24,6 мм;

- ширина - 150,0 - 1,6 = 148,4 мм.

3. Величины усушки в тангентальном направлении принимают такими же, как при смешанной распиловке (табл. 1-6).

4. Величины усушки в радиальном направлении устанавливают путем умножения величин усушки для смешанной распиловки (табл. 1-6) на коэффициент 0,6.

5. Величины усушки для пилопродукции, выпиливаемой из древесины с влажностью ниже 37%, определяют как разность между величинами усушки, указанными в табл. 1 и 2, для требуемой конечной и фактической начальной влажности древесины.

Пример. Найти величину усушки для еловых досок смешанной распиловки сечением 60 х 60 мм. Начальная влажность брусков 21%, конечная - 8%.

Согласно табл. 1 для номинального размера 60 мм при конечной влажности 8% величина усушки равна 2,8 мм, а при начальной влажности 21% - 1,8 мм.

Искомая величина усушки равна 2,8 - 1,8 = 1,0 мм.

6. Величины усушки для номинальных размеров пилопродукции, отличающихся от приведенных в табл. 1-6 на 1 - 2 мм, принимают по ближайшему номинальному размеру.

Пример 1. Найти величину усушки дли еловых досок смешанной распиловки номинальной толщиной 78 мм. Начальная влажность досок выше 37%, конечная - 6%.

Согласно табл. 1 ближайший номинальный размер равен 80 мм и соответствующая ему величина усушки - 3,9 мм.

Пример 2. Найти фактические размеры сосновых досок смешанной распиловки, поставляемых при влажности выше 37%. Номинальная толщина досок при влажности 15% должна быть 78 мм.

Согласно табл. 3 ближайший номинальный размер равен 80 мм и соответствующая ему величина усушки - плюс 3,2 мм.

Искомая фактическая толщина досок равна:

                          78,0 + 3,2 = 81,2 мм.
Пример 3. Найти фактические размеры лиственничных досок смешанной распиловки, поставляемых при влажности 16%. Номинальная толщина досок при влажности 20% должна быть 78 мм.

Согласно табл. 6 ближайший номинальный размер равен 80 мм и соответствующая ему величина усушки - минус 0,6 мм.

Искомая фактическая толщина досок равна:

                        78,0 + (-0,6) = 77,4 мм.
7. Величины усушки для номинальных размеров пилопродукции, отличающихся от приведенных в табл. 1-6 более чем на 2 мм, определяют методом интерполяции.

Пример 1. Найти величину усушки для еловых досок смешанной распиловки номинальной шириной 234 мм. Начальная влажность досок выше 37%, конечная - 6%:

а) согласно табл. 1 ближайшие меньший и больший номинальные размеры равны 230 и 240 мм и соответствующие им величины усушки - 10,8 и 11,3 мм;

б) изменение величины усушки (Дельта h_1) в миллиметрах, приходящееся на величину разности между определяемым размером 234 мм и ближайшим меньшим табличным размером 230 мм, равно:

                            (234 - 230) х (11,3 - 10,8)
                 Дельта h = ─────────────────────────── = 0,2;
                         1           240 - 230
в) величина усушки (h_1) в миллиметрах для досок номинальной шириной 234 мм равна:

                         h = 10,8 + 0,2 = 11,0.
Пример 2. Найти фактические размеры сосновых досок смешанной распиловки, поставляемых при влажности выше 37%. Номинальная ширина досок при влажности 15% должна быть 226 мм:

а) согласно табл. 3 ближайший меньший и больший номинальные размеры равны 220 и 250 мм и соответствующие им величины усушки - плюс 7,4 и плюс 8,4 мм;

б) изменение величины усушки (Дельта h_2) в миллиметрах, приходящееся на величину разности между определяемым размером 226 мм и ближайшим меньшим табличным размером 220 мм, равно:

                               (226 - 220) х (8,4 - 7,4)
                   Дельта h = ───────────────────────── = 0,2;
                           2           250 - 220
в) величина усушки (h_2) в миллиметрах для досок номинальной шириной 226 мм равна:

                               h = 7,4 + 0,2 = 7,6;
                                2
г) искомая фактическая ширина досок равна:

                           226,0 + 7,6 = 233,6 мм.
Пример 3. Найти фактические размеры лиственничных досок смешанной распиловки, поставляемых при влажности 16%. Номинальная ширина досок при влажности 20% должна быть 176 мм:

а) согласно табл. 6 ближайшие меньший и больший номинальные размеры равны 170 и 180 мм и соответствующие им величины усушки - минус 1,7 и минус 2,2 мм;

б) изменение величины усушки (Дельта h_3) в миллиметрах, приходящееся на величину разности между определяемым размером 176 мм и ближайшим меньшим табличным размером 170 мм, равно:

                            (176 - 170) x [(-2,2) - (-1,7)]
                 Дельта h = ─────────────────────────────── = -0,3;
                         3          180 - 170
в) величина усушки (Дельта h_3) в миллиметрах для досок номинальной шириной 176 мм, равна:

                      h = (-1,7) + (-0,3) = -2,0;
                       3
г) искомая фактическая ширина досок равна:

                       176,0 + (- 2,0)= 174,0 мм.
