Общество с ограниченной ответственностью

«Сормоль»

Россия, 174760, Новгородская обл., Любытинский р-он, п.Зарубино, ул.Пролетарская, д.6, кв. 5

Тел. (812) 715-6263, (81668) 62-179, факс (812) 337-2025

e-mail: info@sormol.ru; URL: http://сормоль.рф

ПАСПОРТ

На отгруженную партию песка строительного,

по ГОСТ 8736-93 « Песок для строительных работ. Технические условия.»

Песок природный для строительных работ

II класса повышенной крупности.

Дата _________________

Наименование и адрес потребителя ________________________________________________________

Количество щебня ___________________ куб.м.

|  | Содержание зерен крупностью, в % по массе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Свыше 10мм | 5мм |  | Менее 0,16мм |
| Факт | 4 | 7 |  | 3 |
| Требования ГОСТ | Не более 5 | Не более 20 |  | Не более 10 |
| Наименование характеристик |  |  | Результат испытаний | Требования ГОСТ |  |
| 1. Истинная плотность, г/см3 |  |  | 2,66 | От 2,0 до 2,8 |  |
| 2. Насыпная плотность в сухом состоянии, кг/м3 |  |  | 1610 | Не нормируется |  |
| 3. Пустотность, % |  |  | 39,5 |  |  |
| 4. Модуль крупности |  |  | 3,1 | Св. 3,0 до 3,5 |  |
| 5. Полный остаток на сите №0,63 в % |  |  | 76 | Св. 65 до 75 |  |
| 6. Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе |  |  | 1,4 | Не более 3 |  |
| 7. Содержание глины в комках, % по массе |  |  | 0 | Не более 0,5 |  |
| 8. Оптимальная влажность, % |  |  | 6,9 |  |  |
| 9. Естественная влажность, % |  |  | 4,2 |  |  |
| 10. Коэффициент фильтрации, м/сут |  |  | 9,7 | Не менее 1,0 |  |
| 11. Радиоактивность |  |  | 69,1 Бк/кг | 370 Бк/кг (1 класс) |  |

Директор:

Гл.инженер:

ГОСТ 8736-93 «Технические условия»

ГОСТ 8735-88 «Методы испытания»

ИНН 5306006143 КПП 530601001 ОГРН 1025301988139  ОКПО 57864559

р/с 40702810043080100100 в Новгородском ОСБ № 8629 г. Великий Новгород

к/с 30101810100000000698  БИК 044959698