СВЕДЕНИЯ О ТОВАРАХ (материалах), используемых при выполнении замены окон в здании учебного корпуса литер «Б»   ГБС(К)ОУ школы-интерната № 1 V вида

| № п/п | Наименование товара (материала) | Товарный знак* (при наличии) | Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя, технического, функционального параметра | Значение показателя, параметра |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) | Makrofleks или эквивалент здесь просто убрать слово эквивалент? | Базовое вещество | Полиуретан |
|  |  |  | Плотность, кг/м3 | 25 |
|  |  |  | Максимальное время затвердевания, часов | 24 |
|  |  |  | Максимальное последующее расширение, % | 5 |
|  |  |  | Максимальное поглощение воды в затвердевшем состоянии, % | 10 |
|  |  |  | Минимальная прочность при растяжении, Н/см2 | 3 |
|  |  |  | Минимальная прочность при сжатии, Н/см2 | 3 |
| 2 | Штукатурка | Кнауф "Ротбанд" или эквивалент | Размер зерна, мм | 1,2 |
|  |  |  | Максимальное время высыхания, суток | 7 |
|  |  |  | Прочность на сжатие, мПа | 4,5 |
|  |  |  | Прочность на изгиб, мПа | 2,1 |
|  |  |  | Плотность, кг/м3 | 950 |
| 3 | Грунтовое покрытия | DYO "DYOBINDER" или эквивалент | Максимальное время высыхания, часов | 2 |
|  |  |  | Расход 1 кг материала на м2 без учёта потерь, в пределах диапазона | 25-40 |
| 4 | Штукатурная смесь цементно-известковая | Плитонит-Т или эквивалент | Максимальная фракция наполнителя, мм | 0,63 |
|  |  |  | Марка раствора по прочности, М | 50 |
|  |  |  | Марка раствора по морозостойкости, F | 50 |
|  |  |  | Максимальная удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг | 370 |
| 5 | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная | здесь нужно указывать конкретную фирму? | Максимальное время высыхания «на отлип» (при температуре воздуха + 25С), мин. | 30 |
|  |  |  | Максимальное время полного высыхания (при температуре воздуха + 25С), часов | 24 |
|  |  |  | Плотность, кг/м3 | 1,42 |
|  |  |  | Содержание твердых веществ по весу, % | 49,17 |
|  |  |  | Содержание твердых веществ по объему, % | 64,2 |
| 6 | Блок оконный трехстворчаты из поливинилхлоридных профилей трехкамерных с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), (в комплекте: москитная сетка с креплениями, отлив, подоконник) | SALAMANDER или эквивалент А если мы работаем с другим профилем, нужно его указывать, но с этими характеристиками, если да, то это может быть причиной отказа? | сопротивление теплопередаче (по ГОСТ 30673-99), класс | 2 |
|  |  |  | звукоизоляция, класс, в пределах диапазона | II-IV |
|  |  |  | Количество камер, шт | 3 |
|  |  |  | глубина установки стеклопакета, мм | 18 |
|  |  |  | Коэффициент сопротивления теплопередаче, м2 х ºС/Вт | 0,71 |
|  |  |  | Ударная вязкость, кДж/м2 | 39,5 |
| 7 | Сталь листовая оцинкованная |  | толщина листа, мм | 0.7 |
|  |  |  | Ширина, м | Не более 0.4 |
| 8 | Лента бутиловая |  | сопротивление паропроницанию | 0,053 (м2*ч*Па)/мг |
|  |  |  | адгезионная прочность сцепления | не менее 0.3 (3.0) МПА (кгс/см2) |
|  |  |  | водонепроницаемость | не менее 600Па |
|  |  |  | температура эксплуатации | от -36 до +70С граю |

Директор школы							Т.Е.Пазенкова