Технические характеристики материалов для выполнения работ по объекту: «Капитальный ремонт здания администрации Вознесенского сельского поселения Лабинского района (замена оконных и дверных блоков)»

| № | Наименование материала | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лента бутиловая | Материал основы | Бутилкаучук (изобутен-изопрен еластомер) |
|  |  | Диапазон температур | от-30С до+120С |
|  |  | Плотность, г/ куб.см | 1,47 |
|  |  | Твердость по Шору | ок. 52 |
|  |  | Прочность на сдвиг, мм | 2,8 Н /2 |
|  |  | Сопротивление отслаиванию, мм | 27 Н /25 |
|  |  | Водопаропроницаемость, мг/см/24часа | < 0,023 |
| 2 | Лента бутиловая ПСУЛ | Клей | Пропитка на основе акрилового клея |
|  |  | Цвет | Серый |
|  |  | Толщина | 2-16 мм в сжатом состоянии 10-80 мм в расширенном состоянии |
|  |  | Прочность на разрыв, kPa | 90 |
|  |  | Деформационная устойчивость, % | 14 |
|  |  | Адгезия, кгс/см | 0,3 |
|  |  | Удлинение до разрыва, % | 200 |
|  |  | Температурная устойчивость, кратковр. до1300С | до +1000С |
|  |  | Теплопроводность, Вт/(моС) | 0,050-0,055 Вт/(моС) |
|  |  | Класс огнестойкости | В1 – трудновоспламеняемый |
| 3 | Лента бутиловая диффузионная | Коэффициент паропроницаемости не менее, мг/(м.ч. Па) | 0,15 |
|  |  | Прочность сцепления при отслаивании не менее, кгс/см2 | 0,32 |
|  |  | Водопроницаемость, 600 Па в течении 72ч | Отсутствуют признаки проникновения воды |
|  |  | Температура эксплуатации | от- 60°С до+ 90°С |
| 4 | Герметик пенополиуритановый (пена монтажная) Makrofleks | Базовое вещество | Полиуретан |
|  |  | Плотность, кг/м3 | 25 |
|  |  | Максимальное время затвердевания, часов | 24 |
|  |  | Максимальное последующее расширение, % | 5 |
|  |  | Максимальное поглощение воды в затвердевшем состоянии, % | 10 |
|  |  | Минимальная прочность при растяжении, Н/см2 | 3 |
|  |  | Минимальная прочность при сжатии, Н/см2 | 3 |
| 5 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с однокамерным стеклопакетом (24мм) | Сопротивление теплопередаче (по ГОСТ 30673-99), класс | 2 |
|  |  | Звукоизоляция, класс, дБА | 30,0 |
|  |  | Количество камер, шт | 3 |
|  |  | Глубина установки стеклопакета, мм | 18 |
|  |  | Коэффициент сопротивления теплопередаче, м2 х ºС/Вт | 0,71 |
|  |  | Ударная вязкость, кДж/м2 | 39,5 |
| 6 | Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей | Сопротивление теплопередаче (по ГОСТ 30673-99), класс | 2 |
|  |  | Звукоизоляция, класс, дБА | 30,0 |
|  |  | Количество камер, шт | 3 |
|  |  | Коэффициент сопротивления теплопередаче, м2 х ºС/Вт | 0,71 |
|  |  | Ударная вязкость, кДж/м2 | 39,5 |
| 7 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | Цвет | Белый |
|  |  | Толщина, мм | 0,7 |
|  |  | Ширина, мм | 250 |
| 8 | Раствор готовый кладочный тяжелый: цементно-известковый | Размер зерна, мм | 1,8 |
|  |  | Прочность на сжатие, мПа | 2,5 |
|  |  | Плотность, кг/м3 | 1500 |
| 9 | Шпатлевка гипсовая для внутренних работ «Боларс» | Цвет | Белый |
|  |  | Время высыхания, часа | 4 |
|  |  | Плотность растворной смеси, г/куб. см | 1,5-1,6 |
|  |  | Количество воды на 1 кг сухой смеси, л/кг | 0,40-0,44 |
|  |  | Средняя плотность, кг/куб.м | 1100-1200 |
|  |  | Толщина наносимого слоя, мм | 0,2-5 |
|  |  | Адгезия не менее, МПа | 0,5 |
|  |  | Прочность на сжатие не менее, кг/кв.см | 25 |
|  |  | Температура проведения работ | +5С +30С |
| 10 | Краска акриловая: ВД-АК-101 | Массовая доля нелетучих веществ, % | 48-53 |
|  |  | Показатель концентрации ионов водорода, pH | 8-9 |
|  |  | Укрывистость высушенного покрытия покрытия, г\м2 | 80-210 |
|  |  | Стойкость покрытия к статическому действию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее | 24 |
|  |  | Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более | 1 |
|  |  | Условная светостойкость покрытия, ч, не менее | 24 |
|  |  | Адгезия покрытия к основанию МПа, не менее | 1,0 |
|  |  | Минимальный коэффициент паропроницаемости, мг/м чПа | 0,005 |
|  |  | Устойчивость к воздействию переменных температур, циклы, не менее | 10 |
|  |  | Стойкость покрытия к воздействию климатических факторов, циклы, не менее | 100 |