Приложение 5 документации

об открытом аукционе в электронной форме

«Реконструкции автомобильной дороги А370 «Уссури» от Хабаровска до Владивостока, путепровод км 591, Приморский край» Требования к качеству используемых товаров(строительных материалов, изделий и конструкций).

Мелкозернистая плотная асфальтобетонная смесь типа А, марки I. Мелкозернистая плотная асфальтобетонная смесь типа А должна соответствовать требованиям ГОСТ 9128-2009. Предел прочности при сжатии, при температуре 50 °С, МПа, не менее 1,0 ; Предел прочности при сжатии, при температуре 20 °С, МПа, не менее 2,5 ; Предел прочности при сжатии, при температуре 0 °С для асфальтобетонов всех типов, МПа, не более 11,0; Водостойкость, не менее 0,90; Водостойкость, при длительном водонасыщении не менее 0,85; Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения, не менее 0,87; по сцеплению при сдвиге при температуре 50 °С, МПа, не менее 0,25 ; Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0 °С и скорости деформирования 50 мм/мин для асфальтобетонов всех типов, МПа не менее 3,5 и не более 6,0; Водонасыщения для образцов, отформованных из смеси от 1,5 до 5,0%, вырубок и кернов готового покрытия, не более 5,0%; Пористость минеральной части должна быть, % от 14 до 19 %. Асфальтобетонные смеси должны выдерживать испытание на сцепление битумов с поверхностью минеральной части. Смеси должны быть однородными. Абсолютное значение отклонения содержания битума в смеси от проектного не должно превышать ±0,5 % по массе. Зерновые составы минеральной части смесей должны соответствовать установленным в таблице 3 ГОСТ 9128-2009. Размер зерен, мм, мельче ( в процентах по массе): 20 мм 90-100; 15мм 75-100; 10мм 62-100; 5мм 40-50; 2,5мм 28-38; 1,25мм 20-28; 0,63мм 14-20; 0,315мм 10-16; 0,16мм 6-12; 0,071мм 4-10; Содержание щебня в смеси должно быть свыше 50% до 60%. Содержание песка должно быть свыше 40% до 50%. Содержание минерального порошка в смеси должно быть от 0 % до 8%. Щебень из плотных горных пород и гравий, входящие в состав смесей, должны соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93. Средневзвешенное содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в смеси фракций щебня и гравия должно быть, % по массе, не более: 15% по массе. Гравийно-песчаные смеси по зерновому составу должны соответствовать требованиям ГОСТ 23735-79, гравий и песок, входящие в состав этих смесей, - ГОСТ 8267-93 и ГОСТ 8736-93 соответственно. Зерновой состав гравия, входящего в состав природной песчано-гравийной смеси, Размер контрольных сит, мм Dmax - Полный остаток на ситах по массе, % 0-15, Размер контрольных сит, мм 2Dmax - Полный остаток на ситах по массе, % 0, Зерновой состав гравия, входящего в состав обогащенной песчано-гравийной смеси Размер контрольных сит, мм 0,5 (Dmin + Dmax) Полный остаток на ситах по массе, % 40-80; Размер контрольных сит, мм Dmax- Полный остаток на ситах по массе, % 0-10; Размер контрольных сит, мм 1,25Dmax- Полный остаток на ситах по массе, % 0; Полные остатки на контрольных ситах при рассеве для щебня и гравия должны соответствовать, где d и D - наименьшие и наибольшие номинальные размеры зерен.: Диаметр отверстий контрольных сит, мм – d Полные остатки на ситах, % по массе от 90 до 100; Диаметр отверстий контрольных сит, мм – 0,5 (d + D)Полные остатки на ситах, % по массе От 30 до 60;Диаметр отверстий контрольных сит, мм – D Полные остатки на ситах, % по массе до 10; Диаметр отверстий контрольных сит, мм – 1,25D Полные остатки на ситах, % по массе до 0,5; Для щебня и гравия фракций от 5 (3) до 10 мм и смеси фракций от 5 (3) до 20 мм применяют дополнительно: нижние сита 2,5 мм (1,25 мм), полный остаток на которых должен быть от 95 % до 100 %. Для песка природного полный остаток песка на сите с сеткой № 063 должен соответствовать значениям: Повышенной крупности св.65до75; крупный св. 45 до 65; средний св. 30 до 45; мелкий св. 10 до 30; очень мелкий До 10; тонкий очень тонкий не нормируется. Содержание зерен крупностью св. 10, 5 и менее 0,16 мм не должно превышать значений для I класса: Повышенной крупности, крупный и средний - св.10 мм - 0,5; Св. 5 мм - 5; Менее 0,16 мм - 5; Мелкий - св.10мм - 0,5; Св. 5 мм - 5; Менее 0,16 мм - 10. Для II класса Повышенной крупности св.10мм - 5; Св. 5 мм - 20; Менее 0,16 мм - 10; крупный и средний св.10мм - 5; Св. 5 мм - 15; Менее 0,16 мм - 15; мелкий и очень мелкий - св.10мм - 0,5; Св. 5 мм - 10; Менее 0,16 мм - 20; тонкий и очень тонкий не допускается св.10мм, св.5мм, Менее 0,16. Для песка из отсевов дробления I класса полный остаток песка на сите с сеткой № 063 должен соответствовать значениям: Очень крупный св.75; Повышенной крупности св.65до75; крупный св.45 до 65; средний св. 30 до 45; мелкий св. 10 до 30;. Содержание зерен крупностью св. 10 мм, св.5 мм и менее 0,16 мм не должно превышать значений для I класса, %: Очень крупный св.10 мм – 2; Св. 5 мм - 10; Менее 0,16 мм -3; Повышенной крупности, крупный и средний- св.10 мм - 0,5; Св. 5 мм 5; Менее 0,16 мм - 5; Мелкий - св.10мм - 0,5; Св. 5 мм - 5; Менее 0,16 мм - 10. Для II класса Очень крупный и повышенной крупности св.10мм - 5; Св. 5 мм - 15; Менее 0,16 мм - 10; крупный и средний св.10мм - 2; Св. 5 мм - 12; Менее 0,16мм - 15; мелкий - св.10мм - 0,5; Св. 5 мм - 10; Менее 0,16 мм - 20; Марка по дробимости, МПа: - щебня из изверженных и метаморфических горных пород – 600 – 1200, щебня из осадочных горных пород 400 – 1200, щебня из гравия 400 – 1000; Марка по истираемости – И1 – И3. Марка по морозостойкости – F25 – F50. Природный песок и песок из отсевов дробления горных пород должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736-93, ГОСТ 31424-2010. Марка по прочности песка из отсевов дробления горных пород и гравия, не менее 400 – 800. Минеральный порошок, входящий в состав смесей и асфальтобетонов, должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52129-2003. Зерновой состав, % по массе – мельче 1,25мм не менее 100% по массе, мельче 0,315 мм не менее 90% по массе, мельче 0,071 мм – не менее 80% по массе. Пористость – не более 30% по массе. Набухание образцов из смеси порошка с битумом – не более 1,8%. Для приготовления смесей применяют вязкие дорожные нефтяные битумы по ГОСТ 22245-90. Глубина проникания иглы, 0,1 мм при 25 °С – 91-130; при 0 °С, не менее 28; температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже 43; Растяжимость, см, не менее при 25 °С – 65; при 0 °С – 4,0; Температура хрупкости, °С, не выше -17; Температура вспышки, °С, не ниже 230; Изменение температуры размягчения после прогрева, °С, не более 5.

Крупнозернистая пористая асфальтобетонная смесь марки I. Крупнозернистая асфальтобетонная смесь должна соответствовать требованиям ГОСТ 9128-2009. Водонасыщение по объему св.4,0 до 10,0%, пористость минеральной части смеси должна быть не более 23%. Остаточная пористость св.5 до 10%. Зерновой состав минеральной части смесей должны соответствовать установленным в таблице 2 ГОСТ 9128-2009. Размер зерен, мм, мельче ( в процентах по массе): 40 мм 90-100;20 мм 75-100;15мм 56-70; 10мм 64-100; 5мм 40-60; 2,5мм 28-60; 1,25мм 16-60; 0,63мм 10-60; 0,315мм 8-37; 0,16мм 5-20; 0,071мм 2-8; Содержание щебня в смеси должно быть свыше 40% до 60%. Содержание песка должно быть свыше 40% до 60%. Содержание минерального порошка в смеси должно быть от 0 % до 8%. Щебень из плотных горных пород и гравий, входящие в состав смесей, должны соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93. Полные остатки на контрольных ситах при рассеве для щебня и гравия должны соответствовать, где d и D - наименьшие и наибольшие номинальные размеры зерен.: Диаметр отверстий контрольных сит, мм – d Полные остатки на ситах, % по массе от 90 до 100; Диаметр отверстий контрольных сит, мм – 0,5 (d + D)Полные остатки на ситах, % по массе От 30 до 60;Диаметр отверстий контрольных сит, мм – D Полные остатки на ситах, % по массе до 10; Диаметр отверстий контрольных сит, мм – 1,25D Полные остатки на ситах, % по массе до 0,5; Для щебня и гравия фракций от 5 (3) до 10 мм и смеси фракций от 5 (3) до 20 мм применяют дополнительно: нижние сита 2,5 мм (1,25 мм), полный остаток на которых должен быть от 95 % до 100 %. Средневзвешенное содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в смеси фракций щебня и гравия должно быть, % по массе, не более 35% по массе. Марка по дробимости: - щебня из изверженных и метаморфических горных пород – 600 – 800, щебня из осадочных горных пород 400 – 600. Марка по морозостойкости – F15 – F25. Природный песок и песок из отсевов дробления горных пород должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736-93, ГОСТ 31424-2010. Для песка природного полный остаток песка на сите с сеткой № 063 должен соответствовать значениям: Повышенной крупности св.65до75; крупный св. 45 до 65; средний св. 30 до 45; мелкий св. 10 до 30; очень мелкий До 10; тонкий очень тонкий не нормируется. Содержание зерен крупностью св. 10, 5 и менее 0,16 мм не должно превышать значений для I класса: Повышенной крупности, крупный и средний - св.10 мм - 0,5; Св. 5 мм - 5; Менее 0,16 мм - 5; Мелкий - св.10мм - 0,5; Св. 5 мм - 5; Менее 0,16 мм - 10. Для II класса Повышенной крупности св.10мм - 5; Св. 5 мм - 20; Менее 0,16 мм - 10; крупный и средний св.10мм - 5; Св. 5 мм - 15; Менее 0,16 мм - 15; мелкий и очень мелкий - св.10мм - 0,5; Св. 5 мм - 10; Менее 0,16 мм - 20; тонкий и очень тонкий не допускается св.10мм, св.5мм, Менее 0,16. Для песка из отсевов дробления I класса полный остаток песка на сите с сеткой № 063 должен соответствовать значениям: Очень крупный св.75; Повышенной крупности св.65до75; крупный св.45 до 65; средний св. 30 до 45; мелкий св. 10 до 30; Содержание зерен крупностью св. 10 мм, св.5 мм и менее 0,16 мм не должно превышать значений для I класса, %: Очень крупный св.10 мм – 2; Св. 5 мм - 10; Менее 0,16 мм -3; Повышенной крупности, крупный и средний- св.10 мм - 0,5; Св. 5 мм 5; Менее 0,16 мм - 5; Мелкий - св.10мм - 0,5; Св. 5 мм - 5; Менее 0,16 мм - 10. Для II класса Очень крупный и повышенной крупности св.10мм - 5; Св. 5 мм - 15; Менее 0,16 мм - 10; крупный и средний св.10мм - 2; Св. 5 мм - 12; Менее 0,16мм - 15; мелкий - св.10мм - 0,5; Св. 5 мм - 10; Менее 0,16 мм - 20; Марка по прочности песка из отсевов дробления горных пород и гравия, не менее 400 – 600. Содержание глинистых частиц, определяемое методом набухания, % по массе, не более 0,5 – 1,0. Минеральный порошок, входящий в состав смесей и асфальтобетонов, должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52129-2003. Зерновой состав, % по массе – мельче 1,25мм не менее 100% по массе, мельче 0,315 мм не менее 90% по массе, мельче 0,071 мм – не менее 80% по массе. Пористость – не более 30% по массе. Набухание образцов из смеси порошка с битумом – не более 1,8%. Для приготовления смесей применяют вязкие дорожные нефтяные битумы по ГОСТ 22245-90. Глубина проникания иглы, 0,1 мм при 25 °С – 91-130; при 0 °С, не менее 28; температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже 43; Растяжимость, см, не менее при 25 °С – 65; при 0 °С – 4,0; Температура хрупкости, °С, не выше -17; Температура вспышки, °С, не ниже 230; Изменение температуры размягчения после прогрева, °С, не более 5.

Литая мелкозернистая смесь. Смеси асфальтобетонные литые и литой асфальтобетон должны соответствовать требованиям ТУ 5718-002-04000633-2006 и готовиться по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.Основные параметры и размеры должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1.Тип смеси IV. Наибольшая крупность зерен 5 мм. массовая доля, % асфальто-вяжущего вещества 17-23 . Б/МП 0,40-0,65. По физико-механическим свойствам. Пористость минерального остова, % по объему, не более 22. Водонасыщение, % объема, не более 7,0. Прочность на сжатие при температуре +50°С, не менее 0,7. Прочность на растяжение при расколе при температуре °С, МПа, не менее 2,0; не более 5,5. Показатель однородности, не более 0,18. Допускается использование смеси природного и дробленого песков в соотношении 1:1 или 1:2, для смеси типа IV- песка не ниже мелкой группы. Для песка природного полный остаток песка на сите с сеткой № 063 должен соответствовать значениям: Повышенной крупности св.65до75; крупный св. 45 до 65; средний св. 30 до 45; мелкий св. 10 до 30; очень мелкий До 10; тонкий очень тонкий не нормируется. Содержание зерен крупностью св. 10, 5 и менее 0,16 мм не должно превышать значений для I класса: Повышенной крупности, крупный и средний - св.10 мм - 0,5; Св. 5 мм - 5; Менее 0,16 мм - 5; Мелкий - св.10мм - 0,5; Св. 5 мм - 5; Менее 0,16 мм - 10. Для II класса Повышенной крупности св.10мм - 5; Св. 5 мм - 20; Менее 0,16 мм - 10; крупный и средний св.10мм - 5; Св. 5 мм - 15; Менее 0,16 мм - 15; мелкий и очень мелкий - св.10мм - 0,5; Св. 5 мм - 10; Менее 0,16 мм - 20; Для песка из отсевов дробления I класса полный остаток песка на сите с сеткой № 063 должен соответствовать значениям: Очень крупный св.75; Повышенной крупности св.65до75; крупный св.45 до 65; средний св. 30 до 45; мелкий св. 10 до 30;. Содержание зерен крупностью св. 10 мм, св.5 мм и менее 0,16 мм не должно превышать значений для I класса, %: Очень крупный св.10 мм – 2; Св. 5 мм - 10; Менее 0,16 мм -3; Повышенной крупности, крупный и средний- св.10 мм - 0,5; Св. 5 мм 5; Менее 0,16 мм - 5; Мелкий - св.10мм - 0,5; Св. 5 мм - 5; Менее 0,16 мм - 10. Для II класса Очень крупный и повышенной крупности св.10мм - 5; Св. 5 мм - 15; Менее 0,16 мм - 10; крупный и средний св.10мм - 2; Св. 5 мм - 12; Менее 0,16мм - 15; мелкий - св.10мм - 0,5; Св. 5 мм - 10; Менее 0,16 мм - 20; Марка по дробимости, МПа: - щебня из изверженных и метаморфических горных пород – 600 – 1200, щебня из осадочных горных пород 400 – 1200, щебня из гравия 400 – 1000; Марка по истираемости – И1 – И3. Марка по морозостойкости – F25 – F50. Природный песок и песок из отсевов дробления горных пород должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736-93, ГОСТ 31424-2010. Марка по прочности песка из отсевов дробления горных пород и гравия, не менее 400 – 800. Минеральный порошок, входящий в состав смесей и асфальтобетонов, должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52129-2003. Зерновой состав, % по массе – мельче 1,25мм не менее 100% по массе, мельче 0,315 мм не менее 90% по массе, мельче 0,071 мм – не менее 80% по массе. Пористость – не более 30% по массе. Набухание образцов из смеси порошка с битумом – не более 1,8% Нефтяные вязкие дорожные битумы, отвечающие требованиям ГОСТ 22245-90 и имеющие глубину проникания иглы при температуре +25°С в пределах 50-60 дмм, температуру размягчения не ниже 52°С и температуру хрупкости не выше -12°С. Допускается применение улучшенных битумных вяжущих, модифицированных добавками поверхностно-активных веществ, полимеров, каучуков, резины, природных битумов, отвечающих требованиям специальных технических условий, согласованных с разработчиком настоящих Технических условий.

Мелкозернистая плотная асфальтобетонная смесь типа Б, марки III Мелкозернистая асфальтобетонная смесь типа Б должна соответствовать требованиям ГОСТ 9128-2009. Предел прочности при сжатии, при температуре 50 °С, МПа, не менее 0,9 ; Предел прочности при сжатии, при температуре 20 °С для асфальтобетонов всех типов, МПа, не менее 2,0 ; Предел прочности при сжатии, при температуре 0 °С для асфальтобетонов всех типов, МПа, не более 12,0; Водостойкость, не менее 0,75; Водостойкость, при длительном водонасыщении не менее 0,65; Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения, не менее 0,80; по сцеплению при сдвиге при температуре 50 °С, МПа, не менее 0,34 ; Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0 °С и скорости деформирования 50 мм/мин для асфальтобетонов всех типов, МПа не менее 2,5 и не более 7,0; Водонасыщения для образцов, отформованных из смеси от 1,0 до 4,0%, вырубок и кернов готового покрытия, не более 4,5%; Пористость минеральной части должна быть, % от 14 до 19 %. Асфальтобетонные смеси должны выдерживать испытание на сцепление битумов с поверхностью минеральной части. Смеси должны быть однородными. Абсолютное значение отклонения содержания битума в смеси от проектного не должно превышать ±0,5 % по массе Зерновые составы минеральной части смесей должны соответствовать установленным в таблице 3 ГОСТ 9128-2009. Размер зерен, мм, мельче ( в процентах по массе): 20 мм 90-100; 15мм 80-100; 10мм 70-100; 5мм 50-60; 2,5мм 38-48; 1,25мм 28-37; 0,63мм 20-28; 0,315мм 14-22; 0,16мм 10-16; 0,071мм 6-12; Содержание щебня в смеси должно быть свыше 40% до 50%. Содержание песка должно быть свыше 50% до 60%. Содержание минерального порошка в смеси должно быть от 0 % до 8%. Щебень из плотных горных пород и гравий, входящие в состав смесей, должны соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93. Средневзвешенное содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в смеси фракций щебня и гравия должно быть, % по массе, не более: 15% по массе. Гравийно-песчаные смеси по зерновому составу должны соответствовать требованиям ГОСТ 23735-79, гравий и песок, входящие в состав этих смесей, - ГОСТ 8267-93 и ГОСТ 8736-93 соответственно. Зерновой состав гравия, входящего в состав природной песчано-гравийной смеси, Размер контрольных сит, мм Dmax - Полный остаток на ситах по массе, % 0-15, Размер контрольных сит, мм 2Dmax - Полный остаток на ситах по массе, % 0, Зерновой состав гравия, входящего в состав обогащенной песчано-гравийной смеси Размер контрольных сит, мм 0,5 (Dmin + Dmax) Полный остаток на ситах по массе, % 40-80; Размер контрольных сит, мм Dmax- Полный остаток на ситах по массе, % 0-10; Размер контрольных сит, мм 1,25Dmax- Полный остаток на ситах по массе, % 0; Полные остатки на контрольных ситах при рассеве для щебня и гравия должны соответствовать, где d и D - наименьшие и наибольшие номинальные размеры зерен.: Диаметр отверстий контрольных сит, мм – d Полные остатки на ситах, % по массе от 90 до 100; Диаметр отверстий контрольных сит, мм – 0,5 (d + D)Полные остатки на ситах, % по массе От 30 до 60;Диаметр отверстий контрольных сит, мм – D Полные остатки на ситах, % по массе до 10; Диаметр отверстий контрольных сит, мм – 1,25D Полные остатки на ситах, % по массе до 0,5; Для щебня и гравия фракций от 5 (3) до 10 мм и смеси фракций от 5 (3) до 20 мм применяют дополнительно: нижние сита 2,5 мм (1,25 мм), полный остаток на которых должен быть от 95 % до 100 %. Для песка природного полный остаток песка на сите с сеткой № 063 должен соответствовать значениям: Повышенной крупности св.65до75; крупный св. 45 до 65; средний св. 30 до 45; мелкий св. 10 до 30; очень мелкий До 10; тонкий очень тонкий не нормируется. Содержание зерен крупностью св. 10, 5 и менее 0,16 мм не должно превышать значений для I класса: Повышенной крупности, крупный и средний - св.10 мм - 0,5; Св. 5 мм - 5; Менее 0,16 мм - 5; Мелкий - св.10мм - 0,5; Св. 5 мм - 5; Менее 0,16 мм - 10. Для II класса Повышенной крупности св.10мм - 5; Св. 5 мм - 20; Менее 0,16 мм - 10; крупный и средний св.10мм - 5; Св. 5 мм - 15; Менее 0,16 мм - 15; мелкий и очень мелкий - св.10мм - 0,5; Св. 5 мм - 10; Менее 0,16 мм - 20; тонкий и очень тонкий не допускается св.10мм, св.5мм, Менее 0,16. Для песка из отсевов дробления I класса полный остаток песка на сите с сеткой № 063 должен соответствовать значениям: Очень крупный св.75; Повышенной крупности св.65до75; крупный св.45 до 65; средний св. 30 до 45; мелкий св. 10 до 30;. Содержание зерен крупностью св. 10 мм, св.5 мм и менее 0,16 мм не должно превышать значений для I класса, %: Очень крупный св.10 мм – 2; Св. 5 мм - 10; Менее 0,16 мм -3; Повышенной крупности, крупный и средний- св.10 мм - 0,5; Св. 5 мм 5; Менее 0,16 мм - 5; Мелкий - св.10мм - 0,5; Св. 5 мм - 5; Менее 0,16 мм - 10. Для II класса Очень крупный и повышенной крупности св.10мм - 5; Св. 5 мм - 15; Менее 0,16 мм - 10; крупный и средний св.10мм - 2; Св. 5 мм - 12; Менее 0,16мм - 15; мелкий - св.10мм - 0,5; Св. 5 мм - 10; Менее 0,16 мм - 20; Марка по дробимости, МПа: - щебня из изверженных и метаморфических горных пород – 600 – 1200, щебня из осадочных горных пород 400 – 1200, щебня из гравия 400 – 1000; Марка по истираемости – И1 – И3. Марка по морозостойкости – F25 – F50. Природный песок и песок из отсевов дробления горных пород должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736-93, ГОСТ 31424-2010. Марка по прочности песка из отсевов дробления горных пород и гравия, не менее 400 – 800. Минеральный порошок, входящий в состав смесей и асфальтобетонов, должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52129-2003. Зерновой состав, % по массе – мельче 1,25мм не менее 100% по массе, мельче 0,315 мм не менее 90% по массе, мельче 0,071 мм – не менее 80% по массе. Пористость – не более 30% по массе. Набухание образцов из смеси порошка с битумом – не более 1,8%. Для приготовления смесей применяют вязкие дорожные нефтяные битумы по ГОСТ 22245-90. Глубина проникания иглы, 0,1 мм при 25 °С – 91-130; при 0 °С, не менее 28; температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже 43; Растяжимость, см, не менее при 25 °С – 65; при 0 °С – 4,0; Температура хрупкости, °С, не выше -17; Температура вспышки, °С, не ниже 230; Изменение температуры размягчения после прогрева, °С, не более 5.

Щебень Щебень из природного камня (гранитного или известнякового согласно назначению по ГОСТ, ТУ) должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93. марка по дробимости щебня из осадочных и метаморфических пород не менее (200-1200) марка по дробимости щебня из изверженных пород не менее (600-1400),марка по дробимости щебня из гравия и гравия не менее (400-1000), марка по истираемости щебня и гравия: И 1, И 2, И 3, И 4, содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % от (0 - 50), содержание зерен слабых пород для щебня, % от 0-15, содержание зерен слабых пород для щебня из гравия, % от 0-15, марка по морозостойкости щебня и гравия: F 15-F 400 cодержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе: 0-3, содержание глины в комках, % по массе: 0-0,5, потеря массы при распаде, % 0-7, удельная эффективная активности естественных радионуклидов Аэфф: 0-1500 Бк/кг

Битум нефтяной дорожный (БНД 90-130) Вязкие дорожные нефтяные битумы должны соответствовать ГОСТ 22245-90.Для битума 90-130: глубина проникания иглы, 0,1 мм: при 25°С: 91-130, при 0°С - 28; температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже: 43; растяжимость, см, не менее: при 25°С: 65; при 0 °С: 4,0; температура хрупкости, °С, не выше: -17; температура вспышки, °С, не ниже: 230; изменение температуры размягчения после прогрева, °С, не более: 5; индекс пенетрации: от -1,0 до + 1,0.

Щебеночно-песчаная смесь С-5,С-7. Смеси должны соответствовать требованиям ГОСТ 25607-2009. Зерновой состав готовых смесей согласно назначению должен соответствовать требованиям, приведенным в таблице 3 ГОСТ 25607-2009. Для С-5 Наибольший размер зерен Д, 40 мм; Полный остаток, % по массе, на ситах с размерами отверстий, мм: 120мм 0; 80мм 0; 40мм 0-10; 20мм 25-60;10мм 45-80; 5мм 57-85; 2,5мм 67-88; 0,63мм 80-95; 0,16мм 90-97; 0,05мм 95-100. Для С-7 Наибольший размер зерен Д, 10 мм; Полный остаток, % по массе, на ситах с размерами отверстий, мм: 120мм 0; 80мм 0; 40мм 0; 20мм 0-5;10мм 0-37; 5мм 30-60; 2,5мм 50-77; 0,63мм 75-95; 0,16мм 85-97; 0,05мм 90-100. Марка по пластичности: Пл 1-Пл 4; марка по водостойкости: В 1-В 2; коэффициент фильтрации готовых смесей должен быть не менее, м/сут: 1- для дренирующих слоев оснований автомобильных дорог;0,2 – для морозозащитных слоев оснований автомобильных дорог; содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в щебне и гравии, % : 0-35; cодержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе С-5 0-5, для С-7 0-10; марка по дробимости щебня из осадочных и метаморфических пород не менее (400-1200); марка по дробимости щебня из изверженных пород не менее (600-1400); марка по дробимости щебня из гравия и гравия не менее (400-100); марка по морозостойкости щебня и гравия: F 15-F 400;щебен и гравий входящие в состав смесей должны соответтвовать ГОСТ 8267; степень пучинистости (только для смесей, предназначенных для морозозащитных слоев); не более 0,04 - удельная эффективная активности естественных радионуклидов Аэфф: 0-1500 Бк/кг

ЩПС обработанная 8% цемента. ЩПС обработанная 8% цемента должна соответствовать ГОСТ 23558-94. Марка по прочности М60. Предел прочности, МПа (кгс/см2), не менее: на сжатие 6,0; на растяжение при изгибе 1,2. По морозостойкости F 25. Марка цемента М400.Зерновой состав должен соответствовать таблице 2. Для максимальной крупности зерен 40мм, Полный остаток на сите 40 мм До 10; 20мм От 20 до 40; 10мм от 35 до 65; 5 мм От 50 до 80; 2,5мм от 60 до 85; 1,25мм От70 до 90; 0,63мм От 75 до 95; 0,315мм От 80 до 97; 0,14мм От 85 до 98; 0,005мм От 87 до 100; Для максимальной крупности зерен 20мм, Полный остаток на сите 20мм до 10; 10мм от 20 до 40; 5 мм От 35 до 65; 2,5мм от 50 до 80; 1,25мм От 60 до 85; 0,63мм От 70 до 90; 0,315мм От 75 до 95; 0,14мм От 80 до 97; 0,005мм От 85 до 100; Для максимальной крупности зерен 10мм, Полный остаток на сите 10мм до 10; 5 мм От 25 до 40; 2,5мм от 45 до 65; 1,25мм От60 до 80; 0,63мм От 70 до 85; 0,315мм От 75 до 90; 0,14мм От 80 до 95; 0,005мм От 85 до 100; Вода для изготовления обработанных материалов и укрепленных грунтов и приготовления растворов химических добавок должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732. Максимально допустимое содержание растворимых солей не должно превышать 10000 мг/л, в т.ч. ионов - 2700 мг/л, Cl - 3500 мг/л. Щебень должен соответствовать ГОСТ 8267-93. Полные остатки на контрольных ситах при рассеве должны соответствоватьгде d и D - наименьшие и наибольшие номинальные размеры зерен.: Диаметр отверстий контрольных сит, мм – d Полные остатки на ситах, % по массе от 90 до 100; Диаметр отверстий контрольных сит, мм – 0,5 (d + D)Полные остатки на ситах, % по массе от 30 до 60; Диаметр отверстий контрольных сит, мм – D. Полные остатки на ситах, % по массе до 10; Диаметр отверстий контрольных сит, мм – 1,25. Полные остатки на ситах, % по массе до 0,5; Для щебня и гравия фракций от 5 (3) до 10 мм и смеси фракций от 5 (3) до 20 мм применяют дополнительно: нижние сита 2,5 мм (1,25 мм), полный остаток на которых должен быть от 95 % до 100 %. Природный песок и песок из отсевов дробления горных пород должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736-93, ГОСТ 31424-2010. Для песка природного полный остаток песка на сите с сеткой № 063 должен соответствовать значениям: Повышенной крупности св.65до75; крупный св. 45 до 65; средний св. 30 до 45; мелкий св. 10 до 30; очень мелкий До 10; тонкий очень тонкий не нормируется. Содержание зерен крупностью св. 10, 5 и менее 0,16 мм не должно превышать значений для I класса: Повышенной крупности, крупный и средний - св.10 мм - 0,5; Св. 5 мм - 5; Менее 0,16 мм - 5; Мелкий - св.10мм - 0,5; Св. 5 мм - 5; Менее 0,16 мм - 10. Для II класса Повышенной крупности св.10мм - 5; Св. 5 мм - 20; Менее 0,16 мм - 10; крупный и средний св.10мм - 5; Св. 5 мм - 15; Менее 0,16 мм - 15; мелкий и очень мелкий - св.10мм - 0,5; Св. 5 мм - 10; Менее 0,16 мм - 20; тонкий и очень тонкий не допускается св.10мм, св.5мм, Менее 0,16. Для песка из отсевов дробления I класса полный остаток песка на сите с сеткой № 063 должен соответствовать значениям: Очень крупный св.75; Повышенной крупности св.65до75; крупный св.45 до 65; средний св. 30 до 45; мелкий св. 10 до 30; Содержание зерен крупностью св. 10 мм, св.5 мм и менее 0,16 мм не должно превышать значений для I класса, %: Очень крупный св.10 мм – 2; Св. 5 мм - 10; Менее 0,16 мм -3; Повышенной крупности, крупный и средний- св.10 мм - 0,5; Св. 5 мм 5; Менее 0,16 мм - 5; Мелкий - св.10мм - 0,5; Св. 5 мм - 5; Менее 0,16 мм - 10. Для II класса Очень крупный и повышенной крупности св.10мм - 5; Св. 5 мм - 15; Менее 0,16 мм - 10; крупный и средний св.10мм - 2; Св. 5 мм - 12; Менее 0,16мм - 15; мелкий - св.10мм - 0,5; Св. 5 мм - 10; Менее 0,16 мм - 20; Марка по прочности песка из отсевов дробления горных пород и гравия, не менее 400 – 600. Содержание глинистых частиц, определяемое методом набухания, % по массе, не более 0,5 – 1,0.

Бетонная смесь. Бетонные смеси приготавливают в соответствии с требованиями ГОСТ 7473-2010 по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке производителем, и условиями договора на поставку. Бетонные смеси должны обеспечивать получение бетонов с заданными показателями качества (бетонные смеси заданного качества) либо иметь заданный состав (бетонные смеси заданного состава) в соответствии с договором на поставку. Бетонные смеси приготавливают с использованием цементов, заполнителей, добавок и воды, требования к которым приведены в ГОСТ 26633, ГОСТ 25820 и ГОСТ 31384, а также в стандартах и технических условиях (ТУ) на материалы конкретных видов. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, материалов, применяемых для приготовления бетонных смесей, не должна превышать предельных значений, приведенных в ГОСТ 30108, в зависимости от области применения бетонных смесей. Сопроводительная документация к материалам должна содержать информацию о содержании хлоридов, щелочей и реакционноспособного кремнезема.

Бетонные и железобетонные конструкции и изделия. Железобетонные и бетонные изделия для строительных конструкций, изготовляемые из всех видов бетонов на неорганических вяжущих и (или) заполнителях должны соответствовать ГОСТ 13015-2003. Рекомендуемые классы точности для различных геометрических параметров должны соответствовать таблице 1 ГОСТ 13015-2003. Бетонные поверхности изделий конкретных видов должны соответствовать требованиям указанным в таблице 2 ГОСТ 13015-2003. Устанавливаемые в стандартах и в рабочей документации номинальные значения характеристик свойств бетона изделий (в виде классов, марок и других показателей) должны соответствовать предусмотренным в следующих стандартах: для тяжелого и мелкозернистого бетона - ГОСТ 26633, для легких бетонов - ГОСТ 25820, для ячеистых бетонов - ГОСТ 25485, для плотного силикатного бетона - ГОСТ 25214, для жаростойкого бетона - ГОСТ 20910, для химически стойкого бетона - ГОСТ 25246. Предельные значения действительных отклонений толщины защитного слоя бетона до рабочей арматуры, указываемые в стандартах и рабочей документации на изделия конкретных видов, не должны превышать приведенных в таблице 3 ГОСТ 13015-2003.

Неорганические вяжущие материалы. Цементы общестроительные изготавливаемые на основе портландцементного клинкера должны соответствовать ГОСТ 31108-2003. По вещественному составу портландцемент должен содержать в % от массы 95-100 портландцементного клинкера, 0-5 вспомогательных компонентов. По физико-механическим свойствам: по прочности на сжатие,МПа в возрасте 28 сут для класса 22,5Н не менее 22,5 и не более 42,5; для класса 32,5Н, 32,5Б не менее 32,5 и не более 52,5; для класса 42,5Н 42,5Б не менее 42,5 и не более 62,5;для класса 52,5Н 52,5Б не менее 52,5 ; Начало схватывания, мин, не ранее75 для классов 22,5Н;32,5Н;32,5Б; 60 для классов 42,5Н;42,5Б; 45 для классов 52,5Н;52,5Б. Равномерность изменения объема (расширение), мм, не более 10 для всех классов. По химическим показателям в процентах от массы цемента: Потеря массы при прокаливании, не более 5; Нерастворимый остаток, не более 5; Содержание оксида серы (IV) SO3, не более 3,5 для классов 22,5Н;32,5Н;32,5Б;42,5Н и не более 4 для классов 42,5Б;52,5Н;52,5Б; Содержание хлорид-иона Cl-, не более 0,10;.Активные минеральные добавки при испытаниях по ГОСТ 25094 должны удовлетворять следующим требованиям: Значимость различия между прочностью на сжатие цемента с активной минеральной добавкой и с песком (значение t-критерия), более 2,07; Конец схватывания, сут, не позднее 7;Водостойкость, сут, не менее 3.

Материалы для дорожной разметки. Материалы для дорожной разметки должны соответсвовать ГОСТ 51256-2011. Разметка может выполняться краской (эмалями), термопластиком и холодным пластиком по ГОСТ Р 52575, полимерными лентами по ГОСТ Р 54306, штучными формами по ГОСТ Р 53170, световозвращателями по ГОСТ Р 50971. Для придания разметке, выполненной из красок (эмалей), термопластиков и холодных пластиков, штучных форм, световозвращающих свойств применяют микростеклошарики по ГОСТ Р 53172

Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Комплект металлоконструкций барьерного дорожного ограждения должен соответствовать ТУ 5216-301-39124899-2007 «Ограждения дорожные металлические барьерного типа производство ООО «Сибдоркомплект»(либо аналоги). Конструкции металлических ограждений должны иметь надежное антикоррозийное покрытие. Толщина покрытия должна быть не менее 80 мкм для основных деталей и 30мкм для крепежных. Способ нанесения покрытия горячее цинкование. Марки ограждений должны соответствовать ТУ 5216-301-39124899-2007 «Ограждения дорожные металлические.Световозвращатели, должны быть изготовлены по ГОСТ Р 50971, размещены в углублении в средней части поперечного профиля балки. Световозвращатели устанавливают по всей длине ограждения с интервалом 4 м (в т.ч. на участках отгона и понижения).

Знаки дорожные. Знаки дорожные должны соответствовать ГОСТ Р 52290-2004. Группы знаков и требования предъявляемые к ним должны соответствовать разделу 3 для 1 - предупреждающих; 2 - приоритета; 3 - запрещающих; 4 - предписывающих; 5 - особых предписаний; 6 - информационных; 7 - сервиса; 8 - дополнительной информации (таблички). Для знаков индивидуального проектирования требования должны соответствовать разделу 4. Металлической основой дорожного знака должна быть оцинкованная сталь толщиной не менее 0,8 мм с I,II классом покрытия по ГОСТ 14918-80. Конструкция металлической основы должна иметь двойную отбортовку. Толщина цинкового покрытия дорожного знака должна быть не менее 40 мкм. Лицевая поверхность дорожного знака должна изготавливаться из пленки типа Б. Пленка должна выдерживать испытания по ГОСТ 21903, ГОСТ 27037 и ГОСТ 9.403. , а также выдерживать испытания по п.7.4;7.5;7.6 ГОСТ Р 52290-2004.

Геосинтетические материалы. Геосинтетические материалы по физико-механическим свойствам должны соответствовать ТУ 8397-003-21506643-2003.(либо аналоги).

Гофрированные металлические элементы (структуры) искусственных сооружений. Гофрированные металлические элементы (структуры) искусственных сооружений должны соответствовать ТП 3.501.3-185.03 Элементы гофрированных труб должны изготавливаться и сталей марок 09Г2 или 09Г2Д по ГОСТ 19281-89. Болты должны изготавливаться из сталей марок 35Х или 35ХА по ГОСТ 4543-71 или марки 20Г2Р по ТУ 0950-07528247-4-97. Гайки из сталей марок 20,30,35 по ГОСТ 1050-88. Класс прочности болтов назначается по ГОСТ 1759.4-87, гаек по ГОСТ 1759.5-87. Основная антикоррозийная защита элементов труб – цинковое покрытие толщиной не менее 80 мкм, наносимое методом горячего цинкования с использованием цинка Ц3 по ГОСТ 3640-94. Конструкция элементов должна соответствовать разделу 2 ТП 3.501.3-185.03

Гермокрон (либо аналоги) должны по физико – механическим характеристикам соответствовать: ТУ 2513-001-20504464-2003;ТУ 2513-008-20504464-99 ;ТУ 2313-045-20504464-2002